ВСН 5-84
-----------------
Минморфлот

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве

Дата введения 1984-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом морского транспорта "Союзморниипроект"

Одесский филиал "Черноморниипроект"

Зам. директора, к.т.н. Зеленский В.С.

Зав. лабораторией, к.т.н. Бич Г.М.

Отв. исполнители: Бич Г.М., Вулихман И.С.

СОГЛАСОВАНЫ Госстроем СССР

Письмо от 1 марта 1983 г. N ДН-1140-1

ВНЕСЕНЫ В/О "Морстройзагранпоставка"

Зам. Председателя Понятовский В.В.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством морского флота от 13.01.84 г.

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования к природному камню изверженных, метаморфических, осадочных пород и распространяются на пpoектирование и строительство морских и гидротехнических сооружений (причальных, оградительных, берегоукрепительных и др.),  располагаемых на берегах мoрeй, лиманов, лагун или в устьях рек.

1.2. В случае экономической целесообразности применения природного камня, показатели которого не соответствуют требованиям настоящих норм, проектной организацией должны выполняться специальные исследования, обосновывающие техническую возможность его использования.

Примечание: Без специальных исследований допускается применять природный камень, характеристики которого соответствуют камню ранее использованному в гидротехнических сооружениях в аналогичных условиях с учетом  положительного опыта строительства и эксплуатации не менее четверти нормативного срока службы сооружения.

1.3. В морском гидротехническом строительстве применяется рваный камень, получаемый путем взрывания горных пород, либо окатанный камень (вaлyны).

1.4. Для морских гидротехнических сооружений применяются природные камни из следующих горных пород: осадочные (известняки, доломиты, песчаники, мергели); метаморфические (гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы, мраморы и др.); изверженные (граниты, диориты, порфириты и др.).

1.5. Природный камень применяется при строительстве морских гидротехнических сооружений для заполнения парных перемычек, отсеков массивов-гигантов, ряжей, оболочек большого диаметра, устройства каменных постелей, paзгpyжающиx призм и контрфильтров, укрепления откосов, защиты дна от размыва  и берегоукрепления, устройства оградительных и других сооружений из каменной наброски, образовании территорий за причалами и т.д.

Основные элементы из камня, применяемые в конструкциях гидротехнических сооружений, приведены на рисунке.

Рис. Область применения природного камня в морском гидротехническом строительстве

а - заполнение парных перемычек, отсеков массива-гиганта, оболочек большого диаметра, ряжа, 
ячеистых конструкций; б - разгружающая призма и контрфильтр, защитная отсыпь и каменная постель 
причальных сооружений гравитационного типа; в - укрепление откоса под свайным ростверком; 
г - каменная постель под оградительные сооружения, защитная отсыпь от размыва дна; 
д - берегоукрепление; е - отсыпь внутренних призм, защитное покрытие оградительного сооружения.

1 - камень заполнитель; 2 - каменная постель; 3 - разгружающая призма и контрфильтр; 
4 - укрепление откоса под свайным ростверком; 5 - защитная отсыпь от размыва дна; 
6 - защитное покрытие; 7 - отсыпь внутренней призмы оградительного сооружения; 
8 - защитные покрытия внешних оградительных сооружений; 9 - образование территории за причалом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

2.1. При проектировании сооружений с применением природного камня необходимо определять следующие основные характеристики исходной горной породы:

временное сопротивление сжатию породы в сухом и водонасыщенном cocтoяниях;

коэффициент размягчаемости;

морозостойкость;

плотность сухой породы.

Кроме того, необходимо определить:

петрографический состав;

водопоглощение;

плотность частиц породы;

содержание SO.

2.2. Временное сопротивление сжатию породы определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 23845-79 "Сырье для производства щебня из естественного камня для строительных работ. Технические условия".

Коэффициент размягчаемости, морозостойкости, водопоглощение, петрографический состав, плотность сухой породы и плотность частиц породы определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 8269-76 "Щебень из естественного камня, гpaвий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний".

Примечание. Для осадочных пород коэффициент размягчаемости определяется по стандартной методике, но при насыщении водой образцов до 6 суток.

2.3. Камни и образующие их породы делятся:

а) по временному сопротивлению сжатию в соответствии с ГОСТ 25100-82* "Грунты, классификация".

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 25100-95. - Примечание изготовителя базы данных.

б) по плотности сложения в сухом состоянии на:

легкий - плотность сухого камня менее 1500 кг/м, средний - от 1500 до 1800 кг/м и тяжелый - более 1800 кг/м

.

2.4. Камень должен поступать на объект строительства сортированным в соответствии с требованиями проекта, в котором должны быть указаны: размер и форма камня, процентное содержание от объема партии по фракциям, допускаемые пределы по массе отдельных камней, минимальная марка камня по временному сопротивлению сжатию, плотность сложения, морозостойкость.

При соответствующем обосновании в проекте допускается применение несортированного камня.

Как правило, следует пpименять рваный камень с отношением наибольшего его размера к наименьшему для оградительных и берегоукрепительных сооружений не превышающем 3, для всех остальных - 4.

2.5. Камень не должен иметь прослоек размягчаемых пород, pacтворимых включений и рыхлых скоплений ракушечного материала, а также видимых расслоений и трещин.

2.6. Требования к камню по временному сопротивлению сжатию в зависимости от области его применения приведены в таблице.

| Область применения камня | Минимальная марка камня по временному сопротивлению сжатия для районов |
| --- | --- |
|  | с высотой волны до 1 м | с высотой волны более 1 м |
| 1 | 2 | 3 |
| Заполнение шпунтовых парных перемычек, отсеков массивов-гигантов, оболочек большого диаметра, ряжей и ячеистых конструкций: |  |  |
| временного типа | 25 | - |
| постоянного типа | 50 | 100 |
| Разгружающие призмы и контрфильтры; защитные отсыпи у основания причальных сооружений | 35 | 100 |
| Защитные отсыпи у оградительных сооружений и отсыпи внутренних призм оградительных сооружений | - | 100 |
| Укрепление откоса под свайными ростверками | 75 | 150 |
| Береговые укрепления | - | 150 |
| Каменные постели: |  |  |
| под причальными сооружениями | 200 | 300 |
| под оградительными сооружениями | - | 400 |
| Защитные покрытия внешних оградительных и берегоукрепительных сооружений | - | 400 |
| То же в случае наличия в зоне волноприбоя гравия | - | 800 и более |

Примечания:

1. Для каменных постелей оградительных сооружений I и II класса вертикального профиля, а также для всех видов гидросооружений в районах с тяжелыми климатическими условиями применяется камень марки не ниже 400.

2. В coopyжениях, подверженных волновому воздействию в зоне выше критической глубины, должен применяться камень с плотностью сложения в сухом состоянии более 1800 кг/м.

3. Элементы волн принимаются в соответствии с главой СНиП на нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновке, ледовке и от судов).

4. Марка породы определяется по ГОСТ 23845-79 "Сырье для производства щебня из естественного камня для строительных работ. Технические условия".

2.7. Требования к камню по морозостойкости в зависимости от климатических условий и зоны его расположения в сооружении устанавливаются как для бетонных и малоармированных конструкций и их элементов в соответствии с Указаниями по обеспечению долговечности бетонных и железобетонных конструкций морских гидротехнических сооружений (ВСН 6/118-74).

Примечания. 1. Требования по морозостойкости не распространяются на элементы гидротехнических сооружений из камня, постоянно находящиехся под водой.

Дополнительно к пункту 1.7 ВСН 6/118-74 к районам с тяжелыми условиями службы относится все побережье Арктики.

2.8. Морозостойкость камня оценивают маркой, соответствующей числу циклов попеременного замораживания и оттаивания в соответствии с требованиями ГОСТ 23845-79 "Сырье для производства щебня из естественного камня для строительных работ. Технические условия".

Для предварительной оценки морозостойкости камня разрешается его испытывать в растворе сернокислого натрия.

Для камня, практически не изменившего показатели свойств, что устанавливает проектная организация, при применении его в данном районе или в аналогичных условиях эксплуатации не менее четверти нормативного срока службы сооружения, испытания на морозостойкость допускается не производить.

2.9. Коэффициент размягчаемости для осадочных пород должен быть не менее 0,75; для изверженных и метаморфических - не менее 0,9.

2.10. В горной мacce, полученной путем взрывания породы, предназначенной для использования в сооружении, не допускается содержание песчаных, глинистых грунтов и почвы в комках более 5%, слабовыветрелых, выветрелых и сильновыветрелых пород более 10% по массе.

Примечания. 1. Большое содержание глинистых и песчаных грунтов почвы, слабовыветрелых, выветрелых и сильновыветрелых пород допускается при соответствующем обосновании.

2. Содержание глины определяется по ГОСТ 8269-76 "Щебень из естественного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний".

2.11. Водопоглощение камня по массе допускается не более 6% для полускальных грунтов и малопрочных пород, не более 2% - для пород средней прочности и прочных, не более 0,5% - для очень прочных пород.

Примечание. При соответствующем обосновании возможно применение пород с большим водопоглощением.

2.12. Содержание в камне сернокислых и сернистых соединений в пересчете на SО допускается не более 1% по массе.

2.13. Природный камень, предназначенный для использования в агрессивной среде, должен применяться в соответствии с требованиями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

3.1. Объем партии камня устанавливается по соглашению сторон: заказчика и предприятия (карьера) - изготовителя.

Партией считают количество камня, отгружаемого одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одной барже. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество камня, отгружаемое одному потребителю в течение одних суток.

3.2. Каждая партия камня по результатам испытаний  может быть отнесена только к одной марке по временному сопротивлению сжатию, по морозостойкости и другим показателям.

3.3. Определение количества поставляемого камня производят по объему или  массе в состоянии естественной влажности. Обмер камня производят в вагонах, судах и автомобилях. Взвешивание камня производят на железнодорожных или автомобильных весах. Массу камня, отгружаемого в судах, определяют по осадке судна.

Перерасчет количества камня из весовых единиц в объемные производят по значениям плотности сложения камня в насыпи, определяемой в состоянии естественной влажности.

Определение физико-механических свойств камня производится на каждые 30 тыс. м объема горной породы и в каждом случае изменения свойств разрабатываемой породы.

Срок хранения на приобъектных складах камня,  предназначенного для укладки под воду, с маркой по морозостойкости Мрз50 и ниже устанавливается соглашением сторон заказчика и предприятия (карьера) - изготовителя, но не должен быть более одного года.

Технологический процесс производства камня на предприятии (карьере)  - изготовителе должен обеспечивать стабильное получение показателей качества камня, соответствующих требованиям настоящих норм.

3.4. Предприятие (карьер) - изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого камня паспортом, в котором указывается:

наименование и адрес предприятия (карьера) - изготовителя;

номер и дата составления паспорта;

календарные сроки заготовки партии;

порода и номер свиты забоя карьера;

наименование и адрес потребителя;

номер партии и количество камня;

номера вагонов или номер судна и номера накладных;

процентное содержание от объема партии по фракциям;

срок хранения на приобъектных складах для полускальных и  малопрочных пород;

содержание кусков размером менее наименьшей крупности и более наибольшей крупности, установленных соглашением сторон;

плотность cyxoй пopoды;

марка по временному сопротивлению сжатию;

марка по морозостойкости;

коэффициент размягчаемости;

специальные требования, установленные соглашением сторон.

Марка камня по временному сопротивлению сжатию и морозостойкости, а также коэффициент размягчаемости и плотность сухой породы даются со ссылкой на дату  номер документа испытания.

3.5. Предприятие (карьер) - изготовитель должен иметь и сообщить потребителю по его требованию следующие характеристики исходной горной породы, установленные при геологической разведке:

петрографический состав;

описание структуры и текстуры, в том числе трещиноватости;

показатели физико-механических свойств.

К показателям физико-механических свойств породы относятся:

плотность частиц породы;

плотность cyxoй пopoды;

плотность сложения камня в насыпи;

пористость;

временное сопротивление сжатию в сухом и насыщенном состоянии;

содержание примесей согласно требованиям п.2.10 настоящих норм;

морозостойкость;

содержание SO.

3.6. Камень различных физико-механических свойств должен храниться раздельно в условиях, предохраняющих его от засорения и загрязнения.

3.7. Камень, выпускаемый предприятием (карьером) - изготовителем, должен быть принят техническим контролем этого предприятия.

3.8. Приемка камня потребителем производится  по паспорту и визуальным осмотром. Возможна выборочная контрольная проверка соответствия камня техническим требованиям.