СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия.

ТУ 5714-002-50903339-2000 Плиты облицовочные пиленые из природного камня.

ТУ 5714-001-36209945-97 Плита облицовочная из природного камня.

ГОСТ 24099-80* Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия.

ГОСТ 23342-91 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия.

ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования.

ТУ 5741-001-53146131-2000 Плиты бетонные фасадные.

ТУ 5894-074-02495336-98 Плиты бетонные фасадные.

ТУ 5746-019-08498991-98 Плиты бетонные фасадные на основе ВНВ-100.

ТУ 5746-001-04001232-94 Плиты бетонные цветные со вскрытой фактурой для облицовки наружных стен жилых и общественных зданий ПЦ.

ТУ 5746-001-39583839-96 Плиты бетонные декоративно-облицовочные "Микор".

ТУ 5740-006-04000706-97 Плиты бетонные декоративные, имитирующие породы природного камня.

ТУ 5765-001-49425082-99 Плиты бетонные комплексные для отделки фасадов.

ТУ 5894-001-49435181-99, ТУ 5894-079-46854090-98 Плиты бетонные облицовочные.

ТУ 5741-001-41760-95 Плиты фасадные силикатные.

ТУ 5789-001-50898383-2000 Плиты фасадные декоративные.

ТУ 5789-003-46393022-98 Плиты облицовочные "Форпост".

ТУ 5781-002-52289300-2000 Плиты облицовочные "КонТеррак".

ТУ 5710-002-43099612-99 Плита "Фасст-А" асбоцементная для облицовки фасадов с декоративной поверхностью из каменной крошки.

ТУ 5741-001-24946035-96 Камни силикатные лицевые для облицовки фасадов промышленных и гражданских зданий.

ТУ 5789-002-00281594-96 Плитки асбестоцементные плоские.

ТУ 5789-054-00281588-97 Плитки асбестоцементные плоские прессованные.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

ТУ 5745-005-11322110-97 Смеси сухие цементно-песчаные клеевые специализированные для облицовочных работ.

… Стандарты и технические условия на облицовочные плиты, растворы и сухие смеси, предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Входной контроль материалов для производства облицовочных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, государственных стандартов и технических условий на конкретные материалы, предусмотренные проектом, а также требованиями технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия

Данный стандарт распространяется на облицовочные плиты, изготовляемые распиливанием блоков из природного камня и предназначаемые для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.

Плиты изготовляют следующих размеров: длиной - от 150 до 1500 мм, шириной - от 150 до 1200 мм, толщиной - от 8 до 30 мм.

Размеры плит устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление облицовочных плит больших размеров по длине и ширине, а также плит толщиной 40 мм из мраморизованного известняка, туфа, ракушечника и известняка.

Предельные отклонения от номинальных размеров плит не должны превышать:

|  | по длине и ширине: | ±1 мм - для плит размером до 600 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±2 мм - для плит размером св. 600 мм; |  |
|  | по толщине: | ±1 мм - для плит размером от 8 до 15 мм; |  |
|  |  | ±2 мм - для плит размером св. 15 до 30 мм из мрамора; |  |
|  |  | ±3 мм - для плит размером св. 15 до 30 мм из других горных пород. |  |

Плиты должны изготовляться прямоугольной или квадратной формы с обрезными гранями. По согласованию с потребителем допускается изготовление плит с необрезными гранями.

Отклонение от прямого угла плит на 1 м длины граней не должно превышать ±1 мм.

Фактура лицевой поверхности облицованных плит должна соответствовать указанной ниже:

полированная - с зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов обработки предыдущей операции;

гладкая матовая (лощеная) - без следов обработки предыдущей операции и с полным выявлением рисунка камня;

шлифованная - равномерно-шероховатая со следами обработки, получаемыми только при шлифовании, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм;

пиленая - неравномерно-шероховатая - с неровностями рельефа высотой до 2 мм;

обработанная ультразвуком - с выявленным цветом и рисунком камня;

термообработанная - шероховатая поверхность со следами шелушения;

точечная (бучардованная) - равномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой до 5 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие виды фактуры лицевой поверхности.

Плиты с полированной и гладкой матовой фактурой в зависимости от качества лицевой поверхности подразделяют на два класса. Плиты 1-го класса не должны иметь на лицевой поверхности видимых повреждений.

Плиты 2-го класса могут иметь на лицевой поверхности следующие повреждения: 2 повреждения углов длиной по ребру не более 5 мм; 3 скола длиной не более 5 мм по ребрам периметра плит из гранита и других прочных пород; 2 скола - у плит из мрамора, песчаника, известняка, травертина, туфа и других пород средней прочности и низкопрочных пород; каверны и раковины только для плит из травертина, туфа и ракушечника, если они не снижают декоративности плит.

Отклонение от плоскостности на 1 м длины по периметру и диагоналям не должно превышать: ±1 мм - для плит с полированной и гладкой матовой фактурой 1-го класса; ±2 мм - для тех же плит 2-го класса; ±3 мм - для плит со шлифованной фактурой; ±5 мм - для плит остальных видов.

Плиты не должны иметь трещин. На плитах из цветного мрамора и мраморизованного известняка допускается одна несквозная трещина тектонического происхождения с нарушением сплошности шириной не более 0,05 мм и длиной 1/3 ширины плит. Плиты с указанными трещинами применяют только для внутренней облицовки зданий.

На лицевой поверхности плит допускаются прожилки и полосы, не ухудшающие декоративные свойства плит.

Плиты должны быть упакованы в ящики или ящичные поддоны в вертикальном положении не более двух рядов по высоте лицевыми поверхностями друг к другу. Допускается упаковка плит из прочных горных пород в пакеты. Между лицевыми поверхностями полированных плит должны быть уложены бумажные или деревянные прокладки.

На ящике должен стоять штамп отдела технического контроля и товарный знак предприятия-изготовителя, на поддоне или пакете должна быть прикреплена бирка со штампом отдела технического контроля или товарным знаком предприятия-изготовителя.

Каждая партия поставляемых плит должна иметь документ о качестве, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дату составления документа; дату отгрузки;

- номер партии;

- число плит в партии и их размеры;

- породу камня, наименование месторождения;

- фактуру лицевой поверхности плит;

- физико-механические показатели свойств породы блоков, нормируемые по ГОСТ 9479-84*; обозначение данного стандарта.

________________

Действует ГОСТ 9479-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Плиты транспортируют в ящиках, ящичных поддонах или пакетах, приспособленных для механизированной погрузки и выгрузки, любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке, выгрузке и транспортировании плит должны быть приняты меры, предохраняющие их от загрязнения и повреждения.

Плиты должны храниться под навесом или на открытых спланированных площадках, обеспечивающих отвод воды и предохранение плит от повреждений и загрязнений. При хранении на складах без тары плиты должны быть установлены на деревянных прокладках в вертикальном положении лицевыми поверхностями друг к другу. Между полированными плитами укладывают бумажные или деревянные прокладки.

Плиты из пород с низкой морозостойкостью должны храниться в условиях, предохраняющих их от резкого перепада температур и атмосферных осадков.

ГОСТ 24099-80* Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия

Данный стандарт распространяется на облицовочные декоративные плиты с мозаичной, брекчиевидной и орнаментной поверхностью, изготовляемые с использованием природного камня и неорганических или синтетических связующих и предназначаемые для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.

Плиты на синтетических связующих не допускается применять для внутренней облицовки жилых домов, детских дошкольных учреждений, санаториев и учреждений отдыха, закрытых спортивных учреждений и служебных помещений с постоянным пребыванием людей.

В зависимости от способа изготовления плиты подразделяют на три типа: I - прессованные или формованные; II - пиленые из искусственно отформованных блоков; III - склеенные из кусков камня правильной или произвольной формы, либо с песчано-щебеночным слоем.

Лицевая поверхность плит должна быть для:

I типа - мозаичной (М), брекчиевидной (Б) или орнаментной (О),

II типа - мозаичной или брекчиевидной;

III типа - мозаичной, брекчиевидной, орнаментной или со сплошным песчано-щебеночным слоем (С).

Мозаичную лицевую поверхность получают с использованием декоративного щебня из природного камня; брекчиевидную лицевую поверхность получают из кусков природного камня произвольной формы или из смеси кусков природного камня произвольной формы и декоративного щебня; орнаментную лицевую поверхность получают из природного камня правильной формы; лицевую поверхность плит с песчано-щебеночным декоративным слоем получают путем образования сплошного слоя из декоративного щебня и песка, покрытых прозрачным синтетическим связующим.

Плиты I и III типов изготавливают однослойными или двухслойными. Плиты I типа изготавливают не армированными или армированными.

Плиты изготавливают прямоугольной формы размерами, приведенными в нижеследующей таблице.

| Тип плиты | Размер, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Толщина |
| I | От 200 до 800 | От 200 до 600 | 10; 15; 20; 25; 28; 30; 35; 40 |
| II | От 200 до 1500 | От 200 до 1200 | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 |
| III | От 200 до 600 | От 200 до 600 | 10; 15; 20; 25; 30; 40 |
| Размеры плит по длине и ширине должны быть кратными 50 мм. Размеры и форма плит должны быть согласованы заказчиком с предприятием-изготовителем при заключении договора на поставку. Плиты другой формы в плане допускается изготавливать по индивидуальному заказу. Допускается производство брекчиевидных формованных плит толщиной до 60 мм, если в качестве кусков природного камня используются отходы от производства плит или архитектурно-строительных изделий толщиной до 40 мм. |

Пример условного обозначения декоративной плиты из природного камня I типа с мозаичной лицевой поверхностью (М) длиной и шириной 500 мм, толщиной 30 мм:

/ М 50.50.30-ГОСТ 24099-80

По цветовой гамме и рисунку орнаментные плиты должны соответствовать чертежам, согласованным с заказчиком, а мозаичные и брекчиевидные - образцам предприятия-изготовителя.

Плиты должны иметь ровную лицевую поверхность без трещин, выпуклостей, сколов и инородных включений.

Фактура лицевой поверхности плит должна быть полированной, лощеной, шлифованной или пиленой по ГОСТ 9480-89.

Отклонения размеров плит и качества лицевой поверхности от нормативных не должны превышать величин, указанных в нижеследующей таблице.

| Вид допуска | Значение |
| --- | --- |
| По длине и ширине, мм | ±3 |
| По толщине, мм | ±3 |
| Сколы на ребрах лицевой грани на 1 м периметра: |  |
|  | количество, шт. | 3 |
|  | длина скола по ребру, мм | 3 |
| Отклонение от прямого угла смежных граней на 1 м длины, мм | ±3 |
| Отклонение от плоскости на 1 м длины, мм | ±2 |
| Отбитые углы: | количество, шт. | 2 |
|  | длина по ребру, мм | 5 |
| Ширина шва между отдельными элементами орнамента в плите III типа, мм | 2 |
| Раковины и каверны в природном камне (туфе, травертине и ракушечнике), длина, мм | 50 |
| Диаметр раковин в связующем материале, мм: |  |
|  | в плитах I и III типов | 3 |
|  | в плитах II типа | 5 |

Плиты должны быть очищены от загрязнений.

Плиты декоративные на синтетическом связующем не должны выделять вредные вещества в атмосферный воздух и в воздушную среду зданий и сооружений выше предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Минздравом Р.Ф.

На таре для транспортирования плит должны быть нанесены парафиновым карандашом или несмываемой краской товарный знак предприятия-изготовителя, штамп ОТК и обозначение данного стандарта.

Каждая партия плит должна сопровождаться установленной формы документом, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дату составления документа;

- марку, количество и область применения плит;

- обозначение данного стандарта;

- сведения о количестве выделяемых вредных веществ из плит на синтетическом связующем.

Плиты должны перевозиться в прочной таре, приспособленной для механизированной погрузки и выгрузки. Плиты должны быть установлены в вертикальном положении попарно лицевыми поверхностями друг к другу с прокладкой между ними бумаги либо деревянных прокладок и закреплены клиньями. Плиты должны быть рассортированными по типам, размерам, фактуре и уложены в тару не более чем в два ряда по высоте.

По соглашению с потребителем допускается перевозка автомобильным транспортом прессованных плит в многооборотной таре в горизонтальном положении без прокладок между ними.

При хранении в складах без тары плиты должны быть установлены на деревянные прокладки в вертикальном положении лицевыми поверхностями друг к другу не более чем в два ряда по высоте.

Плиты должны храниться рассортированными по типам, размерам и фактуре и быть предохранены от повреждений и увлажнения.

ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования

Данный стандарт распространяется на бетонные и железобетонов плиты, изготовляемые из тяжелого цементного бетона и предназначаемые для облицовки стен и цоколей каменных зданий и сооружений. На изделия для карнизов и архитектурных деталей стандарт не распространяется.

В зависимости от назначения, конструкции и технологии изготовления плиты различают:

а) для облицовки стен и цоколей зданий;

б) однослойные или двухслойные, армированные или неармированные;

в) формованные или получаемые путем распиловки.

Плиты должны иметь отделку лицевых поверхностей декоративным бетоном на белом (цветном) цементе, полимерцементным раствором или другим атмосферостойким составом.

Фактуры лицевых поверхностей плит подразделяют на: гладкую, получаемую формованием, шлифованием, лощением или полированием; рельефную, получаемую формованием, пилением и рифлением.

Толщина отделочного слоя из декоративного бетона формованных плит должна быть не менее 15 мм.

Допускается обработка поверхностей плит гидрофобизирующими составами.

Толщина формованных плит должна быть не менее 30 мм, пиленых - не менее 15 мм.

Толщина защитного слоя бетона до арматуры должна быть с лицевой стороны не менее 15 мм в плитах для облицовки стен и не менее 20 мм в плитах для цоколя, а с внутренней стороны плит - не менее 10 мм.

Отклонения от проектных размеров плит не должны превышать:

по длине и ширине:

|  | при размере до 1 м, мм | +2; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при размере свыше 1 м, мм | +3; |  |
|  | по толщине, мм | +2. |  |

Отклонения от проектного положения стальных закладных деталей не должны превышать:

|  | в плоскости плиты, мм | 5; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из плоскости плиты, мм | 3. |  |

Непрямолинейность профиля лицевых плоских поверхностей и боковых граней плит не должна превышать 1 мм для плит длиной до 1 м и 2 мм - для плит длиной более 1 м.

Неперпендикулярность боковых граней не должна превышать 1 мм.

Неплоскостность лицевой поверхности (плоских плит) не должна превышать 2 мм.

Плиты должны изготовляться из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие не менее 200.

Поставка плит потребителю должна производиться по достижении бетоном отпускной прочности, величина которой устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83*, но не менее 70% проектной марки.

________________

Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать указанным в рабочих чертежах плит и при применении плит в зданиях и сооружениях I класса должны быть не менее указанных в нижеследующей таблице.

| Наименование влажностного режима ограждаемых помещений (относительная влажность воздуха, %) | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства, град. С | Марка бетона |
| --- | --- | --- |
|  |  | по морозостойкости (Мрз) | по водонепроницаемости (В) |
| Мокрый (свыше 75) | Ниже минус 35 | 200 | 4 |
|  | От минус 35 до минус 20 | 100 | 4 |
|  | От минус 20 до минус 5 | 75 | 2 |
|  | От минус 5 и выше | 50 | 2 |
| Влажные (от 61 до 75) | Ниже минус 35 | 100 | 4 |
|  | От минус 35 до минус 20 | 75 | 2 |
|  | От минус 20 до минус 5 | 50 | 2 |
|  | От минус 5 и выше | 35 | 2 |
| Нормальный и сухой (60 и менее) | Ниже минус 35 | 75 | 2 |
|  | От минус 35 до минус 20 | 50 | 2 |
|  | От минус 20 до минус 5 | 35 | - |
|  | От минус 5 и выше | 25 | - |

Для объектов II и III классов требуемые марки бетона по морозостойкости, превышающие Мрз 50, следует снижать на одну ступень.

Для плит цокольной части зданий и сооружений марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует принимать как для зданий с мокрым влажностным режимом.

Внешний вид, цвет и качество лицевых поверхностей плит должны соответствовать утвержденным в установленном порядке эталонам и удовлетворять следующим требованиям:

а) на лицевых поверхностях плит при всех видах отделки не допускаются царапины, щербины, зазубрины, околы бетона ребер, высолы, жировые и ржавые пятна;

б) на шлифованных, лощеных и полированных поверхностях плит не допускаются раковины, наплывы и впадины;

в) на гладких бетонных поверхностях плит, полученных формованием, не допускаются раковины диаметром и глубиной более 1 мм, местные наплывы и впадины высотой или глубиной более 1 мм;

г) трещины в бетоне плит не допускаются, за исключением местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм на нелицевых поверхностях.

Каждая партия поставляемых плит должна сопровождаться паспортом установленной формы, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям данного стандарта, в котором указывают:

а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;

б) номер и дату выдачи паспорта;

в) номер партии;

г) наименование и марки плит с указанием их количества;

д) дату изготовления плит;

е) проектную марку и отпускную прочность бетона;

ж) марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;

з) обозначение настоящего стандарта.

На тыльной стороне каждой плиты должны быть нанесены несмываемой краской следующие маркировочные знаки:

а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;

б) марка плиты;

в) дата изготовления плиты;

г) штамп отдела технического контроля.

Условия хранения и транспортирования плит должны обеспечивать их сохранность от повреждений.

Плиты должны храниться и транспортироваться в контейнерах уложенными на ребро и рассортированными по маркам. Плоские плиты должны быть уложены лицевой поверхностью друг к другу, с деревянными прокладками между рядами.

Допускается хранение плит и их перевозка без контейнеров. При хранении плит без контейнеров они должны быть уложены на ребро в штабели высотой не более чем в два ряда. Между горизонтальными рядами должны быть уложены инвентарные деревянные прокладки.

При перевозке плит без контейнеров они должны быть установлены в один ряд на ребро, лицевыми поверхностями друг к другу, с прокладкой между ними мягких упаковочных материалов и закреплены от возможного перемещения.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

- необходимо проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в ней данных;

- по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, ярлыкам и биркам необходимо убедиться в соответствии поступивших плит и раствора требованиям проекта;

- необходимо путем внешнего осмотра проверить целостность упаковки, отсутствие на плитках недопустимых дефектов внешнего вида, наличие на упаковке и бирках штампа ОТК;

- провести в соответствии с требованиями технологической карты необходимые измерения геометрических параметров плит и лабораторные испытания плит и раствора на соответствие их нормативным требованиям;

- при возникновении сомнений в качестве поступивших материалов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Производство облицовочных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.04.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества работ и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Облицовочные работы должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение отделочных работ в Федеральных или региональных лицензионных органах.

Облицовочные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по производству облицовочных работ.

Производству облицовочных работ должны предшествовать:

- разработка проектов производства облицовочных работ; разработка (или привязка типовых) технологических карт и схем операционного контроля качества на выполнение облицовочных работ;

- завершение и надлежащее оформление всех предусмотренных проектом предшествующих работ;

- входной контроль облицовочных и декоративных плит, растворов;

- изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Входной контроль облицовочных и декоративных плит, растворов должен предотвратить поступление на строительную площадку материалов и изделий, не отвечающих требованиям соответствующей нормативной документации.

Порядок проведения входного контроля, перечень необходимых измерений и испытаний, участие в нем соответствующих служб и подразделений предприятия и сторонних организаций должны быть определены документами системы контроля качества, действующими на предприятии.

Технические требования к облицовочным и декоративным плитам согласно ГОСТ 9480-89, ГОСТ 24099-80* иГОСТ 6927-74 приведены выше.

В зависимости от физико-механических свойств камня рекомендуется применять следующие породы для облицовки отдельных частей зданий:

цоколя, порталов - гранит, габбро, лабрадорит, базальт, диабаз;

поля стены - мрамор, травертин, известняк, туф, доломит, песчаник;

отдельно стоящих конструкций (ограждений балконов, парапетов и др.) - гранит.

Технические характеристики облицовочных изделий из природного камня должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9479-84*, ГОСТ 9480-89, ГОСТ 23342-91.

________________

Действует ГОСТ 9479-98. - Примечание изготовителя базы данных.

Природный камень для облицовки должен иметь следующие физико-механические характеристики:

а) при облицовке поля стены: предел прочности при сжатии - не менее 10 МПа (100 кгс/см), морозостойкость - не менее Мрз 25.;

б) при облицовке цоколей, порталов и др. выступающих частей зданий, отдельно стоящих конструкций: предел прочности при сжатии - не менее 40 МПа (400 кгс/см), морозостойкость - не менее Мрз 50.

Бетонные фасадные плиты, применяемые для облицовки стен зданий, изготавливаются плоскими, с ребрами на тыльной поверхности и Г-образной формы. Плиты могут быть однослойными и двухслойными, армированными и неармированными. В двухслойных плитах толщина лицевого слоя должна быть не менее 15 мм.

Плиты изготавливают из тяжелого или силикатного бетона класса не менее В15.

Технические характеристики плит из тяжелого бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6927-74 и технических условий заводов-изготовителей, плит из силикатного бетона или других материалов - требованиям технических условий заводов-изготовителей.

Размеры бетонных плит не стандартизованы и определяются проектом и техническими условиями на их изготовление. Толщина плит из тяжелого бетона должна быть не менее 30 мм, из силикатного - не менее 40 мм.

Плиты из силикатного бетона крепятся к кирпичной кладке прокладными рядами из тех же плит, поэтому толщина их для прокладного ряда должна быть равной толщине кирпича.

В случае применения для облицовки кирпичных стен Г-образных бетонных плит толщина закладной части плит также должна быть равной толщине кирпича.

Плоские и Г-образные плиты из цементного бетона изготавливаются обязательно с армированием стенки и закладной части.

Плоские бетонные плиты крепятся к стенам на стальных анкерах.

Анкеры и крепежные петли выполняют из коррозионно-стойкой стали.

Облицовочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

До начала облицовочных работ должны быть произведены следующие работы:

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; устроены гидроизоляция, тепло-звукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

- загерметизированы швы между блоками и панелями; заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

- остеклены световые проемы;

- смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло- водоснабжения и отопления.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

- устройство всех конструкций пола на балконах;

- монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания;

- установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться:

- при применении плит и блоков размером более 400 см и толщиной более 10 мм - креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух при относе облицовки от стены;

- при применении плит и блоков размером 400 см и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45%) поверхностей - на растворе (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;

- при облицовке закладными плитами одновременно с кладкой стен - на кладочном растворе.

Облицовка плитами из природного камня выполняется по возведенным ранее (готовым) стенам и при индустриальной отделке панелей (блоков) в заводских условиях.

В проекте облицовки из природного камня должна быть дана точная спецификация типов элементов облицовки с указанием вида используемого камня, месторождения, размеров, фактуры их лицевой поверхности, а также спецификация монтажных деталей крепления облицовки.

Минимальные толщины плит для различных пород камня при облицовке стен из штучных материалов:

30 мм - для плит из гранита и других твердых пород, белого мрамора, вулканического туфа;

40 мм - для плит из известняка и доломита;

10, 30 мм - для плит из травертина.

Наибольший размер сторон плит не должен превышать 600 мм при облицовке по возведенным ранее стенам. Размеры плит из природного камня для индустриальной отделки панелей (блоков) не должны превышать 400x600 мм (400 мм - высота плиты). Размеры архитектурно-строительных деталей для облицовки цоколей, парапетов, подоконников принимают по ГОСТ 23342-91.

Форма и фактура лицевой поверхности плит принимаются в соответствии с архитектурным решением стены и требованиями ГОСТ 9480-89.

По возведенным (готовым) стенам облицовочные плиты крепятся:

- вплотную к стене на растворе и стальных связях;

- на растворе для 1-го этажа зданий (не выше 5 м);

- на относе от стены с креплением на связях из коррозионно-стойких сталей.

Только на относе от стены допускается облицовка плитами из природного камня несущих конструкций стен из керамзитобетона и облицовка стен для Северной климатической зоны страны.

Облицовочные работы следует выполнять после проверки правильности выполнения предшествующих работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

Облицовочные работы должны выполняться при устойчивой положительной температуре окружающего воздуха не ниже +6 °С не ранее чем через 6 месяцев после получения стенами полной расчетной нагрузки.

Поверхности, подлежащие облицовке, должны удовлетворять следующим требованиям:

- стены должны иметь нагрузку не менее 80% проектной при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;

- бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами должны иметь насечку глубиной не менее 3 мм;

- поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором (глубина незаполненных раствором швов допускается не более 5...10 мм, если другие требования не предусмотрены проектом);

- любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора увлажнить до матового блеска. Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей должно производиться перед нанесением каждого слоя приклеивающих составов.

Работы по устройству облицовки стен должны выполняться в следующей технологической последовательности:

- провешивание и подготовка поверхности (устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд для плит, устанавливаемых на растворе);

- сортировка, обработка поверхностей плит, сверление гнезд, снятие фасок, выборка пазов, четвертей, защита лицевых поверхностей плит от загрязнения; раскладка плит;

- подготовка металлических крепежных элементов;

- провешивание и разметка поверхности стен с установкой маяков и марок;

- установка и крепление облицовочных плит (сверление отверстий в стене, транспортировка плит, очистка и промывка мест установки плит, установка плит, конопатка швов, заливка пазух цементно-песчаной растворной смесью);

- заполнение швов, очистка и промывка плит облицовки.

Поверхности, подлежащие облицовке, должны быть проверены 2-х метровой контрольной рейкой и отвесом для выявления неровностей поверхностей, установления их вертикальности, разметки отвесных линий облицовки и расчета толщины облицовки.

Провешивание поверхностей начинают с разметки вертикальных линий осей пилястр, проемов и выступов. Разметку отвесных линий облицовки наносят по всей высоте здания (от карниза до цоколя). Сначала провешивают наружные углы и плоскости стен, затем откосы проемов.

Местоположение элемента облицовки определяют вертикальными и горизонтальными рейками.

К стенам крепят вертикальные маячные рейки через 10-15 м и размечают все ряды облицовки по высоте с учетом перемычек. Одновременно костылями закрепляют горизонтальные рейки с разметкой вертикальных швов облицовки.

Отклонения от вертикали поверхностей конструкций, подлежащих облицовке плитами на растворе (для 1-го этажа зданий, но не выше 5 м), не должны превышать 10 мм для кирпичной кладки и 10-12 мм для сборных железобетонных конструкций. Если стены из кирпича и бетона имеют отклонения от вертикали в отдельных местах или неровности сверх допустимых, их выправляют, срубая неровности. При невозможности это сделать на стены наносят выравнивающий намет из цементно-песчаного раствора. Общая толщина слоя раствора, нанесенного на стену для крепления облицовки, не должна превышать 20 мм. При необходимости нанесения более толстого слоя раствора для выравнивания стены его следует наносить по сетке, прикрепленной к стене штырями (дюбелями).

Выравнивающие слои из цементно-песчаного раствора должны отвечать требованиям, предъявляемым к оштукатуренным поверхностям.

Исправление неровностей каменных поверхностей и оштукатуривание плоскостей должно выполняться без заглаживания и затирки наносимого намета с нарезкой борозд на поверхности.

Бетонные, кирпичные и оштукатуренные стены должны быть очищены от пыли, грязи, потеков раствора и следов гипса (при помощи скарпели и молотка). При наличии на поверхности жировых пятен их следует удалить 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. После обработки кислотой поверхность должна быть тщательно промыта чистой водой.

Недостаточно шероховатые поверхности стен перед облицовкой должны быть насечены. Насечку производят скарпелью, ручным пневматическим или электрическим молотком, пистолетом-молотком (при небольших объемах работ - насечным молотком или бучардой). После насечки поверхность должна быть промыта водой (например, кистью, смоченной в воде).

Местные неровности, устраняемые с помощью выравнивающего намета из цементного раствора, должны быть предварительно огрунтованы 7-10% раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВАД).

Выравнивающие растворные смеси рекомендуется готовить на месте производства работ из сухих цементно-песчаных смесей марки 150 и пластифицированной поливинилацетатной дисперсии 10% концентрации (соотношение дисперсии и воды по массе 1:4). Полимерцементная смесь должна иметь подвижность 5...6 см по стандартному конусу.

На подготовленной облицовываемой поверхности к установленным в процессе кирпичной кладки или бетонирования V-образным петлям-выпускам в соответствии с ППР монтируют рабочую арматуру, приваривая ее к петлям-выпускам, для крепления к ней облицовочных плит с помощью металлических закрепов. Если предусмотрено проектом закрепляют металлическую сетку.

Облицовочные плитки, доставленные на объект, до начала облицовки должны быть рассортированы:

- по размерам с помощью шаблона или специальных приспособлений (калибровка);

- по цвету, фактуре лицевой поверхности, типам и породам камня - визуально.

В верхней кромке плит предварительно сверлят гнезда глубиной 40 мм, отступая от концов кромки на 1/4 длины, для установки в них закрепов (крюков). Сверлят также гнезда на боковых кромках плит и в нижней кромке (если предусмотрено проектом) для установки штырей (пиронов). В необходимых случаях производят выборку пазов и четвертей.

Для крепления облицовки поля стены на растворе и стальных связях должны быть предусмотрены (в соответствии с требованиями проекта):

V -образные петли-выпуски диаметром 8 А1 для удержания рабочей арматуры, заделываемые в кладку на глубину не менее 250 мм в процессе возведения стены;

рабочую арматуру диаметром 1012 А1, прикрепляемую к петлям;

штыри и скобы для соединения смежных элементов облицовки между собой (диаметром 38 мм);

крюки простые для крепления элементов облицовки к рабочей арматуре (диаметром 46 мм).

а - облицовка плитами, западающими за плоскость стены; б - расположенными в плоскости стены; в - выступающими за плоскость стены; 1 - опора; 2 - уровень отмостки; 3 - стальной клин; 4 - крюк

Для выступающего за плоскость стены цоколя должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия по удалению воды от горизонтальной его части.

Цоколь должен опираться на конструкцию стены (выпуски кладки, уголки, арматуру и т.д.).

Каждый элемент цоколя должен крепиться не менее чем двумя крюками независимо от его длины.

Нижняя цокольная плита в составном цоколе должна закрепляться сверху и сбоку.

Облицовку бетонными плитами допускается производить одновременно с возведением стен зданий из различного вида кирпича, керамических и бетонных камней.

Плоские или с ребрами по контуру неармированные плиты из силикатного бетона перевязываются с кладкой прокладными рядами плит, располагаемыми после каждого ряда плит по высоте стены.

а - облицовка плоскими бетонными плитами стен из кирпича толщиной 65 мм; б - из кирпича толщиной 88мм; 1 - плиты; 2 - прокладной ряд плит

Толщина плит принимается в этом случае равной или кратной толщине кирпича, высота - не более 300 мм.

Г-образные армированные плиты из тяжелого бетона перевязывают с основной кладкой закладной частью плиты на глубину не менее 75 мм. Толщина стенки плиты должна быть не менее 30 мм, толщина закладной части - равной или кратной толщине кирпича, высота не более 600 мм.

Размеры плит из тяжелого бетона устанавливают по технологическим условиям их изготовления и архитектурным требованиям. Крепят плиты на гибких связях, которые закладывают в швы кладки.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ (наличие актов приемки и актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
|  | - наличие ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества облицовочных работ; | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие документов о качестве и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку плиты и раствор; ярлыки, бирки, маркировку; соответствие их требованиям проекта и нормативных документов; | Документы о качестве, акты лабораторных испытаний |
|  | - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на плитах; - соответствие качества подготовленных поверхностей оснований требованиям проекта и нормативных документов. | Общий журнал работ |
| Облицовка наружных стен плитами | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии выполнения облицовочных работ; - соответствие качества выполненных облицовочных работ требованиям проекта и нормативных документов (толщину клеевой прослойки, отклонения от вертикали облицованной поверхности, отклонения расположения швов, несовпадение профиля на стыках, неровности поверхности, отклонения ширины шва облицовки). | Общий журнал работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие качества выполненных облицовочных работ требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акт приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители технадзора заказчика КИП - двухметровая рейка, металлическая линейка, металлическая рулетка, угольник металлический, щуп, отвес, уровень, лабораторные приборы и оборудование |

При проектировании стен с облицовкой такими плитами является обязательным их опирание в уровне каждого этажа на специальные Г-образные элементы, заделанные в кладку или на железобетонные пояса. Под опорной плитой или поясом оставляют компенсационный шов толщиной 1520 мм, который заполняют изнутри мягкой прокладкой, а с наружной стороны - гидроизоляционной мастикой. Вертикальные швы между плитами расшивают раствором.

Армирование стен, облицованных бетонными плитами, жестко связанными со стеной сетками, в целях повышения их несущей способности разрешается только в уровне расположения рядов кладки, где осуществляется ее связь с облицовкой (в уровне прокладных рядов или под закладной частью Г-образных плит). При этом сетки укладываются по всему сечению стены, включая облицовку.

При гибких связях бетонных облицовочных плит со стеной армирование кладки производится по правилам, принятым для обычной кладки без облицовки.

В уровне перекрытия каждого этажа бетонные плиты должны устанавливаться на специальные упорные пояса. Под поясом должен оставляться компенсационный шов толщиной 1520 мм, заполняемый герметиком.

Облицовочные плиты разрешается устанавливать со швами по контуру или вплотную друг к другу, в последнем случае является обязательной шлифовка торцевых граней плит.

Возведение стен с одновременной их облицовкой плитами из силикатного и тяжелого бетонов, жестко связанных со стенкой при отрицательных температурах, рекомендуется, как правило, производить на растворе с противоморозной добавкой нитрита натрия. В виде исключения эти облицовки могут применяться при возведении кирпичных стен методом замораживания в зданиях не выше четырех этажей.

Облицовка одновременно с возведением стен методом замораживания производится на том же растворе, что и кладка, но не ниже марки 50.

Облицовку бетонными плитами с креплением на анкерах и растворе в процессе возведения стен допускается производить при отрицательных температурах на растворах с противоморозной добавкой нитрита натрия.

Крепежные приборы (закрепы) для облицовки, подвергающиеся воздействию агрессивных сред, должны быть покрыты антикоррозионными составами или изготовлены из цветного металла в соответствии с проектом.

Поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным камнем - однотонность или плавность перехода оттенков.

Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения.

Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа "скала" необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 1520 мм или герметиком после затвердения раствора клеющей прослойки.

Толщина клеевой прослойки из раствора не должна быть более 7 мм (предельное отклонение +8 мм) (контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Облицовывание поверхностей плитками на растворах должно осуществляться со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности рядов и швов, размеры которых должны указываться в проекте. Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине. Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм.

Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1 м длины) в наружной облицовке не должны превышать:

1,5 мм - для плит зеркальной и лощеной фактуры;

3 мм - для плит шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактуры;

3 мм - для фактуры типа "скала";

(контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Отклонение ширины шва наружной облицовки не должны превышать: ±0,5 мм - для плит зеркальной и лощеной фактуры;

±0,5 мм - для плит из гранита, искусственного камня, мраморов;

±1 мм - для плит шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактуры;

±2 мм - фактуры типа "скала";

(контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

После облицовки поверхности из плит должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом поверхности полированных и лощеных плит промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа "скала" обработаны 10%-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата.

Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит.

Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов не должны превышать:

0,5 мм - для плит зеркальной и лощеной фактуры;

1 мм - для плит шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактуры;

2 мм - для фактуры типа "скала";

(контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Поверхность облицовки в процессе укладки плит должна систематически (не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности) проверяться на сохранение заданной плоскости. Облицованная поверхность должна соответствовать заданным геометрическим формам. Поверхность всей облицовки должна быть жесткой.

Трещины, пятна, потеки раствора, высолы на облицованной поверхности не допускаются.

Отклонения от вертикали поверхности, облицованной плитами, не должны превышать в наружной облицовке:

2 мм на 1 м длины и 4 мм на этаж - для плит зеркальной и лощеной фактуры;

3 мм на 1 м длины и 8 мм на этаж - для плит шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактуры;

(контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Неровности облицованной плоскости при контроле двухметровой рейкой в наружной облицовке не должны превышать:

2 мм - для плит зеркальной и лощеной фактуры;

4 мм - для плит шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактуры;

(контроль - измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, регистрация - в журнале работ).

Устройство каждого элемента облицовочного покрытия следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Соответствие готовых облицовочных покрытий требованиям проекта и нормативных документов выявляется в процессе технического осмотра покрытий, проведения необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, рассмотрения приемо-сдаточной документации, и оформляется актом приемки.

Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали в наружной облицовке не должны превышать (мм на 1 м длины): 1,5 мм - для плит с зеркальной и лощеной фактурой; 3 мм - для плит со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактурой; 3 мм - для плит с фактурой типа "скала"

Неровности облицованной плоскости при контроле двухметровой рейкой не должны превышать: 2 мм - для плит с зеркальной и лощеной фактурой; 4 мм - для плит со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактурой

Отклонения ширины шва в наружной облицовке не должны превышать: ±0,5 мм - для плит с зеркальной и лощеной фактурой; для плит из гранита и искусственного камня, мрамора; ±1 мм - для плит со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактурой; ±2 мм - для плит с фактурой типа "скала"

Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов в наружной облицовке не должны превышать: 0,5 мм - для плит с зеркальной и лощеной фактурой; 1 мм - для плит со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактурой; 2 мм - для плит с фактурой типа "скала"

Толщина клеевой прослойки должна быть не более:

из раствора ... 7 мм (предельное отклонение +8);

Отклонения облицованной поверхности от вертикали не должны превышать (мм на 1 м длины): 2 мм (но не более 4 на этаж) - для плит с зеркальной и лощеной фактурой; 3 мм (но не более 8 на этаж) - для плит со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой фактурой

Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм

Поверхность всей облицовки должна быть жесткой

Трещины, пятна, потеки раствора, высолы на облицованной поверхности не допускаются

Поверхности, облицованные однотонными искусственными материалами должны иметь однотонность, природным камнем - однотонность или плавность перехода оттенков

Поверхности из плит после облицовки должны быть немедленно очищены от наплывов раствора и мастики, поверхности полированных и лощеных плит промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа "скала" - обработаны 10%-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата