СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОШКИ ПО КЛЕЕВОЙ ПРОСЛОЙКЕ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.1; 3.6; 3.7; 3.29; 3.33; 3.34

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания под отделку | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандарту и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для отделочных работ, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Крупность заполнителей | Измерительно Набор сит | То же | То же | Крупность заполнителей для декоративной отделки интерьеров и фасадов зданий (не менее пяти измерений на партию в смену): по клеевой прослойке из гранитной, мраморной, сланцевой, керамической, стеклянной и пластмассовой крошки, а также крупнозернистого песка 2-5 мм |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Термометр, влагомер | То же | То же | Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, но не менее чем за двое суток до начала работ |
| Производство декоративных отделочных работ | Нанесение крошки | Внешний осмотр | В процессе производства работ | Прораб | При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,8 МПа) сцепление с основанием и образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу |
|  | Величина втапливания декоративной крошки в клеящую прослойку | Инструментально | В процессе производства работ | Прораб | Величина втапливания в клеящую прослойку декоративной крошки должна составлять 2/3 ее размера - предельное отклонение 10% (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности покрытия в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром) |
|  | Толщина декоративного покрытия | Инструментально Щуп | То же | То же | Допустимая толщина декоративного покрытия с применением крошки по клеевой прослойке - до 7 мм (не менее пяти измерений на каждые 30-50 смповерхности покрытия) |