Журнал бурения скважин и нагнетания раствора при струйной цементации грунтов

| Дата, смена | Участок работ (местоположение свай) | Параметры сваи | Параметры технологии | Состав раствора | Расход цемента на сваю, кг | Ф.И.О. ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N скважины | Угол наклона к вертикали, ° | Длина скважины, м | Длина сваи, м | Диметр сваи, м | Количество форсунок, шт. | Диаметр форсунок, мм | Скорость вращения, об/мин | Скорость подъема монитора, м/мин | Давление нагнетания раствора, МПа | Марка цемента | Водоцементное отношение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |