КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн в м:

|  | - до 4 | 14 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - св. 4 до 8 | 16 мм; |  |
|  | - св. 8 до 16 | 20 мм; |  |
|  | - св. 16 до 25 | 24 мм. |  |

2. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и сооружения в пределах выверяемого участка при:

|  | - контактной установке | 12+2n мм, |  |
| --- | --- | --- | --- |

где n - порядковый номер яруса колонн;

|  | - установке по маякам | 10 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине колонн, м:

|  | - до 4 | 12 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - св. 4 до 8 | 15 мм; |  |
|  | - св. 8 до 16 | 20 мм; |  |
|  | -св. 16 до 25 | 25 мм. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования колонн | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Подготовка мест установки колонн | Отметка дна стакана фундамента | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Установка колонн | Надежность строповки; вертикальность установки; соосность; отметки опорных площадок; временное крепление | Визуально, с помощью нивелира, с помощью теодолита | В процессе монтажа | Геодезист |  |
|  | Приварка металлических деталей | Качество сварных швов | Визуально | В процессе монтажа | В случае необходимости лаборатория | + |
|  | Антикоррозийная защита металлических деталей | Качество нанесения антикоррозийного слоя | Визуально | В процессе монтажа | В случае необходимости лаборатория | + |
|  | Замоноличивание колонн | Тщательность замоноличивания | Визуально | В процессе монтажа |  | + |
| Мастер | Подготовительные работы (прием конструкций) | Наличие паспортов, чертежей, геометрические размеры, внешние дефекты, нанесение разбивочных осей, рисок, размеры площадок опирания, правильность расположения закладных деталей | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  | Подготовка мест установки колонн | Очистка стаканов, размеры стакана фундамента; наличие рисок на фундаменте | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  | Установка монтажной оснастки | Точность фиксирования оснастки | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Приварка металлических деталей | Соответствие проекту; марка электродов; размеры швов | Визуально | В процессе монтажа | Лаборатория |  |
|  | Замоноличивание колонн в фундаментах | Марка, консистенция бетонной смеси, тщательность уплотнения | Визуально, с помощью стандарт- ного конуса | В процессе монтажа | Лаборатория |  |