СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТАНОВКИ СТЕКЛОБЛОКОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.49; 3.67

СНиП 3.03.01-87 п.п.7.6; 7.29; 7.90

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответствен- ный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания | Визуально | До начала кладки стеклоблоков | Мастер | Перед кладкой стеклоблоков основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел, снега, льда и др. |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | Внешний осмотр | То же | То же | Материалы, применяемые при кладке, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Кладка стеклоблоков | Армирование кладки | Визуально Метр металлический | В процессе кладки | То же | При армировании кладки необходимо соблюдать следующие требования: толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм; при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров |
|  | Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки | Инструментально Метр металлический, штангенциркуль | То же | Прораб | Толщина горизонтальных швов кладки должна соответствовать 10-15 мм; вертикальных 8-12 мм |
|  | Отклонение рядов кладки от горизонтали | Инструментально Уровень строительный | В процессе кладки | Прораб | Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 15 мм |
|  | Отклонение поверхности стеклоблоков от вертикали | Рейка-отвес | То же | То же | Отклонение поверхности кладки стеклоблоков от вертикали: на 1 м поверхности 2 мм по всей высоте +10 мм |
|  | Неровности на вертикальной поверхности | Инструментально Двухметровая рейка | После окончания кладки | То же | Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м - не более 10 мм |
|  | Внешний вид поверхности | Технический осмотр | То же | То же | Поверхность стеклоконструкций должна быть без трещин, выколов, пробоин, без следов замазки, раствора, жировых пятен и т.п. |