# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 13 июня 1983 г. N 117

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,

ГАЗОХОДОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

System of building design documents.

Anticorrosive protection of technological apparatus,

gas pipes and pipelines. Working drawings

ГОСТ 21.402-83

Группа Ж01

ОКП 0021

Срок введения

1 января 1984 года

Разработан Институтом "Проектхимзащита" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: А.С. Горина (руководитель темы), В.Д. Любановский, В.Э. Радзевич, В.А. Соколов.

Внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

Член Коллегии В.М. Орлов.

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей антикоррозионной защиты технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки АЗО) всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на рабочие чертежи антикоррозионной защиты технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов с антикоррозионными покрытиями, выполненными на предприятиях-изготовителях.

Если в качестве защитного покрытия предусматривают применение лакокрасочных или мастичных материалов, то в рабочих чертежах приводят только указания по антикоррозионной защите, которые составляют по форме 1. Пример заполнения таблицы указаний по антикоррозионной защите приведен в справочном Приложении 1.

Форма 1

Указания по антикоррозионной защите

│

┌────────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────\─

│Наименование техно- │Условия эксплуата-│Конструк-│Техничес-│    │

│логического аппара- │ции (состав среды;│ция анти-│кие тре- │    │

│та, газохода, трубо-│температура, °С;  │коррози- │бования  │    │

│провода, габаритные │давление, МПа;    │онного   │по произ-│  50│

│размеры, мм; номер  │коэффициент запол-│покрытия │водству  │    │

│позиции; номер чер- │нения; место ус-  │         │работ    │    │

│тежа заказчика или  │тановки и др.)    │         │         │    │

│типового проекта    │                  │         │         │    │

├────────────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────\

│         60         │        70        │   70    │   70    │

─/────────────────────/──────────────────/─────────/─────────/─

│                             270                           │

─/───────────────────────────────────────────────────────────/─

│                                                           │

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи антикоррозионной защиты технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов (далее - рабочие чертежи антикоррозионной защиты) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, других стандартов системы проектной документации для строительства и норм проектирования антикоррозионной защиты.

1.2. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АЗО включают:

общие данные по рабочим чертежам;

рабочие чертежи антикоррозионной защиты;

ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты;

ведомость изделий, изготавливаемых по специальному заказу.

## 2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АЗО в дополнение к ГОСТ 21.102-79 включают ведомость технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов, подлежащих антикоррозионной защите (форма 2) и рекомендации по выбору химически стойких материалов.

Форма 2

Ведомость технологических аппаратов, газоходов

и трубопроводов, подлежащих антикоррозионной защите

│

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──\─

│      Наименование объекта защиты   │Габаритные размеры, мм│15│

├────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──\─

│                 110                │          75          │  │

─/────────────────────────────────────/──────────────────────/─

│                                    │                      │

│                            185                            │

─/───────────────────────────────────────────────────────────/─

│                                                           │

В графах ведомости указывают:

в графе "Наименование объекта защиты" - наименование аппаратов, газоходов и трубопроводов, подлежащих антикоррозионной защите;

в графе "Габаритные размеры" - габаритные размеры аппаратов, газоходов и трубопроводов.

Пример заполнения ведомости приведен в справочном Приложении 2.

## 3. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Состав основного комплекта рабочих чертежей антикоррозионной защиты в зависимости от видов антикоррозионных покрытий приведен в справочном Приложении 3. Состав основного комплекта рабочих чертежей может уточняться в зависимости от типов защитных покрытий.

3.2. Масштабы изображений принимают по ГОСТ 2.302-68:

разрезы аппаратов - 1:10 - 1:100;

планы и разрезы газоходов и трубопроводов - 1:20 - 1:100;

сечения и узлы антикоррозионной защиты аппаратов, газоходов и трубопроводов - 1:2 - 1:20.

3.3. На чертеже разреза аппарата (черт. 1) указывают:

габаритные размеры аппарата с учетом толщины защитных покрытий;

толщину защитных покрытий, металлических стенок и днища аппарата;

обозначения и диаметры штуцеров с учетом толщины защитных покрытий;

ссылки на узлы.

Черт. 1

Внутренние устройства аппарата, газоходов, трубопроводов, разработка которых не входит в основной комплект рабочих чертежей марки АЗО, изображают штрихпунктирной линией с двумя точками.

3.4. На чертежах планов и разрезов (видов) газоходов и трубопроводов (черт. 2) указывают:

отметки и привязки газоходов и трубопроводов к строительным конструкциям или аппарату;

внутренние диаметры газоходов и трубопроводов с учетом толщины защитных покрытий;

толщину защитных покрытий и металлических стенок газоходов и трубопроводов.

Черт. 2

Если антикоррозионная защита газоходов и трубопроводов выполняется до монтажа или требует термической обработки (вулканизации или полимеризации покрытия), то на чертежах планов и разрезов проставляют габаритные размеры царг или отдельных участков газоходов или трубопроводов, подлежащих антикоррозионной защите или термической обработке до их монтажа.

3.5. Чертежи узлов на характерные элементы антикоррозионной защиты (черт. 1) выполняют в объеме, необходимом для производства антикоррозионных работ.

3.6. На чертежах разреза аппарата, планах (разрезах, видах) газоходов и трубопроводов также приводят:

сечения (черт. 1 и 2), характеризующие антикоррозионную защиту;

таблицу штуцеров;

данные об условиях эксплуатации;

технические требования.

Таблицу штуцеров составляют по форме 3.

Форма 3

Таблица штуцеров

Размеры в мм

│

┌───────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────\─

│Обозна-│Назначение│Число,│D  металла│  d      │ Толщина │     │

│чение  │          │  шт. │ у        │   нар   │футеровки│     │

│       │          │      │  штуцера │  ----   │         │   20│

│       │          │      │          │  d      │         │     │

│       │          │      │          │   вн    │         │     │

│       │          │      │          │вкладыша │         │     │

├───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────\─

│       │          │      │          │         │         │    8│

├───────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────\─

│  15   │     80   │  15  │    25    │   25    │   25    │     │

─/───────/──────────/──────/──────────/─────────/─────────/─

│       │          │      │          │         │         │

│                         185                            │

─/────────────────────────────────────────────────────────/─

│                                                        │

Пример заполнения таблицы приведен в справочном Приложении 4.

Данные об условиях эксплуатации технологических аппарата, газоходов и трубопроводов приводят в таблицах по формам 4 и 5. Пример заполнения таблицы условий эксплуатации аппарата приведен в справочном Приложении 5, газоходов и трубопроводов - в справочном Приложении 6.

Форма 4

Условия эксплуатации технологического аппарата

│

┌────────────────────────────┬──────────────┐ ┌─────────┬──\───\─

│ Наименование аппарата и его│              │ │         │  │   │

│         назначение         │              │ │         │20│   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Химический состав среды,  │              │ \         │  │   │

│концентрация, %, г/л, мг/м3 │              │ /         │35│   │

│и др.                       │              │ \         │  │   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Давление, МПа             │              \ │         │  │   │

│  Разрежение, мм вод. ст.   │              / │         │20│150│

│(мм рт. ст.)                │              \ │         │  │   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Температура среды, °С     │              │ │         │15│   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Коэффициент заполнения    │              │ │         │10│   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Удельный вес среды, Н/м3  │              │ \         │  │   │

│                            │              │ /         │10│   │

│                            │              │ \         │  │   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Место установки           │              │ │         │10│   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│  Наличие теплоизоляции     │              \ │         │  │   │

│                            │              / │         │10│   │

│                            │              \ │         │  │   │

├────────────────────────────┼──────────────┤ ├─────────┼──\─  │

│ Особые условия эксплуатации│              │ │         │20│   │

├────────────────────────────┼──────────────┘ └─────────┼──\───\─

│             65             │            120           │  │   │

─/────────────────────────────/──────────────────────────/─

│                            │                          │

│                            185                        │

─/───────────────────────────────────────────────────────/─

│                                                       │

Форма 5

Условия эксплуатации технологических газоходов

и трубопроводов

│

┌─────┬─────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬───┬─\─\─

│Пози-│Место│   Условия эксплуатации    │Наличие│Особые│Тип│8│ │

│ция  │рас- ├───────┬────────────┬──────┤тепло- │усло- │за-├─\─│

│     │поло-│Состав │  Давление, │Темпе-│изоля- │вия   │щи-│ │ │

│     │жения│газовой│    МПа     │ратура│ции    │экс-  │ты │ 60│

│     │     │среды и│Разрежение, │среды,│       │плуа- │   │   │

│     │     │конден-│мм вод. ст. │°С    │       │тации │   │   │

│     │     │сата   │(мм рт. ст.)│      │       │      │   │   │

├─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───\─

│ 15  │ 30  │  35   │     25     │  20  │  20   │  20  │20 │   │

─/─────/─────/───────/────────────/──────/───────/──────/───/─

│     │     │       │            │      │       │      │   │

│                          185                             │

─/──────────────────────────────────────────────────────────/

│                                                          │

В технических требованиях приводят ссылку, на основании каких нормативных документов и технологических инструкций производят работы по антикоррозионной защите, а также дают указания по выполнению антикоррозионных работ, необходимости последующей термической обработки покрытия, монтажу внутренних устройств, контролю качества покрытия, монтажу и хранению аппаратов с защитными покрытиями, выполненными до монтажа, технике безопасности и противопожарным мероприятиям и другие указания, не вошедшие в состав общих данных.

При футеровочном и комбинированном футеровочном защитных покрытиях в технических требованиях указывают массу антикоррозионной защиты.

## 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ

4.1. Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты выполняют по форме 6.

Форма 6

Ведомость объемов антикоррозионных работ

по объектам защиты

│

┌──────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────┬──\──\─

│      Наименование    │   Объемы   │ │работ, м2         │8 │  │

│                      ├─────────┬──┤ ├──┬─────────┬─────┼──\  │

│                      │   <*>   │  \ \  │   <*>   │Итого│  │  │

│                      │         │  / /  │         │     │24│40│

│                      │         │  \ \  │         │     │  │  │

│                      ├───┬─────┼──┤ ┌──┼───┬─────┤     ├──\─ │

│                      │ед.│всего│  │ │  │ед.│всего│     │  │  │

├──────────────────────┼───┼─────┼──┤ ├──┼───┼─────┼─────┼─────\─

│                      │   │     │  \ \  │   │     │     │     │

│                      │   │     │  / /  │   │     │     │   15│

│                      │   │     │  \ \  │   │     │     │     │

├──────────────────────┼───┼─────┼──┘ └──┼───┴─────┼─────┼─────\─

│                      │15 │ 15  │       │         │     │     │

│                     ─/───/─────/─      │         │     │

│                      │   │     │       │         │     │

│          120         │   30    │       │   30    │ 20  │

─/──────────────────────/─────────/─     ─/─────────/─────/─

│                      │         │       │         │     │

--------------------------------

<*> В графе указывают номер позиции, наименование объекта защиты, габаритные размеры, число в штуках; число граф зависит от числа наименований объектов защиты.

В графах ведомости указывают:

в графе "Наименование" - наименование работ. Работы приводят в зависимости от очередности их выполнения, начиная с подготовки поверхности под защитные покрытия;

в графе "Объемы работ, м2" - номера позиций, наименования, габаритные размеры и число объектов защиты.

Число граф зависит от числа наименований объектов защиты.

Пример заполнения ведомости приведен в справочном Приложении 7.

## 5. ВЕДОМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ,

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

5.1. Ведомость изделий, изготавливаемых по специальному заказу, выполняют по форме 7.

Форма 7

Ведомость объемов антикоррозионных работ

по объектам защиты

│

┌──────────────────────┬────────────┤ ├──────────────────┬──\──\─

│      Наименование    │   Объемы   │ │работ, м2         │8 │  │

│                      ├─────────┬──┤ ├──┬─────────┬─────┼──\  │

│                      │   <*>   │  \ \  │   <*>   │Итого│  │  │

│                      │         │  / /  │         │     │24│40│

│                      │         │  \ \  │         │     │  │  │

│                      ├───┬─────┼──┤ ┌──┼───┬─────┤     ├──\─ │

│                      │ед.│всего│  │ │  │ед.│всего│     │  │  │

├──────────────────────┼───┼─────┼──┤ ├──┼───┼─────┼─────┼─────\─

│                      │   │     │  \ \  │   │     │     │     │

│                      │   │     │  / /  │   │     │     │   15│

│                      │   │     │  \ \  │   │     │     │     │

├──────────────────────┼───┼─────┼──┘ └──┼───┴─────┼─────┼─────\─

│                      │15 │ 15  │       │         │     │     │

│                     ─/───/─────/─      │         │     │

│                      │   │     │       │         │     │

│          120         │   30    │       │   30    │ 20  │

─/──────────────────────/─────────/─     ─/─────────/─────/─

│                      │         │       │         │     │

В графах ведомости указывают:

в графе "Позиция" - позицию изделия по сборочному чертежу;

в графе "Обозначение, предприятие-изготовитель" - номер изделия по каталогу изделий и название предприятия-изготовителя;

в графе "Наименование, марка" - полное наименование изделия и его марку.

Пример заполнения ведомости приведен в справочном Приложении 8.

# Приложение 1

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ УКАЗАНИЙ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

┌────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────┐

│Наименование техно- │Условия эксплуата-│Конструкция│Технические │

│логического аппара- │ции (состав среды;│антикорро- │требования  │

│та, газохода, трубо-│температура, °С;  │зионного   │по производ-│

│провода, габаритные │давление, МПа;    │покрытия   │ству работ  │

│размеры, мм; номер  │коэффициент запол-│           │            │

│позиции; номер чер- │нения; место ус-  │           │            │

│тежа заказчика или  │тановки и др.)    │           │            │

│типового проекта    │                  │           │            │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────┤

│Емкость для умягчен-│Вода с растворен- │Покрытие   │Согласно    │

│ной воды,           │ным кислородом до │ПХВ матери-│требованиям │

│диаметр 6630, H 5980│10 мг/ ,          │алами в 18 │техники     │

│поз. 1              │pH 8,5 - 10, тем- │слоев      │безопасности│

│типовой проект      │пература 40 °С,   │3 слоя     │предусмот-  │

│704-1-50            │коэффициент запол-│грунта     │реть монтаж-│

│                    │нения 0,8, ус-    │ХС-0,10,   │ный люк на  │

│                    │тановлена вне зда-│12 слоев   │расстоянии  │

│                    │ния               │лака ХВ-784│не более    │

│                    │                  │с 5 - 10%  │0,8 м от    │

│                    │                  │эмали      │днища до оси│

│                    │                  │ХВ-785     │люка. Окрас-│

│                    │                  │(добавляют │ку произво- │

│                    │                  │через слой)│дить по ин- │

│                    │                  │и 3 слоя   │струкции N 9│

│                    │                  │чистого ла-│    214-82  │

│                    │                  │ка ХВ-784. │ВСН---------│

│                    │                  │Толщина    │   ММСС СССР│

│                    │                  │покрытия   │            │

│                    │                  │0,25 -     │            │

│                    │                  │- 0,30 мм  │            │

└────────/\/─────────┴──────────────────┴──/\/──────┴────/\/─────┘

┌────────────/\/─────┬──────────────────┬──────/\/──┬────────/\/─┐

└────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────┘

# Приложение 2

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, ГАЗОХОДОВ

И ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование объекта защиты       │Габаритные размеры, мм

────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

Абсорбер моногидратный                │  Диаметр 5000, Н 14760

Бак отработанного раствора            │  3700 х 4200 х 2000

Сборник                               │  Диаметр 2200, L 4600

Газоход от 1-й промывной башни ко 2-й │  Диаметр 2200, L 19000

промывной башне                         │

Трубопровод от 1-й промывной башни к  │  Диаметр 1200, L 5500

сборнику                                │

# Приложение 3

Справочное

СОСТАВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

────────────┬─────────────────────────────────────────────────────

Наименование│           Вид антикоррозионного покрытия

├─────┬──────────┬────────────────────────┬───────────

│Лако-│Пленочное,│Оклеечное, футеровочное,│Футеровоч-

│кра- │металлиза-│комбинированное футеро- │ное, комби-

│соч- │ционное и │вочное покрытие стан-   │нированное

│ное, │металлиза-│дартными штучными мате- │футеровоч-

│мас- │ционно-ла-│риалами или кислотоупор-│ное покры-

│тич- │кокрасоч- │ным бетоном, гомогенное │тие нестан-

│ное  │ное       │освинцевание или обклад-│дартными

│     │          │ка свинцом и другими    │штучными

│     │          │цветными металлами      │материалами

────────────┼─────┼──────────┼────────────────────────┼───────────

Общие данные│  +  │    +     │           +            │     +

по рабочим  │     │          │                        │

чертежам    │     │          │                        │

Указания    │  +  │    -     │           -            │     -

по антикор- │     │          │                        │

розионной   │     │          │                        │

защите      │     │          │                        │

Чертежи     │  -  │    +     │           +            │     +

разрезов    │     │          │                        │

аппаратов   │     │          │                        │

Чертежи     │  -  │    +     │           +            │     +

планов и    │     │          │                        │

разрезов    │     │          │                        │

(видов)     │     │          │                        │

газоходов   │     │          │                        │

или трубо-  │     │          │                        │

проводов    │     │          │                        │

Чертежи     │  -  │    -     │           +            │     +

узлов анти- │     │          │                        │

коррозионной│     │          │                        │

защиты      │     │          │                        │

Чертежи     │  -  │    -     │           -            │     +

деталей,    │     │          │                        │

изготавлива-│     │          │                        │

емых по     │     │          │                        │

специальным │     │          │                        │

заказам     │     │          │                        │

Ведомость   │  +  │    +     │           +            │     +

объемов     │     │          │                        │

антикоррози-│     │          │                        │

онных работ │     │          │                        │

по объектам │     │          │                        │

защиты      │     │          │                        │

Ведомость   │  -  │    -     │           -            │     +

деталей,    │     │          │                        │

изготавлива-│     │          │                        │

емых по     │     │          │                        │

специальным │     │          │                        │

заказам     │     │          │                        │

Примечание. Знак "+" означает наличие документа в комплекте, знак "-" - его отсутствие.

# Приложение 4

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ШТУЦЕРОВ

Размеры в мм

───────────┬────────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────

Обозначение│   Назначение   │Число,│D  металла│  d      │ Толщина

│                │  шт. │ у        │   нар   │футеровки

│                │      │  штуцера │  ----   │

│                │      │          │  d      │

│                │      │          │   вн    │

│                │      │          │вкладыша │

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

А      │  Вход газа     │  1   │  1800    │         │   283

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

Б      │  Выход газа    │  1   │   800    │         │     5

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

В      │  Выход кислоты │  1   │   219    │ 190/150 │

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

Г      │  Вход кислоты  │  2   │   125    │ 104/80  │

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

Д      │  Вход кислоты  │  1   │   250    │ 240/200 │

───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────

Е ; Е    │  Люки          │  2   │   800    │         │    70

1   2   │                │      │          │         │

# Приложение 5

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА

──────────────────────────────┬───────────────────────────────────

Наименование аппарата и его  │  Башня сушильная для сушки газа

назначение           │

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Химический состав среды,    │  Газ, содержащий SO , 100 мг/м3

концентрация, %; г/л; мг/м3 и │                    3

др.                           │  Орошение - H SO  95%

│              2  4

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Разрежение, мм вод. ст.     │  55

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Температура среды, °С       │  H SO  - на входе 40 °С; на выходе

│   2  4

│  45 °С; газ - на входе 350 °С; на

│  выходе 40 °С

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Коэффициент заполнения      │  0,2

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

│           4

Удельный вес среды, Н/м3    │  1,83 х 10

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Место установки             │  Вне здания

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Наличие теплоизоляции       │  Отсутствует

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Особые условия эксплуатации │  Работает непрерывно 350 дней в

│  году

# Приложение 6

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОХОДОВ

И ТРУБОПРОВОДОВ

┌─────┬────────┬────────────────────────────┬──────┬───────┬─────┐

│Пози-│Место   │    Условия эксплуатации    │Нали- │Особые │Тип  │

│ция  │располо-├─────────┬───────────┬──────┤чие   │условия│защи-│

│     │жения   │Состав   │Разрежение,│Темпе-│тепло-│эксплу-│ты   │

│     │        │газовой  │мм вод. ст.│ратура│изоля-│атации │     │

│     │        │среды и  │           │среды,│ции   │       │     │

│     │        │конденса-│           │°С    │      │       │     │

│     │        │та       │           │      │      │       │     │

├─────┼────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼─────┤

│ 100 │От 1-й  │Газ, со- │  До 600   │  90  │Отсут-│Среда  │м се-│

│     │промыв- │держащий │           │      │ствует│токсич-│чение│

│     │ной баш-│SO - 10 -│           │      │      │ная, не│1-1, │

│     │ни      │13% и ту-│           │      │      │взрыво-│черт.│

│     │поз. 201│ман H SO │           │      │      │опасная│2    │

│     │ко 2-й  │        4│           │      │      │       │     │

│     │промыв- │с приме- │           │      │      │       │     │

│     │ной баш-│сями     │           │      │      │       │     │

│     │не поз. │мышьяка и│           │      │      │       │     │

│     │202, вне│селена   │           │      │      │       │     │

│     │здания  │         │           │      │      │       │     │

└─────┴──/\/───┴─────────┴───────────┴──/\/─┴──────┴───────┴─/\/─┘

┌─────┬/\/─────┬─────────┬───────/\/─┬──────┬──────┬────/\/┬─────┐

└─────┴────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────┴───────┴─────┘

# Приложение 7

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ

АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│        Наименование         │        Объемы работ, м2          │

│                             ├──────────────┬──────────────┬────┤

│                             │Башня, диаметр│Поз. 25. Бак, │Ито-│

│                             │6000, H 9762  │диаметр 4000, │го  │

│                             │   (2 шт.)    │Н 6800 (2 шт.)│    │

│                             ├──────┬───────┼──────┬───────┤    │

│                             │ ед.  │ всего │ ед.  │ всего │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│1. Очистка поверхности сталь-│ 646  │ 1292  │ 129  │  258  │1550│

│ным песком                   │      │       │      │       │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│2. Гуммирование резиной      │  -   │   -   │ 133  │  266  │266 │

│ИРП 1390, толщиной 1,5 мм в  │      │       │      │       │    │

│4 слоя                       │      │       │      │       │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│3. Гуммирование толщиной     │  -   │   -   │  16  │  32   │ 32 │

│1,5 мм в 3 слоя на           │      │       │      │       │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│4. Футеровка кислотоупорной  │ 558  │ 1116  │  -   │   -   │204 │

│керамической плиткой толщиной│      │       │      │       │    │

│70 мм на андезитовой замазке │      │       │      │       │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

└─────────────/\/─────────────┴──────┴───────┴──/\/─┴───────┴────┘

┌─────────────────/\/─────────┬──────┬───────┬──────┬─/\/───┬────┐

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│9. Футеровка кислотоупорным  │ 102  │  204  │  -   │   -   │204 │

│кирпичом толщиной 113 мм на  │      │       │      │       │    │

│андезитовой замазке          │      │       │      │       │    │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼────┤

│10. Кладка опорных стен из   │  33  │  76   │  -   │   -   │ 76 │

│кислотоупорного кирпича на   │      │       │      │       │    │

│андезитовой замазке, м3      │      │       │      │       │    │

└─────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴────┘

# Приложение 8

Справочное

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

┌─────┬────────────────────────┬───────────────────┬──────┬──────┐

│Пози-│      Обозначение,      │   Наименование,   │Число,│Масса,│

│ция  │предприятие-изготовитель│       марка       │  шт. │  кг  │

├─────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│  1  │22101-1                 │Плитка кислотоупор-│13000 │ 1280 │

│     │Славянский керамический │ная керамическая   │      │      │

│     │комбинат, Щекинский за- │прямая             │      │      │

│     │вод "Кислотоупор"       │                   │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│  2  │22101-3                 │Плитка кислотоупор-│ 1600 │ 5600 │

│     │Щекинский завод "Кисло- │ная керамическая   │      │      │

│     │тоупор"                 │                   │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

└─────┴──────────/\/───────────┴──────────────/\/──┴──────┴──────┘

┌─────┬───────────────/\/──────┬───────────────────┬─/\/──┬──────┐

├─────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│  8  │22101-12                │Блок кислотоупорный│  32  │ 41,6 │

│     │Славянский керамический │фасонный для обрам-│      │      │

│     │комбинат                │ления отверстий    │      │      │

│     │                        │штуцеров БО 57     │      │      │

└─────┴────────────────────────┴───────────────────┴──────┴──────┘