ТК 014-08.01-2016

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Общая часть

1 Область применения

1.1 Настоящую типовую технологическую карту рекомендуется применять при разработке проектно-сметной документации, проектов производства работ и контроля технологической последовательности при производстве антикоррозионной защиты металлических гофрированных конструкций лакокрасочными материалами.

1.2 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок производства работ по дополнительной антикоррозионной защите металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм, серии 3.501.3-184.03 [1] на объекте. Работы производятся в теплое время года.

1.3 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

ВСН 176-78 Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб

Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:

3.1 документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.

3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующая входы для получения намеченного результата.

А также следующие:

3.3 технологический документ: Результат технического документирования процесса труда, содержащий информацию о способах изготовления, сборки, строительства, эксплуатации и ремонта изделий, а также об организации производственного процесса.

3.4 технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.

3.5 адгезия: Степень сцепления покрытия с металлом.

4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:

ВЛ: высоковольтная линия.

ЛКМ: лакокрасочные материалы.

ЛЭП: линия электропередачи.

МГК: металлическая гофрированная конструкция.

ПГС: песчано-гравийная смесь.

ПОС: проект организации строительства.

ППР: проект производства работ.

СИЗ: средства индивидуальной защиты.

ТК: технологическая карта.

5 Организация и технология выполнения работ по дополнительной антикоррозионной защите металлических гофрированных конструкций лакокрасочными материалами

5.1 Общие положения

5.1.1 Работы должны выполняться при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +30°С, при относительной влажности воздуха не выше 80% и отсутствии осадков, тумана, воды.

5.1.2 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР, а также в соответствии с ВСН 176-78 и ОДМ [2] (при выполнении работ на автомобильных дорогах).

5.1.3 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие допуск к данному виду работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ.

5.1.4 Запрещается производство работ по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими допуска к выполнению соответствующих проектных работ.

5.1.5 Мероприятия, связанные с безопасным производством работ разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария" в соответствии с нормативными документами (СП 48.13330.2011, СП 49.13330.2010).

5.2 Требования к готовности предшествующих работ

Перед началом работ по устройству антикоррозионной защиты должны быть выполнены нижеприведенные мероприятия.

5.2.1 Устроены подъездные автодороги.

5.2.2 Устроен и оборудован настил для производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия, просушки и складирования элементов МГК.

5.2.3 Завезены необходимые материалы, инструменты, инвентарь и оборудование.

5.2.4 Устроено временное электроосвещение площадки производства работ.

5.2.5 Устроен навес над оборудованием, местом проведения работ, а также местом складирования сопутствующих материалов.

5.3 Требования к организации рабочей зоны

5.3.1 Организация рабочей зоны, размещение оборудования и материалов показано на рисунке 1. Поперечное сечение рабочей зоны показано на рисунке 2.

Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

Рисунок 2 - Поперечное сечение рабочей зоны

5.4 Технологическая последовательность устройства дополнительной антикоррозионной защиты

5.4.1 Расставить на настиле элементы МГК на боковую грань со свободным подходом к каждому элементу. Типоразмеры элементов МГК приведены в приложении А.

5.4.2 Очистить поверхность от загрязнений, при этом:

- твердые наслоения снять ручным инструментом (металлические щетки, скребки, шарошки и т.д.), не повредив цинкового покрытия;

- нефтяные и жировые загрязнения убрать вручную растворителями (уайт-спиритом или бензином) с помощью волосяных щеток и протирочного материала, которые не должны оставлять следов на металлической поверхности (ворс, волокна).

5.4.3 Обезжирить, после очистки, всю поверхность элементов МГК вручную растворителями (уайт-спиритом или бензином) с помощью волосяных щеток и протирочного материала.

5.4.4 Высушить поверхность элементов естественным путем или обдувом поверхности чистым (не содержащим масло) сухим воздухом, при этом проверить наличие влаги и масла в подаваемом воздухе.

5.4.5 Приготовить полиуретановый грунтовочный состав УР-0446 "Уретан-Антикор" (Приложение Б).

5.4.6 Нанести на всю поверхность грунтовочный состав УР-0446 "Уретан-Антикор" с помощью установки безвоздушного распыления толщиной 0,1-0,11 мм, при этом:

- грунтовочный состав следует наносить тонким равномерным слоем без пропусков и подтеков;

- просушить слой естественной просушкой.

5.4.7 Приготовить эмаль УР-1529 "Уретан-Антикор" к нанесению на элементы конструкции (Приложение В), при этом:

- тщательно размешать ЛКМ до однородного состояния и полного поднятия осадка. Жидкий отстой с поверхности лакокрасочного материала сливать запрещается;

- профильтровать перед применением подготовленные к работе материалы через капроновую сетку или два слоя марли.

5.4.8 Нанести эмаль УР-1529 "Уретан-Антикор" на поверхность элементов:

- нанести первый слой с помощью установки безвоздушного распыления толщиной 0,1-0,11 мм;

- просушить первый слой естественной просушкой;

- нанести второй слой с помощью установки безвоздушного распыления толщиной 0,1-0,11 мм;

- просушить второй слой естественной просушкой.

Общая толщина слоев не должна превышать 0,4 мм.

5.4.8 Уложить готовые элементы в штабель для погрузки на автотранспорт.

Произвести приемку-сдачу выполненного антикоррозионного покрытия с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций на антикоррозионное покрытие элементов МГК (Приложение Г).

5.5 Перечень исполнительной документации

5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.

5.5.2 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций на антикоррозионное покрытие элементов МГК (Приложение Г).

6 Контроль качества и приемка выполненных работ

6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов.

6.1.2 Все поступающие материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям проектной документации.

6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).

6.2 Операционный контроль качества нанесения дополнительной антикоррозионной защиты

Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование процесса, подлежащего контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Лицо ответственное за контроль | Технические критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстановка элементов | Устойчивость элементов | Визуально | После завершения операции | Бригадир | Согласно п.5.4.1 настоящей ТК |
| Очистка поверхности элементов МГК | Качество очистки поверхности | Визуально | После завершения операции | Бригадир | Согласно п.5.4.2 настоящей ТК |
| Обезжиривание поверхности элементов МГК | Качество обезжиривания поверхности | Визуально | После завершения операции | Бригадир | Согласно п.5.4.3 и приложения Д настоящей ТК |
| Приготовление грунтовки УР-0446 "Уретан-Антикор" | Качество перемешивания | Визуально | Во время производства работ | Бригадир | Согласно п.5.4.5 и приложения Б настоящей ТК |
|  | Вязкость | Вискозиметр ВЗ-246 |  |  |  |
| Нанесение грунтовки УР-0446 "Уретан-Антикор" | Качество нанесения | Визуально | После нанесения каждого слоя | Бригадир | Согласно п.5.4.6 настоящей ТК |
|  | Толщина слоя | Минитест 1001 |  |  |  |
|  | Просушка слоя | Визуально |  |  |  |
| Приготовление эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | Качество перемешивания | Визуально | Во время работ по перемешиванию | Бригадир | Согласно п.5.4.7 и приложения В настоящей ТК |
|  | Вязкость | Вискозиметр ВЗ-246 |  |  |  |
| Нанесение эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | Качество нанесения | Визуально | После нанесения каждого слоя | Бригадир | Согласно п.5.4.8 и приложения Е настоящей ТК |
|  | Толщина слоя | Минитест 1001 |  |  |  |
|  | Просушка каждого слоя | Визуально |  |  |  |

6.3 Приемочный контроль качества нанесения дополнительной антикоррозионной защиты

Предмет контроля, инструменты, способ контроля, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Лицо ответственное за контроль | Технические критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезжиривание поверхности элементов МГК | Визуально | После завершения работ | Мастер | Согласно п.5.4.3и приложения Д настоящей ТК |
| Равномерность нанесения грунтовки | Визуально | После завершения работ | Мастер | Согласно п.5.4.6 настоящей ТК |
| Толщина слоя грунтовки | Минитест 1001 | После завершения работ | Мастер | Согласно п.5.4.6 настоящей ТК |
| Равномерность нанесения эмали | Визуально | После завершения работ | Мастер | Согласно требованиям настоящей ТК иприложения Е |
| Толщина слоя эмали | Минитест 1001 | После завершения работ | Мастер | Согласно п.5.4.8 настоящей ТК |
| Общая толщина покрытия | Минитест 1001 | После завершения работ | Мастер | Согласно п.5.4.8 настоящей ТК |

7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство дополнительной антикоррозионной защиты

Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство дополнительной антикоррозионной защиты из расчета на 50 м приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование процесса | Ед. изм. | Кол-во | Состав звена | Применяемые материалы | Применяемые машины и механизмы | Трудо- затраты чел./час (маш./час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстановка элементов | м | 50 | Маляр 4 р. - 5 чел. | - | - | 1,2 |
| Очистка поверхности элементов МГК от загрязнений | м | 50 | Маляр 4 р. - 4 чел. | Уайт-спирит | - | 15,0 |
| Обезжиривание | м | 50 | Маляр 4 р. - 2 чел. | Уайт-спирит | - | 2,4 |
| Просушка элементов МГК | м | 50 | Маляр 4 р. - 2 чел. | - | Компрессор воздушный | 1,7 |
| Приготовление грунтовки УР-0446 "Уретан-Антикор" | кг | 10 | Маляр 4 р. - 2 чел. | Грунтовка УР-0446 Растворитель | - | 0,6 |
| Нанесение грунтовочного слоя | м | 50 | Маляр 4 р. - 9 чел. | - | Установка безвоздушного распыления | 11,8 |
| Просушка грунтовочного слоя | м | 50 | - | - | - | 3,0 |
| Приготовление эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | кг | 20 | Маляр 4 р. - 2 чел. | Эмаль УР-1529 Растворитель | - | 0,5 |
| Нанесение первого слоя эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | м | 50 | Маляр 4 р. - 9 чел. | - | Установка безвоздушного распыления | 11,6 |
| Просушка первого слоя эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | м | 50 | - | - | - | 2,0 |
| Нанесение второго слоя эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | м | 50 | Маляр 4 р. - 9 чел. | - | Установка безвоздушного распыления | 11,6 |
| Просушка втрого слоя эмали УР-1529 "Уретан-Антикор" | м | 50 | - | - | - | 2,0 |
| Укладка готовых элементов в штабель | шт. | 25 | Маляр 4 р. - 9 чел. | - | - | 2,8 |

8 График производства работ по устройству дополнительной антикоррозионной защиты

Последовательность производства работ по устройству дополнительной антикоррозионной защиты из расчета на 50 м приведена в таблице 4.

Таблица 4

9 Материально-технические ресурсы

9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря

Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установка безвоздушного распыления GMax 7900 | шт. | 1 |
| Компрессор воздушный | шт. | 1 |
| Пневмомиксер для размешивания ЛКМ | шт. | 1 |
| Вискозиметр ВЗ-246 | шт. | 1 |
| Толщиномер, Минитест 1001 | шт. | 1 |
| Наименование инструмента и инвентаря | Ед. изм. | Кол-во |
| Металлическая щетка | шт. | 5 |
| Респиратор | шт. | 10 |
| Волосяная щетка | шт. | 5 |
| Ткань (Ветошь) | кг | 15 |

9.2 Перечень материалов

Перечень применяемых материалов приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Эмаль УР-1529 "Уретан-Антикор" | кг | 20,0 |
| Грунтовка УР-0446 "Уретан-Антикор" | кг | 10,0 |
| Растворитель "Уретан-Антикор" | кг | 3,0 |
| Уайт-спирит | кг | 60,0 |
| Доска х/п | м | 0,2 |
| Гвозди | кг | 0,5 |

10 Техника безопасности и производственная санитария

10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Ж.

10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске (Приложение Ж). Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:

- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;

- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения И.

10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.

10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

10.1.9 Проведение работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1 настоящей ТК, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт. Перечень инструкций по охране труда по видам работ приведен в приложении К.

10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

10.2.2 При производстве работ, по монтажу металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм с дополнительной антикоррозийной защитой лакокрасочными материалами, работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся транспортные средства и ж.д. путевые машины (при производстве работ вблизи действующего ж.д. пути);

- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;

- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;

- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- обрушающиеся горные породы (грунты);

- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);

- перемещаемые материалы;

- повышенные уровни шума на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.

10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:

- использование СИЗ;

- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;

- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;

- установка ограждения и обозначение опасных зон;

- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ЛЭП;

- применение инвентарных лестниц и подмостей.

10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению работ по монтажу металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм с дополнительной антикоррозийной защитой лакокрасочными материалами допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет прошедшие:

- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;

- обучение безопасным методам и приемам работ;

- инструктаж по охране труда;

- стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний требований охраны труда.

10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:

- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную следует осуществлять кистями с защитными шайбами у основания ручек;

- на участках, где выполняются антикоррозийные работы, следует предусмотреть максимальную механизацию технологических операций;

- малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строительной площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и тёплой водой. Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается;

- не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований завода - изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения;

- при выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей;

- во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные вещества необходимо заменять менее вредными и безопасными: бензол - бензином, спиртами, кетонами и другими малотоксичными растворителями; отвердитель гексаметилендиамин для эпоксидных лакокрасочных материалов - менее токсичным отвердителем. Лакокрасочные материалы, разбавляемые органическими растворителями, следует заменить водоразбавляемыми; лакокрасочные материалы, содержащие свинец, - другими, если позволяют технические требования. Взамен традиционных лакокрасочных материалов следует использовать лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком;

- подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие и моющие растворы), сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением коллективных средств защиты работника;

- приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, следует осуществлять на специальных установках при включённой вентиляции и с использованием средств индивидуальной защиты;

- перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг для приготовления рабочих растворов механизируются;

- при сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли и газов, а также при механизированной шпаклёвке и окраске следует пользоваться респираторами и защитными очками;

- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;

- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;

- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;

- выполнять требования режима труда и отдыха.

10.3.4 До выполнения работ и в процессе работ по монтажу металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм с дополнительной антикоррозийной защитой лакокрасочными материалами:

- оборудование, инструменты, приспособления и необходимые материалы в рабочей зоне должно содержаться в исправном состоянии, размещаться в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;

- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, следует производить после отключения машин от электросети;

- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, должно быть согласовано с организацией, эксплуатирующей линию.

10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:

- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;

- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;

- производить выдачу согласно действующим нормам, спецодежды спецобуви и других СИЗ;

- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;

- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;

- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;

- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.

10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.

10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.

10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин, и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием мер безопасности согласно правил [4].

10.5.4 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.

10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.

10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).

10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.

10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередач, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.), руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:

- оповестить работающих и при необходимости, вывеси их из опасной зоны;

- при необходимости оградить место аварийной ситуации;

- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.

10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.

10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:

- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";

- сообщить руководителю работ о случившемся;

- место работ, где произошел несчастный случай оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:

- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;

- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".

10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.

Время от момента травмы до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.

10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.

Признаки жизни:

- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);

- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);

- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).

10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.

10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:

- помутнении и высыхании роговицы глаза;

- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;

- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.

10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение.

Приложение А
(справочное)

Типоразмеры элементов МГК

| Тип элемента | Расчетная полая длина элемента | Расчетная полезная длина элемента | Вес элемента МГК, кг, при толщине проката мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| А | 2232 | 2092,5 | 73,17 | 85,36 | 97,56 | 102,44 | 109,75 | 121,95 | 136,58 | 146,34 | 170,73 | 195,12 |
| Б | 2000 | 1860 | 65,56 | 76,49 | 87,42 | 91,79 | 98,34 | 109,27 | 122,38 | 131,13 | 152,98 | 174,84 |
| В | 1768 | 1627,5 | 57,95 | 67,62 | 77,28 | 81,14 | 86,94 | 96,60 | 108,19 | 115,92 | 135,24 | 154,55 |
| Г | 1535 | 1395 | 50,32 | 58,71 | 67,09 | 70,45 | 75,48 | 83,87 | 93,93 | 100,64 | 117,41 | 134,19 |
| Д | 1303 | 1162,5 | 42,71 | 49,83 | 56,95 | 59,80 | 64,07 | 71,19 | 79,73 | 85,43 | 99,67 | 113,91 |
| Е | 1070 | 930 | 35,08 | 40,92 | 46,77 | 49,11 | 52,61 | 58,46 | 65,48 | 70,15 | 81,84 | 93,54 |

Приложение Б
(обязательное)

Инструкция по приготовлению рабочего состава грунтовки УР-0446 "Уретан-Антикор"

Приготовление рабочего состава грунтовки УР-0446 "Уретан-Антикор":

а) Тара с лакокрасочными материалами должна быть плотно закупорена во избежание улетучивания растворителей и попадания влаги. Перед употреблением пленку (если она имеется), образовавшуюся на поверхности материала, необходимо удалить;

б) Тщательно перемешать до получения однородного состава. При необходимости для получения рабочей вязкости добавить растворитель в количестве до 10% от массы грунтовки. Вязкость при безвоздушном распылении - не менее 60-120 сек, при пневматическом - 25-40 сек.

Не использованный в течение смены рабочий состав материалов следует залить небольшим количеством растворителя и плотно закрыть заводской крышкой во избежание повышения вязкости при хранении. Рекомендуемый растворитель - "Уретан-Антикор" по ТУ [3], ксилол по ГОСТ 9410 или толуол поГОСТ 14710.

Производство окрасочных работ:

а) Грунтовка наносится методом безвоздушного или пневматического распыления толщиной мокрого слоя 105-110 мкм, что соответствует толщине сухого слоя 80 мкм или по техническому заданию. В труднодоступных местах допускается нанесение с помощью кисти или валика;

б) Время высыхания грунтовки "от пыли" - 1 час, до степени 3 - 3 часа;

в) Допускается нанесение грунтовки на увлажненные, но не мокрые поверхности, в том числе в условиях ниже "точки росы";

г) Интервал времени между подготовкой поверхности и нанесением ЛКМ не должен превышать 6 часов.

Приложение В
(обязательное)

Инструкция по приготовлению рабочего состава эмали УР-1529 "Уретан-Антикор"

Приготовление рабочего состава эмали УР-1529 "Уретан-Антикор":

а) Тара с лакокрасочными материалами должна быть плотно закупорена во избежание улетучивания растворителей и попадания влаги. Перед употреблением пленку (если она имеется), образовавшуюся на поверхности материала, необходимо удалить;

б) Тщательно перемешать до получения однородного состава. При необходимости для получения рабочей вязкости добавить растворитель в количестве до 10% от массы грунтовки. Вязкость при безвоздушном распылении - не менее 50 сек, при пневматическом - 25-35 сек. При нанесении кистью или валиком эмаль разбавлять растворителем до вязкости 60-80 сек по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20°С.

Не использованный в течение смены рабочий состав материалов следует залить небольшим количеством растворителя и плотно закрыть заводской крышкой во избежание повышения вязкости при хранении. Рекомендуемый растворитель - "Уретан-Антикор" по ТУ [3], ксилол по ГОСТ 9410 или толуол поГОСТ 14710.

Производство окрасочных работ:

а) Грунтовка наносится методом безвоздушного или пневматического распыления толщиной мокрого слоя 110 мкм, что соответствует толщине сухого слоя 80 мкм или по техническому заданию. В труднодоступных местах допускается нанесение с помощью кисти или валика;

б) Время высыхания грунтовки "от пыли" - 1 час, до степени 3 - 3 часа;

в) Допускается нанесение грунтовки на увлажненные, но не мокрые поверхности, в том числе в условиях ниже "точки росы";

г) Интервал времени между подготовкой поверхности и нанесением ЛКМ не должен превышать 6 часов.

Приложение Г
(обязательное)

АКТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| (наименование конструкции) |
| --- |
| выполненных в |  |
|  | (наименование здания, сооружения, цеха) |
| г. |  |  | " ____ " ____________ 20 ____ г. |
| Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации |
| (фамилия, и., о., должность) |
| представителя технического надзора заказчика |
| (фамилия, и., о., должность) |
| представителя авторского надзора проектной организации (при его осуществлении) |
| (фамилия, и., о., должность) |
| произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных |
| (наименование строительно-монтажной организации) |
| и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. К приемке предъявлены следующие конструкции |  |
|  | (перечень готовых конструкций) |
| 2. Работы выполнены по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации, N чертежей |
| и даты их составления) |
| 3. Дата начала работ |  |  |
| 4. Дата окончания работ |  |  |
| Решение комиссии |
| Работы выполнены в соответствии с проектами, стандартами, строительными нормами и правилами. Предъявленные к приемке конструкции, указанные в п.1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ: |
| На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) |
|  | (наименование работ и конструкции) |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |  |
| (подпись, Ф.И.О) |  | (при его участии) |  |
|  | Заказчика |  |  |
|  | Подрядчика |  |  |

Приложение Д
(обязательное)

Степень обезжиривания поверхности

Степень обезжиривания поверхности определяют следующим образом:

- на поверхность конструкции нанести 2-3 капли растворителя (бензина, уайт-спирита или др.);

- выдержать 15 с;

- к испытываемому участку приложить кусок фильтровальной бумаги и прижать его к поверхности до полного впитывания растворителя;

- на другой кусок фильтровальной бумаги нанести 2-3 капли растворителя и выдержать его до полного испарения;

- при дневном освещении сравнить внешний вид обоих кусков фильтровальной бумаги.

Значение степени обезжиривания поверхности определяется по таблице Д.1.

Таблица Д.1

| Степень обезжиривания | Наличие масляного пятна на фильтровальной бумаге |
| --- | --- |
| Первая | Отсутствует |
| Вторая | Не явно выраженное, расплывчатое |

Нормой является первая степень обезжиривания.

Приложение Е
(обязательное)

Порядок измерения показателей качества лакокрасочного покрытия

Е.1 Внешний вид покрытия

Е.1.1 Произвести визуальный осмотр внешнего вида покрытия.

Е.1.2 Покрытие должно представлять собой сплошную равномерную пленку.

Е.2 Класс покрытия

Е.2.1 Класс покрытия определяется визуально.

Е.2.2 Нормой является V класс покрытия, характеристики которого приведены в таблице Е.1.

Таблица Е.1 - Технические требования к покрытиям V класса

| Наименование дефекта | Норма для покрытий |
| --- | --- |
| Включения: |  |
| - количество, шт./дм, не более | 4 |
| - размер, мм, не более | 2,0 |
| Шагрень | Допускается |
| Потеки | Допускаются отдельные |
| Штрихи, риски | Допускаются |
| Волнистость, мм, не более | 2,5 |
| Разнооттеночность | Не допускается |
| Неоднородность рисунка | Не нормируется |

Е.3 Дефекты лакокрасочного покрытия

Е.3.1 Дефекты выявляются путем визуального осмотра поверхности лакокрасочного покрытия металлоконструкций.

Е.3.2 Не допускается наличие сыпи, пузырей, проколов, морщин, "кратеров", скоплений включений, а также непрокрашенных мест и "отлипов".

Е.4 Адгезия к стали

Е.4.1 Адгезия к стали измеряется методом решетчатых надрезов, сущность которого заключается в нанесении на готовое лакокрасочное покрытие решетчатых надрезов и визуальной оценке состояния покрытия по четырехбалльной системе.

Е.4.2 Для проведения измерений применяется следующее оборудование:

- режущий инструмент: лезвие бритвенное в держателе любого типа; одно- или многолезвиевый нож с углом заточки режущей части 20-300 и кромкой лезвия толщиной 0,05-0,10 мм;

- линейка металлическая или шаблон с пазами, расположенными на расстоянии 1,2 или 3 мм друг от друга;

- кисть волосяная, плоская, мягкая, шириной не менее 10 мм; длина волос не менее 15 мм;

- прибор для измерения толщины покрытий с погрешностью измерения не более 10%;

- лупа с 2,5-4 увеличением.

Д.4.3 Перед проведением измерений необходимо:

- выбрать три участка окрашенной конструкции размером не менее 60х150 мм;

- на каждом выбранном участке измерить толщину покрытия в трех местах участка. Различие в толщине покрытия по длине участка не должно превышать 10%;

- заменить бритвенное лезвие на новое или, в случае использования ножа, проверить при помощи лупы наличие зазубрин на режущей кромке ножа и при необходимости его заточить.

Е.4.4 Измерения необходимо проводить при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Е.4.5 Порядок проведения измерений:

- на каждом испытуемом участке поверхности сделать режущим инструментом по линейке или шаблону не менее шести параллельных надрезов до металла на расстоянии 3 мм друг от друга. Режущий инструмент необходимо держать перпендикулярно поверхности образца. Скорость резания должна быть от 20 до 40 мм/с;

- аналогичным образом сделать надрезы в перпендикулярном направлении. В результате на покрытии образуется решетка из квадратов одинакового размера;

- проверить при помощи лупы степень прорезания до металла;

- провести мягкой кистью по поверхности решетки в диагональном направлении по пять раз в каждом направлении;

- оценить адгезию в соответствии с таблицей Е.2, используя при необходимости лупу.

Е.4.6 За результат принимается значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, определенных на всех испытуемых участках поверхности металлоконструкций. Расхождение между значениями не должно превышать 1 балл.

Таблица Е.2

| Балл | Описание поверхности лакокрасочного покрытия после нанесения надрезов в виде решетки | Внешний вид покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Края надрезов полностью гладкие, нет признаков отслаивания ни в одном квадрате решетки |  |
| 2 | Незначительное отслаивание покрытия в виде мелких чешуек в местах пересечения линий решетки. Нарушение наблюдается не более, чем на 5% поверхности решетки |  |
| 3 | Частичное или полное отслаивание покрытия вдоль линий надрезов решетки или в местах их пересечения. Нарушение наблюдается не менее, чем на 5% и не более, чем на 35% поверхности решетки |  |
| 4 | Полное отслаивание покрытия или частичное, превышающее 35% поверхности решетки |  |

Е.4.7 При расхождении значений адгезии, превышающем 1 балл, измерения повторяют на том же количестве участков и принимают среднее округленное значение, полученное на шести участках, за окончательный результат.

Е.4.8 При равной повторяемости двух значений адгезию оценивают по большему значению.

Е.4.9 После проведения проверки адгезии покрытие должно быть восстановлено на контролируемых участках теми же материалами.

Е.4.10 Значение адгезии должно быть равным двум баллам.

Е.5 Толщина лакокрасочного покрытия

Е.5.1 Толщина лакокрасочного покрытия измеряется при помощи толщиномеров.

Е.5.2 Необходимо провести не менее 5 измерений на разных участках поверхности металлоконструкций.

Е.5.3 За конечный результат принимается среднее арифметическое значение из 5-ти измерений.

Приложение Ж
(обязательное)

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории организации

| г. |  |  | "____" ____________ 20____г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта) |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| представитель генерального подрядчика (субподрядчика) |
| (Ф.И.О., должность) |
| составили настоящий акт о нижеследующем: |
| Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |
| для производства работ на нем |  |
| под руководством технического персонала-представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок: |
| начало |  |  | окончание |  |
| До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| Представитель организации |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель подрядчика |  |  |
|  | (подпись) |  |

Приложение И
(обязательное)

АКТ-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

| Выдан " ___ " __________ 20 ___ г. |
| --- |
| Действителен до " ___ " ____________ 20 ___ г. |
| 1. Руководителю работ |  |
|  | (Ф.И.О., должность) |
| 2. На выполнение работ |  |
|  | (наименование работ, место, условия их выполнения) |
| 3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: |
| 4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |

| N п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало работ в ___ час. ___ мин. ______ 20 ___ г. |
| Окончание работ в ___ час. ___ мин. _________ 20 ___ г. |
| 5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: |

| N п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

6. Состав исполнителей работ

| Фамилия, имя, отчество | Квалификация, группа по ТБ | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел | С условиями работ ознакомлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Наряд-допуск выдал |  |
|  | (уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., |
| должность, подпись) |
| Наряд-допуск принял |  |
|  | (должность, Ф.И.О., подпись) |
| 8. Письменное разрешения действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. |
| Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы |
| (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия |
| или эксплуатирующей организации) |
| 9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены. |
| Разрешаю приступить к выполнению работ |  |
|  | (Ф.И.О., должность, подпись, дата) |
| 10. Наряд-допуск продлен до |  |
|  | (дата, подпись лица, выдавшего наря- допуск) |
| 11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд допуск закрыт. |
| Руководитель работ |  |  |
|  | (дата, подпись) |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск |  |  |
|  | (дата, подпись) |  |

Приложение К
(обязательное)

Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по монтажу металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм с дополнительной антикоррозийной защитой лакокрасочными материалами

К.1 Инструкция по охране труда при эксплуатации установки безвоздушного распыления GMMах 7900.

К.2 Инструкция по охране труда при эксплуатации компрессора воздушного.

К.3 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.*

________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.п.9.1.

Перечень инструкций, указанный в настоящем приложении, необходимо разработать в соответствии используемого инструмента и приспособлений, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.

Библиография

[1] Серия 3.501.3-184.03 Трубы водопропускные круглые отверстиями 1,5-3,0 м из гофрированного металла с гофром 164х57 мм для железных и автомобильных дорог.

[2] ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон).

[3] ТУ 2319-021-54743950-2005 Растворитель "Уретан-Антикор" для полиуретановых материалов. Технические условия.

[4] ПОТ РО-32-ЦП-652-99 Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений. Утв. 24.02.1999.