КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ОШТУКАТУРЕННЫХ
 ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН "ПОД КРОШКУ" 

Эффективность применения карты 

Выработка на 1 чел.-день,  - 11,4
 Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 7,0

 Исполнители 

Штукатур 4-го разряда (Ш1)
 Штукатуры 3-го разряда (Ш2, ШЗ)
 Штукатур 2-го разряда (Ш4) 

 Механизмы, инструмент, приспособления, инвентарь 

Компрессор передвижной СО-7А 
Краскотерка жерновая С0-1 
Шланги резиновые диаметром 8-10 мм для подачи воздуха (30 м) 
Универсальное приспособление для нанесения крошки (УПС) 
Пистолет-распылитель 
Валик малярный ВМ-200 
Валик малярный угловой 
Кисть-ручник КР-40, 50 (2 шт.) 
Кисть филеночная (2 шт.) 
Шпатель стальной ШСМ-45 
Шпатель стальной ШСШП-180 
Стамеска плоская (2 шт.) 
Нож рустовочный 
Линейка из твердой древесины 
Емкость для мытой крошки 
Ведро 
Отвес ОТ-200 
Шнур разметочный 
Метр складной стальной 
Виброгрохот 
Лопата растворная 
Скребок стальной 
Зубило 
Молоток 
Сито с ячейками 1х1 мм 
Сито с ячейками 2х2 мм 
Ванночка с сеткой 
Лопата деревянная (для мытья крошки) 
Основание для установки сита 
Емкость для клеящего состава 
Кружка для лака
 
ДО НАЧАЛА НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ  НЕОБХОДИМО, чтобы поверхность стен отвечала следующим требованиям: отклонение от вертикали не должно превышать 3 мм на 1 м высоты, просвет между контрольной  рейкой (длина 2 м) и поверхностью - 2 мм.
 
Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +8 °С, относительная влажность - не выше 70%. 

Описание операций 

 Схема организации работ (рис.6)

Рис.6 

 Подготовка поверхности 
Ш3 и Ш4 осматривают поверхность стен. ШЗ  при помощи зубила и молотка скалывает набрызги  раствора в труднодоступных местах, а Ш4 скребком очищает поверхность стен. Затем  ШЗ включает компрессор и продувает поверхность  стен воздухом, очищая ее от пыли. 

 Просеивание крошки 
Ш1 устанавливает на виброгрохоте два сита: одно,  с ячейками 1х1 мм - на нижнюю раму, другое, с  ячейками 2х2 мм - на верхнюю раму. Затем включает виброгрохот и следит за работой.  Ш2 подает крошку на сито. 

 Промывка крошки (рис.1)

Рис.1 
Ш2 устанавливает сито на основание и  подает крошку на сито. Ш1 открывает кран, установленный на шланге и промывает крошку, перемешивая  деревянной лопатой. Промытую крошку  ссыпают в емкость. В местах промывки крошки  необходимо организовать водоприемник. 

 Огрунтовка поверхности стен (рис.2)

Рис.2 
Ш4 погружает валик в ванночку с огрунтовочным раствором, прокатывает его по сетке для снятия  излишков раствора и движениями валика сверху вниз и обратно наносит раствор на поверхность стен. Каждым последующим проходом валика следует  перекрывать предыдущий на 3-4 см. ШЗ обмакивает кисть  в огрунтовочный раствор, погружая на половину длины  рабочей части. Прикладывает ее к стенке ведра и, слегка прижимая, плавным движением вверх с небольшим поворотом  кисти руки производит отжим избытка раствора. Затем  прикладывает кисть к стене и плавным движением руки в горизонтальном  направлении слева направо производит отводку верхних  границ огрунтовки стен. Кистью также огрунтовывают внутренние углы, участки у  выводов электропроводки и другие места,  труднодоступные для огрунтовки валиком. 

 Приготовление клеевого состава 
Ш1 и Ш2 загружают в емкость одну часть шпаклевки и одну часть ВА-27 и слегка перемешивают. Затем Ш2 загружает  состав в краскотерку, а Ш1 включает краскотерку и пропускает полученный  состав через нее. Клеевой состав выпускают из краскотерки  в ведро, на которое положено сито. 

 Нанесение клеевого состава на поверхности стен 

     Нанесение клеевого состава выполняют ШЗ и Ш4 теми же  приемами, что и огрунтовку.       

 Нанесение крошки (рис. 3)

Рис.3 
Ш1 берет правой рукой УПС за ручку, левой рукой поддерживает  устройство за сопло. Ш2 включает компрессор и следит за  показаниями манометра. По достижении рабочего давления Ш2  наполняет воронку УПС крошкой, Ш1 направляет сопло УПС к  обрабатываемой поверхности и плавными движениями  передвигая УПС слева направо и справа налево,  параллельными полосами наносит крошку (или другой дробленый  материал) на поверхность стены. 

 Нарезка рустов (рис. 4)

   
Рис.4 
Ш2 и Ш4 размечают поверхность, натягивают шнур и  отбивают линии. По отбитой шнуром линии ШЗ устанавливает линейку и рустовочным ножом прорезает руст. Ш4 стамеской выбирает раствор из руста в декоративном слое (нарезка рустов производится по незатвердевшей штукатурке через 2-3 часа после нанесения). 

 Окраска рустов 

     ШТ и Ш2, работая самостоятельно, кистями наносят  окрасочный состав на руст. Окраска выполняется по  просохшей штукатурке. 

 Покрытие поверхности стен лаком (рис. 5)

   
Рис.5
 
Ш1 в правой руке держит пистолет-распылитель, а в левой - кружку с лаком на расстоянии 60-80 см от стены. Ш2 включает компрессор и следит за показаниями манометра. Ш1 плавными круговыми движениями сверху вниз наносит лак на поверхность стены. Ш2 по мере надобности заправляет кружку лаком и следит за работой компрессора.