СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАСТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.1; 3.7; 3.29; 3.30; 3.34

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для отделочных работ, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Инструментально Термометр, влагомер | То же | То же | Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, но не менее чем за двое суток до начала работ |
| Производство декоративных отделочных работ | Нанесение слоев декоративных покрытия | Внешний осмотр | В процессе производства работ | То же | При отделке поверхностей декоративными пастами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности |
|  | Толщина декоративных покрытий | Инструментально | То же | Прораб | Допустимая толщина декоративного покрытия с применением паст (по штукатурке) - до 5 мм (не менее пяти измерений на каждые 30-50 мповерхности покрытия) |