УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

1. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ЗАСЕВОМ ТРАВ

Рис.1а

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Качество дерна, полученного через 2-3 месяца после травосеяния на откосах земляного полотна, следует определять по его толщине (толщина дернины должна быть 0,05-0,12 м) и количеству побегов на учетной площадке размером 20х20 см. Минимальное количество побегов: не менее 20 для степной зоны; не менее 40 для лесостепной зоны; не менее 60 для лесной зоны. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.44. |

2 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВЫЕМОК ЗАСЕВОМ ТРАВ

Таблица 2

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Качество дерна, полученного через 2-3 месяца после травосеяния на откосах земляного полотна, следует определять по его толщине (толщина дернины должна быть 0,05-0,12 м) и количеству побегов на учетной площадке размером 20х20 см. Минимальное количество побегов: не менее 20 для степной зоны; не менее 40 для лесостепной зоны; не менее 60 для лесной зоны. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.44 |

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При укреплении откосов путем посева трав по слою растительного грунта необходимо откосы выемок, разработанных в плотных глинистых грунтах, разрыхлять перед укладкой растительного грунта на глубину 0,1-0,15 м. | СНиП 3.06.03-85 п.4.30. |

3. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ И РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Рис.1б

Таблица 4

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Ширина швов между смежными плитами | 1: Не должна превышать 0,5 см. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.46. |
| Уступ между смежными плитами (элементами) | 2: Не должен превышать 1 см. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.46 |
| Отклонение поверхности грунта откоса от проектной величины | 3: Не должно превышать 5 см. | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| До начала укрепления откосов земляных сооружений сборными решетчатыми конструкциями необходимо устраивать бетонный упор, укладывая блоки принятого размера в траншею, подготовленную по опорной линии. Толщина слоя щебеночной подготовки - 11-12 см. Допуски при устройстве упорной призмы: глубина траншеи ±10%; ширина траншеи ±5 см; толщина слоя щебеночной подготовки ±10%; положение блоков в плане после установки ±5 мм; превышение одного блока над другим после установки ±5 мм; величина зазора между блоками ±5 мм. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.п.6.17., 6.21. |
| При использовании железобетонных плит размером 1х1 и менее не допускаются плиты с отклонением длины, ширины и толщины от проектных размеров более чем на 5 мм, а также плиты с трещинами, раковинами, наплывами, обнажением арматуры или без монтажных петель. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.45. |
| При использовании решетчатых конструкций для укрепления откосов изменение толщины слоя щебня, заполняющего ячейки, не должно превышать ±10%. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.47. |

4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ, ЦЕМЕНТОГРУНТА ИЛИ НАБРЫЗГ-БЕТОНА

Таблица 5

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При укреплении откосов геотекстилем раскатку полотен следует осуществлять в продольном или поперечном направлении по откосу с перекрытием полотен: не менее 0,2 м при продольной раскатке; 0,1-0,15 м при поперечной раскатке. | ВСН 49-86 п.4.3.5. |
| В процессе раскатки полотна СМ периодически через 10-15 м разравнивают и прижимают к поверхности откоса анкерами или скобами: при продольном раскатывании - через 5-6 м по длине (в 2-3 точках по ширине); при поперечном раскатывании - через 4-5 м. | ВСН 49-86 п.4.3.5. |
| Готовое защитное покрытие из цементогрунта и набрызг-бетона не должно иметь на поверхности трещин, отслоений и других деформаций. Прочность покрытия должна быть не ниже предусмотренной проектом. Набрызг-материалы неудовлетворительного качества удаляют, а дефектные места снова заделывают пневмонабрызгом | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.48. |

________________
      Взамен действуют "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог". - Примечание изготовителя базы данных

5. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛИТАМИ

Условные обозначения:

b - ширина шва.

Рис.1в

Таблица 6

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Отклонение поверхности грунта откоса от проектной (2 замера на поперечнике с шагом, указанным в проекте) | 1: Не более ±5 см. | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| Превышение граней смежных бетонных и железобетонных плит (1 замер на 100 м поверхности откоса) | 2: Не более 10 мм. | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| Отклонение поверхности подготовки (ровность) (1 замер на 200 м откоса) | 3: +3 см на базе 5 м. | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| Минимальная толщина слоев подготовки (1 замер на 200 м откоса): 10 см при ручной укладке; 15 см при укладке механизмами. | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| При устройстве подготовки из геотекстиля допускаемый нахлест полотен при стыковании не менее 10 см при сварке и склейке сплошным швом (1 замер на 50 м длины шва). | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |
| Ширина раскрытия швов b в конструкциях без омоноличивания не более 10 мм. При большем раскрытии швы омоноличиваются (рис.1в). | СНиП 3.06.04-91 п.9.16., таб.30 |

Таблица 7

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Плиты следует укладывать на укрепленный откос от подошвы к гребню сооружения. | СНиП 3.06.04-91 п.9.15. |
| При использовании железобетонных плит размером 1х1 и менее не допускаются плиты с отклонением длины, ширины и толщины от проектных размеров более чем на 5 мм, а также плиты с трещинами, раковинами, наплывами, обнажением арматуры или без монтажных петель. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.6.45. |