ВСН 447-84
-----------------------------------------
Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМАТИВЫ РАСХОДА ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Дата введения 1985-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНЫ ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР, заместителем министра А.И.Михальченко 25 июня 1984 г.

Настоящие "Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных материалов по окраске стальных строительных конструкций на монтажной площадке" предусматривают введение норм расхода лакокрасочных материалов при производстве строительно-монтажных работ при возведении объектов промышленного строительства.

Разработка предназначена для использования в трестах, строительных организациях и научно-исследовательских институтах.

За справками обращаться в ВНИПИ Промстальконструкция.

Составители: П.Р.Вричан, Р.И.Ацева, (ВНИПИ Промстальконструкция), Е.В.Гуткина, Г.И.Ключникова, (Московское бюро внедрения при ГИПИ ЛКП Минхимпрома СССР).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормативы распространяются на лакокрасочные и вспомогательные материалы, используемые для антикоррозионной защиты стальных строительных конструкций зданий и сооружений на монтажной площадке.

1.2. Нормативы предназначены для расчета потребности и контроля расходования лакокрасочных и вспомогательных материалов при проведении окрасочных работ на монтажной площадке.

1.3. За основу расчета норм расхода лакокрасочных материалов принят норматив расхода лакокрасочных материалов.

Норматив расхода - максимально допустимое количество лакокрасочного материала, необходимое для получения покрытия в один слой толщиной 1 мкм на поверхности площадью 1 м (табл.1).

Таблица 1

Нормативы расхода лакокрасочных материалов

| Лакокрасочный материал | Код | Нормативы расхода, г/(м·мкм) |
| --- | --- | --- |
| Марка | Цвет |  | пневмати- ческое распыление | безвоздушное распыление | кисть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаки |  |  |  |  |  |
| БТ-577* | Черный | 23 1113 0600 | 4,57 | 4,32 | 3,60 |
| ХВ-784 |  | 23 1311 0700 | 11,88 | 11,25 | - |
| ХС-724 Грунтовки |  | 23 1321 0700 | 7,68 | 7,27 | - |
| ВД-02 | Зеленовато-желтый | 23 1369 0104 | 10,26 | 9,71 | - |
| ВЛ-023 | Защитно-зеленый | 23 1363 0608 | 8,34 | 7,90 | - |
| ГФ-021 | Красно-коричневый | 23 1213 1458 | 4,89 | 4,63 | 3,86 |
| ГФ-0119 | Красно-коричневый | 23 1213 1258 | 4,49 | 4,25 | 3,54 |
| ПФ-0142 | Красно-коричневый | 23 1223 0658 | 3,77 | 3,57 | 2,98 |
| ФЛ-03К | Коричневый | 23 1243 0109 | 4,25 | 4,02 | 3,35 |
| ХС-010 | Красно-коричневый | 23 1323 0458 | 7,28 | 6,89 | - |
| ХС-059 | Красно-коричневый | 23 1323 0558 | 8,61 | 8,15 | - |
| ХС-068 | Красно-коричневый | 23 1323 0658 | 8,18 | 7,74 | - |
| ЭП-057 Эмали | Серый | 23 1253 0203 | 7,77 | 7,36 | - |
| ПФ-115 |  | 23 1222 0400 |  |  |  |
|  | Белый | 23 1222 0401 | 4,01 | 3,80 | 3,17 |
|  | Голубой | 23 1222 0410 | 3,52 | 3,33 | 2,78 |
|  | Серый | 23 1222 0403 | 3,49 | 3,30 | 2,75 |
|  | Серо-голубой | 23 1222 0455 | 3,64 | 3,45 | 2,87 |
| ПФ-133 |  | 23 1222 0600 |  |  |  |
|  | Темно-серый Красно-коричневый | 23 1222 0660 | 3,41 | 3,23 | 2,69 |
|  | 1 | 23 1222 0664 | 3,60 | 3,41 | 2,84 |
| ПФ-1126 | Слоновой кости | 23 1222 3012 | 3,99 | 3,78 | 3,15 |
| УРФ-1128 | Дымчатый | 23 1272 7039 | 3,40 | 3,22 | 2,68 |
| XB-16 |  | 23 1312 0100 |  |  |  |
|  | Белый | 23 1312 0101 | 9,28 | 8,79 | - |
|  | Темно-серый | 23 1312 0160 | 9,98 | 9,44 | - |
|  | Алюминиевый | 23 1312 0151 | 9,65 | 9,13 | - |
| XB-110 | Серый | 23 1312 0503 | 5,86 | 5,54 | - |
| XB-113 | Серый | 23 1312 0703 | 6,12 | 5,79 | - |
| XB-124 |  | 23 1312 0900 |  |  |  |
|  | Серый | 23 1312 0903 | 7,32 | 6,93 | - |
|  | Зеленый | 23 1312 0908 | 7,04 | 6,67 | - |
| XB-125 | Серебристый | 23 1312 1050 | 8,82 | 8,35 | - |
| XB-785 | Серый | 23 1312 2903 | 7,92 | 7,49 | - |
| XB-1100 |  | 23 1312 3000 |  |  |  |
|  | Белый | 23 1312 3001 | 7,47 | 7,07 | - |
|  | Серый | 23 1312 3003 | 7,65 | 7,24 | - |
|  | Темно-серый | 23 1312 3060 | 7,56 | 7,16 | - |
|  | Красно-коричневый | 23 1312 3058 | 8,36 | 7,91 | - |
| XC-759 | Серый | 23 1322 1403 | 7,70 | 7,29 | - |
| ЭП-140 | Серый | 23 1252 0403 | 4,82 | 4,56 | - |
| ЭП-773 Железный сурик на олифе | Зеленый | 23 1252 1808 | 3,82 | 3,61 | - |
| "Оксоль" Краска густотертая | Красно-коричневый | 23 1713 0500 | 2,71 | 2,56 | 2,14 |
| МА-011 | Хаки | 23 1712 1142 | 2,76 | 2,61 | 2,18 |
| Органосиликатный материал ОС-12-03 (б. ВН-30) | Серый | - | 3,46 | 3,28 | 2,73 |

Примечание. Краску БТ-177 серебристую согласно ОСТ 6-10-426-79 получают непосредственно перед применением при смешении 80-85% лака БТ-577 ГОСТ 5631-79 с 15-20% алюминиевой пудры ПАП-2 (ГОСТ 5494-71*).

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5494-95, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. Норма расхода - количество лакокрасочного материала, устанавливаемое на единицу продукции с учетом всех факторов, влияющих на ее величину. В данных "Нормативах" за единицу продукции принята 1 т металлоконструкций (табл.2).

Таблица 2

Нормы расхода лакокрасочных материалов на 1 т конструкций

| Лакокрасочный материал | Тол- щина, мкм | Методы окрашивания | Усредненные нормы расхода, кг/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | Цвет |  | Пневмати- ческое распыление | Безвоз- душное распыление | Кисть |  |
|  |  |  | ЛКМ | Раство- ритель | ЛКМ | Раство- ритель | ЛКМ | Раство- ритель | ЛКМ | Раство- ритель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БТ-577 | Черный | 17 | 3,64 | 0,55 | 3,64 | 0,55 | 1,95 | 0,20 | 3,47 | 0,52 |
| ХВ-784 |  | 12 | 6,08 | 3,04 | 6,08 | 1,22 | - | - | 6,08 | 2,44 |
| ХС-724 Грунтовки |  | 12 | 3,93 | 0,98 | 3,93 | 0,59 | - | - | 3,93 | 0,85 |
| ВЛ-02 | Зеленовато-желтый | 12 | 6,04 | 1,21 | 6,04 | 1,21 | - | - | 6,04 | 1,21 |
| ВЛ-023 | Защитно-зеленый | 12 | 4,91 | 0,49 | 4,91 | 0,49 | - | - | 4,91 | 0,49 |
| ГФ-021 | Красно-коричневый | 17 | 4,08 | 0,61 | 4,08 | 0,41 | 2,19 | 0,22 | 3,89 | 0,51 |
|  |  | 10 | 2,19 | 0,33 | 2,19 | 0,22 | 1,18 | 0,12 | 2,09 | 0,28 |
| ГФ-0119 | Красно-коричневый | 17 | 3,74 | 0,56 | 3,74 | 0,37 | 2,01 | 0,20 | 3,57 | 0,47 |
|  |  | 10 | 2,01 | 0,30 | 2,01 | 0,20 | 1,08 | 0,11 | 1,92 | 0,25 |
| ПФ-0142 | Красно-коричневый | 17 | 3,14 | 0,78 | 3,14 | 0,47 | 1,69 | 0,20 | 2,99 | 0,63 |
|  |  | 10 | 1,69 | 0,42 | 1,69 | 0,25 | 0,91 | 0,11 | 1,61 | 0,34 |
| ФЛ-03к | Коричневый | 15 | 3,12 | 0,47 | 3,12 | 0,31 | 1,68 | 0,17 | 2,98 | 0,39 |
|  |  | 10 | 1,90 | 0,28 | 1,90 | 0,19 | 1,02 | 0,10 | 1,81 | 0,24 |
| XC-010 | Красно-коричневый | 15 | 4,89 | 1,96 | 4,89 | 0,98 | - | - | 4,89 | 1,64 |
| ХС-059 | Красно-коричневый | 15 | 5,78 | 2,31 | 5,78 | 1,16 | - | - | 5,78 | 1,93 |
| ХС-068 | Красно-коричневый | 15 | 5,49 | 2,74 | 5,49 | 1,10 | - | - | 5,49 | 2,20 |
| ЭП-057 Эмали | Серый | 50 | 19,06 | 3,81 | 19,06 | 1,91 | - | - | 19,06 | 3,18 |
| ПФ-115 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белый |  | 3,53 | 0,53 | 3,53 | 0,42 | 1,89 | 0,23 | 3,37 | 0,47 |
|  | Голубой |  | 3,09 | 0,46 | 3,09 | 0,37 | 1,66 | 0,20 | 2,95 | 0,41 |
|  | Серый |  | 3,06 | 0,46 | 3,06 | 0,37 | 1,64 | 0,20 | 2,92 | 0,41 |
|  | Серо-голубой |  | 3,20 | 0,48 | 3,20 | 0,38 | 1,71 | 0,21 | 3,05 | 0,42 |
| ПФ-133 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темно-серый |  | 3,00 | 0,45 | 3,00 | 0,36 | 1,61 | 0,19 | 2,86 | 0,40 |
|  | Красно-коричневый | 1 | 3,16 | 0,47 | 3,16 | 0,38 | 1,70 | 0,20 | 3,01 | 0,42 |
| ПФ-1126 | Слоновой кости | 20 | 3,51 | 1,05 | 3,51 | 0,70 | 1,88 | 0,38 | 3,35 | 0,88 |
| УРФ-1128 | Дымчатый | 20 | 2,99 | 0,75 | 2,99 | 0,54 | 1,60 | 0,30 | 2,85 | 0,64 |
| ХВ-16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белый |  | 6,34 | 1,27 | 6,34 | 0,63 | - | - | 6,34 | 1,06 |
|  | Темно-серый |  | 6,81 | 1,36 | 6,81 | 0,68 | - | - | 6,81 | 1,14 |
|  | Алюминиевый |  | 6,58 | 1,32 | 6,58 | 0,66 | - | - | 6,58 | 1,10 |
| XB-110 | Серый | 16 | 4,00 | 1,60 | 4,00 | 1,40 | - | - | 4,00 | 1,53 |
| XB-113 | Серый | 16 | 4,17 | 1,67 | 4,17 | 1,46 | - | - | 4,17 | 1,60 |
| XB-124 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серый |  | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 1,75 | - | - | 5,00 | 2,25 |
|  | Зеленый |  | 4,81 | 2,40 | 4,81 | 1,68 | - | - | 4,81 | 2,16 |
| ХВ-125 | Серебристый | 16 | 6,02 | 3,01 | 6,02 | 2,11 | - | - | 6,02 | 2,71 |
| XB-785 | Серый | 16 | 5,40 | 2,16 | 5,40 | 1,89 | - | - | 5,40 | 2,07 |
| ХВ-1100 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белый |  | 5,10 | 2,04 | 5,10 | 1,78 | - | - | 5,10 | 1,95 |
|  | Серый |  | 5,22 | 2,09 | 5,22 | 1,83 | - | - | 5,22 | 2,00 |
|  | Темно-серый |  | 5,16 | 2,06 | 5,16 | 1,81 | - | - | 5,16 | 1,98 |
|  | Красно-коричневый |  | 5,70 | 2,28 | 5,70 | 2,00 | - | - | 5,70 | 2,19 |
| ХС-759 | Серый | 16 | 5,25 | 1,58 | 5,25 | 1,31 | - | - | 5,25 | 1,49 |
| ЭП-140 | Серый | 20 | 4,23 | 0,63 | 4,23 | 0,63 | - | - | 4,23 | 0,63 |
| ЭП-773 | Зеленый | 20 | 3,35 | 0,50 | 3,35 | 0,50 | - | - | 3,35 | 0,50 |
| Железный сурик густотертый на олифе "Оксоль" | Красно-коричневый | 20 | 2,54 | 1,52 | 2,54 | 1,27 | 1,36 | 0,68 | 2,42 | 1,36 |
| Краска густо-тертая MA-011 | Хаки | 20 | 2,59 | 0,96 | 2,59 | 0,78 | 1,39 | 0,42 | 2,47 | 0,85 |
| Органосиликатный материал ОС-12-03 (б. ВН-3О) | Серый | 75 | 12,18 | 1,83 | 12,18 | 1,83 | 6,53 | - | 11,62 | 1,83 |

Примечания:

1. Нормы расхода лакокрасочных материалов на 1 т металлоконструкций рассчитаны с учетом оптимальной толщины слоя, необходимого для обеспечения защитных свойств комплексного лакокрасочного покрытия.

2. Нормы расхода грунтовок для подкраски поврежденных мест должны составлять не более 10% норм расхода данных материалов.

3. Нормы расхода для грунтовок ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-0142, ФЛ-03к представлены на 2 толщины. Грунтовки с толщиной слоя 10 мкм наносят 2-м тонким слоем под перхлорвиниловые лакокрасочные материалы.

1.5. К вспомогательным материалам относятся растворители и вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов и являющиеся их неотъемлемой частью при нанесении на окрашиваемую поверхность (табл.3).

Таблица 3

Растворители и вспомогательные вещества к лакокрасочным материалам

| Лакокрасочный материал | Растворитель | Вспомогательные вещества |
| --- | --- | --- |
| Марка | ГОСТ ТУ | Марка | Стандарт, технические условия | Степень разбавления, % | Наиме- нование | ГОСТ ТУ | Коли- чество, % |
|  |  |  |  | пнев- мати- чес- кое рас- пыле- ние | без- воз- душ- ное рас- пыле- ние | кисть |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БТ-577 | ГОСТ 5631-79 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | 15 | 15 | 10 | - | - | - |
|  |  | Сольвент | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скипидар | ГОСТ 1571-82 |  |  |  |  |  |  |
| ХВ-784 | ГОСТ 7313-75 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 50 | 20 | - | - | - | - |
| ХС-724 Грунтовки | ГОСТ 23494-79 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 25 | 15 | - | - | - | - |
| ВЛ-02 | ГОСТ 12707-77 | РФГ-1 | ГОСТ 12708-77 | 20 | 20 | - | Кислотный разбавитель 15-15,5% спиртовой |  | 25 |
|  |  | N 648 | ГОСТ 18188-72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-6 | ТУ 6-10-1328-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толуол | ГОСТ 14710-78 и ГОСТ 9880-76 |  |  |  | Раствор ортофосфорной кислоты |  |  |
|  |  | Ксилол | ГОСТ 9949-76и ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-023 | ГОСТ 12707-77 | РФГ-1 | ГОСТ 12708-77 | 10 | 10 | - | " |  | 20 |
|  |  | N 648 | ГОСТ 18188-72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р-6 | ТУ 6-10-1328-78 |  |  |  |  |  |  |
| ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | Сольвент | ГОСТ 10214-78 и ГОСТ 1928-79 | 15 | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | Ксилол или смеси | ГОСТ 9949-76и ГОСТ 9410-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сольвент: уайт-спирит 1:1 ксилол:уайт-спирит 1:1 | ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  |  |  |
| ГФ-0119 | ГОСТ 23348-78 | Сольвент | ГОСТ 10214-78 и ГОСТ 1928-79 | 15 | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | Ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1 | ГОСТ 9949-76и ГОСТ 9910-78 |  |  |  |  |  |  |
| ПФ-0142 | ТУ 6-10-1698-78 | Ксилол | ГОСТ 9949-76 | 25 | 15 | 12 | Сиккатив HФ-1 |  |  |
|  |  | Сольвент или смесь | ГОСТ 10214-78 |  |  |  | или | ГОСТ 1003-73 | 5 |
|  |  | ксилол: уайт-спирит 1:1 | ГОСТ 3134-78 |  |  |  | Сиккатив 64П | ТУ 6-10-1351-78 | 6 |
| ФЛ-03к | ГОСТ 9109-76* | Ксилол | ГОСТ 9410-78и ГОСТ 9949-76 | 15 | 10 | 10 | Сиккатив HФ-1 | ГОСТ 1003-73 | 4 |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 9109-81. - Примечание изготовителя базы данных. |
|  |  | Сольвент | ГОСТ 10214-78 ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 | ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  |  |  |
| ХС-010 | ГОСТ 9355-81 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 40 | 20 | - |  |  |  |
| ХС-059 | ГОСТ 23494-79 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 40 | 20 | - | Отвердитель N 3 | ТУ 6-10-1091-76 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Отвердитель N 5 | ТУ 6-10-1093-76 | 2,6 |
| ХС-068 | ТУ 6-10-820-75 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 50 | 20 | - |  |  |  |
| ЭП-057 Эмали | ТУ 6-10-1117-75 | РП | ТУ 6-10-1095 -76 | 20 | 10 | - | Отвердитель N 3 | ТУ 6-10-1091-76 | 7 |
| ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | Сольвент | ГОСТ 1928-79и ГОСТ 10214-78 | 15 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | Скипидар | ГОСТ 1571-82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уайт-спирит или их смесь 1:1 | ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  |  |  |
| ПФ-133 | ГОСТ 926-82 | Сольвент | ГОСТ 1928-79 | 15 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | Ксилол | ГОСТ 9949-76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 | ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  |  |  |
| ПФ-1126 | ТУ 6-10-1540-78 | Сольвент | ГОСТ 10214-78 | 30 | 20 | 20 | Сиккатив 64П | ТУ 6-10-1351-78 | 5 |
|  |  |  | ГОСТ 1928-79 |  |  |  | или сиккатив HФ-1 | ГОСТ 1003-73 | 4 |
| УРФ-1128 | ТУ 6-10-1421-76 | Сольвент | ГОСТ 1928-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ксилол | ГОСТ 9949-76 | 25 | 18 | 18 |  |  |  |
|  |  | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  |  |  |
| XB-16 | ТУ 6-10-1301-78 | Р-5 | ГОСТ 7827-74 | 20 | 10 | - | Алюминиевая пудра ПАП-2 | ГОСТ 5494-71 | 5 |
| XB-110 | ГОСТ 18374-79 | Р-24 | ГОСТ 7827-74 | 40 | 35 | - | Сиккатив НФ-1 | ГОСТ 1003-73 | 0,5 |
| ХВ-113 | ГОСТ 18374-79 | Р-24 | ГОСТ 7827-74 | 40 | 35 | - | Сиккатив НФ-1 | ГОСТ 1003-73 | 0,5 |
| XB-124 | ГОСТ 10144-74* | Р-4, Р-5 | ГОСТ 7827-74 | 50 | 35 | - |  |  |  |
| XB-125 | ГОСТ 10144-74* | Р-4, Р-5 | ГОСТ 7827-74 | 50 | 35 | - | Алюминиевая пудра ПАП-1 | ГОСТ 5494-71 | 10 |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10144-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ХБ-785 | ГОСТ 7313-75 | Р-4 или смесью растворителей: | ГОСТ 7827-74 | 40 | 35 | - |  |  |  |
|  |  | бутилацетат - 12% | ГОСТ 8981-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ацетон - 26% | ГОСТ 2768-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толуол - 62% | ГОСТ 14710-78 |  |  |  |  |  |  |
| ХВ-1100 | ГОСТ 6993-79 | Р-4 или смесью растворителей: | ГОСТ 7827-74 | 40 | 35 | - | - | - | - |
|  |  | ацетон - 26% | ГОСТ 2768-79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толуол - 62% | ГОСТ 14710-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бутилацетат - 12% | ГОСТ 8981-78 |  |  |  |  |  |  |
| ХС-759 | ГОСТ 23494-79 | Р-4 | ГОСТ 7827-74 | 30 | 25 | - | Отвердитель N 3 | ТУ 6-10-1091-76 | 3 |
| ЭП-140 | ГОСТ 24709-81 | Р-5 или смесью растворителей: | ГОСТ 7827-74 | 15 | 15 | - | Отвердитель N 5 | ТУ 6-10-1093-76 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Отвердитель N 2 для серого цвета | ТУ 6-10-1279-77 | 33,3 |
|  |  | ацетон - 30% | ГОСТ 2768-79 |  |  |  | Отвердитель N 4 и алюминиевая пудра ПАП-2 для серебристого цвета | ТУ-6-10-1429-79 | 43 |
|  |  | этилцеллозольв - 30% | ГОСТ 8113-76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ксилол - 40% | ГОСТ 9949-76 |  |  |  |  | ГОСТ 5494-71 | 11 |
| ЭП-773 | ГОСТ 23143-78* | N 646 | ГОСТ 18189-72 | 15 | 15 | - | Отвердитель N 1 | ТУ 6-10-1263-77 | 3,5 |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23143-83. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Железный сурик густотертый на олифе "Оксоль" | ГОСТ 8866-76 | Олифа "Оксоль" | ГОСТ 190-78 | 60 | 50 | 50 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сиккатив НФ-1 | ГОСТ 1003-73 | Не более 2 |
| Краска густотертая МА-011 | ГОСТ 18596-75 | Натуральная льняная олифа | ГОСТ 7931-76 | 37 | 30 | 30 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | Не более 5 |
| Органо- силикатный материал ОС-12-03 (б. ВН-30) | ТУ 84-725-78 | Толуол | ГОСТ 14710-78 и ГОСТ 9880-76 | 15 | 15 | - | Отвердители |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТБТ | ТУ 6-09-2738-75 | 0,6-1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | ПБТ | ТУ 6-09-2647-75 | в смеси с толуолом 1:5 |
|  |  |  |  |  |  |  | АГМ-3 | ТУ 6-02-586-75 |  |

Примечание. Количество растворителя, необходимое для разведения лакокрасочного материала от исходной до рабочей вязкости, называют степенью разбавления и исчисляют в процентах от количества материала исходной вязкости.

1.6. Нормы расхода отражают конструкторские, технологические и организационные особенности производства и способствуют максимальному использованию лакокрасочных материалов, а также выявлению и использованию внутренних резервов.

2. НОРМАТИВЫ И НОРМЫ РАСХОДА ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Нормативы и нормы рассчитаны на лакокрасочные и вспомогательные материалы, используемые для окраски стальных строительных конструкций при монтаже зданий и сооружений.

2.2. Нормативы расхода лакокрасочных материалов в г/(м·мкм) на 1 слой представлены в табл.1. Прочерки в таблице обозначают, что данные лакокрасочные материалы указанным методом не наносят.

2.3. Нормативы рассчитаны с учетом физико-химических показателей лакокрасочных материалов и коэффициента полезного использования (приложения 1 и 2).

2.4. Коды лакокрасочных материалов приведены в соответствии с "Общесоюзным классификатором промышленной и сельскохозяйственной продукции", М.: Книга, 1977 г.

2.5. Нормы расхода лакокрасочных материалов исходной вязкости в кг на 1 т металлоконструкций (на один слой покрытия) приведены в табл.2. В графах 4-9 нормы расхода лакокрасочных материалов и растворителей приведены для методов пневматического и безвоздушного распыления и окраски кистью. В графах 10-11 приведены усредненные нормы расхода, рассчитанные на основе граф 4-9 и с учетом удельного веса методов нанесения лакокрасочных материалов в отрасли (см. п.3.4.). Усредненные нормы расхода служат для определения плановой потребности в лакокрасочных материалах.

2.6. Нормы установлены на один слой покрытия. Необходимое количество слоев принимается согласно проекту.

2.7. Нормы расхода лакокрасочных материалов в кг/т рассчитаны по методике, приведенной в приложении 1, на основе следующих исходных данных:

нормативов расхода лакокрасочного материала с учетом технологических потерь при нанесении различными методами, г/(м·мкм) (см. табл.1);

оптимальной толщины покрытия, мкм (см. табл.2);

удельного веса группы сложности окрашиваемой поверхности металлоконструкций (приложение 3);

коэффициентов групп сложности окрашиваемой поверхности (приложение 4);

среднего значения коэффициентов, характеризующих состояние окрашиваемой поверхности для горячекатаного проката при нанесении 1-го или 2-го слоя покрытия (приложение 5);

средней площади окрашиваемой поверхности в 1 т металлоконструкций, равной 29 м.

2.8. В случае значительного отклонения площади покрываемой поверхности в 1 т металлоконструкций от средней площади норма расхода должна быть пересчитана с учетом поправочного коэффициента

,

где:  - фактическая окрашиваемая площадь, м;

- средняя окрашиваемая площадь, м.

2.9. В табл.3 приведены данные по сочетаемости растворителей и вспомогательных веществ с лакокрасочными материалами и их количественное соотношение в процентах к основному лакокрасочному материалу в исходной вязкости.

2.10. Нормы расхода рассчитаны для нанесения лакокрасочных материалов при температуре воздуха не ниже +15 °С. При значительных отклонениях температуры воздуха (например, нанесение перхлорвиниловых эмалей при отрицательных температурах) необходимо обеспечивать температуру рабочих составов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, т.е. 18-22 °С.

Приложение 1

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. При значительных расхождениях фактических условий окраски со средними исходными данными расчетов (табл.2) норма расхода определяется по следующей методике.

2. Расчет норм расхода лакокрасочного материала в кг/т для определенного метода окрашивания проводят по формуле

,                                              (1)

где 1, 2, 3 - группы сложности окрашиваемой поверхности;

- норматив расхода лакокрасочного материала, г/(м·мкм);

- толщина слоя, мкм;

- удельный вес группы сложности;

- коэффициент групп сложности окрашиваемой поверхности;

- коэффициент, учитывающий характеристику окрашиваемой поверхности;

- средняя площадь окрашиваемой поверхности 1 т металлоконструкций, м/т.

2.1. Расчет усредненной нормы расхода в кг/т проводят по формуле

,                                                              (2)

где  - количество методов нанесения лакокрасочных материалов;

- норма расхода лакокрасочного материала по методам окрашивания, кг/т;

- удельный вес метода окрашивания.

3. Значения показателей и коэффициентов в формулах (1) и (2).

3.1. Нормативы расхода  г/(м·мкм) принимают по данным табл.1.

3.2. Толщина слоя лакокрасочного покрытия  принимается оптимальной по данным табл.2.

3.3. Удельный вес групп сложности  окрашиваемых поверхностей определяется на основании классификации окрашиваемых поверхностей строительных стальных конструкций по группам сложности, которая приведена в приложении 3.

3.4. Коэффициент групп сложности окрашиваемой поверхности , принимается по данным приложения 4.

3.5. Коэффициент, учитывающий характеристику окрашиваемой поверхности , приведен в приложении 5.

3.6. Удельный вес методов нанесения лакокрасочных материалов  и средняя площадь окрашиваемой поверхности 1 т конструкций  принимают по расчету.

4. Пример расчета норм расхода грунтовки ГФ-021:

4.1. Расчет приводится для методов окраски.

4.2. Норматив расхода грунтовки ГФ-021 для поверхностей l группы сложности, г/(м·мкм) (см. табл.1) составляет:

|  | пневматическое распыление | - 4,89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | безвоздушное распыление | - 4,63 |  |
|  | кисть | - 3,86 |  |

4.3. Толщина слоя 17 мкм.

4.4. Удельный вес групп сложности металлоконструкций по расчетам принят:

для методов пневматического и безвоздушного распыления

I - 0,15

II - 0,30

III - 0,55

для окраски кистью 1

(при окрашивании кистью поверхности по группам сложности не классифицируют).

4.5. Коэффициент групп сложности окрашиваемых поверхностей  принят по данным приложения 4.

4.6. Коэффициент , учитывающий характеристику окрашиваемой поверхности, для первого слоя по горячекатаному металлопрокату равен 1,15 (по данным приложения 5).

4.7. Средняя площадь окрашиваемой поверхности , по данным ВНИПИ ПСК, составляет 29 м на 1 т металлоконструкций.

4.8. Удельный вес методов нанесения  по фактическим данным составляет:

|  | пневматическое распыление | - 0,60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | безвоздушное распыление | - 0,30 |  |
|  | окраска кистью | - 0,10 |  |

4.9. Нормы расхода грунтовки ГФ-021 по методам окрашивания определяются

Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

Окрашивание кистью

кг/т.

4.10. Расчет усредненной нормы грунтовки ГФ-021 с учетом удельного веса методов нанесения :

кг/т.

При изменении соотношений методов нанесения  в формулу включается фактический удельный вес применяемых методов.

5. По приведенной методике рассчитывается также норма расхода на эмали (в кг на 1 т в 1 слой), в этом случае коэффициент  (см.приложение 5), учитывающий характеристику окрашиваемой поверхности, должен быть взят для 2 слоя равным 1,05.

6. Для расчета потребности грунта и эмали на антикоррозионную защиту металлоконструкций того или иного объекта, необходимо учитывать, что в основном металлоконструкции поступают с заводов-изготовителей в загрунтованном виде, поэтому при расчете грунта следует брать 10% от общего объема конструкций.

Под перхлорвиниловые эмали потребность грунта следует рассчитывать с толщиной 10 мкм, так как 2-й слой грунта наносится тонким.

6.1. Пример расчета потребности:

6.2. Исходные данные - объем окрасочных работ, в тоннах - 1000 т;

метод окрашивания - пневматический;

технологическая схема нанесения на монтаже;

подкраска грунтом ГФ-021;

окраска эмалью ПФ-133 - 2 слоя;

для разведения растворитель - сольвент.

Норма расхода (по табл.2) составляет:

грунта ГФ-021 - 4,08 кг/т, сольвента 0,61 кг/г,

эмали ПФ-133 - 3,00 кг/т, сольвента 0,45 кг/т.

6.3. Потребность в лакокрасочных материалах на весь объем (1000 т м/к) составит:

грунт ГФ-021 - 4,08 т, из них для подкраски 10% составит 0,408 т грунта;

эмаль ПФ-133 - 3 т; на 2 слоя = 6 т эмали.

Растворитель - сольвент 0,61+(0,45x2)=1,51 т растворителя.

7. При изменении соотношений удельного веса групп сложности металлоконструкций (п.4.4 приложения 1), в случае окраски других типов конструкций (например, газгольдеров, линий электропередачи, телебашен и др.) в формулу 1 (п.2 приложения 1) включается фактическое соотношение и рассчитывается по приведенной методике с добавлением поправочного коэффициента площади  (п.2.8).

8. Пример расчета металлоконструкций газгольдеров. Удельный вес групп сложности  составит: I-я группа 0,7; II - 0,2; III - 0,1, при этом площадь в 1 т листового проката составляет19 м, .

Заменяя в формуле расчета (п.5 приложения 1) коэффициенты , получим

Приложение 2

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Метод нанесения лакокрасочного материала | Группа сложности |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Пневматическое распыление | 0,71 | 0,61 | 0,40 |
| Безвоздушное распыление без нагрева | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| Кисть | 0,90 | - | - |

Примечание. При окрашивании кистью поверхности по группам сложности не классифицируются.

Приложение 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО ГРУППАМ СЛОЖНОСТИ

Поверхности окрашиваемых стальных строительных конструкций промышленных зданий и сооружений в зависимости от их конструктивно-технологических особенностей, формы и размера, а также методов окрашивания подразделяются на 3 группы сложности для методов пневматического распыления и безвоздушного распыления без нагрева.

При окрашивании кистью поверхности по группам сложности не классифицируются.

Удельный вес группы сложности  по расчетам соответствует:

I - 0,15

II - 0,30

III - 0,55

При определении групп сложности руководствуются следующей документацией:

чертежами конструкций;

картами технологического процесса нанесения лакокрасочных материалов.

Классификация строительных стальных конструкций по группам сложности при окрашивании их методами пневматического и безвоздушного распыления приведена в таблице данного приложения.

Классификация строительных стальных конструкций при окрашивании их методами пневматического и безвоздушного распыления

| Характеристика групп сложности | Наименование конструкций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I группа сложности |  |
| Конструкции из листовой стали всех толщин шириной более 300 мм Балки двутавровые (номер профиля с 40 по 90) Конструкции и трубы с наружным диаметром более 300 мм | ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ сварные Тормозные конструкции подкрановых балок сплошного сечения с ребрами жесткости. Щиты покрытий, площадки рабочие с каркасом из профилей без ребер жесткости. Резервуары, газоходы и конструкции резервуарного типа (сварные) |
| II группа сложности |  |
| Конструкции из листовой стали всех толщин шириной от 150 до 300 мм Балки двутавровые (номер профиля с 22 по 36) Угловой профиль (номер профиля с 16 до 25) Швеллеры (номер профиля с 16 по 40) | КОЛОННЫ одноветвевые со сплошной стенкой с постоянным или переменным сечением из двух или четырех ветвей, соединенных сплошной стенкой или решеткой, ветви Н-образного сечения, решетка из угловой или листовой стали; из одиночных двутавров или швеллеров без консолей и деталей |
| Конструкции из квадратного и прямоугольного замкнутого профиля с шириной стороны более 160 мм. Высота выступающих элементов 150-300 мм Расстояние между элементами 150-300 мм | МОНОРЕЛЬСЫ из одного, двух или трех профилей сложного сечения, сваренные из швеллера, тавра и листа БАЛКИ подкрановые из прокатных двутавров и швеллеров без ребер жесткости с подсоединительными элементами; ПРОГОНЫ решетчатые из угловых профилей одного сечения из прокатного профиля, переменного сечения из двух-трех профилей с фасонками СВЯЗИ, РАСПОРКИ. Балки из одного прокатного профиля; решетчатые связи типа ферм Площадки рабочие из несущих конструкций с настилом балочного типа |
| III группа сложности |  |
| Конструкции из листовой стали всех толщин шириной менее 150 мм Конструкции из профильного проката: балок двутавровых (номер профиля с 10 по 16), углового профиля (с номера 5 по 14 и с N 2,5/1 по 16/12,5), швеллеров (номер профиля с 5 по 14), круглой стали и труб с наружным диаметром менее 150 мм Конструкции из квадратного и прямоугольного замкнутого профиля с шириной стороны менее 150 мм Высота выступающих элементов менее 150 мм Расстояние между элементами менее 150 мм | КОЛОННЫ решетчатые с двумя ветвями из двутавров или швеллеров или четырьмя ветвями из уголка, соединенных решеткой из уголков ПОЯСА, РАСПОРКИ, РАСКОСЫ разного сечения с ребрами жесткости, с выступающими элементами ФЕРМЫ стропильные и подстропильные решетчатые с параллельными поясами, с треугольной решеткой из уголков РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ прямоугольного сечения ПРОГОНЫ переменного сечения из двух-трех профилей с фасонками и решетчатые из профилей с треугольной или раскосной решеткой СВЯЗИ, РАСПОРКИ, БАЛКИ из двух или более профилей, усиленных листами ФОНАРИ светоаэрационные Лестницы, ограждения |

Приложение 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ГРУПП СЛОЖНОСТИ  ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Методы окрашивания | Группа сложности |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Пневматическое распыление | 1,0 | 1,16 | 1,77 |
| Безвоздушное распыление без нагрева | 1,0 | 1,25 | 1,87 |
| Кисть | 1,0 | - | - |

Приложение 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ ХАРАКТЕРИСТИК  ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Коэффициенты характеристик окрашиваемых поверхностей являются максимально допустимыми значениями и применяются в зависимости от требований, предъявляемых к покрытию.

Значения коэффициентов

| Характеристика поверхности | Слой покрытия |
| --- | --- |
|  | первый | второй | последующий |
| ГЛАДКАЯ Металлопрокат холоднокатаный |  |  |  |
| Поверхности после шпатлевания и фосфатирования ШЕРОХОВАТАЯ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1. Металлопрокат холоднокатаный, обработанный металлическим песком | 1,10 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Металлопрокат горячекатаный после ручной обработки металлическими щитками, абразивом | 1,15 | 1,05 | 1,00 |

РАСЧЕТ
усредненного коэффициента характеристики окрашиваемой поверхности (для горячекатаного металлопроката)

| Лакокрасочный материал | Система покрытия | Значение усредненного коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Грунтовки | 1 слой по металлу | 1,0·1,15=1,15 |
| ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-0142, ФЛ-03к Грунтовки | 1 слой по слою консервирующей грунтовки | 1,0·1,05=1,05 |
| ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-057 Грунтовки | 1 слой по металлу | 1,0·1,15=1,15 |
| XC-010, ХС-068, ХС-059 Эмали | 1 слой по слою консервирующей грунтовки | 1,0·1,05=1,05 |
| ПФ-115, ПФ-133, ПФ-1126, УРФ-1128 ЭП-140, ЭП-773 Эмали | 2 слоя по слою грунтовки | 0,5·1,05+0,5·1,0=0,525+0,5=1,03 |
| XB-16, XB-110, ХВ-113, XB-124, XB-125, ХВ-785, ХС-759, XB-1100 Лаки | 2 слоя по двум слоям грунтовки | 1,0 |
| ХВ-784, ХС-724 | 1 слой по трем слоям грунтовки и эмали | 1,0 |
| Сурик железный на олифе "Оксоль", краска MA-011, лак БТ-577, органосиликатный материал ОC-12-03 (б. ВН-30) | 2 слоя по металлу | 0,5·1,15+0,5·1,05=0,575+0,525=1,1 |

Приложение 6

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТОЛЩИНЫ ОДНОГО СЛОЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

1. Ориентировочные толщины одного слоя лакокрасочного покрытия (в зависимости от метода окрашивания) приведены в таблице и представляют собой минимальные и максимальные значения, установленные исходя из малярно-технологических показателей лакокрасочного материала и метода нанесения покрытия.

2. Выбор конкретной толщины осуществляется в зависимости от требований к покрытию.

3. Прочерки в таблице означают, что данные лакокрасочные материалы указанным методом не наносят.

| Лакокрасочный материал | Толщина одного слоя, мкм |
| --- | --- |
|  | Пневма- тическое распыление | Безвоз- душное распыление | Нанесение кистью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лаки |  |  |  |
| БТ-577 | 10-20 | 10-20 | 15-25 |
| ХВ-784 | 8-15 | 10-25 | - |
| ХС-724 Грунтовки | 8-15 | 10-25 | - |
| ВЛ-02 | 6-10 | 8-15 | - |
| ВЛ-023 | 8-12 | 8-15 | - |
| ГФ-021 ГФ-0119 ПФ-0142 ФЛ-03к XC-010 | 12-20 | 15-25 | 15-25 |
| ХС-059 ХС-068 | 10-20 | 10-25 | - |
| ЭП-057 Эмали | 30-50 | 50 | 50 |
| ПФ-115 | 15-25 | 20-25 | 20-30 |
| ПФ-133 ПФ-1126 УРФ-1128 ХВ-16 XB-110 XB-113 |  |  |  |
| XB-124 XB-125 ХВ-785 ХВ-1100 | 12-20 | 12-25 | - |
| ХС-759 | 10-20 | 10-25 | - |
| ЭП-140 ЭП-773 | 18-25 | 18-30 | - |
| Сурик железный (готовый к употреблению) на олифе "Оксоль" Краска МА-011 | 15-25 | 15-30 | 15-35 |
| Органосиликатный материал ОC-12-03 (б. ВН-30) | 60-90 | 70-100 | 60-120 |