ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ Typar®

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Монтаж дренажной системы с применением геотекстиля Typar® - неотъемлемая часть современногостроительства

Современное и качественное строительство не возможно без правильно сделанной дренажной системы. Дренаж необходим для отвода с участка грунтовых, талых и дождевых вод, избыток которых может привести к деформации фундамента, тротуарных дорожек, автомобильных стоянок и т.д.

Вместе с тем сам дренаж долговечен и эффективен лишь в случае профессионального исполнения с использованием современных строительных материалов. Для создания системы дренажа необходимо провести топографическую съемку участка и определить на нем уровень грунтовых вод (УГВ). Как правило, для этой операции привлекается геодезист, который при помощи оптических приборов создает подробный чертеж застраиваемого участка с указанием высот рельефа. Подобная карта позволяет затем правильно спроектировать дренажную систему.

В дополнение к этому необходимо определить уровень грунтовых вод на участке. Последнее лучше осуществлять посредством сезонного мониторинга, так как в разное время года грунтовые воды обладают различными уровнями. Для осуществления этого на участке посредством мотобура пробивается несколько скважин глубиной до 5 м, и диаметром до 80 мм. Бурение скважин осуществляется исходя из данных топографической съемки, т.е. с учетом высот рельефа. Дополнительную информацию по уровню УГВ могут дать опросы местных жителей, осмотр существующих колодцев, канав и шурфов.

Когда вся данная работа проведена, на участок приглашаются дизайнер и специалист по дренажным системам, которые и проектируют будущую схему водоотведения с участка.

На этом фоне последняя может быть как открытой, так и закрытой. Под открытой дренажной системой подразумевается система модульных каналов выкопанных на участке и выводящих воду за его периметр. Открытая дренажная система подразделяется на точечную и линейную. Первый вид применяется для локального сбора воды. Речь идет о сборе воды под крышными водостоками, в придверных приямках, под поливочными кранами и в других подобных местах. Помимо этого точечный водосбор может дополнять систему линейного дренажа в местах, где требуется быстрый и эффективный водоотвод с поверхности. Речь идет о дорожках, въездах, площадках перед домом, на террасах и балконах и т.п. Элементами точечной открытой дренажной системы являются дождеприемники (водоотводы); сливные водоотводы (отстойники); трапы; ливневые заслонки. Все данные элементы связуются с центральной ливневой канализацией или линейной открытой дренажной системой.

Линейная система открытого дренажа состоит из модульных каналов шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м. Стенки канавы, как правило, имеют наклон в 30 градусов. Помимо каналов в данной системе используются пескоуловители - емкости, в которых задерживается вынесенный потоком воды мелкий мусор и песок. Пескоуловитель защищает дренажную систему и его периодически необходимо очищать от мусора. Сверху водостоки и пескоуловители закрываются съемными решетками из чугуна или стали. Обычно вода из открытой линейной дренажной системы выводится в общую сточную канаву или центральную ливневую канализацию.

Вместе с тем говоря о дренажных канавах, стоит учитывать их специфику. Традиционная дренажная канава, днище которой заполнено щебнем или керамзитом эффективно прослужит всего пару лет. После чего обваливающиеся края и намытый водой песок снизят, а затем полностью прекращают ток воды.

Для предотвращения этого при создании модульных каналов используется ряд искусственных материалов. Примером наиболее эффективного из них является Typar® производства компании DuPont (Люксембург).

Геотекстиль Typar®, укладывается на дно и стенки канавы таким образом, чтобы его края выходили на поверхность земли в достаточном количестве для перекрытия канавы внахлест сверху. Сама канава заполняется любым крупнозернистым, хорошо пропускающим воду материалом которым может быть крупный песок, щебень, гравий, керамзит и т.д. Сверху все закрывается оставленными концами полотен Typar® и засыпается подходящим грунтом. Более детально процедуру укладки материала можно увидеть на рисунках 1-3.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

В вышеописанной конструкции геотекстиль Typar фильтрует тонкодисперсный поток и позволяет сохранить фильтрацию и водонепроницаемость дренажных слоев в течение значительно большего времени. Помимо этого за счет применения материала удается снизить расходы на сооружения конструктивных слоев и их содержание.

Между тем сам Typar - это дренажный, разделительно-армирующий, фильтрующий геотекстиль. Являясь нетканым материалом, Typar изготавливается по уникальной технологии "спан-бонд" из термоскрепленных бесконечных волокон стопроцентного полипропилена, что обеспечивает стойкость к влаге и химическим соединениям, в частности к щелочам, кислотам. Помимо этого данный материал неподвержен гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней.

К числу прочих достоинств материала можно отнести то, что Typar не заиливается. Помимо этого он обладает высоким модулем упругости, что позволяет воспринимать нагрузку и распределять ее, за счет чего выполняется армирующая функция при относительно малых деформациях. Typar отлично сопротивляется разрыву, проколу и износу. За счет 60% удлинения до разрыва фактически исключаются повреждения при укладке.

При этом Typar легко режется, транспортируется и укладывается. Не впитывая влагу, материал сохраняет при любой влажности свой первоначальный вес.

Завершая описание открытой системы дренажа, стоит отметить, что она зачастую совмещается с закрытой дренажной системой. Последняя представляет собой систему подземных каналов - дрен.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для устройства подземной дренажной системы выкапываются траншеи глубиной 0,7-1,5 м и шириной 0,25-0,4 м. Траншеи копаются с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или естественного водотока. Дно траншеи заполняют песком и щебнем. После чего на данную подушку укладывают перфорированные дренажные трубы с отверстиями для пропускания воды. Данные трубы изготавливаются из асбеста, керамики, пористых материалов и полипропилена. Последний вид труб особенно оптимален и эффективен. Это обуславливается их особенной двустенной конструкцией с гладкой внутренней и профилированной внешней стенками. Такая конструкция позволяет значительно уменьшить вес трубы (по сравнению с трубами с полными стенками) и одновременно получить высокую кольцевую упругость, составляющую 8 кН/м (что соответствует классу Т). При этом гладкая внутренняя поверхность повышает самоочищаемость трубы, а следовательно, и пропускную способность системы, а гофрированная внешняя оболочка обеспечивает повышенную кольцевую жесткость трубы. Большая площадь щелевидных отверстий обеспечивает эффективное осушение. Трубы из полипропилена производятся в отрезках длиной 3 м и 6 м. Труба соединяется раструбным соединением и уплотнительным кольцом из эластомера, надетым на свободный конец трубы.

После укладки труб канава засыпается щебнем и песком, поверх которых укладывают слой дерна. Зачастую уложенная в канаву дренажная труба оборачивается все тем же геотекстилем Typar. Обычно система создаваемых дрен обладает формой в виде елочки. Центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых дрен и отводит ее за пределы участка или в дренажный колодец. Последний создают в случае отсутствия возможности вывода воды за пределы участка. В случае необходимости в дренажном колодце устанавливают дренажный насос. При этом для нормальной эксплуатации дренажной системы в местах ее поворота делают потайные (0,5 м под уровнем поверхности земли) или смотровые железобетонные или пластиковые колодцы. Детально с закрытой дренажной системы можно ознакомиться на рисунках 4, 5 и 6.

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Системы поверхностного и подземного дренажа решают различные задачи и зачастую поверхностный и глубинный дренаж прокладывают параллельно. Одни проектировщики считают подключение водостоков линейного дренажа к системе глубинного дренажа недопустимым, другие допускают такой вариант.

Глубинный дренаж необходим в тех случаях, когда участок расположен в низине, заболочен, или находится в других, избыточно увлажненных местах, а также, если предполагается эксплуатация цокольного этажа (пристенный дренаж рис.7). От глубинного дренажа можно отказаться, если участок расположен высоко и уровень грунтовых вод на нем ниже 1,5 м, а сама почва песчаная и хорошо дренирующая.

Рис.7

В свою очередь поверхностный дренаж особенно эффективен, если участок располагается под наклоном. При этом стоит использовать обе его составные части: точечную и линейную систему водоотвода. Точечный дренаж используется для сбора локальных источников воды, назначение линейного дренажа - организовать сбор атмосферных осадков со значительной площади. Наиболее рациональным является сочетание этих двух систем, что позволяет снизить протяженность каналов ливневой канализации, уменьшить объем земляных работ. Вместе с тем круглогодично функционирующие дренажные системы необходимо защищать теплоизоляцией, так как зимой глубина промерзания грунта при наличии снежного покрова в среднем составляет 0,8-1,0 м.

Рассмотрим основные виды и принципы устройства дренажных систем, разработки дренажа в зависимости от целей и назначения последнего.

С системой пристенного дренажа можно детально ознакомиться на рисунке 7. Пристенный дренаж предохраняет фундамент, стены и прилегающие к ним территории от разрушительного воздействия грунтовых вод. Правильно организованный пристенный дренаж избавит дом от повышенной влажности, образования плесени, мерзлоты, затопления подвалов и образования луж вблизи дома.

Частью пристенного дренажа является ливневая канализация собирающая воду с крыш, а также поверхностные паводковые стоки. Как правило, последние сбрасываются в специально созданный колодец с решетчатой крышкой. Данный колодец подсоединяется к коллекторному колодцу или центральной ливневой канализации. При этом собранную дождевую воду нельзя выводить в общую дренажную систему. Так как из-за этого увеличится опасность подтопления дома и подвала. Как правило, дренажные и дождевые воды поступают по своим трубам в коллекторный колодец. Последний снабжен обратным клапаном, предотвращающим проникновение воды из колодца обратно в дренажную систему. Из общего колодца воду выводят в коммунальную ливневую канализацию, открытую дрену, или она впитывается в почву через специально отсыпанный слой щебня. Схематически система сбора ливневой воды с крыши и организации общей схемы дренажа представлена на рисунках 8 и 9.

Рис.8

Рис.9

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Траншеи

| Рис.10 | Основание и боковые стенки траншеи должны быть максимально освобождены от неровностей (выемки, корни и т.д.). |
| --- | --- |
| Рис.11 | Уложить Typar® параллельно траншее и закрепить края геотекстиля. Избегать попадания геотекстиля в грязь. Это вызовет осаждение большого количества мелких частиц на поверхности Typar® и тем самым создаст непроницаемую пленку. |
| Рис.12 | Аккуратно заполнить дренажным щебнем траншею до верха, избегая прорывов геотекстиля. Для заполнения траншеи не использовать слишком крупные камни. Гравий с максимальным размером до 2 см необходим для обеспечения хорошего контакта геотекстиля с грунтом. |
| Рис.13 | Уплотнить щебень и закрыть его Typar® до забутовки траншеи. Нахлест краев Typar® должен быть не менее 30 см (по типу шиферной плитки). |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Характеристики материалов TYPAR SF®

| Свойства | Стандарт | Ед. изм. | SF 20 | SF 27 | SF 32 (PRO) | SF 37 | SF 40 | SF 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | EN 965 | г/м | 68 | 90 | 110 | 125 | 136 | 165 |
| Толщина при 2 кН/м | EN 964-1 | мм | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 |
| Толщина при 200 кН/м | EN 964-1 | мм | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
| Предел прочности на растяжение | EN ISO 10319 | кН/м | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 8 | 8,5 | 12 |
| Предельное удлинение | EN ISO 10319 | % | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Прочность при 5%-ном удлинении | EN ISPO 10319 | кН/м | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4 | 5,1 |
| Абсорбция энергии при разрыве | EN ISO 10319 | кН/м | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Продавливание CBR* | EN ISO 12236 | Н | 500 | 800 | 1000 | 1180 | 1340 | 1740 |
| Конусное погружение | EN 918 | мм | 50 | 48 | 39 | 35 | 29 | 30 |
| Грейферная прочность | ASTM D4632 | Н | 280 | 430 | 600 | 700 | 745 | 1010 |
| Прочность на отрыв | ASTM D4533 | Н | 140 | 190 | 280 | 300 | 370 | 335 |
| Размер по 090 w | ET 12956 | мкм | 227 | 180 | 140 | 135 | 120 | 90 |
| Скорость потока при высоте водяного столба 10 см | BS 6909-6 | л/м·сек | 260 | 165 | 110 | 85 | 85 | 40 |
| Скоростной индекс VIh50 | EN 11058 | мм/сек | 170 | 95 | 60 | 45 | 45 | 22 |
| Водопроницаемость при 20 кН/м | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 4,4 | 3,6 | 3 | 2,4 | 2,2 | 1,5 |
| Водопроницаемость при 200 кН/м | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 3 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 |

| Свойства | Стандарт | Ед. изм. | SF 56 | SF 65 | SF 77 | SF 94 | SF 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | EN 965 | г/м | 190 | 220 | 260 | 320 | 375 |
| Толщина при 2 кН/м | EN 964-1 | мм | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,75 | 0,8 |
| Толщина при 200 кН/м | EN 964-1 | мм | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,79 |
| Предел прочности на растяжение | EN ISO 10319 | кН/м | 12,8 | 16 | 20 | 25 | 29 |
| Предельное удлинение | EN ISO 10319 | % | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Прочность при 5%-ном удлинении | EN ISPO 10319 | кН/м | 5,7 | 6,8 | 8,1 | 10,2 | 12 |
| Абсорбция энергии при разрыве | EN ISO 10319 | кН/м | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Продавливание CBR* | EN ISO 12236 | Н | 1950 | 2300 | 2800 | 3400 | 3950 |
| Конусное погружение | EN 918 | мм | 24 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| Грейферная прочность | ASTM D4632 | Н | 1100 | 1400 | 1680 | 2100 | 2410 |
| Прочность на отрыв | ASTM D4533 | Н | 460 | 400 | 475 | 570 | 640 |
| Размер по 090 w | ET 12956 | мкм | 80 | 70 | 60 | 57 | 55 |
| Скорость потока при высоте водяного столба 10 см | BS 6909-6 | л/м·сек | 57 | 21 | 19 | 12 | 11 |
| Скоростной индекс VIh50 | EN 11058 | мм/сек | 31 | 9 | 10 | 6 | 5 |
| Водопроницаемость при 20 кН/м | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 |
| Водопроницаемость при 200 кН/м | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

Описание материала

| Полимер | 100% полипропилен, УФ-стабилизированный |
| --- | --- |
| Плотность | 0,91 кг/м |
| Точка плавления | 165 °С |
| Тип волокна | бесконечное волокно |
| Диаметр волокна | 40-50 мкм |
| Тип упрочения | Термоупрочение |

Устойчивость материала

| Природный УФ | Хорошая стабильность в течение нескольких месяцев. Возможные потери прочности не определяется в тестах по SN 195808/ISO 105/B 04 |
| --- | --- |
| Природные кислоты и щелочи | Не действуют |
| Молочная кислота (pH 2,4), 15 суток при 50 °С | Не действуют |
| Бикарбонат натрия (pH 11,6), 15 суток при 50 °С | Не действуют |
| Гидроокись кальция (pH 12,5), 15 суток при 25 °С | Не действуют |

Геотекстиль (геоткань, геополотно) Typar® (Тайпар) является нетканым материалом, изготовленным из термоскрепленных бесконечных волокон из 100% полипропилена, что обеспечивает стойкость к влаге и химическим соединениям, неподверженность гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Геотекстиль выполняет одновременно несколько функций: препятствует смешиванию насыпного слоя и нижнего грунта, фильтрует поток воды с мелкой взвесью и укрепляет грунт на всей площади оборудуемого участка. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения.

Геотекстиль выполняет одновременно несколько функций: препятствует смешиванию насыпного слоя и нижнего грунта, фильтрует поток воды с мелкой взвесью и укрепляет грунт на всей площади оборудуемого участка. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения. Дренажные системы из перфорированных труб прослужат дольше и эффективнее, если их предварительно обернуть геотканью Typar® (Тайпар), что предотвратит заиливание.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с:

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство;

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления;

Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях;

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

5.2. К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Геотекстильное полотно TYPAR®

| Артикул | Марка | Ширина м | Метров в рулоне | Плотность гр./м | Цена за 1 м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-SF20(x5,2) | SF20 | 5,2 | 200 | 68 |  |
| T-SF27(x5,2) | SF27 | 5,2 | 200 | 90 | 190.00 |
| T-SF32(x5,2) | SF32 | 5,2 | 200 | 110 | 198.00 |
| T-SF37(x5,2) | SF37 | 5,2 | 200 | 125 |  |
| T-SF40(x5,2) | SF40 | 5,2 | 150 | 136 | 232.00 |
| T-SF49(x5,2) | SF49 | 5,2 | 150 | 165 |  |
| T-SF56(x5,2) | SF56 | 5,2 | 100 | 196 | 300.00 |
| T-SF65(x5,2) | SF65 | 5,2 | 100 | 220 |  |
| T-SF77(x5,2) | SF77 | 5,2 | 50 | 260 | 320.00 |
| T-SF94(x5,2) | SF94 | 5,2 | 50 | 320 | 465.92 |
| T-SF111(x5,2) | SF111 | 5,2 | 50 | 375 |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях.

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.

ТСН 30-305-2002 Санкт-Петербург. Градостроительство, реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011