СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА УКЛАДКУ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Бетонные работы

УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Состав операции и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки ранее выполненных работ, паспорта (сертификаты) |
|  | - наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; | Визуальный |  |
|  | - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений и подмостей; | Технический осмотр |  |
|  | - подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ; | Визуальный |  |
|  | - чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; | То же |  |
|  | - наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; | " |  |
|  | - состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; | Технический осмотр, измерительный |  |
|  | - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки | Измерительный |  |
| Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка | Контролировать: |  | Общий журнал работ, журнал бетонных работ |
|  | - качество бетонной смеси; | Лабораторный (до укладки в конструкцию) |  |
|  | - состояние опалубки; | Технический осмотр |  |
|  | - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; | Измерительный, 2 раза в смену |  |
|  | - температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР; | Измерительный, в местах, определенных ППР |  |
|  | - фактическую прочность бетона и сроки распалубки | Измерительный, не менее одного раза на весь объем распалубки |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, геодезическая исполнительная схема |
|  | - фактическую прочность бетона; | Лабораторный |  |
|  | - качество поверхности конструкций, геометрические ее размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей | Визуальный, измерительный, каждый элемент конструкции |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.2.8, 2.10-2.14, табл.2

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции, м, не более:

- колонн - 5,0 м;

- перекрытий - 1,0 м;

- стен - 4,5 м;

- неармированных конструкций - 6,0 м.

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси:

- при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами - на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора;

- при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под углом к вертикали (до 30°), - не более вертикальной проекции длины рабочей части вибратора;

- при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 длины рабочей части вибратора;

- при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях:

- неармированных - 70 см;

- с одиночной арматурой - 25 см;

- с двойной арматурой - 12 см.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны:

- изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси;

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение;

- номер состава бетонной смеси, класс или марка бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте;

- то же по прочности на растяжение при изгибе;

- коэффициент вариаций прочности бетона, требуемая прочность бетона;

- вид и объем доставок;

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки;

- номер сопроводительного документа;

- гарантии изготовителя;

- другие показатели (при необходимости).

Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками

| Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона () , кгс/см | Ближайшая марка бетона по прочности, | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, %, |
| --- | --- | --- | --- |
| Сжатие |
| В3,5 | 45,8 | М50 | +9,2 |
| В5 | 65,5 | М75 | +14,5 |
| В7,5 | 98,2 | М100 | +1,8 |
| В10 | 131,0 | М150 | +14,5 |
| В12,5 | 163,7 | М150 | -8,4 |
| В15 | 196,5 | М200 | +1,8 |
| В20 | 261,9 | М250 | -4,5 |
| В22,5 | 294,7 | М300 | +1,8 |
| В25 | 327,4 | М350 | +6,9 |
| В27,5 | 360,2 | М350 | -2,8 |
| В30 | 392,9 | М400 | +1,8 |
| В35 | 458,4 | М450 | -1,8 |
| В40 | 523,9 | М550 | +5,0 |
| В45 | 589,4 | М600 | +1,8 |
| В50 | 654,8 | М700 | +6,9 |
| В55 | 720,3 | М700 | -2,8 |
| В60 | 785,8 | М800 | +1,8 |
| В65 | 851,3 | М900 | +5,7 |
| В70 | 916,8 | М900 | -1,8 |
| В75 | 982,3 | M1000 | +1,8 |
| В80 | 1047,7 | M1000 | -4,6 |

Результаты испытаний контрольных образцов бетона в проектном или другом требуемом возрасте изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут после проведения испытаний.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.2.8, 2.10-2.13

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, цементной пленки.

Перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.