- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на битумно-полимерные и битумно-резиновые мастики герметизирующие «БРИТ» горячего применения (далее по тексту мастики герметизирующие «БРИТ»), изготовленные из нефтяных битумов, пластификатора, модифицирующих полимеров и наполнителя,  взятых в определенном соотношении.

Мастики герметизирующие «БРИТ» предназначены для заполнения деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях автомобильных дорог и аэродромов, для герметизации и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов на мостовых сооружениях, для устройства прирельсовых деформационных швов в различных дорожно-климатических зонах в соответствии с областью применения.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1. Мастики герметизирующие «БРИТ» в зависимости от дорожно-климатических условий районов строительства  (СНиП 2.05.02-85, СНиП 32-03-96) и в соответствии с областью применения подразделяют на марки, приведенные в Табл. 1.

Таблица 1 Классификация и области применения

2.2. По виду основного компонента мастики герметизирующие «БРИТ» подразделяют на:

БП (битумно-полимерные)

БР (битумно-резиновые)

2.3. По гибкости мастики герметизирующие «БРИТ» подразделяют на марки:

Г25, 35, 50

2.4. По температуре размягчения мастики герметизирующие «БРИТ» подразделяют на марки:

Т (для герметизации трещин) – 65, 75, 85, 90

2.5. По теплостойкости мастики герметизирующие «БРИТ» подразделяют на марки:

ДШ (для герметизации и устройства деформационных швов) – 85, 90

2.6. Условное обозначение мастик герметизирующих состоит из полного или сокращенного наименования, марки и обозначения настоящих технических условий.

Примеры условного обозначения при заказе мастик герметизирующих и указания в другой документации:

«БРИТ» - БП - Г25, (35, 50) по ТУ 5775-001-77310225-2006

«БРИТ» - БР (БП)-Т - 65, (75, 85, 90) по ТУ 5775-001-77310225-2006

«БРИТ» - БР (БП)-ДШ - 85, (90) по ТУ 5775-001-77310225-2006

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Мастики герметизирующие «БРИТ» должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем в установленном порядке.

3.2. По физико-механическим показателям мастики герметизирующие «БРИТ» в зависимости от марки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в Табл. 2, 3, 4.

Таблица 2 физико-механические показатели

| Наименование показателей | Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | БП-Г25 | БП-Г35 | БП-Г50 |  |
| Температура размягчения по КиШ, 0С, не ниже | +80 | +75 | +70 | ГОСТ 11506 |
| Гибкость на стержне  20 мм, °С, не выше | минус 25 | минус 35 | минус 50 | ГОСТ 30740 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t минус 20 °С | 75 | 150 | 200 | ГОСТ 30740 |
| Температура липкости, °С, не ниже | +50 с присыпкой | +50 с присыпкой | +50 с присыпкой | ГОСТ 30740 |
| Выносливость, кол-во циклов, не менее | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ГОСТ 30740 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ГОСТ 25945 |
| Изменение свойств под воздействием УФ - облучения в течение 1000 ч, %, не более | 15 | 15 | 15 | ГОСТ 30740 |

Таблица 3 физико-механические показатели

Таблица 4 физико-механические показатели

| Наименование показателей | Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | БР (БП)-ДШ-85 | БР (БП)-ДШ-90 |  |
| Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее | +85 | +90 | ГОСТ 2678-94 |
| Гибкость на стержне  20 мм, °С, не выше | минус 35 | минус 25 | ГОСТ 30740 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t минус 20 °С | 100 | 50 | ГОСТ 30740 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,4 | 0,4 | ГОСТ 25945 |
| Пенетрация при +25 °С, мм-1, не более | 100 | 90 | ГОСТ 11501 |

3.3. По внешнему виду мастики герметизирующие «БРИТ» должны быть однородными и при нагревании до температуры 160 - 170°С, не содержать комков нерастворенных полимеров.

3.4. Плотность мастик герметизирующих «БРИТ» составляет 0,96 – 1,0  г/см3.

3.5. Величина усадки мастик герметизирующих «БРИТ» при отверждении должна составлять не более 10-15 %.

3.6. Требования к исходным материалам.

3.6.1. Сырье, применяемое при изготовлении мастик герметизирующих «БРИТ», должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, а также настоящих технических условий.

3.6.2. Для приготовления мастик герметизирующих «БРИТ» используют битумы нефтяные дорожные вязкие, отвечающие требованиям ГОСТ 22245-90.

3.6.3. В качестве модифицирующего компонента используют термоэластопласт ДСТ-30Р-01 по ТУ 38.40327-98.

3.6.4. В качестве наполнителя в составе мастик герметизирующих «БРИТ»  используют резиновую крошку, получаемую измельчением резин общего назначения и соответствующую требованиям технических условий ТУ 38.108035-97 «Резина дробленая марок РД 0,5; РД 0,8; РД 1,0; РД 1,2; РД 1,6; РД 2,0; РД 5,0; РД 8,0; РД 10,0» или специальным требованиям, устанавливаемым по согласованию с потребителем. Размеры частиц резиновой крошки не должны превышать 0,6 - 0,8мм.

3.6.5. В качестве пластификатора для производства мастик герметизирующих «БРИТ»  используют масло индустриальное по  ГОСТ 20799-88.

3.6.6. Допускается применение других взаимозаменяемых материалов, предусмотренных технологическим регламентом и обеспечивающих соответствие мастик герметизирующих «БРИТ»  требованиям настоящих технических условий.

3.7.  Упаковка.

3.7.1 Мастики герметизирующие «БРИТ» упаковывают в картонные барабаны с полиэтиленовой пленкой внутри (без удаления перед плавлением) или другую тару по согласованию с заказчиком. Масса брутто тарного места должна быть не более 25 кг.

3.8. Маркировка

3.8.1 Маркировку мастик герметизирующих «БРИТ»  выполняют на прикрепленных к упаковочным местам этикетках, в которых указывают:

-   наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

-   наименование мастики и ее условное обозначение;

-   номер партии и дата ее изготовления;

-   масса нетто;

-   срок хранения;

3.8.2 Транспортную маркировку выполняют по ГОСТ 14192.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Мастики герметизирующие «БРИТ» по степени воздействия на организм человека относятся к веществам с классом опасности не ниже 4 по ГОСТ 12.1.007.

4.2. Мастики герметизирующие «БРИТ»  являются горючими веществами: температура вспышки в диапазоне 250 - 260 °С.

4.3. Общие требования безопасности к установке по производству мастик герметизирующих «БРИТ»  должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002.

4.4. Безопасность технологического процесса производства мастик герметизирующих «БРИТ»  должна обеспечиваться комплексом организационно-технических мероприятий и регламентироваться инструкциями по технике безопасности.

4.5. При производстве работ следует применять спецодежду и индивидуальные средства защиты в соответствии с действующими нормами по ГОСТ 12.4.011.

4.6. Производственные помещения, в которых изготавливают мастики герметизирующие «БРИТ», должны обеспечиваться механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а в местах загрузки - выгрузки, отбора проб, фасовки - местной вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021; должны соблюдаться требования "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию", утвержденных органами здравоохранения, а также правил пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004).

4.7. Все работающие на производстве мастик герметизирующих «БРИТ» должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры согласно требованиям Приказа МЗ и МП РФ № 90 от 14.03.96г.. Не допускают к работе с мастиками герметизирующими лиц, моложе 18 лет, беременных и кормящих женщин

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Охрана окружающей среды обеспечивается герметизацией технологического оборудования.

5.2. В процессе производства мастик герметизирующих «БРИТ» выбросы в атмосферу и сточные воды не производятся.

5.3. Все жидкие и твердые отходы производства должны быть собраны в специальную тару для утилизации на спецполигоне в установленном порядке (согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»).

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Мастики герметизирующие «БРИТ» должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя.

6.2. Приемку мастик герметизирующих «БРИТ» осуществляют партиями. Размер партий, изготовленных по единому технологическому режиму, имеющих одинаковый состав и свойства, не должен превышать 60 тонн.

6.3.  Поставка мастик герметизирующих «БРИТ», не прошедших приемку, не допускается.

6.4. Качество мастик герметизирующих «БРИТ» проверяют по всем показателям путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний.

6.5. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию мастик герметизирующих «БРИТ»   по следующим показателям:

- относительное удлинение в момент разрыва;

- гибкость;

- температура размягчения;

- теплостойкость;

- пенетрация.

6.6. Периодические испытания проводят по следующим показателям:

- температура липкости - не реже одного раза в месяц;

- старение под воздействием УФ - облучения - не реже одного раза в год;

- водопоглощение - не реже одного раза в полгода и при изменении применяемого сырья;

- плотность - не реже одного раза в год, при изменении применяемого сырья, а также по требованию потребителя.

6.7. При неудовлетворительных результатах испытаний мастик герметизирующих «БРИТ», хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания проб, отобранных от удвоенного числа тарных мест той же партии. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний данная партия мастик герметизирующих «БРИТ» приемке не подлежит.

6.8. Каждая партия мастик герметизирующих «БРИТ» сопровождается паспортом или иным документом, удостоверяющим его качество, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер партии и дата ее изготовления;

- количество мест в партии и их масса;

- наименование материала, его плотность и марка;

- номер технических условий;

- надпись «Изготовлено в России»;

- результаты приемо-сдаточных испытаний в сопоставлении с требованиями настоящих технических условий;

- технология применения и правила техники безопасности.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Перед приготовлением мастик герметизирующих «БРИТ» следует проверять качество исходных материалов на соответствие действующим нормативным документам; в процессе производства следует контролировать соблюдение технологического режима в соответствии с технологическим регламентом.

7.2. Внешний вид мастик герметизирующих «БРИТ», определяют визуально на белом фоне при рассеянном дневном или искусственном освещении.

7.3. Определение температуры размягчения производят по ГОСТ 11506.

Сущность метода заключается в определении температуры, при которой мастика, находящаяся в кольце заданных размеров, в условиях испытания размягчается и, перемещаясь под воздействием стального шарика, касается нижней пластинки.

7.4. Температуру гибкости мастик герметизирующих «БРИТ» определяют по ГОСТ 30740.

Сущность метода заключается в определении температуры, после достижения которой, на пленке мастики под воздействием изгибающих усилий появляются трещины и изломы.

7.5. Относительное удлинение мастик герметизирующих «БРИТ» в момент разрыва определяют по ГОСТ 30740.

Сущность метода заключается в определении величины относительного удлинения мастики в момент разрыва при температуре минус 20 °С.

7.6. Температуру липкости определяют по ГОСТ 30740.

Метод предназначен для определения температуры прилипания мастики к пневматикам самолетных шасси и технических средств обеспечения при их движении по покрытию.

7.7. Показатель выносливости определяют по ГОСТ 30740.

Сущность метода заключается в определении числа циклов деформации мастики на устройстве, создающем нагрузки, испытываемые мастикой при взаимном вертикальном перемещении краев плит аэродромного покрытия.

7.8. Старение под воздействием УФ - облучения определяют по ГОСТ 30740.

Сущность метода заключается в определении изменения массы и гибкости мастики, подвергнутой воздействию ультрафиолетового излучения и солевого раствора.

7.9. Водопоглощение определяют по ГОСТ 25945.

7.10. Плотность определяют по ГОСТ 25945.

7.11. Пенетрацию определяют по ГОСТ 11501.

Сущность метода заключается в определении глубины погружения конуса в герметизирующий материал в течение установленного времени.

7.12 Определение теплостойкости по ГОСТ 2678-94 .

Сущность метода заключается в определении температуры, при которой мастика, помещенная на наклонной подставке в сушильный шкаф в течение 5 ч. не потечет и не начнет сползать.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Мастики герметизирующие «БРИТ» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующие на каждом виде транспорта.

8.2. Хранить мастики герметизирующие «БРИТ» рекомендуется под навесом для защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

8.3. По согласованию с заказчиком допускают поставку мастик герметизирующих «БРИТ»  в горячем виде. В этом случае транспортировку осуществляют в автогудронаторах, либо битумовозах.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие свойств выпускаемых мастик герметизирующих «БРИТ» требованиям настоящих ТУ, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и применения.

9.2. Гарантийный срок хранения мастик герметизирующих «БРИТ» в отвержденном виде - 2 года со дня изготовления. По истечении этого срока продукт может быть применен после предварительной проверки соответствия его свойств требованиям настоящих технических условий.

10. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

10.1. Инструкции по применению мастик герметизирующих «БРИТ» в зависимости от марки и области применения поставляются заказчику (потребителю) вместе с продукцией и являются неотъемлемой частью поставки.

ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Обозначение, наименование НД | Раздел ТУ |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | п.4.6 |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности | п.4.1 |
| ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. ОТБ | п.4.3 |
| ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования | п.4.6 |
| ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация | п.4.5 |
| ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару | п.3.2., 7.3 |
| ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов | п.3.8.2 |
| ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия | п.3.2.,7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. |
| ТУ 38.40327-98 Термоэластопласт ДСТ-30Р-01, ДСТ-30-01 | п.3.6.3. |
| ТУ 38.108035-97 Резина дробленая марок РД 0,5-0,8-1,0-1,2-1,6-2,0-5,0-8,0-10,0 | п.3.6.4. |
| ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы | п.7.11., 3.2. |
| ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные | п.3.6.5. |
| ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний | п. 3.2., 7.12. |
| ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие | п. 3.6.2. |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления | п.5.3. |
| СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги | п.2.1. |
| СНиП 32-03-96 Аэродромы | п.2.1. |
| ГОСТ 25945 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний | п.3.2., 7.9., 7.10. |
| Приказ МЗ и МП РФ № 90 от 14.03.96г. О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии. | п.4.7. |

# Text boxes

| Область применения | Дорожно-климатические зоны | Мастики «БРИТ» Марка |
| --- | --- | --- |
| Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов |
| Продольные и поперечные швы сжатия, швы сопряжения и расширения | I – II | БП-Г50 |
|  | III – IV | БП-Г35 |
|  | V | БП-Г25 |
| Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов |
| Неразделанные трещины | БР (БП) Т-65 |
| Разделанные швы и трещины в ц/б, а/б | II – III | БР (БП) Т-75 |
|  | IV – V | БР (БП) Т-85 |
| Продольные технологические трещины | БР (БП) Т-90 |
| Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог, мостовые сооружения |
| Шебеночно-мастичные, прирельсовые деформационные швы | I – III | БР (БП) ДШ-85 |
|  | IV – V | БР (БП) ДШ-90 |

| Наименование показателей | Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | БР (БП) T-65 | БР (БП) T-75 | БР (БП) T-85 | БР (БП) T-90 |  |
| Температура размягчения по КиШ, 0С, не ниже | +65 | +75 | +85 | +90 | ГОСТ 11506 |
| Гибкость на стержне  20 мм, °С, не выше | минус 30 | минус 30 | минус 20 | минус 20 | ГОСТ 30740 |
| Пенетрация при +25 °С, мм-1, не более | 90 | 110 | 80 | 80 | ГОСТ 11501 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25945 |

| Лист регистрации изменений настоящих технических условий |
| --- |
| Номер изменения | Номера страниц | Всего страниц после внесения изменения | Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного письма) | Подпись лица, внесшего изменение | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
|  | замененных | дополнительных | исключенных | измененных |  |  |  |  |