КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ КОЛОНН

См. Общую часть

Предельные отклонения при бетонировании колонн в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Плоскости и линии их пересечения от вертикали или от проектного наклона на всю высоту колонн:

|  | - поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия | ±15 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - поддерживающих сборные балочные конструкции | ±10 мм. |  |
|  | 2. Горизонтальные плоскости на всю плоскость выверяемого участка | ±20 мм. |  |
|  | 3. Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструкций рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей | ±5 мм. |  |
|  | 4. В размерах поперечного сечения элементов | +5 мм -3 мм. |  |
|  | 5. В отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных элементов | -5 мм. |  |

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производи- тель работ | Приемка арматуры | Качество выполнения опалубки | Визуально | До бетони- рования |  |  |
|  |  | Соответствие проекту отметки основания | С помощью нивелира | До бетони- рования | Геодезист |  |
|  |  | Состояние арматуры, закладных частей, акт приемки арматуры | Визуально | До бетони- рования |  | + |
|  | Распалубка | Определение качества поверхности, соответствие проекту геометрических размеров, правильность расположения закладных деталей, отметки верха колонн | Визуально, с помощью стального метра, нивелира | После распалубки | Геодезист |  |
|  |  | Определение прочности бетона, его однородность | С помощью ультразвуковых приборов | После распалубки | Лабора- тория |  |
| Мастер | Подготови- тельные работы | Определение качества основания (очистка от грязи, наледи, снега и т.д.) | Визуально | До бетони- рования |  |  |
|  | Укладка бетонной смеси | Определение качества бетонной смеси (подвижность, кубиковая прочность) | С помощью конуса СтройЦНИИЛа, пресса ПСУ-500 | До укладки в конструкцию | Лабора- тория |  |
|  |  | Соответствие технологии укладки бетонной смеси | Визуально | В процессе укладки |  |  |
|  | Уплотнение бетонной смеси | Контроль температуры наружного воздуха и бетонной смеси (зимой) | С помощью термометра | В процессе укладки |  |  |
|  |  | Соблюдение шага перестановки и глубины погружения вибраторов, правильность их установки | Визуально, с помощью стального метра | В процессе уплотнения |  |  |
|  |  | Определение достаточности вибрации и толщина бетонного слоя | Визуально, с помощью стального метра | В процессе уплотнения |  |  |
|  | Уход за бетонной смесью при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | С помощью термометра, влагомер | В процессе твердения | Лабора- тория |  |