ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Гидроизоляционные и ремонтные работы на кровлях с использованием материалов СЛАВЯНКА кровельная и ЛАХТА эластичная гидроизоляция

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов гидроизоляционных и ремонтных работ на кровлях с использованием материалов СЛАВЯНКА кровельная и ЛАХТА эластичная гидроизоляция.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СЛАВЯНКА кровельная

Рис.1. СЛАВЯНКА кровельная

СЛАВЯНКА кровельная - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению.

Представляет собой однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.

Область применения

устройство новых кровель;

ремонт кровель (обработка трещин, устранение пузырей и т.д.);

обработка мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях;

герметизация стыков различных фасонных деталей на кровлях с водоизоляционным ковром (труб дымохода, вентиляционных труб, куполов, сливов);

герметизация фальцев и ремонт картин на металлических кровлях;

защита металлических конструкций от воздействия внешней среды;

гидроизоляция горизонтальных бетонных и железобетонных поверхностей;

гидроизоляция горизонтальных поверхностей нежилых помещений с повышенной влажностью (душевых, санузлах, прачечных и т.д.).

После высыхания образует эластичные нетоксичные покрытия.

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

ЛАХТА эластичная гидроизоляция - гидроизоляционный двухкомпонентный состав. Один компонент представляет собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав сухой смеси входят портландцемент, кварцевый наполнитель и полимерные химические добавки. Второй компонент представляет собой вязкую жидкость белого цвета (эластификатор). После полимеризации образует эластичное покрытие серого цвета.

Особенности:

наносится на влажное основание (без свободной воды);

сохраняет паропроницаемость бетона, защищая от воздействия  воздуха, и его морозостойкость;

обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать водонепроницаемое, химически стойкое покрытие;

при длительном нахождении в воде сохраняет упругость.

Область применения

Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.

Специальные области применения:

для гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающихся осадке и вибрациям;

для гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительства, подвергающихся деформациям (температурным и механическим);

для гидроизоляции плоских и наклонных кровель бетонных и металлических;

для химической защиты бетонных (железобетонных), металлических конструкций от воздействия грунтовых вод и среднеагрессивных сред, а также карбонизации и антиобледенительных солей;

для гидроизоляции металлических изделий (арматура, швеллера и т.д.) и металлоконструкций (трубы, экраны и т.д.).

Обработка материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды).

Типичные объекты применения

фасады, террасы и балконы зданий и сооружений;

элементы зданий и сооружений (фундаменты сборные и монолитные, стены, полы, сборные своды, перекрытия и т.д.);

производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы, ванные и т.д.);

водопропускные сооружения (шлюзы, каналы, дренажи, трубы и т.п.), береговые насосные станции, гидроэлектростанции;

подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы, насосные станции и т.д.);

объекты водоканалов; очистные сооружения; колодцы; бассейны и резервуары (вторичной очистки, аэротенки и т.д.);

тоннели (инженерных коммуникаций, гидротехнические, транспортные, метрополитена и т.д.);

путепроводы, наземные части мостов и др. сооружений;

портовые сооружения (причальные стенки, пирсы); опоры мостов и др. сооружений.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения СЛАВЯНКА кровельная

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть поверхность до температуры не менее +50 °С.

Выполнение работ

Наносить мастику жесткой кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Возможно также нанесение клея методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.). В жаркую солнечную погоду мастику наносить слоями толщиной не более 0,5 мм за 4-5 проходов, место проведения работ по возможности затенять.

При необходимости возможно нанесение второго слоя мастики после высыхания первого.

Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий и типа обрабатываемой конструкции. Срок высыхания слоя толщиной 1 мм при температуре +20 °С составляет около 8 часов.

Устранение дефектов кровельных покрытий

Разрезать обнаруженные на кровельном покрытии пузыри крест-накрест и просушить.

Поверхности внутри разреза промазать мастикой.

Края разреза соединить, выровнять и зафиксировать.

На места разрезов нанести слой мастики, уложить полосу из стеклоткани шириной не менее 10 см и покрыть еще одним слоем мастики.

Крупные трещины и разрывы обрабатывать аналогично.

Технология применения ЛАХТА эластичная гидроизоляция

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

0,8 кг эластификатора на 1 кг сухой смеси (канистра эластификатора 20 кг на мешок сухой смеси 25 кг).

Температура эластификатора и сухой смеси должна быть выше +18 - +200 °С.

Сухую смесь постепенно добавить в эластификатор при постоянном перемешивании.

Тщательно перемешать раствор до получения однородной консистенции, используя низкооборотный миксер или электродрель с насадкой для вязких веществ (рекомендуемая скорость 400-800 об./мин).

Выдержать раствор 5 минут, после чего перемешать еще раз.

Раствор необходимо использовать в течение 2 часов с момента затворения.

Запрещается повторно добавлять компоненты в раствор!

Выполнение работ

Раствор наносить в 2 слоя общей толщиной 2 мм с помощью шпателя.

Первый слой наносить на влажное основание.

Второй слой наносить на уже затвердевший, но невысохший первый слой, следуя правилу перекрестного нанесения (направление движения инструмента при нанесении каждого последующего слоя должно быть перпендикулярно предыдущему).

В нормальных условиях (при температуре 200 °C и относительной влажности воздуха не более 70%) второй слой можно наносить через 4 часа после первого.

Проблемы, связанные с отсутствующей или нарушенной гидроизоляцией в местах примыкания на кровлях

|  | Стыки различных фасонных деталей на кровлях (труб дымохода, вентиляционных каналов, куполов, сливов) с водоизоляционным ковром являются естественными путями, по которым влага (во время дождя, при таянии снега и наледей) может проникнуть под кровлю. |
| --- | --- |

Герметизация мест примыкания на кровлях

|  | 1 этап: подготовка поверхности 1 Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды прогревом. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: нанесение мастики 1 Покрыть основание трубы и кровельный материал, примыкающий к основанию трубы, мастикой СЛАВЯНКА кровельная. |
|  | 3 этап: укрепление стеклотканью 1 Уложить на покрытое мастикой основание трубы полосу стеклоткани необходимой ширины. |
|  | 4 этап: нанесение мастики 1 Покрыть основание трубы с приклеенной стеклотканью еще одним слоем мастики СЛАВЯНКА кровельная. |

Герметизация фальцев на кровлях

|  | 1 этап: подготовка поверхности 1 Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды прогревом. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: нанесение мастики 1 Покрыть обрабатываемый фальц мастикой СЛАВЯНКА кровельная. |
|  | 3 этап: укрепление стеклотканью 1 Уложить на покрытый мастикой фальц полосу стеклоткани необходимой ширины. |
|  | 4 этап: нанесение мастики 1 Покрыть фальц с приклеенной стеклотканью еще одним слоем мастики СЛАВЯНКА кровельная. |

Ремонтные работы на кровлях

|  | 1 этап: подготовка поверхности 1 Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды прогревом. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: вскрытие пузыря 1 Разрезать обнаруженные на кровельном покрытии пузыри крест-накрест и просушить. |
|  | 3 этап: нанесение мастики 1 Поверхности внутри разреза промазать материаломСЛАВЯНКА кровельная. |
|  | 4 этап: закрытие разреза 1 Края разреза соединить, выровнять и зафиксировать. |
|  | 5 этап: укрепление краев разреза 1 На места разрезов нанести слой мастики СЛАВЯНКА кровельная, уложить полосу из стеклоткани шириной не менее 10 см и покрыть еще одним слоем мастики СЛАВЯНКА кровельная. |
| 8 | Ремонт разрывов и трещин 1 2 Крупные трещины и разрывы обрабатывать аналогично. |

Гидроизоляция перекрытия

|  | 1 Плита перекрытия; 2 Цементно-песчаная стяжка; 3 ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 4 Утеплитель; 5 Кровельный материал. |
| --- | --- |

Гидроизоляция инверсионной кровли

|  | 1 Плита перекрытия; 2 Пароизоляция; 3 Утеплитель; 4 Песчано-щебеночная подсыпка; 5 Армированная цементно-песчаная стяжка; 6 ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 7 Песок; 8 Бетонная плитка/цементно-песчаная стяжка/асфальтобетон. |
| --- | --- |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

СЛАВЯНКА кровельная

Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.

Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать.

Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

Подготовка основания

В период производства работ температура поверхности, на которую наносят гидроизоляционное покрытие, должна быть от +15 до +35 °С.

При пониженной температуре окружающей среды поверхность необходимо прогреть при помощи газовой или инфракрасной горелки или увлажнив горячей водой.

Поверхность конструкции должна быть прочная и ровная, не допускаются структурные повреждения: трещины, раковины, выбоины и каверны. Все дефекты с раскрытием трещин более 2 мм расшить и заделать материалом ЛАХТА шовная гидроизоляция.

Поверхность очистить от пыли, грязи и прочих веществ, ослабляющих адгезию раствора к поверхности. Очищать поверхность рекомендуется при помощи пескоструйных установок или ручным (механическим инструментом) с последующим обеспыливанием.

"Возраст" бетонных, цементных и кирпичных оснований к моменту нанесения материала должен быть не менее 28 суток.

Перед нанесением раствора поверхность увлажнить.

Уход за покрытием

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ обработанную поверхность следует увлажнять в течение 3 дней, предотвращая высыхание; в период отвердевания - защищать от прямых солнечных лучей, дождя, мороза.

Нанесение окрасочных и отделочных материалов

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток после нанесения ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Для лучшего сцепления поверхности с ЛАХТА эластичная гидроизоляция, отделочные материалы на минеральной основе следует наносить не ранее, чем через 24 часа после окончания ремонтных работ.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики СЛАВЯНКА кровельная

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0 °С, не менее | 80 |
| Условная вязкость, мм | 140-180 |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 2,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм при температуре 15 °С | трещин нет |
| Прочность сцепления, МПа: |  |
| - с бетоном | 0,4 |
| - с металлом | 0,9 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м | 4,5-5,0 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа через 24 часа | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2-13 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м | 2-3 |

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход раствора при толщине слоя 2 мм, кг/м | 2,0-3,0 |
| Расход эластификатора, кг/кг сухой смеси | 0,80 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Прочность на разрыв, МПа | 1,0-1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 40-60 |
| Гибкость без образования трещин при температуре, 0 °C | минус 25 |
| Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона W4, атм |  |
| - при позитивном давлении воды (на прижим) | 10 |
| - при негативном давлении воды (на отрыв) | 2 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,1-1,3 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 1,2-1,3 |
| Способность к перекрытию трещин, мм |  |
| - без армирования | до 1,2 |
| - с армированием пропилентекстильной тканью | до 2,4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 4-12 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 100 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительстве ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Запрещается использовать СЛАВЯНКА кровельная внутри жилых помещений! Работы с мастикой следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход СЛАВЯНКА кровельная

Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м

Средний расход ЛАХТА эластичная гидроизоляция

Средний расход раствора при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.