КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ С КАННЕЛЮРАМИ 

 Эффективность применения карты 

Выработка на 1 чел.-день, - 5,8 
Затраты труда на 10 , чел.-ч - 1,38 

 Исполнители 

Штукатур 5-го разряда (Ш1)
 Штукатур 3-го разряда (Ш2) 

 Механизмы, инструмент, приспособления, инвентарь 

Растворосмеситель СО-23А 
Лопата растворная (2 шт.) 
Ведро мерное 
Кельма типа КШ (2 шт.) 
Рейка-маяк 
Сокол дюралюминиевый (2 шт.) 
Полутерок длиной 800 мм (2 шт.) 
Столик-лестница (2 шт.) 
Шаблон длиной 700 мм для вытягивания каннелюр (2 шт.) 
Ящик для раствора (3 шт.) 
Лоток для сбора опавшего раствора (4 шт.) 

 Расход материалов на 5 

Раствор известковый - 0,1 
Крошка мраморная диаметром 4-5 мм - 8 кг 
Цемент белый М400 - 20 кг 
Вода - 25 л
 
Объемное соотношение компонентов декоративного слоя штукатурки  
 - 0,3 : 2 : 1 : 0,5 (цемент : раствор известковый : крошка мраморная : вода)
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- выполнить все общестроительные и специальные работы,  предшествующие отделочным работам,  согласно требованиям СНиП; 
- нанести подготовительный слой штукатурки для  высококачественной штукатурки и выдержать  до состояния схватывания раствора.

 Описание операций 

Схема организации рабочего места (рис. 4) 

Рис.4
 
Приготовление декоративного раствора (рис. 1) 

Рис.1 

Щ1 и Ш2 лопатой и мерным ведром загружают  компоненты в бункер смесителя. Ш1 запускает  смеситель и следит за приготовлением раствора.  Затем Ш2 загружает компонентами второй бункер смесителя. 
Установка маяка-рейки (рис. 2)

Рис.2 
Ш1 в начале захватки, намеченной для нанесения раствора, устанавливает маяк-рейку, отвесом проверяет вертикальность  установки рейки и крепит ее к стене. 

Нанесение декоративного раствора и нарезка каннелюр (рис. 3)

Рис.3 
Ш1 при помощи кельмы и сокола с пола наносит декоративный раствор на стену в виде полосы шириной около 1 м, высотой  до 1,5 ми толщиной 3-3,5 см. Ш2 заканчивает нанесение  раствора по всей высоте со столика-лестницы. Затем Ш1 с пола, а  Ш2 со столика-лестницы полутерками, передвигая их снизу  вверх зигзагообразными движениями, грубо выравнивают  раствор на поверхности стены. Ш1, опирая край шаблона на маяк-рейку, движением снизу вверх протягивает  каннелюры, а Ш2 продолжает протягивание каннелюр со  столика-лестницы. Эта операция повторяется 3-4 раза до получения заданной  формы каннелюр. В промежутках между протягиванием  каннелюр Ш1 и Ш2 кельмами дополнительно, по  мере необходимости, наносят раствор на отделываемую  поверхность. После нарезки каннелюр на первой захватке наносится декоративный слой на второй захватке и все  операции по нарезке каннелюр повторяются. Вместо маяка-рейки  при этом используется крайняя канавка на готовой полосе  штукатурки.