СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ (ПЛИТОК)
 И УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.27; 4.28; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Чистота основания | Визуально | До устройства покрытий полов | Мастер | Перед устройством покрытий полов основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел и т.д. |
|  | Соответствие материалов, проекту, ГОСТу или техническим условиям | Внешний осмотр | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Устройство покрытия | Устройство соединительной прослойки из раствора бетона, горячих мастик | Визуально | В процессе устройства покрытия | То же | Плиты (плитки) и унифицированные блоки следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик |
|  | Смачивание плиток | То же | То же | То же | Пористые плиты (бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и керамические) перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного раствора должны быть погружены в воду или в водный раствор поверхностно-активных веществ на 15-20 мин (технический осмотр не реже четырех раз в смену) |
|  | Нанесение прослойки на тыльную сторону плит | То же | То же | То же | Материал прослойки должен быть нанесен на тыльную сторону шлакоситалловых плит с нижней рифленой поверхностью непосредственно перед укладкой плит вровень с выступающим рифлением (визуально, не реже четырех раз в смену) |
|  | Ширина швов между плитками и блоками | Инструментально Штангенциркуль | В процессе устройства покрытия | Прораб | Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм - при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена другая ширина швов (не менее пяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытий или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем) |
|  | Удаление с покрытия прослойки | Визуально | То же | Мастер | Раствор или бетон, выступавший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердения, мастика горячая - сразу после остывания, мастика холодная - сразу после выступания из швов |
|  | Местные неровности поверхности покрытия полов | Инструментально Двухметровая рейка | То же | Прораб | Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать (не менее девяти измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади): покрытий по прослойке из песка, торцевых, из чугунных плит и кирпича 6 мм для всех остальных 4 мм |
|  | Уступы между смежными изделиями покрытий | Инструментально | То же | То же | Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади: кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - 1 мм |
|  | Отклонение плоскости покрытий от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонение от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Сцепление покрытий плиточных материалов с нижележащими элементами пола | Технический осмотр | После устройства покрытия | То же | При проверке сцепления покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания (простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50х50 см) |
|  | Качество поверхности покрытия | Визуально | То же | То же | Поверхность покрытия не должна иметь выбоин трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному |