Лекция №_______

РАСЧЕТ ОБЫЧНЫХ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

При проектировании железобетонных конструкций надо обеспечить не только их прочность (первая группа предельных состояний), но и необходимую трещиностойкость и жесткость (вторая группа предельных состояний).

Под трещиностойкостью железобетонных конструкций понимают их сопротивление образованию и раскрытию трещин.

В зависимости от условий работы элемента и вида применяемой арматуры к трещиностойкости нормальных и наклонных сечений железобетонных конструкций предъявляют требования, подразделяемые на три категории:

1 категория – не допускается образование трещин;

2 категория – допускается  ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин (мм) при условии обеспечения их последующего надежного закрытия (зажатия);

3 категория – допускается ограниченное по ширине непродолжительное (мм) и продолжительное (мм) раскрытие трещин.

Под непродолжительным раскрытием трещин понимают их раскрытие при действии  постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, а под продолжительным раскрытием  – только от постоянных и длительных нагрузок.

Расчет по 1-й категории требований к трещиностойкости производят для расчетных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке  (как при расчете на прочность), расчет конструкций 2-й и 3-й категорий требований к трещиностойкости ведут на действие расчетных нагрузок по 2-й группе п.с. с коэффициентом  (численно равных нормативным нагрузкам).

По 1-й категории рассчитывают предварительно напряженные конструкции, находящиеся по давлением жидкостей или газов (резервуары, напорные трубы), а также эксплуатируемые  ниже уровня грунтовых вод при полностью растянутом сечении. Другие предварительно напряженные элементы в зависимости от условий работы конструкции и вида арматуры должны отвечать требованиям 2-й или 3-й категории. Все конструкции без предварительного напряжения должны отвечать требованиям 3-й категории.

Наряду с нормальными и наклонными трещинами в конструкциях возможно образование продольных трещин. Для предотвращения их раскрытия устанавливают специальную поперечную арматуру, кроме того, при назначении величины предварительного напряжения в стадии обжатия вводят ограничение

|  | (1) |
| --- | --- |

Конструкции 1-й категории самые долговечные, коррозия арматуры для них полностью исключается. Но для этих конструкций, при прочих равных условиях, требуется больше арматуры, особенно напрягаемой, и как правило, более высокие классы бетона. Поэтому чаще всего применяют самые дешевые конструкции 3-й категории, если не позволяют условия – 2-й, и, в исключительных случаях, - 1-й.

- Расчет  по  образованию  трещин

  - Расчет по образованию нормальных трещин

В основу расчета положена стадия Iа напряженно-деформированного состояния железобетонного элемента.

Предпосылки расчета:

- Считается справедливой гипотеза плоских сечений;

- Напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны величине ; эпюра напряжений в бетоне растянутой зоне может быть заменена прямоугольной;

- Наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна  принимают равной предельной растяжимости бетона

| ; | (2) |
| --- | --- |

- Эпюра напряжений в сжатой зоне остается треугольной, если отсутствуют неупругие деформации (должно соблюдаться условие (8.7, Кудзис));

- Напряжения в напрягаемой арматуре в момент образования трещин определяются как сумма  значений предварительного напряжения (с учетом потерь и коэффициента точности натяжения) и  приращения напряжения за счет деформаций растянутого бетона после погашения его обжатия:

| ; | (3) |
| --- | --- |

- Напряжения в ненапрягаемой арматуре  предварительно напряженных железобетонных конструкций равны  сумме  значений сжимающего напряжения от усадки и ползучести бетона и приращения растягивающего напряжения за счет деформаций растянутого бетона

| . | (4) |
| --- | --- |

- Центрально-растянутые элементы

Трещины не образуются, если выполняется условие

| , | (5) |
| --- | --- |

где  ( усилие от внешней нагрузки;

( усилие трещинообразования, т.е. усилие, воспринимаемое сечением при образовании трещин.

- В элементах без предварительного напряжения:

| , | (6) |
| --- | --- |

где   .

- В предварительно напряженных элементах:

| , | (7) |
| --- | --- |

где Р (  усилие предварительного обжатия.

Величина может быть снижена на 20-30% для учета влияния случайного эксцентриситета.

- Изгибаемые элементы

Трещины в бетоне растянутой зоны не образуются, если выполняется условие:

| , | (8) |
| --- | --- |

где ( момент от внешних сил;

( момент трещинообразования, т.е. момент, воспринимаемый сечением при образовании трещин в бетоне растянутой зоны.

Нормы допускают определение величины для предварительно напряженных элементов при оценке образования нормальных трещин по упрощенной схеме  (  по методу ядровых моментов.

Изгибающий момент , вызывающий образование трещин в предварительно напряженном элементе, можно представить состоящим из двух слагаемых: момента , уменьшающего напряжения обжатия до нуля (погашает действие предварительного обжатия), и момента , повышающего напряжения в том же волокне от  0 до :

| . | (9) |
| --- | --- |

Очевидно, что при отсутствии предварительного напряжения первое слагаемое отсутствует.

При воздействии момента предполагается упругая работа во всем сечении, эпюра напряжений принимается треугольной как в сжатой, так и в растянутой зоне  (рис. 1). Поэтому момент можно выразить формулой сопротивления материалов:

| , | (8) |
| --- | --- |

где   ( сжимающие напряжения в бетоне;

( момент сил обжатия относительно более удаленной (верхней) ядровой точки;

( расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны.

В изгибаемых и внецентренно сжатых  сечениях эпюра в сжатой зоне приближается к трапеции вместо принятой в расчете треугольной. В связи с этим влияние пластических деформаций учитывается в расчете введением уменьшением ядрового расстояния при помощи коэффициента . В конечном итоге величину  определяют по формуле

| , | (8) |
| --- | --- |

здесь коэффициент  , причем  .

В этой формуле ( максимальные напряжения в бетоне сжатой зоны, вычисляемые как для упругого элемента приведенного сечения;

( сопротивление бетона осевому сжатию.

При определении  принимают эпюру нормальных напряжений в сжатой зоне треугольной, а в растянутой – прямоугольной с напряжением, равным . Такая эпюра учитывает  наличие в растянутой зоне пластических деформаций и близко соответствует опытным данным. В этом случае

| , | (9) |
| --- | --- |

где  - упругопластический момент сопротивления  приведенного железобетонного сечения относительно растянутой грани сечения. Он определяется по формуле

| , | (10) |
| --- | --- |

здесь - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона. Определяется в зависимости от формы сечения по таблице. Для прямоугольного сечения = 0,75.

Окончательно условие трещинообразования  для изгибаемых элементов железобетонных конструкций примет вид

.

  - Расчет по образованию начальных трещин

Начальные трещины появляются в предварительно напрягаемых элементах в стадии изготовления  в зоне, растянутой от действия усилия предварительного обжатия. Эта зона в стадии эксплуатации будет работать как сжатая, но начальные трещины, которые в этой стадии уже закрылись, заметно снижают сопротивление элементов образованию трещин на величину

| , | (11) |
| --- | --- |

Коэффициент  определяется по формуле ,

где

и

здесь - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до крайнего волокна бетона, растянутого внешней нагрузкой.

Расчет на образование нормальных трещин в стадии эксплуатации таким образом производится по формуле

| , | (12) |
| --- | --- |

где  коэффициент  .

Проверка на образование  начальных трещин производится из условия

| , | (13) |
| --- | --- |

где ( момент от собственного веса. Знак «плюс» принимается, когда направления этого момента и момента от усилия  совпадают, знак «минус» - когда направления противоположны (рис. 3).

( значение при классе бетона, численно равном  передаточной прочности .

и  ( пластический момент сопротивления относительно растянутой (верхней) грани и расстояние от центра тяжести  приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от стороны, растянутой усилием .

  - Расчет по образованию наклонных трещин

Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси, выполняют как для сплошного упругого тела, т.е. в предположении отсутствия нормальных трещин. Поскольку наклонные трещины образуются в бетоне в условиях плоского напряженного состояния, в расчетах трещиностойкости следует принимать во внимание не только главные растягивающие, но и главные сжимающие напряжения. Двухосное напряженное состояние сжатие-растяжение снижает способность бетона сопротивляться растяжению в направлении, перпендикулярном направлению сжатия.

Трещиностойкость наклонного сечения может считаться обеспеченной, если главные растягивающие напряжения удовлетворяют эмпирическому условию

| , | (14) |
| --- | --- |

где  ( коэффициент, учитывающий влияние двухосного напряженного состояния на прочность бетона

| , | (15) |
| --- | --- |

здесь  ( коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона – 0,01;

( класс бетона по прочности на сжатие, МПа.

Значение  принимают не менее 0,3.

Главные растягивающие и  сжимающиенапряжения в бетоне определяются как для упругого материала по формуле

| , | (10) |
| --- | --- |

здесь  ( нормальное растягивающее напряжение в бетоне на площадке, перпендикулярной  продольной оси элемента от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия ;

( нормальное напряжение в бетоне на площадке, параллельной продольной оси элемента, от местного действия нагрузки (значение ) и усилия  напряжения хомутов и отогнутых стержней  (значение ).

,

( величина сосредоточенной силы или опорной реакции

(  касательное напряжение в бетоне от поперечной силы Q.

Расчет главных напряжений и оценка сопротивления элемента производятся в центре тяжести его приведенного сечения производятся в центре тяжести его приведенного сечения.

Если к элементу предъявляются требования 1-й и 2-й категорий трещиностойкости, необходимо дополнительно произвести  проверку на образование наклонных трещин в местах примыкания сжатых полок к стенке элемента таврового и двутаврового сечений.

При расчете элементов с предварительно напряженной арматурой, на концах которой отсутствуют анкеры, то в расчетах учитывается снижение предварительных напряжений арматуры  и по длине зоны их  передачи путем умножения на коэффициент (см. СНиП 2.03.01-84*, табл. 24, п.5).

- Расчет по раскрытию трещин

Расчет по раскрытию трещин производят по стадии II напряженно-деформированного состояния элементов на действие нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке .

Цель расчета сводится к определению теоретической величины раскрытия трещин и сравнения её с допускаемой , при которой обеспечивается нормальная эксплуатация зданий, коррозионная стойкость арматуры  и  долговечность конструкций (таблицы 1 и 2 СНиП 2.03.01-84*).

Если теоретическая величина оказывается больше допускаемой, то увеличивают усилие предварительного обжатия бетона, повышают класс бетона или увеличивают поперечные размеры сечения.

Расчет производят для нормальных и наклонных сечений элементов, работающих на центральное и внецентренное  растяжение, изгиб или внецентренное сжатие (в случае больших эксцентриситетов) и к трещиностойкости которых предъявляют требования 2-й и 3-й категорий трещиностойкости.

Из-за неоднородности структуры бетона по длине элемента расстояния между трещинами могут отклоняться от средних значений в меньшую или большую сторону примерно в 1,5 раза. Это препятствует разработке точных аналитических методов определения ширины раскрытия трещин.

Ширина раскрытия нормальных трещин есть разность средних удлинений арматуры и растянутого бетона на участке между трещинами .

Средняя деформация растянутого бетона мала по сравнению со средней деформацией арматуры , поэтому обычно в расчетах ей пренебрегают, тогда

.

Представим средние деформации арматуры в виде  ,

где  -  коэффициент, учитывающий работу бетона на участке между трещинами (неравномерность напряжений в растянутом бетоне) (Рис. 4).

Тогда  ширина раскрытия трещин на уровни оси растянутой арматуры

,

здесь  и  - напряжения и деформации в арматуре в сечении с трещиной.

Расстояние между трещинами может быть найдено из условия, что разность усилий в арматуре в сечении с трещиной и в сечении, в котором должна появиться следующая трещина, должны уравновешиваться силами сцепления арматуры с бетоном на этом участке

,

где  - коэффициент полноты эпюры сцепления (эпюры сдвигающих напряжений);

- максимальное напряжение сцепления арматуры с бетоном;

-  периметр сечения арматуры.

  - Расчет по раскрытию нормальных трещин

Нормы рекомендуют определять усредненную ширину раскрытия нормальных трещин   на уровне центра тяжести растянутой арматуры по эмпирической формуле

мм,

Таким образом, ширина раскрытия нормальных трещин зависит от напряжения в растянутой арматуре, коэффициента армирования сечения, вида и диаметра арматуры, длительности действия нагрузки.

Следовательно, для уменьшения ширины раскрытия трещин следует уменьшать диаметр арматуры, увеличивая её количество, и применять арматуру периодического профиля.

В зависимости от длительности действия нагрузки и требований категорий трещиностойкости ширину трещин  и  определяют по следующей схеме (Рис.5):

- ширину непродолжительного раскрытия трещин  определяют от суммарного действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок при коэффициенте ;

- ширину продолжительного раскрытия трещин  определяют от суммарного действия постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте .

# Text boxes

Рис.2. Распределение напряжений в предварительно напряженном элементе ЖБК при образовании трещин     (Стр.77 Габрусенко)

Рис.4. К определению ширины раскрытия нормальных трещин в растянутом  железобетонном элементе (Стр.127 Попов, Чарыев)

Рис.4. К определению ширины раскрытия нормальных трещин. График «нагрузка - ширина раскрытия трещин» (Стр.129 Попов, Чарыев)

Нагрузки: П - постоянные; Д - длительные; К - кратковременные

Рис.1.  Распределение напряжений при действии усилия

(Рис.7.1,б  - Попов, Чарыев)

Рис.3. Схема усилий и эпюра напряжений в предварительно напряженном элементе ЖБК при образовании начальных трещин

(Стр.10 Пособия п/н, черт.40)