ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ МАТЕРИАЛАМИ ИЖОРА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на герметизацию деформационных швов дорожных покрытий и покрытий аэродромов материалами ИЖОРА.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Грунтовка ИЖОРА НП-02

Грунтовка ИЖОРА НП-02 предназначена для праймирования стенок швов бетонных и асфальтобетонных покрытий перед заливкой мастик и герметиков ИЖОРА в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием; для праймирования бетонных, железобетонных, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных, битумно-резиновых и полимерных мастик, кровельных оклеечных материалов.

Типичные объекты применения грунтовки ИЖОРА НП-02:

Дороги, аэродромы, мосты, трубопроводы, кровли.

Мастика ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Битумно-резиновая мастика горячего применения ИЖОРА МБП-Г/Шм75 представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя, используемую в горячем состоянии.

Область применения

- заполнение швов и трещин монолитных и сборных покрытий;

- герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде;

- устройство деформационных швов, дренажных систем мостовых сооружений;

- гидроизоляция сборных тротуарных блоков.

Герметики ИЖОРА БП-Г25/35/50

Битумно-полимерные герметики горячего применения ИЖОРА БП-Г25/35/50 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя, используемую в горячем состоянии.

Область применения

герметизация деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов;

герметизация швов и трещин дорожных покрытий;

устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений.

Модификации герметиков

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ, 0 °С (обеспеченность 0,98)* | Марка герметика ИЖОРА |
| --- | --- |
| Выше минус 25 | БП-Г25/35/50 |
| От минус 25 до минус 35 | БП-Г35/50 |
| Ниже минус | БП-Г50 |
| * температуру воздуха наиболее холодной пятидневки принимают в соответствии со СНиП 23-01. |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения грунтовки ИЖОРА НП-02

Выполнение работ

Перед применением грунтовку тщательно перемешать.

Наносить грунтовку на поверхность при помощи кисти, валика или распылителя с системой воздушного или безвоздушного распыления.

После высыхания грунтовки приступать к нанесению мастики или герметика.

Технология применения мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Выполнение работ

Нагретую до рабочей температуры мастику наносить с помощью заливщика швов или вручную с использованием леек. При отсутствии специальных заливщиков могут быть использованы несерийные приспособления, выпускаемые различными предприятиями.

Швы (трещины) следует заполнять горячей мастикой до верхнего уровня кромок покрытия, чтобы после остывания и усадки высота мастики в шве (трещине) была на 3-5 мм ниже поверхности покрытия. Наплывы, образованные в результате разлива мастики, удалить разогретыми скребками или другими приспособлениями.

Движение техники по покрытию разрешается производить только после охлаждения мастики до температуры наружного воздуха и отсутствия прилипания ее к пневматикам при пробном прокатывании транспортных средств.

Технология применения герметика ИЖОРА БП-Г25/35/50

Разогрев

Очистить материал от картонной и полиэтиленовой упаковки.

Разделить очищенный материал на несколько частей.

Загрузить разделенный на несколько частей материал в котел.

Разогреть материал до рабочей температуры 180-190 °С.

Время от достижения материалом рабочей температуры до окончания его заливки не должно превышать 6 часов.

Выполнение работ

Нагретый до рабочей температуры герметик наносить с помощью заливщика швов или вручную с использованием леек. При отсутствии специальных заливщиков могут быть использованы несерийные приспособления, выпускаемые различными предприятиями.

Швы (трещины) следует заполнять горячим герметиком до верхнего уровня кромок покрытия, чтобы после остывания и усадки высота герметика в шве (трещине) была на 3-5 мм ниже поверхности покрытия. Наплывы, образованные в результате разлива мастики, удалить разогретыми скребками или другими приспособлениями.

Движение техники по покрытию разрешается производить только после охлаждения герметика до температуры наружного воздуха и отсутствия прилипания его к пневматикам при пробном прокатывании транспортных средств.

Гидроизоляция элементов мостовых сооружений

Конструкция и устройство элементов мостовых сооружений выполняется в строгом соответствии с разработанным проектом.

Герметизация деформационных швов дорожных покрытий

Рис.1

Герметизация деформационных швов покрытий аэродромов

Рис.2

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Грунтовка ИЖОРА НП-02

Подготовка основания

Очистить и просушить обрабатываемую поверхность.

При необходимости произвести ремонт дефектов бетонной поверхности (сколов, трещин и т.д.).

При отрицательных температурах, обрабатываемую поверхность очистить от снега, наледи и инея и прогреть газовой или инфракрасной горелкой.

Мастика ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Подготовка основания

Удалить свободно лежащие куски покрытия в местах сколов, произвести ремонт этих участков.

При необходимости удалить старый герметик.

Трещины подготовить путем обработки боковых поверхностей фрезой до ширины заполнения (от 8 до 40 мм).

Очистить поверхность, на которую будет наноситься материал, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколов, трещин и т.д.).

Удалить с поверхности все виды воды (наледь, иней, свободную воду) методом прогрева.

Обработать поверхность материалом ИЖОРА грунтовка.

Разогрев

Очистить материал от картонной и полиэтиленовой упаковки.

Разделить очищенный материал на несколько частей.

Загрузить разделенный на несколько частей материал в котел.

Разогреть материал до рабочей температуры 160-180 °С.

Время от достижения материалом рабочей температуры до окончания его заливки не должно превышать 3 часа.

Герметики ИЖОРА БП-Г25/35/50

Подготовка основания

Удалить свободно лежащие куски покрытия в местах сколов, произвести ремонт этих участков.

При необходимости удалить старый герметик.

Трещины подготовить путем обработки боковых поверхностей фрезой до ширины заполнения (от 8 до 20 мм).

Очистить поверхность, на которую будет наноситься материал, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколов, трещин и т.д.).

Удалить с поверхности все виды воды (наледь, иней, свободную воду) методом прогрева.

Обработать поверхность материалом ИЖОРА грунтовка.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики грунтовки ИЖОРА НП-02

| Технические характеристики материала | Показатели НП-02 |
| --- | --- |
| Условная вязкость по ВУБ-1, сек | 9-13 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 20 |
| Время высыхания до степени 3, мин, не более | 30 |
| Адгезия пленки, балл., не более | 1 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -5 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 40 мкм, кг/м | 0,16-0,18 |

Оборудование для разогрева мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Для разогрева мастики ИЖОРА следует использовать котлы с опосредованным нагревом, температурным контролем и системой подачи мастики в швы.

Котлы должны быть оснащены устройством, позволяющим обеспечивать равномерное перемешивание материала.

Технические характеристики мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Температура размягчения, 0 °С (КиШ) | 85-90 |
| Глубина проникания иглы при температуре плюс 25 °С, 0,1 мм | 35-40 |
| Растяжимость при температуре плюс 25 °С, см, более | 70 |
| Эластичность при температуре плюс 25 °С,%, более | 90 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления со сталью, МПа | 1,6 |
| Гибкость на стержне диаметром 50 мм при температуре минус 15 °С | трещин нет |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 0,2 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3-12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С, не ниже | -10 |
| Климатические зоны применения | все |
| Плотность в охлажденном состоянии, кг/дм, среднее значение | 1,15 |
| Расход материала на шов 30х60 мм, кг/п.м | 2,0-2,4 |

Технические характеристики герметика ИЖОРА

| Технические характеристики материала | БП-Г25 | БП-Г35 | БП-Г50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, характеризующая гибкость герметика, 0 °С, не выше | -25 | -35 | -50 |
| Температура липкости, 0 °С | +60 | +50 | +50 |
| Относительное удлинение в момент разрыва при температуре минус 200 °С, % | 200 | 300 | 400 |
| Выносливость при 0 °С, тыс. циклов, не менее | 30 | 30 | 30 |
| Температура размягчения (КиШ), 0 °С, не менее | 100 | 100 | 100 |
| Старение под воздействием УФ-излучения в течение 1000 часов, % потери по массе, не более | 15 | 15 | 15 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С, не ниже | +5 | +5 | +5 |
| Климатические зоны применения | II-IV | I-IV | I-IV |
| Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм | 1,1 | 1,1 | 1,05 |
| Расход материала на герметизацию шва 20х40 мм, кг/п.м | 0,9-1,0 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В состав грунтовки ИЖОРА НП-02 входят легко воспламеняющиеся вещества. Запрещается проводить грунтовочные работы вблизи открытого огня и мест проведения сварочных работ. При проведении работ запрещается курить.

Категорически запрещается:

- разогрев материалов до кипения;

- прямой подогрев котлов и емкостей;

- разогрев в котлах с незакрытыми загрузочными люками;

- превышение температуры разогрева материалов;

- тушение загоревшегося материала водой.

В случае возгорания материала применять следующие средства пожаротушения:

- углекислотный огнетушитель;

- асбестовое полотно;

- кошма;

- специальные порошки.

Каждый рабочий при допуске к работам должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале. При проведении работ следует соблюдать правила безопасного производства работ.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

6.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75 на герметизацию шва шириной 30 м и глубиной 60 мм составляет:

- 1,8-2,0 кг/п.м.

Средний расход грунтовки ИЖОРА НП-02 составляет:

- 0,16-0,18 кг/м.

Средний расход герметика ИЖОРА БП-Г25/35/50 на герметизацию шва шириной 20 м и глубиной 40 мм составляет:

- 0,8-1,0 кг/п.м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1).

СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы/Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996. - 214 с.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012