#G0Схема операционного контроля качества

Антикоррозионная защита стальных закладных изделий

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на материалы, используемые для антикоррозионной защиты; - качество используемых материалов (внешним осмотром); - очистку защищаемых поверхностей от остатков сварочного шлака, брызг металла, ржавчины, копоти, пыли и подготовку поверхностей; - подготовку материалов (порошка, проволоки, цинкового протекторного грунта) к производству работ. | Визуальный То же “ “ | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
| Устройство антикорро- зионного покрытия | Контролировать: - технологию нанесения антикоррозионных составов; - толщину отдельных слоев и общую толщину защитного покрытия; - внешний вид поверхности покрытия, прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью. | Визуальный Измерительный Визуальный | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - внешний вид покрытия; - толщину покрытия; - прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью. | Визуальный Измерительный Технический осмотр | Акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: магнитный толщиномер типа ИТП-1, толщиномер для лакокрасочных покрытий |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 79 24891 410791520 3885810882 1888493098 2180124371 46961405 14646345913.39#S, #M12293 1 871001100 79 25197 3796831110 2180124371 46961405 3998527062 2394071872 42949672943.41#S, #M12293 2 871001100 79 25198 2162382243 10 1089616741 2180120277 893572005 7223152413.42#S

СНиП 3.04.03-85 #M12293 3 871001027 2182457493 79 2183294425 3537810655 2524903672 49696675 786095256 3778776763прилож. 3#S

| #G0Не допускаются: - непрокрашенные места, потеки, вздутия, шелушения и растрескивания покрытия на окрашенной поверхности. Готовое покрытие подлежит проверке по следующим показателям: - внешний вид; - время выдержки покрытия до начала эксплуатации; - толщина; - сцепление с защищаемой поверхностью. |  |
| --- | --- |

Внешний вид покрытия проверяется после высыхания материала защиты.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации оценивается степенью высыхания.

Толщина слоя защиты - в соответствии с проектом.

По антикоррозионной защите составляется акт освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 2603-79*.  Ацетон технический. Технические условия.

ГОСТ 7313-75*.  Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия.

ГОСТ 7827-74*.  Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р12 для лакокрасочных материалов. Технические условия.

ГОСТ 7871-75*.  Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 13073-77*. Проволока цинковая. Технические условия.

ГОСТ 6132-79*.  Проволока алюминиевая круглая электротехническая. Технические условия.

Цинковый порошок должен быть светло-серого или серого цвета. Он не должен содержать посторонних примесей: кусочков металла, керамики, глазури, комков, гранул, окатышей.

Цинковый порошок поставляется в специальной герметической таре: металлических контейнерах, флягах, барабанах, мешочках. Слежавшийся после длительного хранения порошок перед употреблением необходимо просушить, разрыхлить и просеять.

Для нанесения покрытий способом электрометаллизации применяют цинковую проволоку диаметром 1,5 и 2 мм, марки ЦТ (ГОСТ 13073-77*). Цинковую проволоку следует хранить в сухих закрытых помещениях. Перед употреблением проволоку выравнивают, удаляют грязь, окислы, жир и влагу.

Для нанесения алюминиевых покрытий применяют проволоку алюминиевую сварочную марок Св-А85, Св-АМц, Св-АМг3, Св-АМг5 (ГОСТ 7871-75*), проволоку алюминиевую круглую электротехническую марок АГ и АПТ (ГОСТ 6132-79*).

Цинковые протекторные грунты представляют собой смесь наполнителя, цинковой пыли и лаковой основы. В состав грунта входят 80-95% (по массе) цинковой пыли. Материалы для цинковых протекторных грунтов: ацетон - ГОСТ 2603-79*;  растворитель  (разжижитель  Р-4  или  Р-5)  - ГОСТ 7827-74*; перхлорвиниловый лак ХСЛ - ГОСТ 7313-75*. Растворитель применяется для разбавлений загустевшего лака ХСЛ или готового протекторного грунта до рабочей вязкости.

Лакокрасочные материалы во всех случаях сомнения в их качестве (нарушения целостности упаковки, неясности маркировки, несоответствия условий хранения и др.) должны проверяться в лабораторных условиях на вязкость, адгезию, консистенцию и др.

При входном контроле материалов, используемых для антикоррозионной защиты, необходимо проверить наличие документа о качестве.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 79 24890 2191654609 46961401 3486442027 722315241 4294967292 28291664773.38, 3.39#S,

СНиП 3.04.03-85 п.п. #M12293 1 871001027 79 77 651713541 3479150147 4257025435 1222604958 2939345684 5932735173.1#S, #M12293 2 871001027 84 79 4294967262 1136587311 1005129437 1798494352 1277619345 469614018.3#S, #M12293 3 871001027 84 81 1443348443 3468897452 2939345670 1083577133 24468802 23864186248.5#S, #M12293 4 871001027 84 82 4291814449 1039014783 1170609576 1264343928 1740515184 469614278.6#S

Защиту от коррозии стальных закладных изделий и соединительных  элементов железобетонных конструкций предусматривают:

- металлическими покрытиями (цинковыми или алюминиевыми) в помещениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной или слабоагрессивной степени воздействия среды;

- комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою) при средней и сильной степени агрессивного воздействия среды.

Способ антикоррозионной защиты  и толщина наносимого слоя должны  быть указаны в проекте.

Толщина  металлизационных покрытий и  металлизационного слоя в комбинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых покрытий не менее 120 мкм.

Антикоррозийное покрытие сварных соединений, а также участков закладных деталей и связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушена заводская защита.

Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые поверхности должны быть очищены от остатков сварочного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений.

На строительной площадке антикоррозионную защиту сварных соединений и соединительных элементов рекомендуется выполнять не позднее, чем через 3 дня после выполнения сварочных работ.

В условиях строительной площадки металлизационное покрытие наносят вручную газопламенным и электродуговым способами.

Для обеспечения высокого качества металлизационного покрытия при напылении защитного металла необходимо соблюдать следующие условия: расстояние от точки плавления проволоки (от насадки горелки) до защищаемой поверхности должно быть в пределах 80 - 150 мм; оптимальный угол нанесения металловоздушной струи должен быть 65 - 80 град.; оптимальная толщина одного слоя должна быть 5060 мкм; температура защищаемой поверхности при нагреве не должна превышать 150 град.С.

Антикоррозионная защита сварных соединений цинковыми протекторными грунтами осуществляется путем нанесения грунта кистью за один прием по сухой поверхности. Толщина защитной пленки 0,15 - 0,2 мм. Покрытие должно быть ровным, не иметь видимых пузырьков и трещин.

Для улучшения защитного действия и долговечности цинкового покрытия или протекторного грунта рекомендуется поверх них наносить один слой битумного лака.

Контроль качества антикоррозионной защиты включает в себя визуальную проверку структуры и сплошности покрытия, а также проверку толщины слоя покрытия, выполненную с помощью магнитного толщиномера.