ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Выполнение примыкания дорожной одежды к рельсам трамвайных путей с использованием битумно-резиновой мастики горячего применения ИЖОРА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов устройства примыкания дорожной одежды к рельсам трамвайных путей с использованием битумно-резиновой мастики горячего применения ИЖОРА.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мастика ИЖОРА МБР-Г90

Битумно-резиновая мастика горячего применения ИЖОРА МБР-Г-90 представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя, используемую в горячем состоянии.

Область применения

- изоляция поверхностей подземных стальных трубопроводов и других металлоконструкций (например, резервуаров для хранения горючего на АЗС) с целью защиты их от почвенной коррозии;

- укладка под трамвайный рельс;

- гидроизоляция строительных конструкций.

Мастика не токсична.

Мастика ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Битумно-резиновая мастика горячего применения ИЖОРА МБП-Г/Шм75 представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя, используемую в горячем состоянии.

Область применения

- заполнение швов и трещин монолитных и сборных покрытий;

- герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде;

- устройство деформационных швов, дренажных систем мостовых сооружений;

- гидроизоляция сборных тротуарных блоков.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения мастики ИЖОРА МБР-Г-90

Изоляционные работы

После высыхания грунтовочного слоя нагретую до рабочей температуры мастику нанести на поверхность с помощью кисти, шпателя или специального инструмента слоем толщиной не менее 2 мм.

Для упрочнения мастичного покрытия нанесенный слой в горячем состоянии подвергается армированию согласно требованиям проекта.

Укладка под трамвайный рельс

После высыхания грунтовочного слоя нагретую до рабочей температуры мастику наносить с помощью заливщика швов или вручную с использованием леек.

При отсутствии специальных заливщиков могут быть использованы несерийные приспособления, выпускаемые различными предприятиями.

Глубина заливки определяется согласно требованиям проекта.

Технология применения мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Выполнение работ

Нагретую до рабочей температуры мастику наносить с помощью заливщика швов или вручную с использованием леек. При отсутствии специальных заливщиков могут быть использованы несерийные приспособления, выпускаемые различными предприятиями.

Швы (трещины) следует заполнять горячей мастикой до верхнего уровня кромок покрытия, чтобы после остывания и усадки высота мастики в шве (трещине) была на 3-5 мм ниже поверхности покрытия. Наплывы, образованные в результате разлива мастики, удалить разогретыми скребками или другими приспособлениями.

Движение техники по покрытию разрешается производить только после охлаждения мастики до температуры наружного воздуха и отсутствия прилипания ее к пневматикам при пробном прокатывании транспортных средств.

|  | Схема N 1 |
| --- | --- |
|  | Схема N 2 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Мастика ИЖОРА МБР-Г90

Подготовка основания

Очистить поверхность, на которую будет наноситься материал, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Металлические поверхности очистить от очагов ржавчины.

Ослабленные участки бетонных поверхностей удалить до неповрежденного бетона.

Удалить с поверхности все виды воды (наледь, иней, свободную воду) методом прогрева.

Обработать поверхность материалом ИЖОРА грунтовка или праймером, приготовленным из мастики ИЖОРА МБР-Г-90.

Разогрев мастики

Очистить материал от картонной и полиэтиленовой упаковки.

Разделить очищенный материал на несколько частей.

Загрузить разделенный на несколько частей материал в котел.

Разогреть материал до рабочей температуры 160-180 °С.

Время от достижения материалом рабочей температуры до окончания его заливки не должно превышать 3 часа.

Мастика ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Подготовка основания

Удалить свободно лежащие куски покрытия в местах сколов, произвести ремонт этих участков.

При необходимости удалить старый герметик.

Трещины подготовить путем обработки боковых поверхностей фрезой до ширины заполнения (от 8 до 40 мм).

Очистить поверхность, на которую будет наноситься материал, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколов, трещин и т.д.).

Удалить с поверхности все виды воды (наледь, иней, свободную воду) методом прогрева.

Обработать поверхность материалом ИЖОРА грунтовка.

Разогрев

Очистить материал от картонной и полиэтиленовой упаковки.

Разделить очищенный материал на несколько частей.

Загрузить разделенный на несколько частей материал в котел.

Разогреть материал до рабочей температуры 160-180 °С.

Время от достижения материалом рабочей температуры до окончания его заливки не должно превышать 3 часа.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Оборудование для разогрева мастики ИЖОРА МБР-Г-90

Для разогрева мастики ИЖОРА следует использовать автоматические котлы с опосредованным нагревом и температурным контролем.

Котлы должны быть оснащены устройством, позволяющим обеспечивать равномерное перемешивание материала.

Оборудование для разогрева мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

Для разогрева мастики ИЖОРА следует использовать котлы с опосредованным нагревом, температурным контролем и системой подачи мастики в швы.

Котлы должны быть оснащены устройством, позволяющим обеспечивать равномерное перемешивание материала.

Технические характеристики мастики ИЖОРА МБР-Г-90

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| , 0 °С, (КиШ) | 90-95 |
| при температуре плюс 25 °С, 0,1 мм | 20-25 |
| при температуре плюс 25 °С, см | 3,0 |
| при температуре плюс 25 °С, % | 70 |
| Прочность сцепления с бетоном при температуре плюс 20 °С, МПа | 0,6 |
| Прочность сцепления с металлом при температуре плюс 20 °С, МПа | 1,5 |
| диаметром 50 мм при температуре минус 15 °С | трещин нет |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3-12 |
| Температура применения (окружающей среды), °С, не ниже | -10 |
| Климатические зоны применения | все |
| Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм | 1,05 |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кв.м | 2,0-2,2 |

Технические характеристики мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| , 0 °С (КиШ) | 85-90 |
| при температуре плюс 25 °С, 0,1 мм | 35-40 |
| при температуре плюс 25 °С, см, более | 70 |
| при температуре плюс 25 °С, %, более | 90 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,8 |
| Прочность сцепления со сталью, МПа | 1,6 |
| диаметром 50 мм при температуре минус 15 °С | трещин нет |
| в течение 24 ч, % по массе, не более | 0,2 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3-12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С, не ниже | -10 |
| Климатические зоны применения | все |
| Плотность в охлажденном состоянии, кг/дм, среднее значение | 1,15 |
| Расход материала на шов 30х60 мм, кг/п.м | 2,0-2,4 |

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

Категорически запрещается:

- разогрев материалов до кипения;

- прямой подогрев котлов и емкостей;

- разогрев в котлах с незакрытыми загрузочными люками;

- превышение температуры разогрева материалов;

- тушение загоревшегося материала водой.

В случае возгорания материала применять следующие средства пожаротушения:

- углекислотный огнетушитель;

- асбестовое полотно;

- кошма;

- специальные порошки.

Каждый рабочий при допуске к работам должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале. При проведении работ следует соблюдать правила безопасного производства работ.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход мастики ИЖОРА МБР-Г-90 при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-2,2 кг/м.

Средний расход мастики ИЖОРА МБП-Г/Шм75 на герметизацию шва шириной 30 м и глубиной 60 мм составляет:

- 1,8-2,0 кг/п.м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы / Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996. - 214 с.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012