СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


РУЛОННЫЕ КРОВЛИ НА МАТЕРИАЛАХ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАРТОННОЙ ОСНОВЕ, ПРИКЛЕИВАЕМЫХ НА МАСТИКАХ

(по материалам серии 2.160-4, выпуск 5 "Сборные железобетонные чердачные крыши с теплым и холодными чердаками, с рулонной и безрулонной кровлями")

Выпуск 5 серии 2.160-4 включает материалы для проектирования и рабочие узлов сборных железобетонных крыш с рулонной и безрулонной кровлями жилых панельных, крупноблочных и кирпичных зданий с теплым и холодным чердаками.

Узлы кровель 1...12, наиболее часто встречающиеся в строительной практике см. ссылку.

Количество слоев основного рулонного водоизоляционного ковра должно приниматься в зависимости от уклона кровли: для кровли с уклоном до 2,5% (0-2,5%) - 4 слоя; для кровли с уклоном более 2,5% - три слоя.

При приклеивании ковра кровли нахлест полотнищ должен быть не менее 100 мм.

Мастика для устройства кровель должна назначаться в зависимости от района строительства, вида и уклона кровли в соответствии с таблицей 3 СНиП II-26-76.

В зимнее время при отрицательной температуре наружного воздуха рулонные кровли должны приклеиваться на холодные мастики.

При устройстве кровель с уклоном менее 2,5% из небиостойких рулонных материалов, в состав битумных мастик необходимо вводить антисептики.

Бетонные поверхности основания перед приклейкой ковра должны быть огрунтованы.

Для защиты кровель от действия солнечной радиации в III и IV климатических районах следует устраивать дополнительный слой из гравия (по ГОСТ 8267-93), втопленного в горячую битумную мастику слоем 2 мм.

Для исключения разрыва рулонного ковра швы между плитами покрытий шириной более 1,5 м должны перекрываться насухо полосой из рулонного материала шириной 250 мм с приклейкой кромки с одной стороны на ширину 50 мм.

Во избежание появления вздутий водоизоляционного ковра при нагреве кровли солнечной радиацией вместо сплошной приклейки необходимо применять частичную (не сплошную) приклейку кровли к основанию.

Частичная приклейка кровли к основанию, в зависимости от материала нижнего слоя, может осуществляться следующими способами:

- путем нанесения мастики в виде равномерно распределенных пятен, сплошных или прерывистых полос общей площадью 25-35% от площади основания - при применении для нижнего слоя обычного рубероида;

- путем укладки насухо на основание перфорированного рулонного материала, который затем приклеивается к основанию мастикой, проникающей через отверстия при наклейке второго слоя.

В местах примыкания к стенам, вентиляционным шахтам и другим конструктивным элементам край кровельного ковра должен быть приподнят не менее чем на 200 мм. Наклонная часть подъема должна выполняться под углом 45° или выкружкой радиусом 100 мм.

При примыкании ковра к отдельно стоящим трубам основание должно подниматься на высоту не менее 200 мм. Поднятая часть основания должна выполняться из цементно-песчаного раствора марки М100, из тяжелого бетона класса В7,5 или асфальтобетона прочностью на сжатие 0,8 МПа (при температуре 50 °С).

Стены из кирпича на высоту заведения и наклейки водоизоляционного ковра должны выравниваться штукатуркой из цементно-песчаного раствора марки М100, а затем грунтоваться.

В местах примыкания кровель к вертикальным поверхностям - стенам, шахтам и другим конструкциям слои основного водоизоляционного ковра должны усиливаться дополнительными слоями рулонных материалов с верхним слоем, имеющим крупнозернистую посыпку. Под основной слой должна укладываться скользящая прокладка из рулонного материала, которая приклеивается только в верхней части вертикального участка и в середине наклонной плоскости. Дополнительные слои водоизоляционного ковра должны укладываться на мастиках с повышенной теплостойкостью. Место примыкания должно защищаться слоем гравия, втопленного в битумную мастику.

Верхний край водоизоляционного ковра на вертикальных участках примыкания должен закрепляться и защищаться от прямого попадания влаги фартуком из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5-0,8 мм, края которого должны крепиться к строительным конструкциям. На вертикальных конструкциях, не имеющих выступающей части (распушки) или углубления ("выдры", "штрабы"), способствующих защите верхнего края ковра, "фартук" должен устанавливаться в двух уровнях. Крепление защитного фартука должно осуществляться шайбами из оцинкованной стальной полосы, пристрелянными дюбель-гвоздями ДГП к бетонным поверхностям или прибитыми кровельными оцинкованными гвоздями к деревянным антисептированным рейкам или пробкам, заложенным в кирпичные стены или сборные бетонные элементы.

Зазор между стеной и верхним отогнутым краем фартука должен герметизироваться нетвердеющими строительными мастиками, поверхность которых должна защищаться от высыхания бутадиен-стирольными, кумаронокаучуковыми, поливинилхлоридными красками (ГОСТ 9825-73*). Поверхности, соприкасающиеся с герметизирующей мастикой, должны предварительно огрунтовываться соответствующей (для принятого герметика) грунтовкой.

Пропускаемые через кровлю трубы вытяжной вентиляции стояков канализации и вентиляции мусоропроводов должны обертываться на высоту 300 мм четырехслойным пакетом из рулонных кровельных материалов, а основной водоизоляционный ковер на участке поднятого основания должен усиливаться тремя дополнительными слоями рулонного кровельного материала (рубероида) и защищаться зонтом из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5-0,8 мм, нижний раструб которого должен перекрывать поднятую часть основания. Зонт должен крепиться на трубе обжимным хомутом. Между трубой и верхним раструбом зонта должна устанавливаться прокладка шириной 40-50 мм из мягкой резины марки ТМКЩ толщиной 3-4 мм (лист ТМКЩ-М,ГОСТ 7338-90*). При отсутствии мягкой резины она может быть заменена резиной средней твердости, которая в зависимости от расчетной зимней температуры принимается:

при температуре до минус 30 °С - лист ТМКЩ-С, ГОСТ 7338-90*;

при температуре до минус 45 °С - лист ТМКЩ-CI, ГОСТ 7338-90*.

Сверху резина должна покрываться герметизирующей мастикой. В качестве прокладок могут использоваться резиновые пористые уплотняющие прокладки прямоугольного сечения средней плотностью 500, 600 кг/м (ГОСТ 19178-73*).

Шайбы для крепления водоизоляционного ковра и защитных фартуков, а также обжимные хомуты, применяемые для крепления зонтов на трубах, должны изготавливаться из стальной полосы (ГОСТ 103-76*) с противокоррозионным цинковым покрытием слоем толщиной не менее:

________________

* Действует ГОСТ 103-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

120 мкм (0,12 мм) - при нанесении цинкового покрытия напылением;

50 мкм (0,05 мм) - при нанесении слоя способом горячего цинкования (погружения в цинковый расплав);

30 мкм (0,03 мм) - при нанесении слоя гальваническим способом.

Места пропуска анкерных болтов (например, анкера для крепления растяжек теле- и радиостоек) должны усиливаться слоем герметизирующей мастики под опорной плитой.

Анкера, распределительные шайбы под ними должны защищаться лакокрасочными материалами, приведенными в приложении 3 СНиП 2.03.11-85.

Вокруг водоприемных воронок внутреннего водостока основной гидроизоляционный ковер должен усиливаться тремя слоями мастики, армированными двумя слоями стеклохолста марки ВВ-Г или стеклосетки марки ССС (при применении битумно-латексной эмульсии или холодных битумных мастик). При отсутствии стекломатериалов усиление ковра следует осуществлять приклейкой двух дополнительных слоев рулонных материалов и слоя мешковины, пропитанной в мастике.

Прижимное кольцо должно прикрепляться к чаше воронки.

Узлы крыш, приведенные на следующих листах, предназначены для зданий в пять этажей и выше, строящихся во II и III климатических районах и в IB климатическом подрайоне с расчетной зимней температурой наружного воздуха до минус 40 °С, на территориях с обычными инженерно-геологическими условиями.

Допускается применение этих узлов в зданиях, предназначенных для строительства в сейсмических районах, на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях с учетом требований, предъявляемых соответствующими нормативными документами к зданиям, строящимся в перечисленных условиях.

Наряду с узлами, приведенными в серии 2.160-4, узлы крыш разработаны также в типовых сериях 2.160-5 и 2.260-1 (для каркасно-панельных зданий в конструкциях серии 1.020).

РУЛОНHЫE КРОВЛИ ПАНЕЛЬНЫХ, БЛОЧНЫХ И КИРПИЧНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

УЗЛЫ КРОВЛИ КРЫШ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО СЕРИИ 2.160-4, ВЫП.5

ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ КРОВЛИ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ КРОВЛИ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА И КРЫШ С КРОВЛЕЙ

| Узел 13 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 14 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |

| Узел 15 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ И НАРУЖНОЙ ТОРЦОВОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 16 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |

Узел 19 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ И ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ С КРОВЛЕЙ
(для панельных, блочных и кирпичных зданий)

Узел 31 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ДВУХ ЛОТКОВЫХ ПЛИТ С КРОВЛЕЙ 
(для блочных и кирпичных зданий)

| Узел 30 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И СТЕНЫ БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ С КРОВЛЕЙ (для панельных, блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 24, 25 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С КРОВЛЕЙ (для панельных, блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |

| Узел 48 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 49 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |

| Узел 50 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ И НАРУЖНОЙ ТОРЦОВОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА С КРОВЛЕЙ (для блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 51 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ С КРОВЛЕЙ (для панельных, блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |

Узел 54 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ И ЛОТКОВОЙ ПЛИТЫ С КРОВЛЕЙ 
(для панельных, блочных и кирпичных зданий)

Узел 58 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ДВУХ ЛОТКОВЫХ ПЛИТ С КРОВЛЕЙ 
(для блочных и кирпичных зданий)

| Узел 63 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И СТЕНЫ БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ С КРОВЛЕЙ (для панельных, блочных и кирпичных зданий) |  | Узел 61, 62 УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С КРОВЛЕЙ (для панельных, блочных и кирпичных зданий) |
| --- | --- | --- |