УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ. 
УПЛОТНЕНИЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Условные обозначения:

Н - толщина уплотненного слоя;

В - ширина основания (покрытия).

Рис.1

Таблица 1

| Контролируемые параметры | Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | 1: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.1. |
| Ширина покрытия (основания) | 2: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.2.2. |
| Толщина слоя | 3: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.3.1. |
| Поперечные уклоны | 4: Не более 10% результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.4. |
| Ровность** (просвет под рейкой длиной 3 м) | 5: Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные - до 5 (3) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.2.5.4. |
| При приемке готового асфальтобетонного покрытия (основания) кроме параметров, указанных выше, контролируют: ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок: На каждой захватке следует производить определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м. На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: , где , , - отметки смежных точек. Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. При этом 90% определений должны быть в пределах, указанных в таблице 4, а 10% определений не должны превышать эти значения более чем в 1,5 раза. качество асфальтобетона (по нормам операционного контроля); | СНиП 3.06.03-85 п.п.14.3., 14.5. |
| сцепление шины автомобиля с покрытием (для верхних слоев) или шероховатость покрытия. Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000 м необходимо делать 3-5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10. | ГОСТ Р 50597-93 п.3.1.4. СНиП 3.06.03-85 п.14.6. ВСН 38-90 п.2.4. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

** - детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения (СНиП 3.06.03-85 п.14.5).

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При осуществлении операционного контроля значения допускаемых отклонений 1-5 принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. | СНиП 3.06.03-85 п.п.1.13., 10.40. |
| Дополнительно к геометрическим параметрам при операционном контроле проверяют: качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м покрытия по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12801-84. Вырубки следует отбирать - для горячих и теплых асфальтобетонов через 1-3 сут после их уплотнения, а из холодного - через 15-30 сут на расстоянии не менее 1 м от края покрытия. Коэффициенты уплотнения должны быть не ниже: - 0,99 - для асфальтобетонов из горячих и теплых смесей типов А и Б; - 0,98 - для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д, пористого и высокопористого асфальтобетона; - 0,96 - для асфальтобетона из холодных смесей. прочность сцепления слоев покрытия. | СНиП 3.06.03-85 п.10.40. |

________________

Взамен действует ГОСТ 9128-97;

Взамен действует ГОСТ 12801-98. - Примечания изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Толщина уплотненного слоя Н (рис.1) независимо от результатов расчета на прочность должна быть не менее: для крупнозернистого асфальтобетона 6-7 см; для мелкозернистого асфальтобетона 3-5 см; для песчаного асфальтобетона 3-4 см. | СНиП 2.05.02-85 п.7.24., таб.30 |

Таблица 4

| Категория дороги | Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы задания вертикальных отметок | с автоматической системой задания вертикальных отметок |  |
|  | Расстояние между точками, м |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |  |
| I, II, III | 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | СНиП 3.06.03-85 п.14.5., таб.17 |