СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ ИЗ БИТУМНЫХ ШЛАМОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

| Параметры | Величина допускаемых отклонений ± | Обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1. Толщина слоя | 20% | ВСН 27-76 |
| 2. Остаточная пористость | 10% | " |
| 3. Коэффициент сцепления | 10% | " |

Примечания: 1. Работы по устройству защитных слоев из битумных шламов производить при температуре воздуха не ниже +5 °С.

2. Движение по слою из битумного шлама допускается, если смесь не прилипает к протекторам при пробном пропуске автомобиля.

Ориентировочные значения расхода смеси и толщин слоев (ВСН 27-76)

| Тип смеси | Для замыкающих слоев | Для заполняющих и закупорочных слоев |
| --- | --- | --- |
| Песчаная крупнозернистая с зернами крупнее 1,25 мм - не менее 40% | 10-12* 7-10 | 3-8 5-8 |
| Песчаная с зернами крупнее 1,25 мм - 20-39%: |  |  |
| крупнозернистая | 8-10 7-10 | 3-8 5-8 |
| среднезернистая | 6-8 7-10 | 3-8 5-8 |
| Песчаная мелкозернистая с зернами крупнее 1,25 мм - менее 20% | 4-6 5-6 | 2-5 3-4 |
| Мастичная, не содержащая песка | 4-6 5-6 | 2-5 3-4 |

_______________

* В числителе указан расход смеси, кг/м, в знаменателе - толщина слоя, мм.

| Операция | Состав контроля (что контролировать) | Кто контролирует (привлекается) | Способ контроля (чем контролировать) | Время контроля (когда контролировать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Тщательность заделки ям, выбоин, трещин, тщательность очистки покрытия от грязи и мусора | Мастер | Визуальный | Перед устройством подгрунтовки |
|  | Ровность поверхности покрытия | " | Рейкой длиной 3 м | Перед распределением подгрунтовки |
|  | Тщательность подгрунтовки или увлажнения, норму расхода грунтового материала | " | Визуальный | То же |
| Устройство слоя из битумного шлама | Соответствие качества битумного шлама ВСН 27-76 | Мастер (лаборатория) | Лабораторный | В процессе работ |
|  | Расход смеси | " | Путем опытной раскладки | То же |
|  | Толщину слоя | " | Промером | " |
|  | Ровность кромки | " | Натянутым шнуром |  |
|  | Ровность поверхности (отсутствие раковин, задиров и прочих изъянов) | " | Визуальный | " |
|  | Качество уплотнения | " | Путем определения пористости вырубок | После укладки или уплотнения |
|  | Сцепление слоя с покрытием | " | Визуальный осмотр при отборе проб | То же |
|  | Коэффициент сцепления | " | Маятниковым прибором, десселерометром, тележкой типа ПКРС | " |