СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКОВ И ШВОВ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документов о качестве на бетонную смесь и строительный раствор; - наличие акта приемки (освидетельствования) на ранее выполненные работы; - очистку полостей стыков и швов от мусора, грязи, снега, наледи; - правильность установки и закрепления опалубки; - наличие в полном объеме оборудования и приспособлений для производства работ, их исправность. | Визуальный То же “ “ “ | Паспорта, акт освидетель- ствования скрытых работ, общий журнал работ |  |
|  | Замоно- личивание стыков и швов | Контролировать: - соответствие бетонной и растворной смеси требованиям проекта и технологической карты по удобоукладываемости, крупности заполнителя, отсутствию расслоения; - состояние опалубки; - укладку и уплотнение бетонной смеси; - температурно-влажностный режим твердения бетона и раствора; - фактическую прочность бетона и раствора и сроки распалубки. | Визуальный, измерительный Визуальный То же Измерительный То же | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - фактическую прочность бетона и раствора; - внешний вид замоноличенных стыков. | Измерительный Визуальный | Акт освидетель- ствования скрытых работ. |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.44, 3.46, 3.50.

|  | Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов -в соответствии с проектом. Применение для бетонных смесей: - быстротвердеющие портландцементы и портландцемент М-400 и выше; - крупность заполнителя размером - не более 1/3 сечения стыка. Прочность бетона в стыках ко времени распалубки - в соответствии с проектом; при отсутствии указания в проекте не менее 50% проектной прочности на сжатие. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.43, 3.47-3.48

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки конструкции, приемки соединений элементов в узлах сопряжения и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных деталей.

Опалубка для замоноличивания стыков и швов, как правило, должна быть инвентарной.

Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить пластифицирующие добавки.

Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов необходимо:

- проверить правильность и надежность установки опалубки;

- очистить  стыкуемые поверхности от мусора и грязи.

Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать испытанием серии образцов, изготовляемых на месте замоноличивания.