ТК-09-06-89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, УСТРОЕННЫХ МЕТОДОМ ЗАКЛИНИВАНИЯ

См. Общую часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для выполнения работ по текущему ремонту щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания, при глубине выбоин до 60 мм.

1.2. В состав работ входят:

установка технических средств организации дорожного движения;

очистка поверхности ремонтируемого покрытия от пыли и грязи;

разметка мест ремонта;

рыхление покрытия с удалением взрыхленного материала и продувкой основания сжатым воздухом;

укладка щебня фракции 20...40 мм с поливкой водой и уплотнением;

расклинцовка щебнем фракции 10...20 мм с поливкой водой и уплотнением;

расклинцовка щебнем фракции 5...10 мм с поливкой водой и уплотнением;

засыпка высевками с поливкой водой и уплотнением;

снятие технических средств организации движения.

1.3. Применяемый для ремонта щебень должен отвечать требованиям ГОСТ 8267-82.

________________

Взамен действует ГОСТ 8267-93. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Организация и технология производства работ

2.1. Текущий ремонт щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания, выполняют в соответствии с принятой в карте технологией поэтапно (см. технологическую схему, этапы I-VI).

Технологическая схема текущего ремонта щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания:

I - установка технических средств организации дорожного движения; очистка покрытия от пыли и грязи; разметка мест ремонта; II - рыхление покрытия отбойными молотками; удаление взрыхленного материала; продувка основания сжатым воздухом; III - укладка щебня фракции 20...40 мм; поливка водой уложенного материала; уплотнение пневмотрамбовкой; IV - расклинцовка щебнем фракции 10...20 мм; поливка водой; уплотнение пневмотрамбовкой; V - расклинцовка щебнем фракции 5...10 мм; поливка водой; уплотнение пневмотрамбовкой; VI - засыпка высевками; поливка водой; уплотнение пневмотрамбовкой; снятие технических средств организации дорожного движения.

1 - инвентарный барьер; 2 - передвижная компрессорная станция ПКС-5; 3 - поливочно-моечная машина ПМ-130

2.2. Этап I. Участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР".

Поверхность ремонтируемого покрытия очищают от пыли и грязи вручную с захватом прилегающей к выбоине площади не менее чем на 1 м.

Разметку мест ремонта производят при помощи отбойного молотка путем легкой прокирковки на расстоянии 10 см от краев выбоины по прямым линиям, параллельным и перпендикулярным оси дороги.

2.3. Этап II. Поврежденное покрытие взрыхляют при помощи отбойного молотка в пределах размеченного контура на полную глубину выбоины. Взрыхленный материал удаляют из выбоины так, чтобы образовался "ящик" прямоугольной формы с вертикальными стенками. Ремонтируемое место продувают сжатым воздухом. Извлеченную из выбоины щебеночную смесь просеивают через сита с отверстиями 40, 20 и 10 мм с целью использования ее для ремонта.

2.4. Этап III. Подготовленный "ящик" заполняют щебнем фракции 20...40 мм, укладывая вниз старый отгрохоченный материал, а сверху - новый. Уложенный щебень должен возвышаться над уровнем существующего покрытия с учетом запаса на уплотнение. Для лучшего уплотнения и приживания щебень увлажняют водой из поливочно-моечной машины ПМ-130.

Спланированный и увлажненный щебень уплотняют при помощи пневмотрамбовок от краев к середине.

2.5. Этапы IV и V. Расклинцовку производят последовательно щебнем фракций 10...20 и 5...10 мм с поливкой водой и уплотнением пневмотрамбовкой.

2.6. Этап VI. По поверхности отремонтированной выбоины равномерно разметают высевки, а затем производят окончательное уплотнение покрытия. Положенный под трамбовку лист бумаги должен прокалываться, но не разрываться, что свидетельствует о завершении формирования покрытия.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают, обеспечивая нормальные условия для движения автотранспорта.

2.7. Калькуляция трудовых затрат на 10 м отремонтированного покрытия при глубине выбоины до 60 мм приведена в табл.1.

Таблица 1

| Обоснование | Работа | Состав звена | Изме- ритель | Объем | На измеритель | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч (маш.-ч) | Расценка, р.-к. | Трудоемкость, чел.-ч (маш.-ч) | Прямая заработная плата, р.-к. |
| § Е20-2-16, п.2б | Ямочный ремонт щебеночных покрытий при глубине ремонтируемых выбоин до 60 мм | Дорожные рабочие: 4 разр. - 1 2 " - 1 1 " - 1 | 1 м | 10 | 0,25 (-) | 0-16,8 | 2,50 (-) | 1-68 |
| § Е17-20, п.1б | Поливка водой щебеночного покрытия | Машинист 4 разр. - 1 | 100 м | 0,1 | 0,94 (0,47) | 0-64,9 | 0,098 (0,047) | 0-07 |
|  | Итого … |  |  |  |  | 2,60 (0,047) | 1-75 |

2.8. Работы по текущему ремонту щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания, выполняет звено численностью 4 чел.:

|  | Дорожный рабочий 4 разр. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " " 2 разр. | 1 |  |
|  | " " 1 разр. | 1 |  |
|  | Машинист поливочно-моечной машины 4 разр. | 1 |  |

2.9. Операционный контроль качества работ по текущему ремонту щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания, осуществляют согласно табл.2.

Таблица 2

| Наименование операции | Предмет контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Вид контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств организации дорожного движения | Соответствие типовой схеме | Мастер | Визуальный | Перед началом работ |
| Очистка ремонтируемых мест от пыли и грязи | Отсутствие мусора, пыли и грязи | " | " | До разметки |
| Разметка мест ремонта | Правильность нанесения разметочных линий | " | " | До рыхления |
| Рыхление покрытия с удалением материала и продувкой сжатым воздухом | Глубина рыхления | " | Инструментальный (щупом и линейкой) | До удаления взрыхленного материала |
|  | Тщательность удаления взрыхленного материала | " | Визуальный | До засыпки выбоины материалом |
| Укладка щебня фракции 20...40 мм с поливкой и уплотнением, расклинковка щебнем фракции 10...20 и 5...10 мм с поливкой водой и уплотнением, засыпка высевками с поливкой и уплотнением | Соответствие качества применяемых материалов ГОСТам | Мастер, лаборант | Лабораторный | Перед применением материалов |
|  | Расход щебня, равномерность распределения | Мастер | Визуальный | В процессе распределения материалов |
|  | Толщина слоя щебня | " | Инструментальный (щупом, линейкой) | После укладки щебня |
|  | Расход воды | " | Визуальный | В процессе поливки |
|  | Качество уплотнения | " | " | В процессе уплотнения |
|  | Ровность поверхности | " | Инструментальный (рейкой длиной 3 м) | После уплотнения |

2.10. Допускаемое отклонение ровности покрытия от требуемой (просвет под рейкой длиной 3 м) в продольном и поперечном направлениях 15 мм.

3. Технико-экономические показатели

(на 10 м ремонтируемого покрытия)

|  | Затраты труда | 0,325 чел.-дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в машинах | 0,01 маш.-смены |  |
|  | Выработка на одного рабочего | 2,50 м |  |
|  | Прямая заработная плата звена | 1 р. 75 к. |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в материалах определена из расчета на 10 м ремонтируемой площади при глубине выбоин до 60 мм:

|  | Щебень фракции 20...40 мм | 0,68 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " " 10...20 мм | 0,10 м |  |
|  | " " 5...10 мм | 0,07 м |  |
|  | Высевки фракции до 5 мм | 0,07 м |  |
|  | Вода | 50 л |  |

4.2. Машины, оборудование и инструменты для выполнения работ:

|  | Машина поливочно-моечная ПМ-130 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станция компрессорная передвижная ПКС-5 | 1 |  |
|  | Трамбовка пневматическая ПТР-1 | 1 |  |
|  | Молоток отбойный МО-12 | 1 |  |
|  | Лопата стальная | 2 |  |
|  | Лопата подборочная специальная | 2 |  |
|  | Скребок металлический | 2 |  |
|  | Щетка проволочная (метла) | 2 |  |
|  | Рейка контрольная металлическая | 1 |  |
|  | Сита с отверстиями размером 40, 20 и 10 мм | 3 |  |
|  | Шаблон | 1 |  |
|  | Дорожные знаки (комплект, ГОСТ 10807-78*) | 1 |  |
|  | Инвентарный барьер | 2 |  |
|  | Уровень строительный | 1 |  |
|  | Ведро | 2 |  |

________________

Действует ГОСТ Р 52290-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Техника безопасности

5.1. При производстве работ по текущему ремонту щебеночных покрытий, устроенных методом заклинивания, необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (М., "Транспорт", 1979), ВСН 2-76 "Инструкция по обеспечению безопасности движения в местах производства дорожных работ".

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Рабочие, машинисты и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
производственное издание
Киев: Миндорстрой УССР, 1990