СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМЕННАЯ КЛАДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 530-95* Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

ТУ 5710-014-25057366-98 Кирпич лицевой прессованный.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ТУ 5741-003-21173147-98 Кирпич силикатный полнотелый эффективный.

ТУ 5741-002-00111202-2001 Кирпич силикатный колотый рельефный.

ГОСТ 4001-84* Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ТУ 5701-001-33698518-96 Камни стеновые опилкобетонные.

ТУ 5741-034-04001232-97 Камни бетонные.

ТУ 5741-064-01227705-96, ТУ 5741-001-04690450-99 Камни керамзитобетонные стеновые.

ТУ 5741-002-03989974-98, ТУ 5741-006-05764239-2001, ТУ 5741-007-01305824-2001, ТУ 5741-010-01305824-2001, ТУ 5741-036-32307608-2001, ТУ 5741-037-01297775-2001, ТУ 5741-039-20697925-2001, ТУ 5741-001-31860357-2000 Камни стеновые бетонные.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия.

ТУ 5836-003-03946456-96 Блоки стеновые из ячеистых бетонов автоклавного твердения.

ГОСТ 19010-82* Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

ТУ 5741-001-25765910-97 Блоки бетонные для индустриального строительства (стеновые и облицовочные).

ТУ 5741-159-00284807-96 Блоки стеновые из полистирол-бетона.

ТУ 5741-050-31330033-2001 Блоки бетонные стеновые.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

... Стандарты и технические условия на стеновые материалы и строительные растворы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.

Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81).

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества работ по возведению каменных конструкций (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ по устройству фундамента или несущих конструкций перекрытий возведенного этажа (наличие акта приемки или освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты на скрытые работы, исполнительные схемы |
|  | - наличие документов о качестве (паспортов) и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку стеновые и другие материалы, соответствие их требованиям проекта; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида стеновых и других материалов; соответствие их качества требованиям нормативной документации; - завершение и надлежащее оформление разбивочных геодезических работ. | Документы о качестве |
| Возведение каменных конструкций | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии возведения каменных конструкций; - соответствие проекту и нормативным документам геометрических размеров и положения конструкций; - качество неоштукатуриваемых и облицованных поверхностей каменных конструкций; - температуру и подвижность раствора, прочность раствора и прочность сцепления раствора со стеновыми каменными материалами и т.д. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения и размеров каменных конструкций требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие проекту и нормативным документам элементов каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной документации. | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика КИП - порядовка, причалка, уровень строительный, отвес, правило, линейка и рулетка измерительные металлические, геодезические и лабораторные приборы и оборудование |

Общие требования

Входной контроль качества стеновых материалов и кладочных растворов должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Технические требования к стеновым материалам и кладочным растворам приведены в СОКК "Входной контроль стеновых материалов" и СОКК "Входной контроль строительных растворов".

На строительной площадке в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие документов о качестве (паспортов) на поступившие стеновые материалы и кладочные растворы и полнота содержащихся в них данных;

по сопроводительным документам и маркировке должно быть определено соответствие поступивших материалов требованиям проекта;

должны быть произведены внешний осмотр и предусмотренные регламентом входного контроля контрольные замеры и лабораторные испытания материалов с целью обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида и определения соответствия материалов требованиям нормативной документации;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве стеновых материалов и кладочных растворов должен быть вызван представитель строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за их поставку.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия, а также сторонних организаций, должно быть определено в регламенте входного контроля или других документах системы контроля качества, действующей в предприятии.

Работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.01-85*, требованиями ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества.

Работы по возведению каменных конструкций должны выполнять строительно-монтажные организации, получившие в установленном порядке лицензию на выполнение этих работ.

Каменная кладка должна выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по возведению каменных конструкций.

При производстве работ по возведению каменных конструкций должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по возведению каменных конструкций должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным работам по возведению каменных конструкций должны предшествовать следующие работы:

завершение, освидетельствование и надлежащее оформление ранее выполненных строительно-монтажных работ либо промежуточная приемка ранее выполненных ответственных конструкций;

разработка проекта производства работ на возведение каменных конструкций, технологических карт и схем операционного контроля;

выполнение детальных разбивочных работ на исходном и монтажном горизонтах;

входной контроль проектно-сметной документации, стеновых материалов, кладочных растворов и других материалов, предусмотренных проектом;

изучение инженерно-техническим персоналом проектной и технологической документации, обучение мастеров и рабочих передовым методам труда.

Ранее выполненные скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85* и в СОКК "Разработка выемок, вертикальная планировка". Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ранее завершенные ответственные конструкции подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в приложении 7 СНиП 3.01.01-85* и СОКК "Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений".

Детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84, СОКК "Геодезические работы на исходном горизонте" и СОКК "Геодезические работы на монтажном горизонте".

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ по возведению каменных конструкций.

Входной контроль стеновых материалов, кладочных растворов и других материалов и изделий, предусмотренных проектом, должен производиться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, технических условий, технологических карт и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические требования к стеновым материалам и строительным растворам приведены в СОКК "Входной контроль стеновых материалов" и СОКК "Входной контроль строительных растворов".

Доставляемые на строительство каменные материалы должны иметь заводской паспорт, содержащий сведения о пределе прочности (марке) и морозостойкости, а для легких и теплоизоляционных материалов - и по плотности (объемной массе). При отсутствии паспорта строительная лаборатория до применения этих материалов должна произвести необходимые испытания.

При проектировании каменных и армокаменных конструкций должны, как правило, предусматриваться следующие конструктивные решения, изделия и материалы:

а) наружные стены из: пустотелых керамических и бетонных камней и кирпича; облегченной кирпичной кладки с плитным утеплителем или засыпкой из пористых заполнителей; сплошных камней и блоков из бетона на пористых заполнителях, поризованных и ячеистых бетонов.

Применение сплошной кладки из полнотелого глиняного или силикатного кирпича для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным режимом допускается только при необходимости обеспечения их прочности;

б) стены из панелей и крупных блоков, изготовленных из бетонов различных видов, а также из кирпича или камней;

в) кирпич и камни марок по прочности на сжатие 150 и более в зданиях высотой более пяти этажей;

г) местные природные каменные материалы;

д) растворы с противоморозными химическими добавками для зимней кладки.

При соответствующем обосновании допускается применять конструктивные решения, изделия и материалы, не предусмотренные данным перечнем.

Применение силикатных кирпича, камней и блоков, камней и блоков из ячеистых бетонов, пустотелого кирпича и керамических камней, глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Марки растворов по пределу прочности на сжатие и другие требования ГОСТ 28013-98* и СП 82-101-98подробно приведены в СОКК "Входной контроль строительных растворов".

Прочность раствора зависит от температуры твердения. При температуре твердения, отличающейся от 20±3 °С, средняя прочность раствора в % от его прочности в возрасте 28 сут при твердении при температуре 20±3 °С определяется по нижеприведенной таблице.

| Возраст, сут | Прочность раствора, %, при температуре твердения, °С |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 32 | 43 |
| 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 38 | 54 | 76 |
| 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | 49 | 66 | 85 |
| 7 | 15 | 25 | 37 | 55 | 72 | 87 | 100 |
| 14 | 31 | 45 | 60 | 80 | 92 | 100 | - |
| 21 | 42 | 58 | 74 | 92 | 100 | - | - |
| 28 | 52 | 68 | 83 | 100 | - | - | - |

- равными проектным (летним) маркам раствора, если каменная кладка будет выполняться при среднесуточной температуре воздуха не ниже минус 20 °С;

- на одну марку выше проектных, если каменная кладка будет выполняться при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 20 °С.

Не требуется повышать марки растворов в конструкциях, работающих с неполным использованием расчетной несущей способности, например, в верхних этажах зданий при соответствующем обосновании расчетом. В случае необходимости повышения несущей способности отдельных каменных конструкций, выполняемых в зимних условиях, допускается взамен повышения марки раствора применять кирпич повышенной марки или армирование при соответствующем обосновании.

Мероприятия, обеспечивающие необходимую конечную прочность конструкций, возводимых в зимних условиях (повышение марок раствора, применение кирпича и камней повышенной прочности или в отдельных случаях применение сетчатого армирования), должны указываться в рабочих чертежах. При кладке, выполняемой на растворах с химическими добавками, указанные мероприятия применяются для элементов кладки, несущая способность которых используется более чем на 90%, при кладке, выполняемой способом замораживания, - для элементов, несущая способность которых используется более чем на 70%.

Кладка на растворах без противоморозных добавок с последующим упрочнением конструкций прогревом

При возведении зданий на растворах без противоморозных добавок с последующим упрочнением конструкций искусственным обогревом порядок производства работ следует предусматривать в рабочих чертежах.

Глубина оттаивания кладки в конструкциях при обогреве их теплым воздухом с одной стороны, продолжительность оттаивания кладки с начальной температурой минус 5 °С при двухстороннем отогревании, при обогреве с четырех сторон (столбов) принимаются по нижеследующим таблицам.

Продолжительность оттаивания кладки с начальной температурой минус 5 °С при двухстороннем отогревании

| Характеристика кладки | Температура обогревающего воздуха, °С | Продолжительность, сут, оттаивания кладки при толщине стен в кирпичах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Из красного кирпича на растворе: |  |  |  |  |
| тяжелом | 15 | 1,5 | 2,5 | 4 |
|  | 25 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| легком | 15 | 2,5 | 4 | 6 |
|  | 25 | 2 | 3 | 4 |
| Из силикатного кирпича на растворе: |  |  |  |  |
| тяжелом | 15 | 2 | 3,5 | 5 |
|  | 25 | 1,5 | 2 | 3 |
| легком | 15 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
|  | 25 | 2,5 | 3 | 4 |

При обогреве с четырех сторон (столбов) данные вышеприведенной таблицы необходимо уменьшать в 1,5 раза.

Прочность растворов, твердеющих при различных температурах, приведена в СОКК "Входной контроль строительных растворов".

Глубина оттаивания кладки в конструкциях при обогреве их теплым воздухом с одной стороны

| Расчетная температура воздуха, °С | Толщина стен в кирпичах |
| --- | --- |
|  | 2 | 2,5 | 3 |
|  | Глубина оттаивания при длительности отогрева, сут |
| наружного | внутреннего |  |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| -5 | 15 | 50 40 | 60 60 | 70 60 | 45 45 | 60 55 | 60 70 | 40 30 | 50 45 | 55 50 |
| -5 | 25 | 70 50 | 80 70 | 80 80 | 55 45 | 70 60 | 75 70 | 50 40 | 65 55 | 75 65 |
| -15 | 25 | 50 40 | 50 50 | 50 50 | 40 30 | 45 40 | 55 45 | 40 30 | 45 45 | 50 45 |
| -15 | 35 | 60 60 | 60 60 | 60 60 | 55 45 | 60 55 | 60 55 | 45 30 | 60 45 | 60 45 |
| -25 | 35 | 45 40 | 50 40 | 50 40 | 45 40 | 50 40 | 50 45 | 40 30 | 45 40 | 45 45 |
| -25 | 50 | 55 50 | 60 50 | 60 50 | 55 45 | 60 55 | 60 55 | 50 45 | 50 50 | 50 50 |
| -35 | 50 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 25 | 40 30 | 40 30 |
| -35 | 50 | 50 40 | 50 40 | 50 40 | 45 40 | 45 45 | 45 45 | 40 40 | 45 45 | 45 45 |
| Примечания: 1. Над чертой - глубина оттаивания кладки (% толщины стены) из сухого керамического кирпича, под чертой - то же, из силикатного или влажного керамического кирпича. 2. При определении глубины оттаивания мерзлой кладки стен, отогреваемых с одной стороны, расчетная величина весовой влажности кладки принята: 6% - для кладки из сухого керамического кирпича, 10% - для кладки из силикатного или керамического влажного (осенней заготовки) кирпича. |

Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

- утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70%;

- нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;

- температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных местах - у наружных стен на высоте 0,5 м от пола - должна быть не ниже 10 °С.

Кладка способом замораживания

Способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах в течение зимнего периода разрешается, при соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высотой не более четырех этажей и не выше 15 м.

Требования к кладке, выполненной способом замораживания, распространяются также на конструкции из кирпичных блоков, выполненных из керамического кирпича положительной температуры, замороженных до набора кладкой блоков отпускной прочности и неотогретых до их нагружения. Предел прочности при сжатии кладки из таких блоков в стадии оттаивания определяется из расчета прочности раствора, равной 0,5 МПа.

Не допускается выполнение способом замораживания бутовой кладки из рваного бута.

При кладке способом замораживания растворов (без противоморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования:

температура раствора в момент его укладки должна соответствовать температуре, указанной в нижеследующей таблице;

выполнение работы следует осуществлять одновременно по всей захватке;

во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении версты и не более чем на 6-8 кирпичей при выполнении забутовки;

на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем на 30-40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать.

Температура раствора на рабочем месте для кладки

| Среднесуточная температура наружного воздуха, °С | Положительная температура раствора, °С, на рабочем месте для кладки |
| --- | --- |
|  | из кирпича и камней правильной формы | из крупных блоков |
|  | при скорости ветра, м/с |
|  | до 6 | св. 6 | до 6 | св. 6 |
| До минус 10 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| От минус 11 до минус 20 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Ниже минус 20 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Примечание. Для получения необходимой температуры раствора может применяться подогретая (до 80 °С) вода, а также подогретый песок (не выше 60 °С). |

Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.

При расчете несущей способности конструкций, возводимых способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах, должны производиться:

основной расчет для законченного здания по истечении 28 сут после оттаивания и твердения при температуре не ниже 20±5 °С и естественной влажности воздуха;

дополнительная проверка несущей способности конструкций на период оттаивания. Расчетная прочность раствора в этом случае принимается равной 0,2 МПа (2 кгс/см) при растворе на портландцементе и толщине стен и столбов 38 см и более. При применении шлакопортландцемента, пуццолановых портландцементов или толщине стен и столбов менее 38 см расчетная прочность раствора принимается равной нулю.

Перед наступлением оттепели до начала оттаивания кладки следует выполнять по всем этажам здания все предусмотренные проектом производства работ мероприятия по разгрузке, временному креплению или усилению перенапряженных ее участков (столбов, простенков, опор, ферм и прогонов и т.п.). С перекрытий необходимо удалять случайные, не предусмотренные проектом нагрузки (строительный мусор, строительные материалы).

Контроль качества работ в зимних условиях

Контроль качества работ по возведению каменных зданий в зимних условиях следует осуществлять на всех этапах строительства.

В журнале производства работ помимо обычных записей о составе выполняемых работ следует фиксировать: температуру наружного воздуха, количество добавки в растворе, температуру раствора в момент укладки и другие данные, влияющие на процесс твердения раствора.

Возведение здания может производиться без проверки фактической прочности раствора в кладке до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызывает перегрузки нижележащих конструкций в период оттаивания. Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после того, как раствор приобретет прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ниже требуемой по расчету, указанной в рабочих чертежах для возведения здания в зимних условиях.

Для проведения последующего контроля прочности раствора с противоморозными добавками необходимо при возведении конструкций изготавливать образцы-кубы размером 7,07x7,07x7,07 см на отсасывающем воду основании непосредственно на объекте.

При возведении одно- двухсекционных домов число контрольных образцов на каждом этаже (за исключением трех верхних) должно быть не менее 12. При числе секций более двух должно быть не менее 12 контрольных образцов на каждые две секции.

Образцы, не менее трех, испытывают после 3-часового оттаивания при температуре не ниже 20±5 °С.

Контрольные образцы-кубы следует испытывать в сроки, необходимые для поэтажного контроля прочности раствора при возведении конструкций.

Образцы следует хранить в тех же условиях, что и возводимая конструкция, и предохранять от попадания на них воды и снега.

Для определения конечной прочности раствора три контрольных образца необходимо испытывать после их оттаивания в естественных условиях и последующего 28-суточного твердения при температуре наружного воздуха не ниже 20±5 °С.

В дополнение к испытаниям кубов, а также в случае их отсутствия разрешается определять прочность раствора испытанием образцов с ребром 3-4 см, изготовленных из двух пластинок раствора, отобранных из горизонтальных швов.

При возведении зданий способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с последующим упрочением кладки искусственным прогревом необходимо осуществлять постоянный контроль за температурными условиями твердения раствора с фиксацией их в журнале. Температура воздуха в помещениях при обогреве замеряется регулярно, не реже трех раз в сутки: в 1, 9 и 17 ч. Контроль температуры воздуха следует производить не менее чем в 5-6 точках вблизи наружных стен обогреваемого этажа на расстоянии 0,5 м от пола.

Среднесуточная температура воздуха в обогреваемом этаже определяется как среднее арифметическое из частных замеров.

Перед приближением весны и в период длительных оттепелей необходимо усилить контроль за состоянием всех несущих конструкций зданий, возведенных в осенне-зимний период, независимо от их этажности и разработать мероприятия по удалению дополнительных нагрузок, устройству временных креплений и определению условий для дальнейшего продолжения строительных работ.

Во время естественного оттаивания, а также искусственного прогрева конструкций следует организовывать постоянные наблюдения за величиной и равномерностью осадок стен, развитием деформаций наиболее напряженных участков кладки, твердением раствора.

Наблюдение необходимо вести в течение всего периода твердения до набора раствором проектной (или близкой к ней) прочности.

В случае обнаружения признаков перенапряжения кладки в виде деформации, трещин или отклонений от вертикали следует принимать срочные меры по временному или постоянному усилению конструкций.

Усиление каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий

Производство работ по усилению каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий производится в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ.

Перед усилением каменных конструкций следует подготовить поверхность: произвести визуальный осмотр и простукивание кладки молотком, очистить поверхность кладки от грязи и старой штукатурки, удалить частично разрушенную (размороженную) кладку.

Усиление каменных конструкций методом инъекций в зависимости от степени повреждений или требуемого повышения несущей способности конструкций следует выполнять на цементно-песчаных, беспесчаных или цементно-полимерных растворах. Для цементных и цементно-полимерных растворов необходимо применять портландцемент марки М400 или М500 с тонкостью помола не менее 2400 см/г. Цементное тесто должно быть нормальной густоты в пределах 20-25%.

При изготовлении инъекционного раствора необходимо производить контроль его вязкости и водоотделения. Вязкость определяют вискозиметром ВЗ-4. Она должна быть для цементных растворов 13-17 с, для эпоксидных ... 3-4 мин. Водоотделение, определяемое выдержкой раствора в течение 3 ч, не должно превышать 5% общего объема пробы растворной смеси.

При усилении каменных конструкций стальными обоймами (уголками с хомутами) установку металлических уголков следует выполнять одним из следующих способов:

первый - на усиливаемый элемент в местах установки уголков обоймы наносят слой цементного раствора марки не ниже М100. Затем устанавливают уголки с хомутами и создают в хомутах предварительное натяжение усилием 10-15 кН;

второй - уголки устанавливают без раствора с зазором 15-20 мм, зафиксированным стальными или деревянными клиньями, создают в хомутах натяжение усилием 10-15 кН. Зазор зачеканивают жестким раствором, удаляют клинья и производят полное натяжение хомутов до 30-40 кН.

При обоих способах установки металлических обойм создают полное натяжение хомутов через 3 сут после их натяжения.

Усиление каменных конструкций железобетонными или армированными растворными обоймами следует выполнять с соблюдением следующих требований:

- армирование выполнять связанными каркасами. Каркасы усиления должны фиксироваться в проектном положении при помощи скоб или крюков, забиваемых в швы кладки с шагом 0,8-1,0 м в шахматном порядке. Не допускается соединять плоские каркасы в пространственные точечной сваркой вручную;

- для опалубки следует применять разборно-переставную опалубку, щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом;

- бетонную смесь укладывать ровными слоями и уплотнять вибратором, не допуская повреждения монолитности усиливаемого участка кладки;

- бетонная смесь должна иметь осадку конуса 5-6 см, фракция щебня - не более 20 мм;

- распалубку обойм производить после достижения бетоном 50% проектной прочности.

При усилении каменных стен стальными полосами при наличии штукатурного слоя необходимо выполнить в нем горизонтальные штрабы глубиной, равной толщине штукатурного слоя, и шириной, равной ширине металлической полосы - 20 мм.

При усилении каменных стен внутренними анкерами необходимо отверстия в стене под анкера инъекцировать раствором.

Основные скважины под анкера следует располагать в шахматном порядке с шагом 50-100 см при ширине раскрытия трещин 0,3-1 мм и 100-200 см при раскрытии трещин 3 мм и более. В местах концентрации мелких трещин следует располагать дополнительные скважины.

Скважины необходимо сверлить на глубину 10-30 см, но не более 1/2 толщины стены.

При усилении каменных стен стальными предварительно напряженными тяжами точное усилие натяжения тяжей следует контролировать при помощи динамометрического ключа или измерением деформаций индикатором часового типа с ценой деления 0,001 мм.

При установке тяжей в зимнее время в неотапливаемых помещениях необходимо летом подтянуть тяжи с учетом перепада температур.

Замену простенков и столбов новой кладкой следует начинать с постановки временных креплений и демонтажа оконных заполнений в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ. Новую кладку простенка необходимо выполнять тщательно, с плотным осаживанием кирпича для получения тонкого шва.

Новую кладку следует не доводить до старой на 3-4 см. Зазор должен тщательно зачеканиваться жестким раствором марки не ниже 100. Временное крепление допускается снимать после достижения новой кладкой не менее 70% проектной прочности.

При усилении каменной кладки контролю подлежат:

- качество подготовки поверхности каменной кладки;

- соответствие конструкций усиления проекту;

- качество сварки крепежных деталей после напряжения элементов конструкций;

- наличие и качество антикоррозионной защиты конструкций усиления.

Безопасность труда в строительстве (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002)

При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;

самопроизвольное обрушение элементов конструкций;

движущие части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.

Безопасность каменных работ при наличии вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;

определение конструкции и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи от здания;

дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.

При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять временные крепления этих стен.

При монтаже перекрытий и других конструкций запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над которым производится перемещение и установка элементов сборных конструкций.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

Запрещается выполнять монтажные работы при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;

защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;

первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6-7 м.

Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Высота каждого яруса стены должна назначаться с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.

Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать требованиям СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002:

- конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны соответствовать предусмотренным в ППР;

- воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. В случае необходимости передачи на подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки;

- в местах подъема людей на подмости должны быть размещены плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации;

- для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами;

- средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м;

- соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону;

- подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а свыше 4 м - после приемки комиссией, назначаемой лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления актом. При приемке подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения;

- средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ. Средства подмащивания, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ следует принимать по акту;

- дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих ее элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания должны быть приняты по акту;

- подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%; результаты испытаний подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене.

Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 см, следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей, имеющих ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует располагать на средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны стены.

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.

При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами.

Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается.

Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами.

Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа.

Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит.

Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время выполнения этой операции.

Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки кирпичных перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей документацией. Снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек допускается после достижения раствором прочности, установленной ППР.

При облицовке стен крупными бетонными плитами необходимо соблюдать следующие требования:

облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного перекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит, заделываемых в кладку, а затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к стене;

при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд должен ставиться раньше, чем выполняется кладка, на высоту ряда облицовки;

не допускается установка облицовочных плит любой толщины выше кладки стены более чем на два ряда плит.

При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при скорости ветра более 15 м/с.

Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не свыше 15 м.

Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и геометрической неизменяемости конструкции на период оттаивания и набора прочности раствора.

В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается.

Контроль качества и приемка каменных конструкций

Контролируемые в процессе производства работ по возведению зданий геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ (ППГР) или проектом производства работ (ППР).

Следует контролировать точность только тех элементов, узлов и конструкций, от положения которых зависят их несущие и ограждающие способности, а также точность монтажа (укладки) на последующих этапах работы.

При контроле сопоставляются измеренные размеры с размерами и отметками, указанными на чертежах, и величинами допусков, установленных в строительных нормах и правилах или проектах.

Геодезический контроль положения конструкций зданий и сооружений в плане осуществляют, как правило, непосредственными измерениями расстояний между осями, установочными или монтажными рисками, а также гранями (плоскостями) монтируемых деталей.

Горизонтальность рядов кладки контролируют порядовками, размеченными по толщине кирпича и растворного шва. Между порядовками натягивают шнур, который показывает линию кладки.

По окончании кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

Вертикальность кладки стен в пределах двух этажей рекомендуется проверять отвесом, а для более высоких стен следует применять прибор-отвес на блоке. От нити отвеса перпендикулярными измерениями следует определять расстояние до стены. Измерения следует выполнять линейкой в наиболее характерных точках стены или через равные промежутки. Постоянство расстояний от нити отвеса до соответствующих частей стены здания будет указывать на вертикальность плоскости стены. Вертикальность поверхностей и углов кладки, горизонтальность ее рядов следует проверять через 0,5-0,6 м с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.

Толщину возводимых стен при возведении здания, сооружения в кирпичном исполнении проверяют шаблоном-рейкой с вырезом на толщину стены или линейными измерениями.

Контроль планового положения кладки стен следует осуществлять линейными измерениями от продольных и поперечных разбивочных осей здания (сооружения).

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.

Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ, в том числе:

- места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке;

- закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций;

- закладные детали и их антикоррозионная защита;

- уложенная в каменные конструкции арматура;

- осадочные деформационные швы, антисейсмические швы;

- гидропароизоляция кладки, -

должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их готовности, с составлением акта на каждый скрытый вид работы. При освидетельствовании скрытых работ должна быть представлена документация, удостоверяющая соответствие материалов, примененных при производстве каменных работ, требованиям проекта и нормативно-технической документации.

При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:

- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;

- правильность устройства деформационных швов;

- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;

- качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;

- качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;

- геометрические размеры и положение конструкций.

При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических районах, дополнительно контролируется устройство:

- армированного пояса в уровне верха фундаментов;

- поэтажных антисейсмических поясов;

- крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, каркасу и перекрытиям;

- усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных железобетонных элементов;

- анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а также прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом.

При приемочном контроле в соответствии со СНиП 3.01.01-85* должна быть представлена следующая документация:

исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;

заводские паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции;

документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при каменных работах;

акты освидетельствования скрытых работ;

акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

журналы работ;

документы о контроле качества сварных соединений;

другие документы, указанные в рабочих чертежах.

Перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля, должен быть определен проектной организацией.

При исполнительной съемке каменных конструкций регистрируют в журнале работ отклонения размеров (толщин) конструкций, ширины простенков и проемов, отметок опорных поверхностей, смещений вертикальных осей оконных проемов от вертикали, отклонения толщины горизонтальных и вертикальных швов кладки, неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м, отклонения размеров сечения вентиляционных каналов.

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены при исполнительной съемке определяют геометрическим нивелированием.

До начала съемки должна быть проверена неизменность положения знаков исходной геодезической основы.

На геодезических исполнительных схемах показывают смещение осей конструкций от разбивочных осей, отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены.

Допускаемые отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в нижеследующей таблице и рисунках.

Соответствие проекту и нормативным документам выполненных работ по возведению каменных конструкций оценивается в процессе технического осмотра (освидетельствования), рассмотрения приемосдаточной документации и оформляется актом приемки.

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в нижеследующей таблице.

| Проверяемые конструкции (детали) | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
|  | стен | столбов | фундамента | стен | столбов |  |
|  | из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков | из бута и бутобетона |  |
| Толщина конструкций | ±15 | ±10 | ±30 | ±20 | ±20 | Измерительный, журнал работ |
| Отметки опорных поверхностей | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 | То же |
| Ширина простенков | -15 | - | - | -20 | - | То же |
| Ширина проемов | +15 | - | - | +20 | - | То же |
| Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали | 20 | - | - | 20 | - | То же |
| Размеры сечения вентиляционных каналов | ±5 | - | - | - | - | То же |
| Смещение осей конструкций от разбивочных осей | 10 (10) | 10 | 20 | 15 | 10 | Измерительный, геодезическая исполнительная схема |
| Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: |  |  |  |  |  | Измерительный, геодзическая исполнительная схема |
| на один этаж | 10 (5) | 10 | - | 20 | 15 |  |
| на здание высотой более двух этажей | 30 (30) | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Толщина швов кладки: |  |  |  |  |  | Измерительный, журнал работ |
| горизонтальных | -2; +3 | -2; +3 | - | - | - |  |
| вертикальных | -2; +2 | -2; +2 | - | - | - |  |
| Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 (15) | - | 30 | 20 | - | Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема |
| Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м | 10 | 5 | - | 15 | 15 | Технический осмотр, журнал работ |

Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.