УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ.

ШВЫ РАСШИРЕНИЯ

Условные обозначения:

h - расстояние от верха клина до поверхности покрытия;

h - глубина нарезки шва;

а - ширина шва расширения.

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных оснований и покрытий | 1: Не более 20% результатов определений могут иметь значения в пределах до 10 (7)* мм, остальные - до 3 (2) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5., п.2.6. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Ширина паза должна быть не менее ширины прокладки, глубина его нарезки h должна быть на 30-55 мм до верха доски (рис.1). | ВСН 139-80 п.п.2.26., таб.6 |
| Ширину швов расширения а (толщину доски) следует принимать равной 30 мм (рис.20). | ВСН 139-80 п.2.18. |
| Пазы для швов расширения должны быть на 3-5 мм шире толщины доски (т.е. 33-35 мм). | ВСН 139-80 п.2.18. |
| Прокладка должна быть установлена по месту так, чтобы после уплотнения бетона верх клина прокладки был ниже поверхности покрытия не более чем на h=10-12 мм. | ВСН 139-80 п.2.23. |

________________
      Внимание: раздел 2 ВСН 139-80 утратил силу. Взамен действуют "Методические рекомендации по проектированию дородных одежд жесткого типа". - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Прокладки следует устанавливать в проектное положение вместе со штырями. Штыри следует изготовлять из стержневой горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I. | ВСН 139-80 п.п.2.22., 3.15. |

________________

Внимание: раздел 2 ВСН 139-80 утратил силу. Взамен действуют "Методические рекомендации по проектированию дородных одежд жесткого типа". - Примечание изготовителя базы данных.