СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 530-95* Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-76 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 4001-84* Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия.

ГОСТ 19010-82* Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

... Стандарты и технические условия на стеновые материалы.

Входной контроль качества стеновых материалов должен осуществляться в соответствии с требованиямиСНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, требованиями государственных стандартов и технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

должно быть проверено наличие и содержание документов о качестве (а также маркировка материалов) с целью определения соответствия поступивших стеновых материалов требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие видов, марок, типов, размеров и других характеристик стеновых материалов требованиям рабочей документации, по которой должно осуществляться возведение каменных конструкций);

должна быть произведена оценка соответствия поступивших стеновых материалов требованиям стандартов или технических условий. Для этого должен быть произведен внешний осмотр стеновых материалов с целью обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида и проведены их испытания, предусмотренные регламентом входного контроля (технологической картой или другими документами системы контроля качества, действующей в предприятии).

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия, а также сторонних организаций, должно быть определено в регламенте входного контроля или других документах системы контроля качества, действующей в предприятии.

ГОСТ 530-95* Кирпич и камни керамические. Технические условия

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Стандарт распространяется на керамические кирпич и камни, изготовляемые способом полусухого прессования или пластического формования из глинистых и кремнеземистых (трепел, диатомит) осадочных пород и промышленных отходов (угледобычи и углеобогащения зол) и обожженных в печах.

Кирпич и камни следует применять для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для кладки фундаментов из полнотелого кирпича.

Кирпич и камни керамические (далее - изделия) изготовляют в форме параллелепипеда и в зависимости от размеров подразделяют на виды, указанные в нижеследующей таблице.

| Вид изделий | Размеры в мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Толщина |
| Кирпич одинарный | 250 | 120 | 65 |
| Кирпич утолщенный | 250 | 120 | 88 |
| Кирпич модульных размеров одинарный | 288 | 138 | 63 |
| Кирпич модульных размеров утолщенный | 288 | 138 | 88 |
| Кирпич утолщенный с горизонтальным расположением пустот | 250 | 120 | 88 |
| Камень | 250 | 120 | 138 |
| Камень модульных размеров | 288 | 138 | 138 |
| Камень модульных размеров укрупненный | 288 | 288 | 88 |
| Камень укрупненный | 250 | 250 | 138 |
|  | 250 | 250 | 188 |
|  | 180 | 250 | 138 |
| Камень укрупненный с горизонтальным расположением пустот | 250 | 250 | 120 |
|  | 250 | 200 | 80 |
| Примечание: допускается по согласованию с потребителем выпускать укрупненные камни размерами: 380x180x138; 380x255x188; 380x250x138 |

Предельные отклонения от номинальных размеров в миллиметрах не должны превышать:

для изделий пластического формования из лессов, трепелов, диатомитов: по длине ... ±7; по ширине ... ±5;

для изделий пластического формования и полусухого прессования: по длине ... ±5 ; по ширине ... ±4; по толщине: для кирпича ... ±3; для камня ... ±4.

Отклонение от перпендикулярности граней в миллиметрах не должно превышать: 4 - для изделий пластического формования из лессов, трепелов, диатомитов; 3 - для изделий пластического формования и полусухого прессования.

Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым (без пустот и с технологическими пустотами) и пустотелым, а камни - только пустотелыми.

Толщина наружных стенок пустотелого изделия должна быть не менее 12 мм.

Пустоты в изделиях должны располагаться перпендикулярно или параллельно постели и могут быть сквозными и несквозными.

Ширина щелевидных пустот должна быть не более 16 мм, а диаметр цилиндрических сквозных пустот и размер стороны квадратных пустот не более 20 мм.

Для укрупненных камней допускаются технологические пустоты (для захвата при кладке) с площадью сечения пустот не более 13% от площади основания.

Диаметр несквозных пустот и размеры горизонтальных пустот не регламентируются.

По прочности изделия полнотелые и с вертикально расположенными пустотами изготовляют марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а с горизонтально расположенными пустотами - 25, 35, 50, 75, 100.

По морозостойкости изделия подразделяют на марки: F15, F25, F35, F50.

Условное обозначение керамических изделий должно состоять из названия, вида, марки по прочности и морозостойкости, обозначения данного стандарта.

Примеры условных обозначений.

Кирпич керамический полнотелый одинарный марки по прочности 100, марки по морозостойкости F15:

Кирпич К-О 100/15/ГОСТ 530-95

Кирпич керамический пустотелый одинарный марки по прочности 150, по морозостойкости F15:

Кирпич КП-О 150/15/ГОСТ 530-95

Кирпич керамический утолщенный пустотелый марки по прочности 125, по морозостойкости F25:

Кирпич КП-У 125/25/ГОСТ 530-95

Камень керамический марки по прочности 100, по морозостойкости F15:

Камень К 100/15/ГОСТ 530-95

Камень керамический укрупненный марки по прочности 150, по морозостойкости F15:

Камень КУК 150/15/ГОСТ 530-95

Камень керамический модульных размеров марки по прочности 175, по морозостойкости F15:

Камень КМ 175/15/ГОСТ 530-95

Камень керамический укрупненный с горизонтальным расположением пустот марки по прочности 50, по морозостойкости F15:

Камень КУГ 50/15/ГОСТ 530-95

Камень керамический укрупненный с горизонтальным расположением пустот марки по прочности 100, по морозостойкости F15:

Камень КУГ 100/15/ГОСТ 530-95

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Поверхность граней изделий должна быть плоской, ребра - прямолинейными.

Допускается изготовление изделий с закругленными вертикальными ребрами с радиусом закругления не более 15 мм.

По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.

На изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число которых превышают указанные в нижеследующей таблице.

| Вид дефекта | Число дефектов |
| --- | --- |
| 1. Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм | 2 |
| 2. Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм | 2 |
| 3. Трещины протяженностью до 30 мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщу кирпича или на 1/2 толщины тычковой или ложковой грани камней): на ложковых гранях | 1 |
| на тычковых гранях | 1 |

Известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий разрушение поверхностей и отколы глубиной более 6 мм, не допускаются.

На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 6 мм числом не более 3 шт.

Количество половняка в партии не должно быть более 5%.

Кирпич, имеющий одну или несколько сквозных трещин на всю толщину кирпича протяженностью по ширине кирпича более 30 мм и расположенных в центральной части опорной поверхности, относят к половняку.

Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.

Марка камня по прочности устанавливается по значению предела прочности при сжатии, а кирпича - по значению пределов прочности при сжатии и изгибе. Предел прочности при сжатии изделий приведен в нижеследующей таблице.

| Марка изделий | Предел прочности, МПа (кгс/см), при сжатии |
| --- | --- |
|  | средний для 5 образцов | наименьший для отдельного образца |
|  | Для всех видов изделий |
| 300 | 30,0 (300) | 25,0 (250) |
| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) |
| 200 | 20,0 (200) | 17,5 (175) |
| 175 | 17,5 (175) | 15,0 (150) |
| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |
| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |
|  | Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот |
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |
| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |
| 35 | 3,5 (35) | 2,5 (25) |
| 25 | 2,5 (25) | 1,5 (15) |

Водопоглощение не должно быть для полнотелого кирпича менее 8%, для пустотелых изделий - менее 6%.

Масса кирпича в высушенном состоянии не должна быть более 4,3 кг, камней - не более 16 кг.

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов в изделиях не должна быть более 370 Бк/кг.

Изделия должны маркироваться в каждом пакете по одному в среднем ряду. Товарный знак предприятия-изготовителя должен быть нанесен на тычковую поверхность изделия несмываемой краской при помощи трафарета (штампа) или оттиска клейма в процессе изготовления.

Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование и условное обозначение изделий;

- номер и дату выдачи документа;

- номер партии и количество отгружаемых изделий;

- массу кирпича и камней;

- водопоглощение;

- марку кирпича и камней по прочности и морозостойкости;

- удельную эффективную активность естественных радионуклеидов;

- теплопроводность изделий;

- обозначение данного стандарта.

Потребитель при контрольной проверке соответствия кирпича и камня требованиям настоящего стандарта должен применять порядок, приведенный в разделе 5 и методы контроля, установленные в разделе 6 настоящего стандарта. В арбитражных случаях контрольную проверку следует проводить в присутствии представителей завода-изготовителя.

Транспортирование изделий должно производиться с применением в качестве средств пакетирования поддонов типа "ПОД" по ГОСТ 18343-80. Допускается транспортирование изделий автомобильным транспортом технологическими (разреженными) пакетами без поддонов с применением в качестве средств пакетирования скрепляющих устройств (съемных и стационарных) в кузовах автотранспортных средств. Погрузка и выгрузка пакетов изделий должны производиться механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств. На поддонах изделия должны быть уложены в "елку" или "на плашок" и "на ребро" с перекрестной перевязкой. Масса одного пакета должна быть не более 0,85 т. Пакеты кирпича, уложенные с перекрестной перевязкой, должны быть упакованы металлической лентой, термоусадочной или растягивающейся пленкой.

Погрузка изделий навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

Изделия должны храниться пакетами на поддонах раздельно по маркам и видам в сплошных одноленточных штабелях в один ярус. Допускается установка пакета друг на друга не выше двух ярусов.

Допускается хранение изделий на ровных площадках с твердым покрытием в одноленточных штабелях пакетами без поддонов.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Стандарт распространяется на кирпич и камни керамические лицевые, изготовляемые из глин, трепелов и диатомитов методами пластического формования или полусухого прессования с добавками или без них, с нанесением фактурного слоя или без него.

Кирпич и камни предназначаются для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений.

По форме, размерам и объемной массе кирпич и камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 530-95*.

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

По соглашению предприятия-изготовителя с потребителем могут выпускаться камни других размеров, а также профильные изделия, форма и размеры которых указываются в заказе.

По прочности кирпич и камни подразделяют на марки: 300, 250, 200, 150, 125, 100 и 75.

Кирпич и камни марки 75 допускается выпускать на отдельных предприятиях по согласованию с потребителями.

По морозостойкости кирпич и камни подразделяют на марки: Мрз 25, Мрз 35 и Мрз 50.

По виду лицевой поверхности кирпич и камни подразделяются:

- с гладкой лицевой поверхностью;

- с рельефной лицевой поверхностью;

- с офактуренной лицевой поверхностью.

Кирпич и камни изготовляют:

- с гладкой и рельефной лицевой поверхностью естественного цвета или окрашенными в массе путем ввода в сырьевые материалы добавок;

- с офактуренной лицевой поверхностью - торкретированием минеральной крошкой, ангобированием, глазурованием или двухслойным формованием.

Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в изделиях, толщине наружных стенок, диаметру цилиндрических пустот, ширине щелевых пустот, трещинам в межпустотных перегородках, недожогу и пережогу, отклонениям для нелицевой поверхности изделий по внешним признакам (неперпендикулярность поверхностей и ребер, отбитость и притупленность углов и ребер, наличие трещин) должны отвечать требованиям ГОСТ 530-95*.

________________

Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней, а также трещины и расслоения по контакту фактурного слоя с основной массой изделий не допускаются.

Кирпич и камни должны иметь две лицевые поверхности - тычковую и ложковую.

По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем допускается выпускать кирпич и камни с одной лицевой поверхностью.

На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе от известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии 10 м на открытой площадке при дневном освещении.

Цвет, рисунок рельефа и другие показатели внешнего вида лицевой поверхности изделий должны соответствовать утвержденному в установленном порядке образцу-эталону.

Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии следующих значений.

Отклонения от размеров, мм, не более: по длине - ±4; по ширине - ±3; по толщине - +3; -2.

Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм, не более: по ложку - 3; по тычку - 2.

Неперпендикулярность граней и ребер кирпича и камня, отнесенная к длине 120 мм, мм, не более 2.

Отбитость или притупленность углов и ребер длиной от 5 до 15 мм, шт., не более 1.

Отдельные посечки шириной не более 0,5 и длиной до 40 мм на 1 дм лицевой поверхности, шт., не более 2.

Глазурованные поверхности кирпича и камней по показателям внешнего вида должны соответствовать требованиям, указанным в нижеследующей таблице.

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Наплывы и волнистость глазури, засорение, неравномерность окраски глазури, видимые с расстояния 10 м | Не допускаются |
| Наколы (углубления в глазури) диаметром более 2 мм | Не допускаются |
| Пузыри (вздутия) общей площадью более 2 см для кирпича и более 4 см для камня | Не допускаются |
| Мушки (темные точки) диаметром более 3 мм отдельные рассеянные, не более: |  |
|  | для кирпича | 3 шт. |
|  | для камня | 6 шт. |
| Плешины общей площадью более 2 см для кирпича и более 4 см для камня | Не допускаются |
| Сухость глазури общей площадью более 2 см для кирпича и более 4 см для камня | Не допускается |
| Слипыш зашлифованный общей площадью более 2 см для кирпича и более 4 см для камня | Не допускается |
| Щербины и зазубрины на кромках глазурованной поверхности шириной более 4 мм и длиной более 10 мм | Не допускаются более 4 шт. |

Общее количество кирпича и камней с отбитостями, превышающими допустимые данным стандартом, включая парный половняк, не должно быть более 5%.

Предел прочности при сжатии кирпичей и предел прочности при сжатии камней (без вычета площади пустот) должен быть не менее величин, указанных в нижеследующей таблице.

| Марка кирпича и камней | Предел прочности, МПа (кгс/см), при сжатии |
| --- | --- |
|  | средний для 5 образцов | наименьший для отдельного образца |
| 300 | 30,0 (300) | 25,0 (250) |
| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) |
| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |
| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |
| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |

Водопоглощение кирпича и камней должно быть не менее 6% и для кирпича и для камней, изготовляемых из беложгущихся глин, не более 12% - из карбонатосодержащих глин и глин с добавкой карбонатов (содержание которых в пересчете на СаСО не менее 10%) и из глин с добавкой трепелов и диатомитов не более 20%, из остальных глин - не более 14%, из трепелов и диатомитов - не более 28% от массы этих изделий, высушенных до постоянной массы.

Кирпич и камни должны быть морозостойкими и в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание) не менее:

25 циклов попеременного замораживания и оттаивания - для марки Мрз 25;

35 циклов - для марки Мрз 35;

50 циклов - для марки Мрз 50.

Кирпич и камни из карбонатосодержащих глин с водопоглощением более 14% и из трепелов и диатомитов должны иметь марку не менее Мрз 35.

Кирпич и камни должны иметь на одной нелицевой поверхности оттиск-клеймо с обозначением марки предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича и камней паспортом, в котором должно быть указано:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер партии, количество отгружаемой продукции;

марки кирпича по прочности при сжатии и изгибе, марка камней по прочности при сжатии;

результаты испытаний на водопоглощение и гарантированная марка по морозостойкости;

дата выдачи паспорта.

Кирпич и камни должны храниться в клетках на подкладках, поддонах или в контейнерах раздельно по маркам, виду и цвету лицевых поверхностей.

При хранении не разрешается устанавливать поддоны с кирпичом или камнями друг на друга выше двух рядов.

Перевозку кирпича и камней в транспортных средствах (автомобили, железнодорожные платформы и вагоны, суда) должны производить на поддонах или в контейнерах.

На поддон кирпич и камни должны укладываться "елочкой" или другим способом, обеспечивающим устойчивость пакета в процессе транспортирования.

При укладке глазурованных кирпича и камней на поддон или в контейнер между глазурованными поверхностями должна прокладываться плотная бумага по ГОСТ 2228-81* или ГОСТ 8273-75*.

При погрузке, транспортировании и выгрузке кирпича и камней должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений и загрязнения.

Погрузку и выгрузку кирпича и камней должны производить механизированным способом с помощью специальных захватов и механизмов.

Погрузка кирпича и камней навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием запрещаются.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия

Стандарт распространяется на силикатные кирпич и камни (далее - изделия), изготовляемые способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих вяжущих с применением пигментов и без них с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве.

Кирпич и камни следует применять для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для облицовки из лицевых изделий.

Кирпич и камни должны изготовляться в форме прямоугольного параллелепипеда размером, указанным в нижеследующей таблице.

| Вид изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич одинарный | 250 | 120 | 65 |
| Камень | 250 | 120 | 138 |
| Примечание: По согласованию с потребителем допускается выпускать утолщенный кирпич размерами 250x120x88 мм |

Предельные отклонения от номинальных размеров и геометрической формы изделия не должны превышать, мм:

- по длине, толщине и ширине ... ±2

- по непараллельности граней ... +2.

Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым и пустотелым, камни только пустотелыми.

Отверстия в изделиях должны быть несквозными и расположены перпендикулярно постели. Толщина наружных стенок пустотелых изделий должна быть не менее 10 мм.

По прочности изделия изготовляют марок 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.

По морозостойкости изделия изготовляют марок F15, F25, F35, F50.

Марка по морозостойкости лицевых изделий должна быть не менее F25.

В зависимости от средней плотности полнотелые изделия подразделяют на:

- пористые со средней плотностью до 1500 кг/м;

- плотные свыше 1500 кг/м.

В зависимости от назначения изделия изготовляют лицевыми и рядовыми.

Условное обозначение силикатных изделий должно состоять из названия, вида и назначения изделия, марки по прочности и морозостойкости, обозначения данного стандарта.

Примеры условных обозначений:

Кирпич силикатный одинарный рядовой марки по прочности 150, марки по морозостойкости F15:

Кирпич СОР-150/15, ГОСТ 379-95

Кирпич силикатный утолщенный рядовой марки по прочности 175, марки по морозостойкости F25:

Кирпич СУР-175/25, ГОСТ 379-95

Кирпич силикатный утолщенный лицевой марки по прочности 200, марки по морозостойкости F35:

Кирпич СУЛ-200/35, ГОСТ 379-95

Кирпич силикатный лицевой декоративный марки по прочности 150, марки по морозостойкости F25:

Кирпич СЛД-150/25, ГОСТ 379-95

Камень силикатный рядовой марки по прочности 125, марки по морозостойкости F15:

Кирпич СР-125/15, ГОСТ 379-95

Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями данного стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

По фактуре лицевой поверхности лицевые изделия изготовляют гладкими, с декоративным покрытием; по цвету - несокращенными, имеющими цвет сырья, из которого они изготовлены, или окрашенными - из окрашенной смеси или с поверхностной окраской лицевых граней.

Лицевые изделия должны иметь две лицевые поверхности: тычковую и ложковую.

По согласованию с потребителем допускается выпускать изделия с одной лицевой поверхностью.

Поверхность граней изделия должна быть плоской, ребра - прямолинейными.

Допускается выпускать лицевые изделия с закругленными вертикальными ребрами радиусом не более 6 мм.

Цвет (оттенок цвета) лицевых изделий должен соответствовать образцу-эталону.

Пятна на лицевой поверхности изделий не допускаются.

На рядовом изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и количество которых превышают указанные в нижеследующей таблице.

| Вид дефекта | Значение |
| --- | --- |
| 1. Отбитости углов глубинной от 10 до 15 мм, шт. | 3 |
| 2. Отбитости, притупленности ребер глубиной от 5 до 10 мм, шт. | 3 |
| 3. Шероховатости или срыв грани глубиной, мм | 5 |
| 4. Трещины на всю толщину изделия протяженностью по постели до 40 мм, шт. | 1 |

Отбитости и притупленности углов и ребер, шероховатости, трещины и другие повреждения на лицевых поверхностях лицевых изделий не допускаются.

Проколы постели пустотелых изделий размером более 10 мм, а также дефекты изделий (вздутие и шелушение поверхности, увеличение объема, наличие сетки мелких трещин от непогасившейся силикатной смеси) не допускаются.

В рядовом изделии не допускается наличие в изломе или на поверхности глины, песка, извести и посторонних включений размером свыше 5 мм в количестве более 3.

Для лицевых изделий наличие указанных включений на поверхности не допускается, в изломе - допускаются не более 3.

Количество половняка в партии должно быть не более 5% для рядовых изделий, 2% - для лицевых изделий.

Марку камня по прочности устанавливают по значению предела прочности при сжатии, а кирпича - по значению пределов прочности при сжатии и изгибе. Предел прочности на сжатие камня и кирпича в зависимости от марки приведен в нижеследующей таблице.

| Марка изделий | Предел прочности, МПа (кгс/см), при сжатии |
| --- | --- |
|  | средний для 5 образцов | наименьший для отдельного образца |
| 300 | 30,0 (300) | 25,0 (250) |
| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) |
| 200 | 20,0 (200) | 17,5 (175) |
| 175 | 17,5 (175) | 15,0 (150) |
| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |
| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |
| Марка по прочности лицевого кирпича должна быть не менее 125, лицевых камней - 100. |

Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий должна быть не менее 0,6 МПа (6 кгс/см).

Водопоглощение изделий должно быть не менее 6%.

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов в изделии должна быть не более 370 Бк/кг.

Изделия должны маркироваться в каждом штабеле (пакете) по одному в среднем ряду.

На изделие должен наноситься несмываемой краской при помощи трафарета или штампа товарный знак предприятия-изготовителя.

Каждое грузовое место (пакет) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96*.

Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его условное обозначение;

- наименование изделия и его условное обозначение;

- номер и дату выдачи документа;

- номер партии и количество отгружаемых изделий;

- массу утолщенного кирпича;

- водопоглощение;

- предел прочности при изгибе для кирпича марок 75 и 100;

- удельную эффективную активность естественных радионуклеидов;

- теплопроводность изделий;

- обозначение данного стандарта.

Силикатные изделия должны храниться технологическими штабелями на ровных, очищенных от мусора площадках с твердым покрытием, раздельно по видам и маркам, а лицевые изделия, кроме того - раздельно по цвету и фактуре лицевой поверхности.

Изделия могут транспортироваться транспортом всех видов в соответствии с Правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, и требованиями документации по погрузке и креплению грузов, утвержденной в установленном порядке.

Транспортирование изделий должно осуществляться пакетами. Установка технологических штабелей на средства пакетирования должна проводиться механизированно с использованием специальных двух- и четырехсторонних захватов. По согласованию с потребителем допускается транспортировать кирпич в непакетированном виде.

Погрузка изделий навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием не допускается.

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия

________________

Взамен действует ГОСТ 6133-99. - Примечание изготовителя базы данных.

Данный стандарт распространяется на полнотелые и пустотелые, рядовые и лицевые стеновые камни, изготовленные вибропрессованием, литьем или другими способами из легких и тяжелых бетонов на цементном, известковом, шлаковом и гипсовом вяжущих, твердеющих в естественных условиях, при пропаривании или автоклавной обработке.

Камни применяют в соответствии со строительными нормами и правилами для несущих и ограждающих конструкций жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий, в основном при малоэтажном строительстве.

Камни изготавливают в виде полнотелых и пустотелых прямоугольных параллелепипедов и подразделяют на следующие типы:

СКЦ - на цементном вяжущем;

СКИ - на известковом вяжущем;

СКШ - на шлаковом вяжущем;

СКГ - на гипсовом вяжущем.

Камни подразделяют на целые, продольные половинки и перегородочные.

Основные типы и размеры бетонных стеновых камней должны соответствовать приведенным в нижеследующей таблице.

| Типоразмер камней | Характеристика типа | Марка камней по прочности на сжатие | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |
| СКЦ-1 СКИ-1 СКШ-1 | Целый камень (8 пустот) | 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 390 | 190 | 188 |
| СКЦ-2 СКИ-2 СКШ-2 | Продольная половина (3 пустоты) | 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 390 | 90 | 188 |
| СКЦ-3 СКИ-3 СКШ-3 | Перегородочный камень (4 пустоты) | 25, 35, 50 | 550 | 90 | 188 |
| СКГ-1 | Целый камень (8 пустот) | 25, 35, 50, 75 | 390 | 190 | 188 |
| СКГ-1А |  |  | 410 | 215 | 190 |
| СКГ-2 | Продольная половина |  | 390 | 90 | 188 |

Допускается изготовление камней размерами 410x200x200; 288x288x138 и 288x138x138 мм.

По согласованию с потребителем и базовой организацией по стандартизации пустотелые камни допускается изготовлять с другим числом, расположением и формой пустот при условии обеспечения средней плотности камней не более 1650 кг/см.

Толщина наружных стенок пустотелых камней не должна быть менее 20 мм.

Толщина горизонтальной диафрагмы в наиболее тонкой части не должна быть менее 10 мм.

По прочности на сжатие камни подразделяют на марки: 200, 150, 125, 100, 75, 50, 35, 25.

По морозостойкости камни подразделяют на марки: Мрз 50, Мрз 35, Мрз 25 и Мрз 15.

Морозостойкость перегородочных камней и камней на гипсовом вяжущем не регламентируют.

Камни подразделяют на рядовые (Р) и лицевые (Л). Лицевые камни изготовляют с неокрашенными или окрашенными лицевыми поверхностями с маркой по прочности на сжатие не менее 75, по морозостойкости - не менее 25.

Средняя плотность пустотелых камней не должна быть более 1650 кг/м, а полнотелых камней - 2200 кг/м.

По средней плотности и теплопроводности камни подразделяют на эффективные - плотностью до 1400 кг/м, условно-эффективные плотностью от 1401 до 1650 кг/м и тяжелые - плотностью более 1650 кг/м.

Теплопроводность некоторых видов легких бетонов, а также эффективных и условно-эффективных камней (типов СКЦ, СКИ и СКШ), используемых при кладке наружных стен, приведена в табл.1-3 справочного приложения 1 к данному стандарту.

Масса одного камня не должна быть более 31 кг.

В зависимости от типов, марок, плотности и морозостойкости бетонным камням присваивают условные обозначения.

Пример условного обозначения стенового бетонного лицевого камня на цементном вяжущем, размером 390x190x188 мм марки 125, плотностью 1600 кг/м, морозостойкостью Мрз 25:

СКЦ-1Л 125/1600/25 ГОСТ 6133-84

То же, рядового, на известковом вяжущем, размером 390x90x188, марки 75, плотностью 1500 кг/м, морозостойкостью Мрз 15:

СКИ-1Р 75/1500/15 ГОСТ 6133-84

То же, рядового, на гипсовом вяжущем, размером 410x215x190 мм, марки 75, плотностью 1300 кг/м:

СКГ-2Р 75/1300 ГОСТ 6133-84

Отклонения от номинальных размеров камней и показателей их внешнего вида не должны превышать указанных в нижеследующей таблице.

________________

Взамен действует ГОСТ 6133-99. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименования показателей | Значения отклонений |
| --- | --- |
|  | Рядовые камни | Лицевые камни |
| Отклонения от размеров, мм: |  |  |
|  | по длине | ±4 | ±4 |
|  | по ширине | ±3 | ±3 |
|  | по высоте | ±4 | ±4 |
| Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности граней, мм | 6 | 4 |
| Число отбитых и притупленных ребер и углов на одном изделии, глубиной до 20 мм и протяженностью по ребру до 100 мм | 3 | 2 |
| Число камней с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, а также половняка, % от партии, не более | 10 | 5 |

Предел прочности камней при сжатии в зависимости от марки по прочности не должен быть меньше значений, указанных в нижеследующей таблице.

| Марка камней | Предел прочности при сжатии по сечению (без вычета площади пустот для пустотелых изделий), МПа (кгс/см), не менее |
| --- | --- |
|  | средний для трех образцов | наименьший для отдельных образцов |
| 200 | 20,0 (200) | 15,0 (150) |
| 150 | 15,0 (150) | 12,5 (125) |
| 125 | 12,5 (125) | 10,0 (100) |
| 100 | 10,0 (100) | 7,5 (75) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) |
| 50 | 5,0 (50) | 3,5 (35) |
| 35 | 3,5 (35) | 2,5 (25) |
| 25 | 2,5 (25) | 2,0 (20) |

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях лицевых камней должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83* для категории поверхности А6; диаметр раковин - не более 6 мм, глубина раковин, впадин и высота наплывов - не более 3 мм.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Цвет лицевых поверхностей лицевых камней должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Жировые или другие пятна размером более 10 мм на лицевых поверхностях камней не допускаются.

Отпуск камней потребителю должен производиться только по достижении ими отпускной прочности при сжатии, определяемой при испытании целых камней или контрольных образцов-кубов. При этом отпускная прочность в процентах от проектной марки по прочности на сжатие не должна быть менее:

50 - для камней марок 100 и выше;

75 - для камней марок 75 и ниже;

100 - для камней марки 25 и камней из бетонов, изготовленных с автоклавной обработкой.

Предприятие-изготовитель при отпуске камней с прочностью ниже их проектной марки обязано гарантировать достижение ими проектной марки в возрасте 28 сут со дня изготовления, а для гипсобетонных камней - в высушенном до постоянной массы состоянии.

В зависимости от марок по морозостойкости, приведенных выше, камни или образцы-кубы в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (шелушения, расслоения, выкрашивания) не менее 50, 35, 25, 15 циклов замораживания и оттаивания соответственно.

Потеря прочности при сжатии образцов, испытанных на морозостойкость, не должна превышать 25% марочной прочности контрольных образцов, а потеря массы не должна превышать 5%.

Отпускная влажность гипсобетонных камней не должна быть более 12%.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпускать гипсобетонные камни с отпускной влажностью до 25%.

На торцевой поверхности камней должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампа товарный знак предприятия-изготовителя. Камни должны маркироваться в каждом штабеле по одному в верхнем, среднем и нижнем рядах.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию документами о качестве по ГОСТ 13015.3-81*, в которых должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии;

- типы камней (типоразмер) и их марка по прочности на сжатие, по морозостойкости, по плотности;

- число камней каждого типа (типоразмера) и марки;

- дата изготовления камней;

- отпускная прочность бетона;

- обозначение стандарта или технических условий.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Документ о качестве должен быть подписан представителем предприятия-изготовителя, ответственным за технический контроль.

Камни должны храниться в штабелях уложенными на ровные площадки с водоотводами раздельно по типам и маркам. Высота штабеля не должна быть более 2,5 м. Верхний ряд пустотелых камней укладывают пустотами вниз.

Транспортируют камни на специализированных многооборотных плоских поддонах или пакетами с помощью полуавтоматических захватов автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта, утвержденными в установленном порядке.

Камни на гипсовых вяжущих при хранении и транспортировании должны быть защищены от увлажнения атмосферными осадками.