СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК 

Ремонтно-строительные работы

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на металлические изделия; | Визуальный |  |
|  | - соответствие размеров проектным, наличие антикоррозионной защиты; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение перемычек | " |  |
| Установка металлических перемычек | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - поочередность пробивки борозды, отметку опорной площадки, глубину борозды; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - размер опирания; | Измерительный |  |
|  | - установку стягивающих болтов, полос; | Визуальный |  |
|  | - наличие на перемычке сетки "Рабица" под штукатурку | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных перемычек; | Измерительный |  |
|  | - внешний вид элементов | Визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, отвес, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87, табл.14

Допускаемые отклонения:

- отметок опорных узлов - ±10 мм;

- в разнице длин площадок опирания - 10 мм;

- смещений перемычек из плоскости стены - 15 мм;

- опирание перемычек (обоих концов) на стену должно быть не менее 250 мм.

Указания по производству работ
Альбом 24-НТ-2/75 Ленжилпроекта

Перемычки должны быть стянуты между собой болтами на половине высоты (по краям и в середине перемычки). Допускается сварка перемычек полосой, но обязательно по верхним и нижним полкам.

Перед установкой перемычки обтягиваются сеткой "Рабица", для нанесения штукатурного слоя.

Зазор между вновь установленной перемычкой и вышележащей кладкой должен быть тщательно заделан кирпичом на растворе или бетоном. Не допускается пробивка борозды на всю толщину стены. Установка производится в два приема: вначале пробивается борозда и устанавливается перемычка с одной стороны - с заделкой зазора, затем с другой стороны стены - с установкой болтов и их затяжкой. Запрещается пробивка проема до установки перемычек, ее затяжки и заделки зазоров между перемычкой и вышележащей кладкой стены.

Стягивающие болты и полосы должны привариваться перпендикулярно к продольной оси перемычки. Изгиб болтов и полос не допускается.