КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
      
 ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ 

1. Очистка и сглаживание поверхности потолка
 Исполнители 
Маляры 2-го разряда (М1, М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м;
 
Приспособление шлифовальное с ручкой длиной 1,5 м;
 
Кисть травяная с ручкой длиной 1,5 м.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить монтаж санитарно-технических и электрических сетей;
 
- заделать и оштукатурить отверстия и места сопряжений стеновых панелей (перегородок) и перекрытий;
 
- закончить устройство паркетного пола (без циклевки) или других видов покрытий пола (кроме линолеума и полихлорвиниловых плиток).
 
Сглаживание поверхности потолка производят в том случае, если потолки или их часть оштукатурены. Работы ведут одновременно в двух комнатах. Пока М1 в одной из комнат очищает поверхность потолка, М2 в другой комнате сглаживает очищенную поверхность и сметает с нее пыль.

            
Рис.1 
Очистка поверхности потолка (рис.1). М2, держа скребок одной рукой за конец ручки, а другой - на расстоянии 50-60 см от конца, скользящими движениями вперед с небольшим нажимом очищает загрязненные участки потолка. При этом скребок держит под углом 45° к поверхности.

            
Рис.2 
Сглаживание очищенной поверхности потолка (рис.2). M1, держа шлифовальное приспособление так же, как скребок, прикладывает рабочую часть его к обрабатываемой поверхности потолка и поступательно-возвратными движениями сглаживает ее, перемещаясь вперед по мере обработки поверхности.

            
Рис.3 
Сметание пыли с поверхности потолка (рис.3). М1 легкими колебательными движениями кисти влево и вправо сметает пыль с поверхности потолка, отступая по мере очистки назад.

 2. Расшивка трещин и частичная полмазка поверхности потолка
 Исполнители 
Маляр 3-го разряда (M1);
 
Маляр 2-го разряда (М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель со стальным лезвием шириной 30 см - 2 шт.;
 
Шпатель узкий - 2 шт.;
 
Столик-подмости, 1400x1000x800 мм - 2 шт.;
 
Ведро для шпатлевки - 3 шт.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- тщательно проверить качество штукатурки всех потолков, подлежащих обработке;
 
- подготовить и доставить на рабочее место инструмент, инвентарь и готовую шпатлевку.

Рис.4. Схема организации рабочего места 
1 - столик-подмости;
 
М1, М2 - рабочие места маляров. Стрелками показано направление ведения работ.
 
Расшивка трещин и подмазка отдельных мест (рис.5, 6). Расшивку трещин маляры производят за два движения. Упираясь одной рукой в потолок, другой рукой маляр расшивает узким шпателем трещину в штукатурке на глубину около 2 мм. При этом плоскость шпателя должна быть наклонена вправо под углом 60° к поверхности потолка.

            
Рис.5 
При повторном движении плоскость шпателя наклоняют влево. Затем левой рукой маляр набирает узким шпателем и накладывает шпатлевку на широкий шпатель, который держит в правой руке. Упираясь левой рукой в потолок, а правой прижимая лезвие широкого шпателя к поверхности потолка под углом 30°, маляр ведет его вперед, нанося шпатлевочный состав на поверхность потолка. Подмазывают трещины и выравнивают нанесенный слой движениями узкого шпателя поперек и вдоль трещины. По ходу работ маляры переставляют столики-подмости. Каждый работает со своего столика-подмостей.

            
Рис.6 

       

 3. Огрунтовка поверхности потолка
 Исполнители 
Маляр 3-го разряда (M1);
 
Маляр 2-го разряда (М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами;
 
Бак красконагнетательный СО-13;
 
Компрессор СО-7А.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- очистить, выровнять, сгладить и хорошо просушить поверхность потолка;
 
- доставить на рабочее место материалы и механизмы;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери, шкафы и другие деревянные изделия;
 
- проверить исправность механизмов и оснастки.
 
Влажность поверхностей, подготовляемых под окраску, не должна превышать 8%. Работы следует производить в помещениях с температурой воздуха не ниже 8°С.
 
Красконагнетательный бак СО-13 устанавливают так, чтобы иметь возможность вести работы на двух этажах без его перестановки (обычно на промежуточной лестничной площадке).

            
Рис.7. Схема организации рабочего места 
1 - нагнетательный бачок со шлангами;
 
2 - емкость с окрасочным составом;
 
3 - ведро;
 
M1, M2 - рабочие места маляров.
 
Переноска из комнаты в комнату шлангов и удочки. М1 заносит в комнату удочку и подтягивает шланги.

            
Рис.8 
Нанесение огрунтовочного состава на поверхность потолка (рис.8). M1, держа удочку правой рукой у регулирующего клапана, а левой - за конец удлинительной ручки, становится вполоборота к торцовой стене. Затем подносит форсунку удочки к потолку и, держа ее на расстоянии 75-90 см от него, нажимает на клапан. Струю огрунтовочного состава направляет перпендикулярно поверхности потолка и движется вдоль торцовой стены, производя удочкой круговые движения. Закончив огрунтовку одной полосы потолка, движется в обратном направлении.
 
Заправка бака огрунтовочным составом и регулировка режима работы. М2 заправляет красконагнетательный бак огрунтовочным составом, регулирует давление в нем до рабочего, проверяет регулирующий клапан у   и сопло, а затем включает подачу состава в удочку и следит за режимом подачи.

 4. Покрытие потолка полимерцементным шпатлевочным составом
 Исполнители 
Маляр 4-го разряда (M1);
 
Маляры 3-го разряда (М2, М3, М4).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами;
 
Шпатель стальной с резиновой вставкой на ручке длиной 1,5 м - 2шт.;
 
Установка СО-21 для нанесения шпатлевочного состава;
 
Емкость для шпатлевки вместимостью 0,5 м;
 
Ведро.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- огрунтовать поверхность потолков;
 
- закрыть бумагой окна, двери и другие деревянные изделия;
 
- доставить на рабочее место материалы, механизмы, инвентарь и инструмент.

            
Рис.9. Схема организации рабочего места 
1  - установка СО-21 со шлангами;
 
2 - емкость со шпатлевочным составом;
 
М1-М4 - рабочие места маляров. Стрелками показано направление перемещения рабочих.
 
Нанесение шпатлевочного состава на поверхность потолка (рис.10). М1 держа удочку так, чтобы форсунка была перпендикулярна поверхности потолка и находилась на расстоянии 60-70 см от него нажимает на клапан. Такое положение удочки обеспечивает наиболее равномерное нанесение слоя шпатлевки. Удочку передвигают плавными круговыми движениями до появления на потолке матовой поверхности. Во время работы передвигаются назад параллельно торцовой стане Нанеся полосу шпатлевки, переходят вглубь комнаты и повторяют операцию.

            
Рис.10 
Разравнивание нанесенного слоя (рис.11). М2 и М3 одновременно на разных участках подносят шпатели к поверхности потолка под углом 65-80° и движениями на себя разравнивают участок шириной 80-90 см. Для очистки шпателя прижимают его плоскость к ребру боковой стенки ящика и скользящими движениями снимают с поверхности шпателя шпатлевку.

            
Рис.11 
Заправка установки СО-21 шпатлевочным составом и регулировка режима работы. М4 заправляет установку шпатлевочным составом, регулирует давление в одном из бачков до рабочего и включает подачу состава в удочку. Использовав шпатлевочный состав из первого бачка, подключает к работе другой бачок и заправляет первый. Затем следит за режимом работы установки.
 
Переноска инструмента. M1 переносит в комнату удочку и подтягивает шланги. М2 и М3 также переходят в другую комнату.

 5. Окраска потолка
 Исполнители 
Маляр 4-го разряда (M1);
 
Маляр 3-го разряда (М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангом;
 
Бак красконагнетательный СО-13;
 
Компрессор СО-7А.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- покрыть поверхность потолка полимерцементным шпатлевочным составом за 2 раза;
 
- доставить на рабочее место необходимые материалы;
 
- проверить исправность оборудования;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери и другие деревянные изделия.

            
Рис.12. Схема организации рабочего места 
1 - нагнетательный бачок со шлангами;
 
2 - емкость с окрасочным составом;
 
3 - ведро;
 
М1, М2 - рабочие места маляров.
 
Переноска инструмента (рис.13). М1 переносит в комнату удочку и подтягивает шланги.

            
Рис.13 
Нанесение состава на поверхность потолка (рис.14). М1, держа удочку одной рукой у регулирующего клапана, а другой - за конец удлинительной трубки, становится вполоборота к торцовой стене. Затем подносит форсунку удочки к потолку на 75-90 см и нажимает на клапан.
 
М1 направляет струю окрасочного состава перпендикулярно поверхности потолка и движется вдоль станы, делая удочкой круговые движения. Закончив обработку одной полосы потолка, движется в обратном направлении.

            
Рис.14 
Заправка бака окрасочным составом, регулировка режима работы. М2 заправляет красконагнетательный бак окрасочным составом, регулирует давление в нем до рабочего, проверяет регулирующий клапан и сопло, а затем включает подачу состава на удочку и следит за режимом подачи.