ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРИКЛЕИВАНИЕ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ С ПОМОЩЬЮ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО СОСТАВА СЛАВЯНКА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по устройству кровельных покрытий.

ТТК предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организациистроительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

Технологическая карта может быть использована как для нового строительства, так и при ремонтных работах при приклеивании рулонных материалов на битумной основе.

СЛАВЯНКА клей (далее - клей)

Клей - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению. Представляет собой однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.

Область применения

приклеивание битумных рулонных материалов;

приклеивание нижнего рулонного ковра перед устройством битумной черепицы;

приклеивание битумной черепицы.

После высыхания образует эластичные не токсичные покрытия темного цвета, без запаха.

Мастика СЛАВЯНКА® кровельная (далее мастика кровельная)

Мастика - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению.

Представляет собой однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.

Область применения

устройство новых кровель;

ремонт кровель (обработка трещин, устранение пузырей и т.д.);

обработка мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях;

герметизация стыков различных фасонных деталей на кровлях с водоизоляционным ковром (труб дымохода, вентиляционных труб, куполов, сливов);

герметизация фальцев и ремонт картин на металлических кровлях;

защита металлических конструкций от воздействия внешней среды;

гидроизоляция горизонтальных бетонных и железобетонных поверхностей;

гидроизоляция горизонтальных поверхностей нежилых помещений с повышенной влажностью (душевых, санузлах, прачечных и т.д.).

После высыхания образует эластичные не токсичные покрытия.

Производить работы при температуре от минус 15 °С до +50 °С.

Рабочая температура клея должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением клей и мастику тщательно перемешать.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Битумно-полимерная мастика Славянка кровельная (далее мастика) ТУ 5775-003-11149403-2001

Описание. Мастика представляет собой стабильную массу черного цвета и пастообразной консистенции.

Особенности:

хорошие адгезионные свойства;

высокая эластичность;

широкий интервал эксплуатационных температур (от минус 50 °С до плюс 110 °С);

химстойкость в агрессивных средах;

удобонаносимость.

Технические характеристики

Условная прочность при разрыве - МПа, не менее 1,0 МПа

Относительное удлинение при разрыве - не менее 500%

Прочность сцепления, не менее

с бетоном - 0,2 МПа; с металлом - 0,8 МПа

Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 сут, - не менее 4,5 кН/м

Водопоглощение за 24 ч, - не более 0,4%

Теплостойкость - не менее 110 °C

Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа через 24 часа - отсутствие мокрого пятна

Содержание сухого вещества - не менее 50%

Условная вязкость - 180-230 мм

Химическая стойкость

- в кислой среде рН=2 - стойко - в щелочной среде рН=13 - стойко

Температура применения -10 °С - +50 °С - (окружающей среды)

Климатические зоны применения - все зоны

Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м 2-3 кг/м

Применение. Работы с материалом производится при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее +5 °С. Рабочая температура мастики должна быть не ниже плюс 15 °С.

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений механическим (ручным) способом с последующей продувкой сжатым воздухом. При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины) до нанесения мастики; очистить поверхность от всех видов воды (наледи, инея, свободной воды) прогревом.

ВНИМАНИЕ! Во избежание образования пузырей, на поверхности гидроизоляционного слоя, необходимо, чтобы основание было сухим и вентилируемым (перфорированный слой, полосовая приклейка, устройство флюгарок и т.д.).

При необходимости допускается разбавление мастики растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. Перед нанесением мастику тщательно перемешать!

Выполнение работ. Наносить мастику следует жесткой кистью или шпателем, возможно нанесение мастики методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (швабра и т.д.).

Рекомендуемая толщина слоя 2 мм, при необходимости, после высыхания первого слоя мастики, возможно армирование и нанесение второго слоя.

При проведении работ в жаркую солнечную погоду мастика наносится слоями не более 0,5 мм за 4-5 проходов.

Расход материала. Расход мастики при нанесении в один слой толщиной 2 мм составляет 2-3 кг/м.

Защита и уход. В течение времени производства работ и до полного высыхания мастики недопустимо механическое повреждение гидроизоляционного слоя. Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий, типа обрабатываемой конструкции и составляет 8-12 часов для хорошо проветриваемых помещений и более 24 часов для закрытых помещений (желательно обеспечить проветриваемость рабочей зоны).

При появлении на поверхности мастичного ковра пузырей их необходимо проколоть и поверх нанести слой мастики с перекрытием краев пузыря на 30-50 мм.

Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

Уход за кровлей в период эксплуатации включает в себя проверку состояния кровли весной и осенью, своевременный ремонт возможных трещин, разрывов, монтажных проемов и др. путем промазки дефектных участков мастикой, в устранение пузырей рулонной кровли, в удаление мусора, воды, снега (если он может упасть и создать опасную ситуацию) без повреждения кровли.

|  | Славянка клей (далее - клей) |
| --- | --- |
|  | Технология применения Производить работы при температуре от минус 15 °С до +50 °С. Рабочая температура клея должна быть выше +15 °С. Перед нанесением клей тщательно перемешать. |

Для удобства применения допускается разбавление клея органическими растворителями (толуолом, уайтспиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы клея. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

Средний расход

Средний расход клея при толщине слоя 1 мм составляет:

- 1-1,5 кг/м

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть поверхность до температуры не менее +5 °С.

Выполнение работ

Наносить клей кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением. Рекомендуемая толщина одного слоя 1 мм.

Возможно также нанесение клея методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.).

На обработанную клеем поверхность наклеить рулонный материал или черепицу на битумной основе. Швы промазать мастикой.

Запрещается использовать клей внутри жилых помещений! Работы с клеем следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения клея

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть поверхность до температуры не менее +50 °С.

Выполнение работ

Наносить клей кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением. Толщина слоя не менее 1 мм.

Возможно также нанесение клея методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.).

На обработанную клеем поверхность наклеить рулонный материал или черепицу на битумной основе. Швы промазатьмастикой.

Технология применения мастики

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть поверхность до температуры не менее +50 °С.

Выполнение работ

Наносить мастику жесткой кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Возможно также нанесение клея методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.). В жаркую солнечную погоду мастику наносить слоями толщиной не более 0,5 мм за 4-5 проходов, место проведения работ по возможности затенять.

При необходимости возможно нанесение второго слоя мастики после высыхания первого.

Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий и типа обрабатываемой конструкции. Срок высыхания слоя толщиной 1 мм при температуре +200 °С составляет около 8 часов.

Устранение дефектов кровельных покрытий

Разрезать обнаруженные на кровельном покрытии пузыри крест-накрест и просушить.

Поверхности внутри разреза промазать мастикой.

Края разреза соединить, выровнять и зафиксировать.

На места разрезов нанести слой мастики, уложить полосу из стеклоткани шириной не менее 10 см и покрыть еще одним слоем мастики.

Крупные трещины и разрывы обрабатывать аналогично.

Приклеивание рулонных материалов на битумной основе

|  | 1 этап: подготовка поверхности 1 Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от снега, наледи и свободной воды прогревом. |
| --- | --- |
|  | 2 этап: нанесение клея Толщина слоя должна быть не менее 1 мм. Нанести клей кистью (вариант А) или методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (резиновой шваброй и т.п.) (вариант В). Рулонный материал наклеить в течение 30 минут после нанесения клея. |
|  | 3 этап: раскатывание рулона 1 Раскатать рулон, приглаживая его во избежание образования складок и пузырей. |
|  | 4 этап: прокатывание рулона 1 Полностью приклеенный рулон прокатать тяжелым роликом. |
|  | 5 этап: раскатывание следующих рулонов 1 Приклеивать следующие рулоны внахлест (~10 см). |
|  | 6 этап: обработка швов 1 Прокатать нахлесты рулонного материала тяжелым роликом до появления из швов клея. 2 Рекомендуется дополнительно промазать продольные и поперечные швы между рулонами битумно-полимерной мастикой холодного применения. |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Клей

Производить работы при температуре от минус 15 °С до +50 °С.

Рабочая температура клея должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением клей тщательно перемешать.

Для удобства применения допускается разбавление клея органическими растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы клея. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

Мастика

Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.

Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать.

Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

Контроль качества материала перед применением. Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала (12 месяцев со дня изготовления), дата изготовления указана на упаковке изготовителя. Мастика при визуальном осмотре должна иметь однородную консистенцию, не иметь комков, сгустков и посторонних включений.

Контроль качества выполняемых работ. При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, качества нанесения слоя мастики, его толщины и времени сушки, рабочей температуры мастики, температуры наружного воздуха и обрабатываемой поверхности.

Контроль качества выполненных работ. По окончании работ с мастикой, при визуальном осмотре, не должно наблюдаться необработанной мастикой поверхности, отсутствия сцепления мастики с поверхностью покрытия.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики клея

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0 °С, не менее | 80 |
| Условная вязкость, мм | 140-180 |
| Сухой остаток, % | 80 |
| Прочность сцепления, МПа: |  |
| - с бетоном | 0,8 |
| - с металлом | 0,5 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м | 3,0-4,5 |
| Прочность сцепления между слоями в возрасте 7 суток, МПа | 0,3-0,5 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -15 - +50 |
| Климатические зоны применения | все зоны |
| Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м | 1-1,5 |

Технические характеристики мастики

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0 °С, не менее | 80 |
| Условная вязкость, мм | 140-180 |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 2,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм при температуре 150 °С | трещин нет |
| Прочность сцепления, МПа: |  |
| - с бетоном | 0,4 |
| - с металлом | 0,9 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения в возрасте 7 суток, кН/м | 4,5-5,0 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа через 24 часа | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2-13 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м | 2-3 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персоналстроительства.

Запрещается использовать клей и мастику внутри жилых помещений! Работы с клеем и мастикой следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход клея

Средний расход клея при толщине слоя 1 мм составляет:

- 1-1,5 кг/м

Средний расход мастики

Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м

Таблица ГЭСН 12-01-025 Устройство примыканий из 2-х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом

Состав работ:

01. Подноска и подъем материалов, инструмента на расстояние 50 м и высоту 5 м. 02. Нарезка стеклоткани. 03. Нанесение праймера на парапетную стенку. 04. Нанесение первого слоя битумно-полимерной мастики. 05. Наклеивание стеклоткани с промазкой поверхности праймером. 06. Нанесение второго слоя мастики. 07. Покраска светозащитным составом за 2 раза.

Измеритель: 1 м покрытия

| 12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2-х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01- 025-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2222 | Мастика битумно-полимерная холодная БПХ "Вишера" | т | 0,0012 |
| 104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13 | 1000 м | 0,0011 |
| 113-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | т | 0,0009 |
| 113-2223 | Светозащитный состав (СЗС) | т | 0,0008 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. "Организация строительства".

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011