КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

 
1. Подготовка поверхности 

 Исполнители 
Маляры 3-го разряда (М1, М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной на удлиненной ручке для очистки поверхности;
 
Валик поролоновый для огрунтовки поверхности;
 
Ванночка с сеткой;
 
Шпатель деревянный - 2шт.;
 
Шпатель стальной - 2шт.;
 
Обойма для крепления лещади - 2 шт.;
 
Терка шарнирная - 2 шт.;
 
Столик-подмости складной - 2 шт.;
 
Колодка деревянная для крепления шкурки - 2 шт.;
 
Ящик для шпатлевки 400x500x150 мм - 2 шт.;
 
Ведро для грунтовки - 2 шт.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все строительно-монтажные, сантехнические и электромонтажные работы в помещении;
 
- просушить потолки (влажность бетонных и оштукатуренных поверхностей не должна превышать 8%);
 
- отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже 15 °С;
 
- доставить на рабочее место инструмент, приспособления и инвентарь;
 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами.
 
Шпатлевку приготавливают централизованно и доставляют на объект в специальной таре.
 
Применение огрунтовочного состава на медном купоросе не разрешается. Рекомендуется следующий примерный состав грунтовки (мас. ч.):
 
- мыло хозяйственное - 20;
 
- клей малярный органический - 50;
 
- олифа - 6;
 
- вода - 24.

            
Рис.1 
Очистка поверхности (рис.1). М1 и М2, стоя на полу, стальными скребками очищают поверхность потолка от затвердевших брызг раствора и шпатлевки.

            
Рис.2 
Сглаживание поверхности (рис.2). М1 и М2 со столика-подмостей сглаживают поверхность потолка лещадями, закрепленными в обоймах, удаляя следы грубой затирки штукатурки.

            
Рис.3 
Расшивка трещин (рис.3). М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, углами шпателей расшивают трещины на глубину около 2 мм. Шпатели держат под углом 45° к потолку.

            
Рис.4 
Огрунтовка поверхности (рис.4). М1, стоя на полу, погружает валик в ванночку с огрунтовочным составом, прокатывает его по сетке для снятия излишков и наносит состав на обрабатываемую поверхность. М2 подносит огрунтовочный состав и наполняет им ванночку.

            
Рис.5 
Подмазка отдельных мест (рис.5). М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, заполняют шпатлевкой неровности на поверхности потолка. Затем шлифуют подмазанные и подсохшие места с помощью шкурок, закрепленных в деревянных колодках.
 
Сплошная шпатлевка поверхности. М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, наносят на поверхность потолка тонкий ровный слой шпатлевки, регулируя толщину наносимого слоя нажимом руки. Затем сглаживают нанесенную шпатлевку, держа шпатели под углом 10-15° к поверхности. После нанесения и просушки первого слоя наносят второй слой шпатлевки.                                                                                                                                       

            
Рис.6 
Шлифовка шпатлеванной поверхности (рис.6). М1 и М2, стоя на полу, шлифуют прошпатлеванную поверхность шарнирными терками.

 2. Механизированная окраска поверхности

 Исполнители 
Маляр 4-го разряда (М1);
 
Маляр 3-го разряда (М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Установка УБРХ-1М для подачи и нанесения окрасочного состава;
 
Компрессор СО-7А.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- подготовить и просушить поверхность потолков;
 
- проверить работу установки и компрессора;
 
- доставить на рабочее место   материалы и инструмент;
 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами.
 
Эмульсионную поливинилацетатную краску ВА-27 приготовляют централизованно и доставляют на объект в специальной таре. Хранить краску следует в помещении с положительной температурой, а перед употреблением тщательно перемешивать.
 
Наносить краску на поверхность, обработанную медным купоросом, не разрешается.

            
Рис.7 
Огрунтовка поверхности (рис.7, 8). М1 и М2 проверяют качество краски, перемешивают и заливают в бак установки. После пуска установки и компрессора проверяют пистолет в работе.
 
Затем М1 наносит огрунтовочный состав на поверхность потолка параллельными полосами, перекрывающими одна другую на 4-5 см. При этом пистолет держит на расстоянии 35-40 см от потолка так, чтобы струя состава попадала на поверхность максимально отвесно. М2 в процессе огрунтовки следит за установкой, регулирует равномерность подачи состава в шланг, подносит и добавляет состав в бак установки.

            
Рис.8 
Первая окраска. Проверив равномерность огрунтовки и просушив ее (1-2 ч), М1 и М2 приступают к окраске потолков.
 
М1 проверяет исправность шлангов и работу пистолета, а затем наносит краску на поверхность так же, как и при огрунтовке, не допуская пропусков и подтеков.
 
М2 выполняет в процессе окраски те же операции, что и при огрунтовке.
 
Вторая окраска. После непродолжительной выдержки (2 ч) М1 и М2 приступают к повторной окраске потолков и ведут ее в том же порядке, как и первую.