КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ "ПОД ГРАНИТ" 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день,  - 12,7
 
Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 0,63

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатур 5-го разряда (Ш1)
 
Штукатур 4-го разряда (Ш2)

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

      Растворосмеситель СО-23А 
     Насос ручной (2 шт.) 
     Кельма типа КШ (2 шт.) 
     Лопата растворная 
     Лопатка для нанесения декоративного слоя (2 шт.) 
     Штамповка 
     Столик-лестница (2 шт.) 
     Ящик для раствора вместимостью 90 л (4 шт.) 
     Ведро мерное (3 шт.) 
     Лоток для сбора опавшего раствора (3 шт.)

 РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 10 

      Крошка мраморная диаметром 3-5 мм - 160 кг 
     Цемент М500 белый - 32 кг 
     Слюда дробленая - 1,5 кг 
     Соляная кислота (техническая) - 0,5 кг 
     Вода - 30 л       
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
     
      - выполнить все общестроительные и специальные работы,  предшествующие отделочным работам согласно  требованиям СНиП; 
     
      - нанести подготовительный слой  штукатурки для высококачественной штукатурки и  выдержать до состояния схватывания раствора.       

Описание операций 

Схема организации рабочего места 

Увлажнение поверхности подготовительного слоя 

Ш2 при помощи ручного насоса увлажняет поверхность  подготовительного слоя штукатурки площадью 2 . 

 Приготовление и нанесение цементного раствора (рис. 1) 

Ш2 лопатой насыпает цемент в ящик, добавляет из ведра  необходимое количество воды и перемешивает до  получения раствора сметанообразной консистенции.  Затем кельмой наносит полученный раствор на  увлажненную поверхность слоем толщиной 2-3 мм. 

 Приготовление смеси крошки с цементом (рис. 2) 

Ш1 лопатой и мерным ведром загружает крошку и  цемент в бункер смесителя, затем нажатием пусковой кнопки  включает смеситель и производит перемешивание смеси в  течение 2-3 мин. 

 Нанесение смеси крошки с цементом (рис. 3) 

Ш1 и Ш2 лопатами перегружают из бункера смесителя в ящики небольшую порцию декоративной смеси, обрызгивают ее водой из ведра и перемешивают смесь кельмой. Вода подливается в таком количестве, чтобы смесь осталась полусухой.  Подготовленную таким образом смесь набирают на тыльную сторону лопатки и наносят (намазывают) на поверхность, покрытую сметанообразным цементным раствором.  Нанесение декоративного слоя производится участками 0,5-0,6 . 

 Промывка и штамповка декоративного слоя (рис. 4) 

       
Ш1 и Ш2 насосами набирают воду из ведра и промывают декоративную поверхность. Затем штамповками обрабатывают  промытую поверхность, в результате чего  она становится более ровной и рельефной.  Эти операции выполняются сразу после нанесения  декоративного слоя на участках в 0,5-0,6 . 

 Промывка раствором соляной кислоты и водой (рис. 5) 

Ш1 в ведре приготовляет 10%-ный раствор соляной кислоты и при помощи насоса промывает просохшую  (через 3-4 дня) поверхность декоративной штукатурки.  Ш2 вслед за Ш1 промывает эту же поверхность водой.