КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ КОЛОНН 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день,  - 5,8
 Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 13,8

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатур 4-го разряда (Ш1)
 Штукатур 3-го разряда (Ш2, ШЗ)

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Растворосмеситель СО-46 
Сито с ячейками 0,5-1 мм 
Шланги резиновые диаметром 8-10 мм для подачи воздуха (30 м) 
Универсальное приспособление (УПС) для нанесения фактурного слоя
 Ведро (2 шт.) 
Емкость для отделочного состава (5 шт.) 
Компрессор СО-7А 
Пистолет-распылитель (2 шт.) 
Шпатель стальной (3 шт.) 
Терка (2 шт.) 
Кельма штукатурная 
Шпатель резиновый 
Емкость для краски 
Скребок стальной Терка деревянная с поролоном 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В МАС. Ч. 

Известковое тесто - 1 
Портландцемент - 1 
Песок мытый - 4 
Водоэмульсионная краска ВА-27 - 1/4 Вода - по необходимости 

 Расход материалов на 1 отделочного слоя, кг 

Гипс - 0,5 
Краска щелочеустойчивая (охра, сурьма, сажа и др.) - 0,05 Вода - по необходимости 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО выполнить улучшенную  штукатурку.  
 Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +8 °С, относительная влажность - не выше 70%. 

 Описание операций 

Схема организации рабочего места (рис. 6) 

Рис.6

 Подготовка поверхности 
  
Ш1 скребком очищает поверхность колонны от набрызгов раствора. Затем включает компрессор и продувает поверхность стен воздухом, очищая ее от пыли. 

 Приготовление раствора для подготовительного слоя 
Ш2 и ШЗ загружают в растворосмеситель ведро воды и одну  мас. ч. известкового теста. Ш2 включает растворосмеситель.  Перемешивание длится 2-3 мин. При непрерывном перемешивании Ш1 загружает  одну мас. ч. портландцемента (перемешивание 2-3 мин). Затем  Ш2 и ШЗ загружают 4 мас. ч. мытого песка. После 5-ти минутного  перемешивания Ш1 выключает растворосмеситель  и при помощи рычага выгружает готовый раствор небольшими порциями на сито. ШЗ, работая  скребком, процеживает раствор в емкость. 

 Нанесение подготовительного слоя (рис.1)

Рис.1
 
Ш2 берет правой рукой УПС за ручку, левой рукой поддерживает  устройство за сопло. ШЗ включает компрессор и следит за  показаниями манометра. По достижении рабочего давления ШЗ наполняет  воронку УПС раствором, а Ш2 направляет сито на  обрабатываемую поверхность колонны. 

 Выравнивание подготовительного слоя (рис. 2)

   
Рис.2
 
Ш2 и ШЗ крепят к теркам наждачную бумагу и плавными круговыми движениями сглаживают сильно выступающие бугорки. 

Приготовление цветных гипсовых растворов 
Ш1 в емкостях для красок производит замес растворов, заданных расцветок. Для этого в емкость загружают  одну мас. ч. гипса и одну мас. ч. пигмента и тщательно перемешивают шпателем. Затем добавляют  воду и доводит раствор до нужной консистенции (раствор должен быть эластичным в виде густой шпаклевочной массы). 

 Нанесение цветных гипсовых растворов (рис. 3)

Рис.3
 
Ш1, Ш2 и ШЗ резиновыми шпателями наносят цветные растворы на поверхности колонны, заполняя ими раковины-отверстия, и сравнивая с ранее затертыми бугорками. Цвета растворов следует чередовать и накладывать равномерно по всей колонне,  располагая под углом: справа налево и вниз. Рекомендуется применять растворы  трех-четырех цветов. 

 Грубая обработка поверхности колонны (рис.4)

   
Рис.4 

     ШЗ крепит к терке наждачную бумагу и плавными  круговыми движениями сглаживает шероховатости.       

 Шпаклевка поверхности 

     Ш1 и Ш2 гипсовым раствором (белым) при помощи  резиновых шпателей шпаклюют оставшиеся после  грубой обработки раковины. 

 Шлифовка и полировка поверхности 
Ш2 и ШЗ крепят мелкую наждачную бумагу к теркам и плавными круговыми движениями сглаживают шероховатости шпаклевки. Ш1  поролоновой теркой полирует поверхности колонны до блеска. 

 Покрытие колонны нитролаком (рис.5)

   
Рис.5
 
Ш1 в правой руке держит пистолет-распылитель, а в левой - кружку с лаком на расстоянии 60-80 см от поверхности колонны.  Ш2 включает компрессор и следит за показаниями манометра. Ш1 плавными  круговыми движениями сверху вниз наносит лак на поверхности  колонн. Ш2 по мере надобности заправляет кружку лаком  и следит за работой компрессора.