КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Отделка фасадов мелкозернистыми материалами 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ ПЕРЕГОРОДОК И ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности       197,5
 Затраты труда на 100 поверхности за один раз, чел.-ч   4,05

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Маляр 4 разряда (М1) 
Маляр 3 разряда (М2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Валик  2 шт 
Кисть-ручник на удлиненной ручке для отводки примыканий 
Кисть-ручник для окраски труднодоступных мест  2 шт 
Ванночка с сеткой для пропитки валика окрасочным составом  2 шт 
Ковш для розлива малярных составов    2 шт 
Ведро   2 шт 
Сито размером 300х400х150 
Емкость для окрасочного состава   2 шт
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- закончить работы по фактурной отделке стен фасада; 

- подготовить поверхность под окраску; 

- окрасить потолки лоджий; 

- огрунтовать окрашиваемую поверхность; 

- приготовить окрасочный состав;
 
- доставить в рабочую зону необходимые приспособления, инструмент и материалы.

 Описание операций

 Процеживание окрасочного состава (рис.1)

   
Рис.1
 
М1 и М2 ковшами, каждый в отдельности, наливают окрасочный состав в сито, и перемешивают его ковшами, таким образом процеживая его. При засорении сита М2 снимает его с емкости и, опрокидывая, очищает от мусора.

 Окраска примыканий к офактуренным и окрашенным поверхностям, окраска углов (рис.2)

Рис.2
 
М1 набирает ковшом из емкости окрасочный состав в ведро. На рабочем месте наполняет  составом ванночку, обмакивает кисть-ручник на удлиненной ручке в окрасочный состав. Излишки краски отжимает о сетку в ванночку и  слегка наклоняясь, окрашивает примыкание ограждения к стене фасада с наружной стороны. Окрашивается полоса шириной 10-15 см.  Затем М1 окрашивает полосы шириной 10-15 см вдоль примыкания перегородки к потолку и стене. После этого М1 кистью-ручником  с короткой ручкой окрашивает полосы шириной 10-15 см с внутренней стороны вдоль  углов соединения и примыканий ограждений балкона и перегородки к офактуренной стене.

 Окраска поверхности перегородок и ограждений (рис.3, 4)

   
Рис.3

Рис.4 
М2 пропитывает валик окрасочным составом, отжимает о сетку излишки состава и  окрашивает торец перегородки, слегка наклоняясь и опираясь одной рукой на ограждение. Затем М2 приступает, к окраске ограждения балкона снаружи. Держась одной рукой за  перила ограждения, другой - валиком окрашивает наружную часть ограждения, пропитывая валик составом  в ванночке, стоящей рядом, по мере выработки состава с валика, М2 передвигается по балкону от перегородки до примыкания  ограждения к стене фасада. Окончив окраску наружной части ограждения балкона, М2 окрашивает валиком внутреннюю поверхность ограждения, передвигаясь при этом от примыкания ограждения к стене фасада по направлению к перегородке балкона. После окончания окраски ограждения М1 и М2, каждый в отдельности, с помощью валика окрашивают перегородку, пропитывая валик окрасочным составом в  ванночке по мере выработки состава с валика. Окрасочный состав добавляется в ванночки из ведер по мере выработки.

 Переход на следующий балкон
 
М1 и М2 забирают свой инструмент (ванночку, кисти, валики) и переходят на следующий балкон.
 
Примечания: 1. Окраска ограждений и перегородок балконов начинается с верхнего этажа.
 
2. Вторую окраску производят через 3-4 ч после первой.