СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ

Строительно-монтажные работы

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве на герметизирующие материалы; | Визуальный |  |
|  | - комплектность и качество герметизирующих материалов; | То же |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ по сварке и антикоррозионной защите закладных изделий и сварных соединений; | " |  |
|  | - качество очистки поверхности стыков от пыли, грязи, снега и наледи; | " |  |
|  | - качество просушки поверхности стыков | " |  |
| Герметизация стыков | Контролировать: |  | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов, общий журнал работ |
|  | - укладку уплотняющих прокладок; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - установку и закрепление в соответствии с проектом теплоизоляционных вкладышей; | Визуальный |  |
|  | - устройство растворной постели; | То же |  |
|  | - устройство воздухоизоляции стыков; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - изоляцию стыков мастиками; | То же |  |
|  | - устройство защитного покрытия; | Визуальный |  |
|  | - устройство водоотбойного экрана | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - внешний вид стыков; | Визуальный |  |
|  | - качество герметизации стыков | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический щуп с делениями, адгезиметр, линейка измерительная. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.54, 3.58-3.72

Соединение уплотняющих прокладок по длине должно быть "на ус", место соединения - на расстоянии не менее 0,3 м от пересечения вертикального и горизонтального стыка.

Обжатие прокладок, установленных в стыках, должно составлять не менее 20% диаметра (ширины) их поперечного сечения.

Соединение воздухозащитных лент по длине внахлест, величина нахлеста - 100-120 мм.

Предельное отклонение толщины слоя мастики от проектной не должно превышать +2 мм.

Температура мастик в момент нанесения:

- при положительных температурах наружного воздуха- 15-20 °С;

- в зимние периоды:

- для нетвердеющих - 35-40 °С;

- для отверждающихся - 15-20 °С.

Не допускается:

- замена материала для изоляции стыков без согласования с проектной организацией;

- нанесение герметизирующих мастик на влажные, заиндевевшие или обледеневшие поверхности стыков;

- уплотнение стыков двумя скрученными вместе прокладками;

- разрывы на поверхности нанесенного слоя мастики.

На весь комплекс работ по герметизации стыков оформляются акты освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

К качеству прокладок предъявляются следующие требования:

- прокладки должны иметь сплошную поверхностную пленку без трещин и разрывов;

- на поверхности прокладок не допускаются: бугорки или углубления, завулканизированные складки высотой (глубиной) более 3 мм, отслаивание поверхности пленки от прокладки длиной более 50 мм в количестве более 1/4 наименьшего размера сечения прокладки;

- в поперечном срезе прокладок не должно быть внутренних пустот размером более 1/4 наименьшего размера сечения прокладки; предельные отклонения линейных размеров сечения прокладок не должны превышать 10% номинала; длина прокладки должна быть не менее 3 м.

К качеству теплоизоляционных плит из полистирольного пенопласта предъявляются следующие требования:

- на поверхности плит не допускаются выпуклости или впадины длиной более 50 мм, шириной более 3 мм и высотой (глубиной) более 5 мм.

На воздухозащитной ленте "Герлен-3" не допускается наличие разрывов, сквозных отверстий и посторонних включений, а также разрывов и отслаивания силиконизированной бумаги на липкой стороне ленты. На лицевой стороне допускается наличие шагрени. Допускаемые отклонения по длине ленты - ±100 мм (на размер ленты в рулоне 12 м); по ширине - ±5 мм.

Мастики должны иметь однородную консистенцию, не должны содержать комочки и посторонние включения.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.55-3.72, 3.74

Конструкция и состав заполнения стыка должны соответствовать проекту.

Работы по изоляции стыков должны выполнять специально обученные рабочие, имеющие удостоверение на право производства таких работ.

Изолирующие материалы после истечения установленного стандартами или ТУ срока хранения перед применением подлежат контрольной проверке в лаборатории.

Грунтовка должна образовывать сплошную пленку. Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, перед выполнением работ по устройству водо- и воздухоизоляции должны быть очищены от пыли, грязи, наплывов бетона и просушены. Поверхностные повреждения бетонных панелей в месте устройства стыков (трещины, раковины, сколы) должны быть отремонтированы с применением полимерцементных составов. Нарушенный грунтовочный слой должен быть восстановлен в построечных условиях.

Соединять ленты по высоте до замоноличивания колодцев стыков нижерасположенного этажа не допускается. Наклеенная воздухозащитная лента должна плотно прилегать к изолируемой поверхности стыков, без пузырей вздутий и складок.

Теплоизоляционные вкладыши следует устанавливать в колодцы вертикальных стыков после устройства воздухоизоляции. Материалы вкладышей должны иметь влажность, установленную стандартами или ТУ на эти материалы. Установленные вкладыши должны плотно прилегать к поверхности колодца и быть закреплены в соответствии с проектом. Зазоры между вкладышами должны быть заполнены материалом той же объемной массы.