ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА ЛИСТАМИ УЛУЧШЕННОЙ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ 
ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Технологическая карта (ТК) разработала на устройство облицовки потолка листами улучшенной гипсовой штукатурки (1800х1200х14) по металлическому каркасу.

Облицовки потолков из улучшенной сухой гипсовой штукатурки применяются в помещениях вновь строящихся и реконструируемых общественных и культурно-бытовых зданий промышленных комплексов с относительной влажностью воздуха не более 70% и используются, в основном, в декоративных целях, а также для повышения предела огнестойкости и степени звукоизоляции покрытий и перекрытий.

2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подготовка рабочего места;

подача материалов к месту монтажа и их подготовка к монтажу;

разметка мест установки конструкций;

установка элементов каркаса;

установка лицевых элементов;

заделка стыков.

3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ в одну смену.

4. Технологическая карта составлена на 100 м поверхности потолка.

При привязке ТК к конкретному объекту объемы работ, калькуляция затрат труда и график производства работ должны быть уточнены.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала устройства облицовки потолка должны быть закончены строительно-монтажные и специальные работы, в том числе отделочные, связанные с мокрыми процессами (штукатурные работы, устройство цементных стяжек и др.);

полностью смонтированы электрические проводки и механическое оборудование, расположенное под перекрытием;

спрессованы трубопроводы систем отопления, водопровода, канализации;

помещение очищено от строительного мусора;

выверена горизонтальность отделываемых поверхностей и их соответствие проекту; установлен стол для прирезки лицевых элементов.

2. Монтаж подвесных потолков выполняется в следующей технологической последовательности:

подача материалов к рабочему месту;

разметка мест установки конструкций;

установка элементов каркаса;

установка лицевых элементов;

заделка стыков.

а) Подготовка рабочего места должна заключаться в размещении двухвысотных столиков-подмостей, размещении материалов, элементов крепления, инструментов у мест монтажа.

б) Все элементы подвесного потолка необходимо поставлять на объект комплектно в упаковке, исключающей их повреждение, деформацию и порчу окраски.

Материалы для подвесных потолков необходимо складывать в заготовительную комнату, в которой производится разметка и прирезка листов штукатурки и хранится запас материалов и инструменты.

Подача элементов каркаса и лицевых элементов потолка на этажи осуществляется при помощи подъемника ПГП-27-500, а транспортирование их к рабочему месту в пределах этажа - тележками ЦНИИОМТП.

в) Разметка осей помещения и обозначение точек крепления направляющих профилей на поверхности строительныхконструкций осуществляется специальными приспособлениями ЦНИИОМТП, представляющими собой две трубчатые стойки, на которых натянута упругая капроновая нить с подвижными красящими фиксаторами.

Для фиксации одной из стоек приспособления на поверхность потолка наносится осевая линия.

Первая стойка приспособления устанавливается на осевой линии и закрепляется клиньями. Верх стоек связан с упругой натяжной нитью, на которой нанесены подвижно закрепленные красящие фиксаторы (в соответствии с проектным шагом профилей).

К упругой нити, примерно в ее середине, присоединена оттяжка, служащая для оттягивания нити в процессе разметки.

Для удобства периодического нанесения красителя на рабочие плоскости красящих фиксаторов, они снабжены стягивающим вилочным держателем с ручкой.

Шаг перестановки приспособления для нанесения меток на поверхность строительных конструкций - 1200 мм.

Разметку горизонтальной линии, соответствующей уровню низа потолка, производят с помощью водяного уровня.

г) Установка элементов каркаса.

Каркас под облицовку потолка состоит из тонкостенных гнутых профилей U -образного сечения из стального оцинкованного листа толщиной 0,5 мм. Крепление профилей к перекрытию производится дюбель - гвоздями через 1200 мм при помощи строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1. Шаг расстановки профилей каркаса - 600 мм.

Работы по установке элементов каркаса ведутся в направлении от стены помещения.

Горизонтальность установки профилей каркаса проверяется магнитным или водяным уровнем.

д) Установка лицевых элементов производится после окончательной выверки каркаса. При облицовке потолка листы улучшенной сухой гипсовой штукатурки размером 1800х1200х14 мм крепят к каркасу самосверлящими винтами, устанавливаемыми по короткой стороне плиты с шагом 300 мм, с помощью электрощуруповерта марки ИЭ-3603.

Продольные кромки самонарезающими винтами не крепятся.

Перед установкой плит СГШ с помощью шаблона с отверстиями в них размечают места для самонарезающих винтов. Для обеспечения ровной поверхности потолка продольные кромки листов СГШ имеют скошенные кромки.

е) Заделка стыков.

Стыки по продольным и поперечным кромкам заделываются клеящей мастикой "Полинит" с последующей оклейкой бумажной лентой и зашпаклевываются безусадочной синтетической шпатлевкой СЛЩД.

3. Все работы по устройству подвесного потолка следует выполнять с помощью инструментов, инвентаря и приспособлений, перечень которых приведен в табл. 2-3.

4. На устройстве подвесного потолка из улучшенной СГШ на металлическом каркасе занята бригада в составе:

звено № 1 - машинист 4 разряда - 1 чел.

такелажники 2 разряда - 2 чел.

звено № 2 - монтажники 3 разряда - 1 чел.

4 разряда - 1 чел.

звено № 3 - такелажники 2 разряда - 2 чел.

звено № 4 - маляры строительные 4 разряда - 2 чел.

5. График выполнения работ приведен в табл. 4.

6. Калькуляция затрат труда приведена в табл.5.

7. Допускаемые отклонения от проектных отметок потолка не должны превышать ± 10 мм, местные отклонения на отдельных участках потолка допускаются не более 1 мм на 1 м длины участка.

Поверхность готового потолка не должна иметь царапин, пятен и других повреждений.

Приемка и оценка качества работ по устройству подвесного потолка должна выполняться после их завершения производителем работ или мастером с участием представителя технадзора заказчика. Готовые подвесные потолки рекомендуется принимать поэтажно или посекционно. При этом проверяется соответствие рисунка потолка проекту, надежность монтажа плит, светильников и вентиляционных решеток. На скрытые работы, такие как монтаж металлического каркаса и устройство разводок различных коммуникаций, составляется акт.

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - наличие документа о качестве; | Визуальный | Паспорта (сертификаты) |  |
|  |  | - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям; | То же | общий журнал работ |  |
|  |  | - качество подготовки основания; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - температуру в помещении. | То же |  |  |
|  | Монтаж конструкций | Контролировать: |  |  |  |
|  |  | - соответствие разметки проекту; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | -монтаж каркаса: расстояние между дюбелями крепления направляющих, вертикальность стоек; | Измерительный | Общий журнал работ |  |
|  |  | - крепление листов к каркасу: расстояние между шурупами, глубина вкручивания головки шурупа; | Измерительный |  |  |
|  |  | - расположение стыков, величина уступа между листами; | Визуальный |  |  |
|  |  | - отклонение плоскости всего поля отделки. | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - внешний вид поверхности; | Визуальный | Акт приемки выполненных работ |  |
|  |  | отклонения плоскости конструкции от вертикали, горизонтали. | Измерительный |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, рейка - отвес, штангенциркуль. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Допускаемые отклонения: - величины уступов между листами 2 мм; - плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной): на 1 м длины 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность; - направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м длины 1 мм. Плоскость поверхности, облицованная панелями в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от основания (при приклейке). Швы должны быть равномерными, строго вертикальными. Крепежные приборы и расстояние между ними, а так же материал, размеры должны соответствовать проекту. Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов). Не допускаются: - горизонтальные стыки панелей, листов, не предусмотренные проектом; - трещины, царапины, пятна на поверхности листов и панелей.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6266-89. Листы гипсокартонные. Технические условия.

По средней плотности, точности изготовления и показателям внешнего вида листы подразделяют на две группы: А и Б.

По форме поперечного сечения продольных кромок листы подразделяют на два типа:

УК-с утоненными с лицевой стороны кромками;

ПК-с прямыми кромками.

Средняя плотность листов должна быть, кг/м, не более:

850 - для группы А;

1050 - для группы Б.

Условное обозначение листов должно состоять из:

аббревиатуры наименования листов - ГКЛ;

обозначения группы листов - А,Б;

обозначения типа листов - УК,ПК;

цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;

обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения гипсокартонных листов группы А с утоненными кромками длиной 3000 мм, шириной 1200 мм, толщиной 14 мм:

ГКЛ -А-УК-3000120014 ГОСТ 6266-89

Листы должны иметь в плане прямоугольную форму. Номинальные геометрические размеры листов должны

соответствовать значениям, указанным в таблице.

|  | Толщина | Длина | Ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 10 12 13 14 | 2500,2600, 2700,2900, 3000 | 1200 |  |
|  | 16 18 20 | 2500,2600,2700,2900, 3000,3300,3600,3900, 4200,4500,4800 |  |  |
|  | 24 |  | 600 |  |

Действительные отклонения геометрических размеров листов не должны превышать предельных, указанных в таблице.

|  |  | Предельные отклонения для группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина | А | Б |  |
|  |  | по длине | по ширине | по толщине | по длине | по ширине | по толщине |  |
|  | 1200 | +4 | +3 | +0,5 | +8 | +4 | +0,8 |  |
|  | 600 | +4 | 0 | +1,0 | +8 | +2 | +1,0 |  |
|  |  |  | -8 |  |  | -10 |  |  |

Допускается в партии (за исключением случаев поставки в розничную торговлю) не более 5% листов длиной и (или) шириной менее допускаемых настоящим стандартом размеров, а также без облицовки картоном продольных кромок.

На листе не допускаются повреждения углов и продольных кромок, размеры и количество которых превышают значения, указанные в таблице.

| Наименование | Предельные значения для группы |
| --- | --- |
| показателя | А | Б |
| Повреждение углов: |  |  |
| длина наибольшего катета, мм | 3 | 20 |
| количество, шт | 2 | 2 |
| Повреждение продольных кромок: |  |  |
| длина, мм | 10 | 20 |
| глубина, мм | 3 | 5 |
| количество, шт | 2 | 2 |

Техника безопасности.

1. Устройство облицовки потолка из улучшенной СГШ по металлическому каркасу следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 и "Инструкции по устройству и эксплуатации пистолетов ПЦ-52-1".

2. Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

при работе монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 рабочий должен быть обеспечен каской, маской из прозрачного материала и противошумными наушниками;

опасная зона во время работы с пистолетом вокруг оператора в радиусе 10 м должна быть ограждена с установкой запрещающих знаков;

при забивке дюбелей запрещается нахождение людей в вышележащих над перекрытием помещениях в радиусе 10 м от оператора;

для защиты оператора от рикошета дюбелей, пистолет должен быть снабжен наконечником;

строительно-монтажные пистолеты и патроны к ним необходимо хранить на складах в отдельных опломбированных стальных шкафах (ящиках) и выдавать рабочим по предъявлению ими удостоверения на право пользования пистолетом и наряда на производство работ с прилагаемым к нему допуском, определяющим степень опасности и мероприятия по технике безопасности при выполнении этих работ;

к работе со строительно-монтажным пистолетом допускаются рабочие не моложе 20 лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие квалификацию не ниже IV-го разряда и проработавшие на монтажных работах не менее двух лет.

Перед допуском к работе они должны пройти курс обучения, сдать экзамены и иметь удостоверение на право пользования пистолетом.

3. При выполнении облицовки потолков на высоте 3 м от пола следует применять инвентарные подмости или подмости-столики с ограждениями. Запрещается пользоваться случайными средствами подмащивания.

Зазор между стеной и настилом подмостей не должен превышать 130 мм.

Нагрузка на настил не должна превышать 200 кг/м.

Рабочие операции должны выполняться исправными инструментом и приспособлениями.

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем работ, м                          100
     Затраты труда, чел.- ч                     65

     в том числе: 

     на устройство облицовки 
     (установка профилей и лицевых элементов) 48,5
     на заделку стыков                        16,5
     Стоимость затрат труда, руб.- коп.      38-81
     Продолжительность выполнения работ, ч      28

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Потребность в основных конструкциях, деталях, материалах и полуфабрикатах

Таблица 1

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество (на 100 мпотолка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каркас | Профилированная листовая оцинкованная сталь | шт. | 37 |
| Дюбель-гвоздь | ДГ З,5х30 | шт. | 278 |
| Улучшенная сухая гипсовая штукатурка со скошенными кромками (1800х1200х14) | - | шт. | 46 |
| Винт самонарезающий с потайной головкой (винт 3х25,66) | - | шт. | 926 |
| Мастика клеящая "Полинит" | - | кг | 25 |
| Перфорированная клейкая бумажная лента (в рулонах) | - | кг | 2,5 |
| Синтетическая безусадочная шпатлевка СЛШД | - | кг | 2,2 |

2. Потребность в основном оборудовании, инструменте,
инвентаре и приспособлениях

Таблица 2

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Коли- чество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемник | Передвижной | ПГП-27-500 | 1 | Для подачи конструкций |
| Тележка | Ручная | Проект 70-4.00.000 ЦНИИОМТП | 1 | Для перевозки СГШ |
| Столик двухвысотный | - | - | 2 | Для подмащивания |
| Стол | - | 0.663.00.000 Мосспецпромпроект | 1 | Для резки листов СГШ |
| Пистолет монтажно-поршневой | - | ПЦ-52-1 | 1 | Для пристрелки профилей |
| Уровень | Гибкий водяной | - | 1 | Для проверки горизонтальности |
| Шаблон с отверстиями | - | - | 1 | Для разметки мест крепления плит |
| Приспособление для нанесения меток на поверхностьстроительныхконструкций | - | ЦНИИОМТП | 1 | Для разметки осей |
| Отвес | ОГ-400 | - | 2 | Для проверки вертикальности |
| Плоскогубцы комбинированные | - | - | 1 | Захват, удерживание и загибание металлических деталей |
| Пила-ножовка | - | - | 1 | Для резки листов СГШ |

3.Потребность в основном оборудовании, инструменте,
инвентаре и приспособлениях

Таблица 3

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Коли- чество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ножницы лекальные | - | - | 1 | Для резки листов СГШ |
| Уровень магнитный | - | - | 1 | - |
| Рулетка металлическая | РС-10 | - | 1 | - |
| Линейка металлическая | - | - | 1 | - |
| Электрические ножницы ручные | - | ИЭ-5403 | 1 | Для резки направляющих |
| Ящик для хранения и переноски мелкого инструмента | - | - | 2 | - |
| Рамка ножовочная ручная | - | - | 1 | - |
| Полотна ножовочные | - | - | 2 | - |
| Электросверлильная машина | - | ИЭ-1034 | 1 | Для сверления отверстий |

График выполнения работ

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.- ч. (маш.- ч.) | Трудоемкость на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Состав бригады (звена) и используемые механизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача элементов каркаса и листов СГШ | 100 т | 0,012 | 34,4 (8,6) | 0,41 (0,10) | Звено № 1 Машинист 4 разряда - 1 Такелажники 2 разряда - 2 Подъемник ПГП-27-500 |
| 2 | Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 | Звено № 2 Монтажники конструкций 4 разряда - 1 3 разряда - 1 |
| 3 | Разметка мест установки конструкций каркаса | м | 100 | 0,032 | 3,20 |  |
| 4 | Установка профилей каркаса с креплением дюбель - гвоздями. Перестановка двухвысотных столиков. | м - | 100 - | 0,085 - | 8,50 0,75 |  |
| 5 | Сортировка, обрезка листов СГШ и разметка мест установки винтов | м | 100 | 0,076 | 7,60 | Звено № 3 Такелажники 2 разряда - 2 |
| 6 | Перевозка листов СГШ на тележке в пределах этажа | т | 1,232 | 0,73 | 0,90 |  |
| 7 | Установка листов улучшенной СГШ с креплением самонарезающими винтами. Перестановка двухвысотных столиков | м - | 100 - | 0,25 - | 25,00 0,75 | Звено № 2 Монтажники конструкций 4 разряда - 4 3 разряда - 1 |
| 8 | Заделка стыков СГШ безусадочной шпатлевкой | м | 100 | 0,165 | 16,50 | Звено № 4 Малярыстроительные 4 разряда - 2 |

График выполнения работ

Продолжение таблицы 4

| № п/п | Часы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 5

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч. (маш - ч.) | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача элементов каркаса и листов СГШ | 100 т | 0,012 | 34,4 (8,6) | 0,41 (0,10) | 16-94 (4-77) | 0-20 (0-06) |
| Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 | 0-00,8 | 0-80 |
| Разметка мест установки конструкций каркаса | м | 100 | 0,032 | 3,20 | 0-01,9 | 1-90 |
| Установка профилей каркаса с креплением дюбель - гвоздями. Выверка расстояний между направляющими профилями и их горизонтальности | м | 100 | 0,52 0,033 | 5,20 3,30 | 0-03,1 0-01,9 | 3-10 1-90 |
| Сортировка и обрезка плит | м | 100 | 0,076 | 7,60 | 0-04,5 | 4-50 |
| Установка листов улучшенной СГШ с креплением самонарезающими винтами | м | 100 | 0,250 | 25,00 | 0-14,7 | 14-70 |
| Заделка стыков листов СГШ безусадочной шпатлевкой | м | 100 | 0,165 | 16,50 | 0-10,31 | 10-31 |
| Перестановка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,015 | 1,50 | 0-00,9 | 0-90 |
| Перевозка материалов на тележке в пределах этажа | т | 1,232 | 0,73 | 0,90 | 0-36 | 0-44 |
| Итого |  |  |  | 64,94 (0,10) |  | 38-25 |

Технологическая последовательность устройства облицовки потолка

1 - приспособление для нанесения меток на поверхность строительных изделий; 2 - осевая линия для фиксации положения стойки; 3 - профиль каркаса; 4 - столик двухвысотный; 5 - дюбель - гвоздь

1 - очередность монтажа профилей каркаса; 3 - профиль каркаса; 4 - столик двухвысотный; 5 - дюбель - гвоздь

3 - профиль каркаса; 4 - столик двухвысотный; 5 - дюбель - гвоздь; 6 - лист улучшенной СГШ;

1 - порядок монтажа листов улучшенной СГШ

Схема подвесного потолка. Узлы крепления

1 - профиль каркаса; 2 - листы сухой гипсовой штукатурки со скошенными кромками; 5 - дюбель - гвоздь ДГП 3,2х30; 6 - клеящая мастика "Полинит".

3 - профиль каркаса; 5 - дюбель - гвоздь; 6 - лист улучшенной СГШ; 7 - самонарезающий винт

1 - профиль каркаса; 2 - листы сухой гипсовой штукатурки со скошенными кромками; 3 - самонарезающий винт СМ - 1 - 25; 4 - перфорированная бумажная клейкая лента в рулонах;

Схема подвесного потолка. Узлы крепления (продолжение)

1 - профиль каркаса; 2 - листы сухой гипсовой штукатурки со скошенными кромками; 3 - самонарезающий винт СМ - 1 - 25; 4 - перфорированная бумажная клейкая лента в рулонах; 5 - дюбель - гвоздь ДГП 3,2х30; 6 - клеящая мастика "Полинит".

Схема подвесного потолка. Узлы крепления (продолжение)

1 - профиль каркаса; 2 - листы сухой гипсовой штукатурки со скошенными кромками; 3 - самонарезающий винт СМ - 1 - 25; 5 - дюбель - гвоздь ДГП 3,2х30; 6 - клеящая мастика "Полинит".

Приспособление для нанесения меток на поверхность строительных изделий

1 - упругая натяжная нить; 2 - фиксатор;9 - стойка; 10 - верх стойки; 11 - дополнительная оттяжка.

Приспособление для нанесения меток на поверхность строительных изделий

1 - упругая натяжная нить; 2 - фиксатор; 3 - внутренняя часть фиксатора; 4 - периферийная часть фиксатора; 
5 - клей; 6 - красящий состав; 7 - стягивающий вилочный держатель; 8 - ручка

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга