ВСН 10-87

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СБОРНИК 10

Обмуровочные работы

Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 10 "Обмуровочные работы" разработан Специализированным проектно-конструкторским бюро Всесоюзного производственного строительно-монтажного объединения "Союзэнергозащита" Минэнерго СССР (инженеры Ю.А.Глазков, В.В.Потулов, И.Н.Виноградова, В.Н.Якуничев) под методическим руководством института "Оргэнергострой" Минэнерго СССР (инженеры А.С.Коровин, Л.П.Нажесткина, О.А.Серков).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго СССР от 02.07.87 г. N 215а в качестве ВСН 10-87.

Сборник содержит производственные нормы расхода материалов на обмуровочные работы, не вошедшие в общие производственные нормы расхода материалов в строительстве сборник 26 "Кладка промышленных печей и дымовых труб", утвержденный Минмонтажспецстроем СССР 20.06.85 (ВСН 466-85).

Предназначен для инженерно-технических работников строительно-монтажных, комплектующих, нормативно-исследовательских, проектных и проектно-технологических организаций.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник ведомственных производственных норм расхода материалов на обмуровочные работы разработан в соответствии с "Методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве" СН-485-76* и "Методическими рекомендациями по техническому нормированию расхода материалов" НИИЭС Госстроя СССР, исходя из требований правил производства работ, предусмотренных строительными нормами и правилами, и рациональной организации труда.

________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 82-01-95. - Примечание изготовителя базы данных.

Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.

2. Ведомственные производственные нормы расхода материалов предназначены для определения нормативного их количества на стадии подготовки строительного производства, разработки сметных норм и при организации производственно-технической комплектации объектов строительства, контроля за экономным расходом материалов при их списании, анализе производственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений.

3. В настоящий сборник включены производственные нормы, регламентирующие расход материалов на обмуровку котельных агрегатов.

4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов и в процессе выполнения работ.

5. В нормах не учтены потери и отходы материалов при их транспортировании от поставщика до приобъектного склада.

6. Количество материалов и их масса с учетом трудноустранимых потерь и отходов определены расчетно-аналитическим, лабораторным и производственным методами.

7. При применении материалов и изделий, отличающихся от указанных в технической части к главам настоящего сборника, нормы расхода материалов должны быть скорректированы (т.е. составлены местные нормы и утверждены в установленном порядке).

8. Перед таблицами приводится состав рабочих операций, связанных с расходом материалов, входящих в данный строительно-монтажный процесс.

9. Для удобства пользования нормами в таблицах сборника указаны параграфы ЕНиР и ВНиР: сборник В-54, 1975 г.; ЕНиР сборник 11, 1969 г.; ЕНиР сборник 4, 1979 г.

10. В случаях улучшения технологии, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, нормы подлежат пересмотру.

11. Нумерация сборников принята в соответствии с системой кодирования видов строительно-монтажных работ для последующего использования электронно-вычислительной техники при определении потребности в материалах.

12. Для кодирования норм, при применении электронно-вычислительных машин, вводятся коды видов строительно-монтажных работ (два знака), коды таблиц (три знака) и коды строк и граф таблиц сборника (по два знака). Код укрупненной производственной нормы расхода материалов имеет вид ХХ+ХХХ+ХХ, где первые два знака соответствуют коду вида строительно-монтажных работ; третий, четвертый и пятый знаки - коду таблицы; шестой и седьмой - коду графы таблицы.

Код элементной производственной нормы расхода материалов имеет вид ХХ+ХХХ+ХХ+ХХ, где первые семь знаков соответствуют кодам, упомянутым выше, а последние два знака - коду строки таблицы.

13. В производственных нормах приведена только та характеристика материалов, которая влияет на числовое значение норм. Полная (ассортиментная) характеристика потребляемых материалов должна приниматься по рабочей документации применительно к условиям строительства конкретного объекта.

ГЛАВА I. КЛАДКА ОБМУРОВКИ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ОГНЕУПОРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на кладку обмуровки огнеупорными шамотными изделиями общего назначения (ГОСТ 390-83*) и изделиями легковесными теплоизоляционными огнеупорными и высокоогнеупорными (ГОСТ 5040-78** с изм.).

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 390-96;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5040-96.. - Примечание изготовителя базы данных.

2. При применении огнеупорных изделий, отличающихся по маркам от занормированных, нормы должны быть скорректированы пропорционально кажущейся плотности материалов.

3. Толщину швов при кладке огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.

При отсутствии в рабочей документации указаний о толщине швов кладку обмуровки конструктивных элементов котельных агрегатов следует выполнять со швами толщиной, мм:

неэкранированные стены топок, работающие при температуре 1400 °С и выше, - 1,5;

стены топок неэкранированные и с разреженными экранами, работающие при температуре до 1400 °С, амбразуры горелок, поды топок парогенераторов с жидким шлакоудалением, холодные воронки, шлаковые бункера - 2,0;

экранированные стены топок, стены конвективных газоходов - 3,0.

4. При кладке стен топочной камеры и газоходов сплошная перевязка огнеупорных изделий с теплоизоляционной или облицовочной кладкой не допускается.

5. Кладку арок следует выполнять огнеупорными изделиями на всю толщину стены.

§ 1. КЛАДКА ОБМУРОВКИ ПРЯМЫМ ОГНЕУПОРНЫМ ШАМОТНЫМ КИРПИЧОМ МАРКИ ША-1

Состав рабочих операций

1. Подборка кирпичей. 2. Нанесение раствора на кирпич. 3. Укладка кирпичей на растворе.

1. Кладка из кирпича размерами 230x114x65 мм (ГОСТ 8691-73 с изм.)

Таблица 001

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены топок экранированные, конвективные газоходы | стены топок неэкранированные и с разреженными экранами | холодные воронки, шлаковые бункера |  |
|  |  | Толщина кладки в кирпичах |  |
|  |  | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 |  |
| Кирпич прямой огнеупорный шамотный | т | 2,057 | 2,124 | 2,097 | 2,097 | 2,078 | 01 |
| Раствор | м | 0,059 | 0,027 | 0,04 | 0,04 | 0,049 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

2. Кладка из кирпича размерами 250х124х65 мм (ГОСТ 8691-73 с изм.)

Таблица 002

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены топок неэкранированные и с разреженными экранами | поды топок | холодные воронки, шлаковые бункера |  |
|  |  | Толщина кладки в кирпичах |  |
|  |  | 1/2 | 1 | 1/2 | многослойная кладка на "плашку" | 1/2 |  |
| Кирпич прямой огнеупорный шамотный | т | 2,07 | 2,054 | 2,07 | 2,059 | 2,032 | 01 |
| Раствор | м | 0,039 | 0,047 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

§ 2. КЛАДКА АРОК КЛИНОВЫМ ОГНЕУПОРНЫМ ШАМОТНЫМ КИРПИЧОМ МАРКИ ШБ-1

(размерами 250х124х65х55 мм по ГОСТ 8691-73 с изм.)

Состав рабочих операций

1. Подборка кирпичей. 2. Нанесение раствора на кирпич. 3. Укладка кирпичей на растворе.

Нормы на 1 м кладки

Таблица 003

| Материал | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич клиновой огнеупорный шамотный | т | 2,023 | 01 |
| Раствор | м | 0,034 | 02 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

§ 3. КЛАДКА ОБМУРОВКИ ПРЯМЫМ ОГНЕУПОРНЫМ ШАМОТНЫМ ЛЕГКОВЕСНЫМ КИРПИЧОМ МАРКИ ШЛ-1,0

(размерами 230x114x65 мм по ГОСТ 8691-73 с изм.)

Состав рабочих операций

1. Подборка кирпичей. 2. Нанесение раствора на кирпич. 3. Укладка кирпичей на растворе.

Таблица 004

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стены топок экранированные | стены топок неэкранированные и с разреженными экранами | холодные воронки |  |
|  |  | Толщина кладки в кирпичах |  |
|  |  | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |  |
| Кирпич прямой огнеупорный шамотный легковесный | т | 0,971 | 1,003 | 0,99 | 0,99 | 01 |
| Раствор | м | 0,059 | 0,027 | 0,04 | 0,04 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

ГЛАВА 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМУРОВКИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ БЕТОНАМИ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на выполнение обмуровки конструктивных элементов котельных агрегатов жароупорными и теплоизоляционными бетонами.

2. Армирование жароупорных бетонов при выполнении натрубной обмуровки осуществляется при толщине слоя бетона, мм:

до 60 - сеткой стальной плетеной (ГОСТ 5336-80), которая крепится к трубам экранов шпильками диаметром 8-10 мм;

до 100 - сеткой стальной сварной (ГОСТ 8478-81), которая крепится к трубам экранов арматурой, изготовленной из стальной проволоки диаметром 6 мм.

3. Армирование жароупорных и теплоизоляционных бетонов при укладке в щиты накаркасной обмуровки осуществляется сеткой стальной сварной (ГОСТ 8478-81), которая крепится к металлоконструкциям щитов арматурой, изготовленной из стальной проволоки диаметром 6 мм.

4. Марку бетонов, а также сортамент и марку проволоки для изготовления арматуры следует принимать по рабочей документации.

5. Крепление арматуры к металлоконструкциям щитов и армирующей сетки к арматуре следует выполнять ручной дуговой сваркой с применением электродов (ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 10052-75). Типы и марки применяемых электродов должны соответствовать маркам свариваемых сталей.

6. Для образования температурных швов, при выполнении щитовой обмуровки, в слой жароупорного бетона следует укладывать пластины из пенопласта полистирольного (ТУ 6-05-1178-78). Толщину швов следует принимать по рабочей документации.

7. Теплоизоляционные плиты, во избежание намокания, перед укладкой бетона следует закрыть гидроизоляционным рулонным материалом: пергамином кровельным (ГОСТ 2697-83) или бумагой упаковочной битумированной (ГОСТ 515-77).

§ 4. УКЛАДКА РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕД БЕТОНИРОВАНИЕМ

Состав рабочих операций

1. Раскрой рулонных материалов. 2. Укладка рулонных материалов.

Таблица 005

Нормы на 1 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Нормы расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пергамин кровельный или бумага упаковочная битумированная | м | 1,15 | 01 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ВНиР | § 54-4 |  |

§ 5. УКЛАДКА ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ В ЖАРОУПОРНОМ БЕТОНЕ

Состав рабочих операций

1. Раскрой пенопласта полистирольного по размерам. 2. Укладка пенопласта полистирольного.

Таблица 006

Нормы на 1 м температурного шва

| Материал | Единица измерения | Толщина слоя огнеупорного бетона, мм, до | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 80 | 125 |  |
|  |  | Толщина, температурного шва, мм |  |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |  |
| Пенопласт полистирольный | кг | 0,027 | 0,04 | 0,06 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,053 | 0,08 | 0,12 | 01 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-8 |  |

§ 6. УКЛАДКА БЕТОНОВ

Состав рабочих операций

1. Установка и приварка арматуры. 2. Нарезка, установка и крепление сетки. 3. Укладка бетона с уплотнением.

1. Укладка жароупорного бетона

Таблица 007

Нормы на 1 м обмуровки

| Материал | Единица измерения | Конструктивный элемент | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экраны | щиты |  |
|  |  | с толщиной слоя жароупорного бетона, мм |  |
|  |  | 45 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 125 |  |
| Бетон жароупорный | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 01 |
| Сетка стальная плетеная | м | 45,8 | 27,7 | - | - | - | - | - | 02 |
| Сетка стальная сварная | кг | - | - | 57,0 | 42,5 | 51,45 | 38,6 | 24,6 | 03 |
| Арматура из проволоки стальной диаметром 6 мм | " | - | - | 2,61 | 2,28 | 40,5 | 34,8 | 14,3 | 04 |
| Электроды | " | - | - | 4,34 | 3,32 | 12,8 | 10,3 | 5,7 | 05 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-7 |  |

2. Укладка теплоизоляционного бетона

Таблица 008

Нормы на 1 м обмуровки

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | щиты с толщиной теплоизоляционного бетона, мм, до |  |
|  |  | 70 | 100 | 130 | 175 |  |
| Бетон теплоизоляционный | м | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 01 |
| Сетка стальная сварная | кг | 47,4 | 33,1 | 25,5 | 18,9 | 02 |
| Арматура из проволоки стальной диаметром 6 мм | " | 34,2 | 32,3 | 29,8 | 6,05 | 03 |
| Электроды | " | 12,7 | 9,54 | 7,33 | 4,5 | 04 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-7 |  |

§ 7. УХОД ЗА БЕТОНОМ

Состав рабочих операций

1. Поливка бетона водой. 2. Покрытие поверхности бетона рогожами.

Таблица 009

Нормы на 100 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | л | 350 | 01 |
| Рогожа | м | 150 | 02 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ЕНиР | § 4-1-42 |  |

§ 8. ЗАТИРКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ РАСПАЛУБКИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ ЖАРОУПОРНЫМ БЕТОНОМ

Состав рабочих операций

1. Нанесение мелкозернистого жароупорного бетона на бетонную поверхность.

Таблица 010

Нормы на 100 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон жароупорный мелкозернистый | м | 0,134 | 01 |
| Код графы | 01 |  |

§ 9. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Состав рабочих операций

1. Смачивание поверхности водой. 2. Укладка цемента на горизонтальные и вертикальные поверхности.

Таблица 011

Нормы на 1 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Поверхность | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальная, обрабатываемая сверху | горизонтальная, обрабатываемая снизу и вертикальная |  |
| Цемент | кг | 0,608 | 0,71 | 01 |
| Вода | л | 0,25 | 0,27 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ЕНиР | § 4-1-40 |  |

ГЛАВА 3. ИЗОЛЯЦИОННАЯ КЛАДКА ЖЕСТКИМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на выполнение изоляционной кладки из жестких теплоизоляционных изделий: плит теплоизоляционных известково-кремнеземистых (ГОСТ 24748-81*, ТУ 34-48-10449-82), вулканитовых (ГОСТ 10179-74), перлитоцементных (ГОСТ 18109-80), кирпича теплоизоляционного пенодиатомитового и диатомитового (ГОСТ 2694-78), кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80**).

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24748-2003;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Укладка теплоизоляционных плит выполняется на мастике, а кирпича теплоизоляционного и глиняного обыкновенного на растворах, состав которых определяется рабочей документацией.

3. Толщину швов при укладке жестких теплоизоляционных изделий следует принимать по рабочей документации.

При отсутствии в рабочей документации специальных указаний о толщине швов кладку из жестких теплоизоляционных изделий следует выполнять со швами толщиной не более 5 мм.

4. Кладка слоев из жестких теплоизоляционных изделий должна выполняться с перекрытием швов.

5. Крепление теплоизоляционных плит при выполненной натрубной обмуровки осуществляется шпильками диаметром 12 мм.

6. При кладке теплоизоляционных плит учтены дополнительные потери мастики в размере 1,5% за счет частичного заполнения мастикой трещин и пустот в местах установки шпилек.

7. При кладке теплоизоляционных плит на цельносварные экраны учтен дополнительный расход мастики на устройство выравнивающего слоя.

§ 10. УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Состав рабочих операций

1. Укладка теплоизоляционных плит на мастике с перевязкой швов и пригонкой по месту. 2. Промазка швов мастикой.

1. Укладка известково-кремнеземистых плит

Таблица 012

Нормы на 1 м укладки

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экраны цельносварные с диаметром труб, мм | щиты |  |
|  |  | 32 | 60 |  |  |
|  |  | Плиты известково-кремнеземистые, толщиной, мм |  |
|  |  | 50 | 105 | 105+50 |  |
|  |  | число слоев |  |
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  |
| Плиты известково-кремнеземистые | м | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,945 | 1,016 | 0,98 | 01 |
| Мастика | " | 0,128 | 0,155 | 0,079 | 0,086 | 0,015 | 0,05 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-3 |  |

2. Укладка перлитоцементных плит в щиты накаркасной обмуровки

Таблица 013

Нормы на 1 м обмуровки

| Материал | Единица измерения | Число слоев плит | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |  |
| Плиты перлито-цементные | м | 0,95 | 0,945 | 01 |
| Мастика | " | 0,079 | 0,086 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-3 |  |

3. Укладка вулканитовых плит

Таблица 014

Нормы на 1 м обмуровки

| Материал | Единица измерения | Число слоев плит | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |  |
| Плиты вулкакитовые | м | 0,915 | 0,915 | 01 |
| Мастика | " | 0,115 | 0,115 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-3 |  |

§ 11. КЛАДКА ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОДИАТОМИТОВОГО И ДИАТОМИТОВОГО КИРПИЧА

Состав рабочих операций

1. Укладка раствора. 2. Укладка кирпича на раствор.

1. Кладка из теплоизоляционного пенодиатомитового и диатомитового кирпича размером 230x113x65 мм

Таблица 015

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Толщина кладки в кирпичах | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/4 | 1/2 | 2 (1/4) |  |
| Кирпич теплоизоляционный | м | 0,967 | 0,938 | 0,931 | 01 |
| Раствор | " | 0,065 | 0,095 | 0,102 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

2. Кладка из теплоизоляционного пенодиатомитового и диатомитового кирпича размером 250x123x65 мм

Таблица 016

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Толщина кладки в кирпичах | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/2 | 2 (1/2) |  |
| Кирпич теплоизоляционный | м | 0,939 | 0,921 | 01 |
| Раствор | " | 0,094 | 0,113 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-12 |  |

§ 12. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО

Состав рабочих операций

1. Укладка раствора. 2. Укладка кирпича.

Таблица 017

Нормы на 1 м кладки

| Материал | Единица измерения | Толщина кладки в кирпичах | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Кирпич глиняный обыкновенный | тыс. шт. | 0,400 | 0,395 | 0,394 | 01 |
| Раствор | м | 0,221 | 0,234 | 0,240 | 02 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-12 |  |

ГЛАВА 4. УКЛАДКА РУЛОННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на выполнение обмуровки из рулонных теплоизоляционных изделий из волокнистых материалов: холстов из супертонкого штапельного волокна из горных пород специального назначения (РСТ УССР 1970-86), муллитокремнеземистого рулонного материала (ГОСТ 23619-79), матов минераловатных прошивных безобкладочных (ГОСТ 21880-76).

2. Крепление волокнистых теплоизоляционных изделий осуществляется: на цельносварных экранах - шпильками диаметром 12 мм или штырями из стальной проволоки диаметром 6 мм (ГОСТ 3282-74 с изм. и ГОСТ 18143-72 с изм.) на щитах металлической обшивы неэкранированных газоходов и "теплых ящиков", а также на необогреваемых элементах (камерах, выводах труб поверхностей нагрева через обмуровку) - штырями из стальной проволоки диаметром 6 мм.

Сортамент и марки стальной проволоки для изготовления штырей следует принимать по рабочей документации.

Крепление волокнистых теплоизоляционных материалов на выводах труб поверхностей нагрева через обмуровку возможно скрутками из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения диаметром 1,6 мм (ГОСТ 3282-74 с изм.).

3. Шаг установки деталей крепления следует принимать по рабочей документации.

4. Приварка штырей для крепления волокнистых теплоизоляционных изделий на камерах поверхностей непосредственно к камерам не допускается. Штыри следует приваривать к бандажам из стальной проволоки диаметром 6 мм.

5. Норма расхода стальной проволоки диаметром 6 мм для необогреваемых элементов дана с учетом расхода на изготовление бандажей.

§ 13. УКЛАДКА ХОЛСТОВ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Состав рабочих операций

1. Установка шпилек, изготовление и установка штырей, проволочных скруток. 2. Укладка изделий с разравниванием и пригонкой их по месту. 3. Крепление изделий шпильками (штырями, скрутками). 4. Заполнение швов отходами изделий.

Таблица 018

Норма на 1 м изоляции

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экраны цельно- сварные | неэкранированные газоходы, "теплые ящики" с металлической обшивой | необогреваемые элементы |  |
|  |  | Крепление |  |
|  |  | шпильками | штырями | штырями и скрутками |  |
| Холсты из супертонкого штапельного волокна, из горных пород специального назначения | м | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 01 |
| Проволока стальная диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | кг | - | - | - | - | 0,73 | 02 |
| 6 | " | - | 4,29 | 4,29 | 5,25 | 2,46 | 03 |
| Электроды | " | - | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 0,41 | 04 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к ЕНиР | § 11-2 |  |

Примечание. В таблице норма расхода для холста из супертонкого штапельного волокна из горных пород специального назначения дана при коэффициенте уплотнения 3,25. При изменении коэффициента уплотнения норма расхода для холста должна быть изменена пропорционально коэффициенту уплотнения в соответствии с СН 542-81.

§ 14. УКЛАДКА МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

Состав рабочих операций

1. Установка шпилек, изготовление и установка штырей, проволочных скруток. 2. Установка изделий с разравниванием и пригонкой их по месту. 3. Крепление изделий шпильками (штырями, скрутками). 4. Заполнение швов отходами изделий.

Таблица 019

Нормы на 1 м изоляции

| Материал | Единица изме- рения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экраны цельносварные | неэкранированные газоходы, "теплые ящики" с металлической обшивой | необогреваемые элементы |  |
|  |  | Крепление |  |
|  |  | шпильками | штырями | штырями и скрутками |  |
| Муллитокремнеземистый рулонный материал | м | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 01 |
| Проволока стальная диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | кг | - | - | - | - | 0,73 | 02 |
| 6 | " | - | 4,29 | 4,29 | 5,25 | 2,46 | 03 |
| Электроды | " | - | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 0,41 | 04 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к ЕНиР | § 11-2 |  |

§ 15. УКЛАДКА МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗОБКЛАДОЧНЫХ

Состав рабочих операций

1. Изготовление и установка штырей, проволочных скруток. 2. Укладка изделий с разравниванием и пригонкой их по месту. 3. Крепление изделий штырями (скрутками). 4. Заполнение швов отходами изделий.

Таблица 020

Нормы на 1 м изоляции

| Материал | Единица измерения | Конструктивные элементы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неэкранированные газоходы "теплые ящики" с металлической обшивой | необогреваемые элементы |  |
|  |  | Крепление |  |
|  |  | штырями | штырями и скрутками |  |
| Маты минераловатные прошивные | м | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 01 |
| Проволока стальная диаметром, мм: |  |  |  |  |  |
| 1,6 | кг | - | - | 0,73 | 02 |
| 6 | " | 4,29 | 5,25 | 2,46 | 03 |
| Электроды | " | 0,84 | 0,96 | 0,41 | 04 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ЕНиР | § 11-2 |  |

ГЛАВА 5. ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБМУРОВКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ И ОБМАЗКАМИ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на покрытие поверхности растворами уплотнительной магнезиальной обмазки, уплотнительной асбоцементной штукатурки, уплотнительной штукатурки по составу ОРГРЭС.

2. Уплотнительный раствор наносится на поверхность обмуровки по каркасу из металлической плетеной сетки (ГОСТ 5336-80). Сетка сшивается отожженной стальной проволокой диаметром 0,8 мм (ГОСТ 3282-74 с изм.).

§ 16. ПОКРЫТИЕ ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОБМУРОВКИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ, ШТУКАТУРКОЙ ПО СОСТАВУ ОРГРЭС И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ОБМАЗКОЙ

Состав рабочих операций

1. Разметка проволочной сетки. 2. Резка проволоки и проволочной сетки по разметке. 3. Установка и крепление сетки. 4. Нанесение раствора. 5. Выравнивание слоя.

Таблица 021

Нормы на 1 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Толщина слоя раствора уплотнительной штукатурки (обмазки), мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 12 | 15 | 20 |  |
| Сетка стальная плетеная | м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 01 |
| Проволока стальная диаметром 0,8 мм | кг | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 02 |
| Раствор уплотнительной штукатурки (обмазки) | м | 0,0103 | 0,0124 | 0,0155 | 0,0206 | 03 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-10 |  |

ГЛАВА 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход: смесей хромитовых (ТУ 14-8-84-73), стекла натриевого жидкого (ГОСТ 13078-81), карбида кремния и электрокорунда (ГОСТ 3647-80), шлама карбида кремния (ТУ 2-036-173-72), глины огнеупорной молотой (ТУ 14-8-48-72 и ТУ 14-8-162-75), кислоты ортофосфорной (ГОСТ 10678-76E) на выполнение защитных огнеупорных покрытий пластичными набивными массами.

2. Нормы учитывают трудноустранимые потери (распыление, отскок, остатки на стенках емкости и т.д.), возникающие в процессе приготовления и нанесения покрытий.

§ 17. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Состав рабочих операций

1. Загрузка сухих компонентов и связки. 2. Напыление массы.

1. Выполнение огнеупорных покрытий пластичными хромитовыми массами

Таблица 022

Нормы на 1 м набивки

| Материал | Единица измерения | Пластичная хромитовая масса | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПХМ-1 | ПХМ-6 |  |
| Смесь хромитовая СХ | т | 3,52 | - | 01 |
| Смесь хромитоглинистая СХГ-3 | " | - | 3,92 | 02 |
| Стекло жидкое | " | 0,256 | 0,293 | 03 |
| Код графы | 01 | 02 |  |

2. Выполнение огнеупорных покрытий карборундовой массой по составу ОРГРЭС

Таблица 023

Нормы на 1 м набивки

| Материал | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбид кремния с гранулометрическим составом по фракциям: |  |  |  |
| N 160-63 | т | 1,003 | 01 |
| N 50-12 | " | 0,75 | 02 |
| Шлам карбида кремния | " | 0,75 | 03 |
| Электрокорунд | " | 0,253 | 04 |
| Глина огнеупорная | " | 0,154 | 05 |
| Кислота ортофосфорная | " | 0,374 | 06 |
| Код графы | 01 |  |

§ 18. НАНЕСЕНИЕ КАРБОРУНДОВЫХ МАСС ВРУЧНУЮ

Состав рабочих операций

1. Нанесение карборундовой массы.

Таблица 024

Нормы на 1 м набивки

| Материал | Единица измерения | Карборундовая масса по составу | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОРГРЭС | УралВТИ | ЦКБГЭР | ВИО |  |
| Карборундовая масса | т | 3,004 | 2,497 | 2,536 | 3,05 | 01 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

ГЛАВА 7. УКЛАДКА АСБЕСТОВОГО ШНУРА И АСБЕСТОВОГО КАРТОНА

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход асбестового шнура, марки ШАОН (ГОСТ 1779-83) на укладку в температурные швы и асбестового картона марки КАОН-1 (ГОСТ 2850-80* с изм.) на металлические конструкции и детали обмуровки.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2850-95. - Примечание изготовителя базы данных.

Нормы учитывают отходы, образующиеся при раскрое материалов на требуемые размеры.

§ 19. УКЛАДКА АСБЕСТОВОГО ШНУРА В ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ

Состав рабочих операций

1. Нарезка асбестового шнура по размерам. 2. Укладка асбестового шнура в температурные швы.

Таблица 025

Нормы на 1 м температурного шва

| Материал | Единица измерения | Глубина шва, мм, до | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
|  |  | Толщина шва, мм |  |
|  |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 |  |
| Шнур асбестовый диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | кг | 1,18 | 1,77 | - | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 15 | " | - | - | 2,10 | - | 2,80 | - | 3,50 | - | 4,20 | - | - | - | 02 |
| 25 | " | - | - | - | - | - | 3,69 | - | 4,61 | - | 5,53 | 6,45 | 7,38 | 03 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-14 |  |

§ 20. УКЛАДКА АСБЕСТОВОГО КАРТОНА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ОБМУРОВКИ

Состав рабочих операций

1. Нарезка асбестового картона по размерам. 2. Укладка асбестового картона на изолируемую поверхность.

Таблица 026

Нормы на 1 м поверхности

| Материал | Единица измерения | Картон асбестовый толщиной, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Картон асбестовый марки КAOH-1 | кг | 3,67 | 4,90 | 6,10 | 7,30 | 01 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | B-54-14 |  |

ГЛАВА 8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ, РАСТВОРОВ, МАСТИК, УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ШТУКАТУРОК, ОБМАЗОК И ОГНЕУПОРНЫХ МАСС

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на приготовление жаростойких и теплоизоляционных бетонов, растворов для кладки огнеупорного и теплоизоляционного кирпича, мастик для кладки теплоизоляционных плит, уплотнительных штукатурок и обмазок, защитных огнеупорных покрытий: цемента глиноземистого марки 400, 500 (ГОСТ 969-77*), портландцемента (ГОСТ 10178-85), шамотного заполнителя (ГОСТ 20955-75 с изм.), крошки диатомитовой обожженной (ТУ 36-888-77), огнеупорной глины (ТУ 14-8-48-72 и ТУ 14-8-162-75), натрия триполифосфата (ГОСТ 13493-77E** с изм.), мертеля шамотного марки ШК-1 (ГОСТ 6137-80***), порошка известково-кремнеземистого (ТУ 34-42-80-002-84), асбеста хризотилового (ГОСТ 12871-83E*****), песка кварцевого (ГОСТ 22551-77 с изм.), стекла натриевого жидкого (ГОСТ 13078-81), порошка магнезитового каустического (ГОСТ 1216-75***** с изм.), магния хлористого технического (ГОСТ 7759-73 с изм.).

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 969-91;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 13493-86;,

*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6137-97;

**** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12871-93;

*****На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1216-87. - Примечание изготовителя базы данных.

Марка и класс шамотного заполнителя для приготовления бетонов и растворов должны соответствовать требованиям рабочей документации.

2. Нормы учитывают трудноустранимые потери (распыление, отсев крупных фракций заполнителей, остатки на стенках емкости и т.д.), возникающие в процессе приготовления.

3. Время с момента изготовления бетонной смеси до ее укладки не должно превышать 45 мин.

§ 21. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖАРОУПОРНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОНОВ В СТАЦИОНАРНОМ БЕТОНО-РАСТВОРНОМ УЗЛЕ (БРУ)

Состав рабочих операций

1. Дозировка и загрузка составляющих компонентов. 2. Затворение составляющих компонентов водой. 3. Перемешивание бетонной смеси. 4. Выдача готовой бетонной смеси.

Таблица 027

Нормы на 1 м бетона

| Материал | Единица измерения | Жароупорный бетон | Теплоизоляционный асбестодиатомитовый бетон | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на глино- земистом цементе | на портландце- менте |  |  |
| Цемент глиноземистый марки 400, 500 | кг | 308 | - | 216 | 01 |
| Заполнитель шамотный марки ЗША-1,2, класс 2 | " | 804 | - | - | 02 |
| Заполнитель шамотный марки ЗШБ-0,6, класс 4 | " | 804 | 1240 | - | 03 |
| Портландцемент марки 400, 500 | " | - | 432 | - | 04 |
| Глина огнеупорная | " | - | 99 | - | 05 |
| Натрия триполифосфат | " | - | 51 | - | 06 |
| Крошка диатомитовая | " | - | - | 465 | 07 |
| Асбест марки К-6-30 | " | - | - | 112 | 08 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-6 |  |

§ 22. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛАДКИ ШАМОТНОГО КИРПИЧА В СТАЦИОНАРНОМ БЕТОНО-РАСТВОРНОМ УЗЛЕ (БРУ)

Состав рабочих операций

1. Загрузка составляющих компонентов. 2. Наполнение емкости водой и перемешивание (приготовление) раствора. 3. Выгрузка готового раствора.

Таблица 028

Нормы на 1 м

| Материал | Единица измерения | Растворы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 |  |
| Мертель шамотный марки ШК-1 | кг | 1448,8 | - | 1865,8 | - | 01 |
| Порошок шамотный марки ЗШБ-0,4, класс 7 | " | - | 913,1 | - | - | 02 |
| Порошок шамотный марки ЗШБ-1,2, класс 7 | " | - | - | - | 1497,0 | 03 |
| Глина огнеупорная | " | - | 525,0 | - | 356,0 | 04 |
| Натрия триполифосфат | " | - | - | 55,0 | 55,0 | 05 |
| Вода | " | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 06 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-6 |  |

§ 23. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛАДКИ ШАМОТНОГО КИРПИЧА В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ СМЕСИТЕЛЕ

Состав рабочих операций

1. Загрузка емкости смесителя составляющими компонентами с помощью мерной тары. 2. Наполнение емкости водой и перемешивание (приготовление) раствора. 3. Выгрузка готового раствора.

Таблица 029

Нормы на 1 м раствора

| Материал | Единица измерения | Растворы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 |  |
| Мертель шамотный марки ШК-1 | кг | 1482,8 | - | 1909,8 | - | 01 |
| Порошок шамотный марки ЗШБ-0,4, класс 7 | " | - | 937,3 | - | - | 02 |
| Порошок шамотный марки ЗШВ-1,2, класс 7 | " | - | - | - | 1530,0 | 03 |
| Глина огнеупорная | " | - | 532,0 | - | 358,3 | 04 |
| Натрия триполифосфат | " |  |  | 56,0 | 56,0 | 05 |
| Вода | " | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 06 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-6 |  |

§ 24. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛАДКИ ДИАТОМИТОВОГО КИРПИЧА В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ СМЕСИТЕЛЕ

Состав рабочих операций

1. Загрузка составляющих компонентов. 2. Наполнение водой и перемешивание раствора. 3. Выгрузка готового раствора.

Таблица 030

Нормы на 1 м раствора

| Материал | Единица измерения | Растворы | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 5 | N 6 |  |
| Крошка диатомитовая | кг | 610 | 570 | 01 |
| Цемент глиноземистый марки 400, 500 | " | - | 183 | 02 |
| Вода | " | 503 | 505 | 03 |
| Код графы | 01 | 02 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-6 |  |

§ 25. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИК И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ОБМАЗОК

Состав рабочих операций

1. Загрузка составляющих компонентов. 2. Наполнение емкости водой и перемешивание раствора. 3. Выгрузка готовой мастики (обмазки, штукатурки).

Таблица 031

Нормы на 1 м мастики

| Материал | Еди- ница изме- рения | Мастика | Уплотнительная обмазка | Асбо- цемент- ная штука- турка | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | известково- кремнеземистая с триполи- фосфатным связующим | уплот- нитель- ная | магне- зиальная | по составу ОРГРЭС |  |  |
| Порошок известково-кремнеземистый | кг | 197 | - | - | - | - | 01 |
| Натрия триполифосфат | " | 9,6 | 25 | - | - | - | 02 |
| Глина огнеупорная | " | - | - | - | 220 | 136 | 03 |
| Песок кварцевый | " | - | 555 | - | - | - | 04 |
| Стекло жидкое натриевое | " | - | 585 | - | 163 | 152 | 05 |
| Заполнитель шамотный марки ЗША-1,2, класс 7 | " | - | - | - | 606 | 377 | 06 |
| Асбест марки К-6-30 | " | - | - | 840 | 577 | 360 | 07 |
| Цемент глиноземистый марки 400 | " | - | - | - | - | 45 | 08 |
| Портландцемент марки 300 | " | - | - | - | 72 | - | 09 |
| Порошок магнезитовый каустический | " | - | - | 317 | - | - | 10 |
| Нагний хлористый | " | - | - | 504 | - | - | 11 |
| Код графы | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-6 |  |

§ 26. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ КАРБОРУНДОВЫХ МАСС

Состав рабочих операций

1. Дозировка и загрузка составляющих компонентов и связки. 2. Перемешивание массы. 3. Выгрузка готовой массы.

Таблица 032

Нормы на 1 м массы

| Материал | Единица измерения | Карборундовая масса по составу | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОРГРЭС | УралВТИ | ЦКБГЭР | ВИО |  |
| Карбид кремния с гранулометрическим составом по проекту | кг | 2323 | 2325 | 2016 | 1699 | 01 |
| Цирконовый концентрат | " | - | - | - | 726 | 02 |
| Электрокорунд | " | 235 | - | - | 122 | 03 |
| Глина огнеупорная молотая | " | 143 | 113 | 206 | 143 | 04 |
| Алюмохромофосфатная связка | " | - | - | 327 | 390 | 05 |
| Порошок магнезитовый каустический | " | - | - | 22,7 | - | 06 |
| Кислота ортофосфорная | " | 374 | - | - | - | 07 |
| Триполифосфат натрия | " | - | 72 | - | - | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

ГЛАВА 9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРЫ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход проволоки диаметром 6 мм (ГОСТ 3282-74 с изм.,ГОСТ 18143-72 с изм., ГОСТ 6727-80) на изготовление арматуры для крепления армирующей сетки при выполнении обмуровки бетонами.

Нормы учитывают трудноустранимые потери и отходы, возникающие в процессе перемотки проволочной бухты.

2. Марку проволоки для изготовления арматуры следует принимать по рабочей документации.

§ 27. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБМУРОВКИ БЕТОНАМИ

Состав рабочих операций

1. Заправка проволоки в станок, размотка бухты и правка проволоки. 2. Резка проволоки на стержни по размерам. 3. Гнутье арматуры.

Таблица 033

Нормы на 100 кг арматуры

| Материал | Единица измерения | Норма расхода | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Проволока диаметром 6 мм | кг | 101,1 | 01 |
| Код графы | 01 |  |
| Привязка к ВНиР | В-54-1 |  |