УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ.
УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При приемке поверхностной обработки контролируют: сцепление шины автомобиля с покрытием или шероховатость покрытия. Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес, автомобилей каждой полосы движения. На каждые 1000 м необходимо делать 3-5 измерений в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. Для обеспечения безопасности движения встречных автомобилей на двухполосных дорогах и движущихся по смежным полосам многополосных дорог, а также при съездах автомобилей на укрепительные полосы или прикромочные зоны обочин изменение коэффициента сцепления в поперечном профиле дорожного полотна не должно превышать 0,10. геометрические параметры шероховатости (среднюю высоту выступов и глубину впадин шероховатости оценивают методом "песчаное пятно"). Измерения следует производить на каждой полосе движения (5 измерений на 1000 м по одной полосе наката). | СНиП 3.06.03-85 п.п.14.3., 14.5. п.14.6. ВСН 38-90 п.2.4. ВСН 38-90 п.6.5. СНиП 3.06.03-85 п.14.7 |

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле проверяют: температуру битума в каждом битумовозе; постоянно: - однородность, чистоту и равномерность распределения щебня; - равномерность распределения вяжущего материала; не реже одного раза в смену: - сцепление вяжущего материала с поверхностью зерен щебня по ГОСТ 12801-84 и ГОСТ 18659-81; - соответствие состава эмульсионно-минеральных смесей и шламов проекту; - нормы расхода материалов путем взвешивания распределенного материала на площади 0,25 м. | СНиП 3.06.03-85 п.11.15. |

________________

Взамен действует ГОСТ 12801-98;

Взамен действует ГОСТ Р 52128-2003. - Примечания изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Работы по устройству поверхностной обработки следует выполнять при температуре воздуха не ниже 15 °С. При использовании катионной эмульсии для устройства поверхностной обработки - при температуре воздуха не ниже 5 °С. | СНиП 3.06.03-85 п.11.1. |
| Температура битума во время розлива должна быть: для марок БНД 60/90, БНД 90/130, БН 90/130 - 130-160 °С; для марок БНД 130/200, БН 130/200 - 100-130 °С. | СНиП 3.06.03-85 п.11.6. |
| При температуре воздуха ниже 20 °С следует применять эмульсии с концентрацией битума 55-60% и температурой 40-50 °С. При температуре воздуха выше 20 °С подогревать эмульсию не следует, а концентрация битума может быть снижена до 50%. | СНиП 3.06.03-85 п.11.9. |