СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КРОВЛИ
          
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатанный. Сортамент.

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

ТУ 14-106-438-2002 Прокат стальной тонколистовой холодно-катанный горячеоцинкованный с непрерывных линий (ОАО НЛМК, г.Липецк).

ТУ 14-1-4792-90 Прокат тонколистовой холоднокатанный горячеоцинкованный с органическим покрытием (НЛМК, г.Липецк).

ТУ 14-1-4695-89 Прокат тонколистовой холоднокатанный электролитически оцинкованный с полимерными покрытиями (ОАО НЛМК, г.Липецк).

ТУ 14-1-4766-90 Прокат тонколистовой холоднокатанный электролитически оцинкованный.

ТУ 14-11-236-88 Прокат тонколистовой холоднокатанный алюминированный.

ТУ 14-11-247-94 Прокат тонколистовой холоднокатанный с алюмоцинковым покрытием.

ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия.

ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой холоднокатанный и холоднокатанный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия.

ТУ 1122-134-02494680-2003 Стальные гнутые профили для кровли с соединениями в "двойной фальц" (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1122-141-04614443-2003 Профили стальные листовые гнутые под "фальц" (ЦНИИПроектлегконструкция , г.Москва).

ТУ 1120-001-47994901-2002 Профили стальные листовые гнутые с перфорацией и комплектующие из стального листа (ЗАО "Раннила Санкт-Петербург", г.С-Петербург).

ТУ 1122-001-49706303-2001 Профилированный лист гнутый с клямерным креплением стальной для кровельных работ в двойной фальц ПГК-525 (ЗАО "Ланстрой", г.Орел).

ТУ 1122-082-02494680-98 Профили стальные листовые гнутые для обшивок и настилов с безметизными соединениями в двойной фальц (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва, ЗАО "Эксергия", г.Липецк).

ТУ 5262-021-03984416-98 Элементы металлической кровли (АО "Стройдеталь", г.С-Пб).

ТУ 400-30-037-94 Изделия стальные кровельные (АООТ фирма "Промстройматериалы", г.Москва).

ТУ 400-30-038-94 Свесы и сливы металлические (АООТ фирма "Промстройматериалы", г.Москва).

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.

ГОСТ 495-92 Листы и полосы медные. Технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ 1173-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 1173-93* Ленты медные. Технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ 1173-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

ТУ 48-0812-43-97 Ленты, листы и профилированные материалы из цинктитана (ОАО МЗОЦМ, г.Москва).

ГОСТ 21631-76* Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия.

ТУ 5285-001-78334080-2006 Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия и плоские листы, профили листовые, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты (ООО "ПК Металл Профиль", г.Лобня, Московская область).

ТУ 1122-151-02494680-2005 Профили металлические гнутые для ограждающих конструкций зданий и сооружений (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва, ЗАО Одинцовский завод легких конструкций, г.Одинцово, Московская область).

ТУ 1476-001-29293106-2005 Металлочерепица стальная оцинкованная с защитно-декоративным покрытием и комплектующие элементы (ООО "ТПФ СпецКровДизайн", г.Москва).

ТС-07-0933-04/2 от 07 мая 2005 г. Стальные профилированные листы, металлочерепица и комплектующие детали из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием (Фирма "Rautaruukki Oy" - Финляндия).

ТУ 5285-003-72747259-2004 Профили стальные листовые гнутые для стен и кровель зданий и комплектующие к ним (ООО "ОМИ-профиль", г.Москва).

ТУ 1121-001-11197371-2004 Профиль стальной листовой с трапециевидным гофром, фасонные элементы, металлочерепица (ООО "ЛК-Пром", г.Липецк).

ТУ 5285-001-58283480-2003 Металлочерепица и профили стальные гнутые "Балтика" с цинковым и защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (ООО "Балтийский Кровельный центр", г.Санкт-Петербург).

ТУ 1120-002-47994901-2003 Профили стальные листовые гнутые с волнистыми и трапециевидными гофрами и комплектующие из стального листа (ЗАО "Раннила Санкт-Петербург", г.С-Петербург).

ТУ 5284-004-40047738-2003 Металлочерепица (ООО "Сити-груп", г.Москва).

ТУ 1476-048-07528141-2003 Черепица кровельная (ОАО "Нытва", г.Нытва, Пермская область).

ТУ 1122-137-02494680-2003 Профили стальные гнутые гофрированные для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1122-001-26816584-2003 Профили стальные гнутые для строительства (ООО "Новекс", г.Стерлитамак, Башкортостан).

ТУ 1122-001-31248248-2003 Профили стальные листовые гнутые для строительства (ПП "Башмодульстрой", п.Чишма, Республика Башкортостан).

ТУ 5285-002-29277596-2003 Профили листовые стальные гнутые с волнистой формой гофра, имитирующие металлочерепицу, для строительства (ЗАО ПСФ "Конверсия-Жилье", г.Москва).

ТУ 1120-002-25427774-2003 Металлочерепица из гнутых стальных листов (ЗАО Завод кровельных и стеновых профилей, г.Ульяновск).

ТУ 5284-011-53357529-2003 Металлочерепица для кровельных конструкций (ООО "Стан-Сервис", г.Иркутск).

ТУ 1122-059-00110473-2002 Черепица металлическая (ОАО Самарский завод "Электрощит" г.Самара).

ТУ 1121-016-52591105-2002 Металлочерепица стальная листовая для строительства с высотой гофра 24 мм (ЗАО Холдинговая компания "ПромСтройТехнологии", г.Москва).

ТУ 1122-001-54037608-2002 Профили стальные листовые гнутые (ООО "Профметалл-2", г.Самара).

ТУ 1122-124-02494680-2002 Профилированный стальной лист для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1122-125-02494680-2002 Гофрированные листовые профили и черепица из оцинкованной стали (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1122-128-02494680-2002 Профили стальные холодногнутые для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1120-002-51182681-2002 Профили стальные листовые гнутые строительные (металлочерепица "Монтеррей") (СПК "Стройсортмет", г.Москва).

ТУ 1476-001-11945637-2002 Изделия декоративно-защитные металлические профильные (металлочерепица) (ООО "Металлопромсервис", г.Орск, Оренбургской области).

ТУ 1122-002-25386609-2002 Металлочерепица "Joker" (ООО "Легкие стальные профили", г.Димитровград, Ульяновская область).

ТУ 1122-075-02494680-2001 Профили стальные холодногнутые для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1122-078-02494680-2001 Профили холодногнутые из оцинкованной стали для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва).

ТУ 1476-001-49907220-2001 Листы профилированные стальные оцинкованные, металлочерепица с полимерным покрытием, водосточные системы (ООО "Ривет-М", г.Москва).

ТУ 5285-001-43794009-2001 Листы стальные профилированные гнутоштампованные (металлочерепица) и профильный погонаж для строительства (ЦНИИПромзданий, г.Москва).

ТУ 1122-002-55883050-2001 Профили стальные листовые гнутоштампованные (металлочерепица (ООО "Маяк-ком", ООО "Стан", г.Самара).

ТУ 1122-015-13096881-2001 Металлочерепица (ОАО Чебоксарский электротехнический завод, г.Чебоксары).

ТУ 1122-001-00263283-2001 Листы стальные волнистые кровельные (ЗАО "Иркутсклес", г.Иркутск).

ТУ 5285-004-27842721-2001 Профили стальные гнутые для ограждающих конструкций (ЗАО "Расстал", г.Набережные Челны, Республика Татарстан).

ТУ 1122-002-51852302-2001 Профили стальные листовые гнутые типа металлочерепица (ООО "СтилКон", г.Самара).

ТУ 5285-001-54943011-2001 Профили стальные гнутые для кровель и стен зданий и комплектующие элементы к ним (фирма "OMI", г.Москва).

ТУ 1121-001-18761075-2001 Профили металлические гнутые кровельные (ООО "Центроснабрезерв", г.Москва).

ТУ 5285-001-52323066-2000 Профили стальные листовые гнутые для кровель и стен (ООО ПК "Металл профиль Урал", г.Екатеринбург).

ТУ 1122-001-34830849-2000 Листы стальные профилированные гнутоштампованные (металлочерепица) и профильный погонаж для строительства (ОАО ЦНИИПСК им.Мельникова, г.Москва, Чебоксарский завод строительных профилей, г.Чебоксары).

ТУ 14-106-606-2000 Металлочерепица с полимерными покрытиями (ОАО "НЛМК", г.Липецк).

ТУ 67-18-178-2000 Металлочерепица (ОАО "ЧЗПСН-профнастил", г.Челябинск).

ТУ 5285-001-49133681-2000 Профильные стальные листы гнутые с волнистой формой гофра (имитирующие черепицу) для строительства (ЗАО "Форум", г.Челябинск).

ТУ 5284-001-45659067-99 Стальные гофрированные листы с лакокрасочным покрытием для кровельных и облицовочных работ (ЗАО "Форум", г.Челябинск).

ТУ 5285-001-42481025-99 Металлопрофиль (ЗАО "ИНСИ", г.Челябинск).

ТУ 5285-001-49907220-99 Металлочерепица (ООО "Ривет-М", г.Москва).

ТУ 1476-001-12384833-99 Металлочерепица кровельная (ООО "Соратник", г.Смоленск).

ТУ 1122-023-01395905-99 Профили стальные гнутые (профилированный стальной лист) из оцинкованного листового металла для строительных конструкций (ОАО Златоустовский завод металлоконструкций, г.Златоуст, Челябинская область).

ТУ 14-106-369-99 Черепица гофрированная (ОАО "НЛМК", г.Липецк).

ТУ 5285-001-45003160-99 Профили стальные с волнистой формой гофра, имитирующие черепицу, для строительства (ООО "Ламиера", г.Москва).

ТУ 5285-001-35530527-98 Профили листовые стальные гнутые с волнистой формой гофра (имитирующие черепицу) для строительства (ЗАО "Буково-Талдом", г.Москва).

ТУ 1122-103-17178386-98 Листы стальные профилированные гнутоштампованные (металлочерепица) и профильный погонаж (ЗАО "Гранат", г.Москва).

ТУ 1122-001-45545091-98 Профили гофрированные и волнистые листовые (ЗАО "Нордик Профайл" г.Санкт-Петербург).

ТУ 1122-089-00186335-98 Листы стальные профилированные (ОАО АК "Лысьвенский металлургический завод", г.Лысьва, Пермская обл.).

ТУ 1108-001-39124646-98 Профиль листовой гофрированный (ТОО НПП "Камилан", г.Новосибирск).

ТУ 1122-025-00110473-97 Профили стальные листовые гнутые (ОАО Самарский завод "Электрощит", г.Самара).

ТУ 1122-003-08890571-96 Специальный волнистый профиль из стального листа (Опытный механический завод N 2, Спецстрой, г.Москва).

ТУ 24-18-270-96 Покрытие кровельное металлочерепица (АО "Подольский машзавод им. Серго Орджоникидзе).

ТУ 1122-040-02494680-95 Профили стальные листовые гнутые для ограждающих конструкций в строительстве (ОАО ЦНИИПСК, г.Москва).

ТУ 1122-088-04614443-94 Листы металлические волнистые ЛВ для кровель зданий и сооружений (ЦНИИПроектлегконструкция, г.Москва).

ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

ТУ 5285-001-50186441-2004 Профили стальные листовые гнутые с волнистыми и трапециевидными гофрами для применения в строительстве (ООО "Талдом Профиль", г.Талдом, Московская область).

ТУ 5285-001-58283480-2003 Профили стальные гнутые "Балтика" типов С8, СН20, НС35 с цинковым и защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (ООО "Балтийский Кровельный центр", г.Санкт-Петербург).

ТУ 1122-006-44880798-2003 Профили стальные листовые холодногнутые с трапециевидной и волнистой формой гофра (ООО ГП "Стальные конструкции, г.Москва).

ТУ 1122-004-43931832-2003 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами (ЗАО ПК "Ника", г.Самара).

ТУ 5285-001-29277596-2003 Профили листовые стальные гнутые с трапециевидной формой гофры для ограждающих конструкций (ЗАО ПСФ "Конверсия-Жилье", г.Москва).

ТУ 1120-001-25427774-2003 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами (ЗАО "Завод кровельных и стеновых профилей", г.Ульяновск).

ТУ 1120-001-26140945-2002 Профили гнутые типов С и Н с трапециевидными гофрами из тонколистовой холоднокатаной горячеоцинкованной стали (ООО "Профмет", Тюменская обл., ХМАО, г.Сургут).

ТУ 1121-015-52591105-2002 Профиль стальной листовой с трапециевидным гофром для строительства (ЗАО Холдинговая компания "ПромСтройТехнологии", г.Москва).

ТУ 1122-121-02494680-2002 Профили гнутые металлические с трапециевидными гофрами для ограждающих конструкций (ЗАО "ЦНИИПСК" им. Мельникова", г.Москва).

ТУ 1122-003-51852302-2002 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными симметричными гофрами (ООО "СтилКон", г.Самара).

ТУ 1122-134-04614443-2002 Профили стальные гнутые с трапециевидной формой гофра для ограждающих конструкций (ЦНИИПроектлегконструкция, г.Москва).

ТУ 1122-008-48363367-2002 Профили стальные листовые с трапециевидными гофрами (ООО "НовоПласт", г.Алексин, Тульская область).

ТУ 1122-125-04614443-2001 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства (ЦНИИПроектлегконструкция, г.Москва).

ТУ 1122-079-02494680-2001 Профили стальные листовые гнутые для строительства (ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова, г.Москва, ЗАО "Стальинвест", г.Домодедово, Моск. обл).

ТУ 1122-002-29790081-2000 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами с защитно-декоративным покрытием (ООО "ЭЛВИ", г.Уфа).

Профиль с прямоугольной формой гофры Caskade

Профили с волнистой формой гофры

Размеры профилей с волнистой и прямоугольной формой гофра

| Тип профиля, название | L | А | а | n | В | С | D | Е | S | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтеррей | до 8000 | 1100 | 183,3 | 6 | 25 | 350 | 40 | 14 | 0,5 | Металл профиль |
| Макси | до 8000 | 1100 | 183,3 | 6 | 25 | 400 | 40 | 21 | 0,5 | ТУ 5285-003-45859820-2005 |
| Супермонтеррей | до 8000 | 1100 | 183,3 | 6 | 25 | 350 | 40 | 21 | 0,5 |  |
| Monterrey | до 8000 | 1100 | 183,3 | 6 | 39 | 350 | 25 | 14,5 | 0,5 | RUUKKI |
| Maksi | до 8000 | 1100 | 183,3 | 6 | 46 | 400 | 25 | 22 | 0,5 |  |
| Cascade | до 7000 | 1050 | 210 | 5 | 45 | 300 | 40 | 20 | 0,5 |  |
| Elite | до 8000 | 1025 | 205 | 5 | 63 | 400 | 19,5 | 17 | 0,5 |  |
| Classic | до 8000 | 475 | 475 | 1 | 32 |  |  |  | 0,45-0,65 |  |
| Люкс | до 8000 мм | 1100 | 183,3 | 6 | 24 | 150, 350, 400 | 35 | 15 | 0,5 | ЗАО Соцпромстрой ОЗЛК |
| Дюна |  | 457 | 229 | 2 | 30 | 350 | 5 | 16 | 0,6 | ТУ 1122-151-02494680-2005 |
| Балтика | до 12000 | 1050 | 175 | 6 | 35 | 350 |  | 12 | 0,5 | Балтийский Кровельный центр ТУ 5285-001-58283480-2003 |
| Джокер | до 6000 | 1075 | 215 | 5 | 35 | 350 |  | 18 | 0,5 | Завод КСП Ульяновск ТУ 1120-002-25427774-2003 |
| Джокер | до 6000 | 1075 | 215 | 5 | 35 | 350-400 |  | 18 | 0,55 | ООО "ЛСП" Димитровград ТУ 1122-002-25386603-2002 |
| Ваngа (МЧ-66) | до 6000 | 940 | 235 | 4 | 66 | 400/275 |  |  |  | Завод фасада и кровли "ИНСИ" |
| Joker (МЧ-49) | до 6000 | 1060 | 212 | 5 | 49 | 400/275 |  |  |  | г.Челябинск |
| Northern Shake (МЧ-43) | до 6000 | 1080 | 216 | 5 | 43 | 400/275 |  |  |  |  |
| Monterrey | до 7000 | 1100 | 183,3 | 6 | 39 | 350 | 40 | 15 | 0,5-0,55 | Талдом-Профиль |
| Классика | от 800 до 7500 мм | 1100 | 183,3 | 6 | 40 | 350 | 40 | 15 | 0,5 | СП ТОО "Буково" ТУ 5285-001-35530527-98 |
| Монтеррей Monterrey | от 1210 до 7500 мм | 1100 | 183,3 | 6 | 24 | 350 | 40 | 15 | 0,55 | ЗАО "Гранат" ТУ 1122-103-17178386-98 |

Технические требования к конкретным кровельным материалам

ТУ 1122-151-02494680-2005 Профили металлические гнутые для ограждающих конструкций зданий и сооружений

(Одинцовский завод легких конструкций (ОЗЛК)

Данные технические условия распространяются на металлические гнутые профили в виде листов черепицы или отдельных деталей, изготовляемые методом холодной прокатки на Одинцовском заводе легких конструкций (ОЗЛК), предназначенные для ограждающих конструкций покрытий и стен зданий и сооружений.

Пример условного обозначения черепицы "Люкс" (ЧЛ), изготовленной на ОЗЛК (ОЗ), с высотой гофров 24 мм, монтажной шириной 1100 мм, толщиной заготовки 0,5 мм, длиной 2125 мм из оцинкованной стали (ОЦ) с лакокрасочным покрытием (ЛК):

ОЗЧЛ 24-1100-0,5-2125 ОЦЛК ТУ 1122-151

Пример условного обозначения черепицы "Дюна" (ЧД), изготовленной на ОЗЛК (ОЗ), с высотой гофров 30 мм, монтажной шириной 457 мм, толщиной заготовки 0,6 мм, длиной 2140 мм из оцинкованной стали (ОЦ) с лакокрасочным покрытием (ЛК):

ОЗЧД 30-457-0,6-2140 ОЦЛК ТУ 1122-151

То же, из медной полосы М1Ф:

ОЗЧД 30-457-0,6-2140 М1Ф ТУ 1122-151

Пример условного обозначения полукруглого конькового профиля (ПКП), изготовленного на ОЗЛК (ОЗ), высотой 125 мм, шириной 280 мм, толщиной заготовки 0,6 мм и длиной 1240 мм из оцинкованной стали (ОЦ) с лакокрасочным покрытием (ЛК):

ОЗПКП 125-280-0,6-1240 ОЦЛК ТУ 1122-151

То же, из медной полосы М1Ф:

ОЗПКП 125-280-0,6-1240 М1Ф ТУ 1122-151

Пример условного обозначения профиля для ендовы (ПЕ), изготовленного на ОЗЛК (ОЗ), шириной 300 мм, толщиной 0,6 мм и длиной 2000 мм из оцинкованной стали (ОЦ) с лакокрасочным покрытием (ЛК):

ОЗПЕ 300-0,6-2000 ОЦЛК ТУ 1122-151

То же, из медной полосы МИФ:

ОЗПЕ 300-0,6-2000 М1Ф ТУ 1122-151

Пример условного обозначения ендового наружного профиля N 2 (ПЕН2), изготовленного на ОЗЛК (ОЗ), высотой 90 мм, шириной 123 мм, длиной 2000 мм из оцинкованной стали (ОЦ) толщиной 0,6 мм с лакокрасочным покрытием (ЛК):

ОЗПЕН2 90-123-0,6-2000 ОЦЛК ТУ 1122-151

То же, из медной полосы М1Ф:

ОЗПЕН2 90-123-0,6-2000 М1Ф ТУ 1122-151

Форма и размеры металлочерепицы и фальцпанелей приведены в нижеследующих рисунках.

Профиль черепицы ОЗЧЛ 24-1100 (Люкс)

Профиль черепицы ОЗЧД 30-457 (ДЮНА)

Профиль фальцпанели ОЗПФР

Профиль фальцпанели ОЗПФС

Профильный погонаж изготавливают следующих видов: коньковый полукруглый (ПКП), стыковой (ПС), ендовый наружный (ПЕН1; ПЕН2), ендовый (ПЕ1; ПЕ2; ПЕЗ), коньковый (ПК1; ПК2), угловой внутренний (ПУВ), угловой наружный (ПУН), карнизный (ПКР), торцевой Монтеррей (ПТМ), торцевой дюна (ПТД), оконный сливной (ПОС), кляммер фальцевый (КФ), торцевой фальцевый нижний (ТФН), торцевой фальцевый (ПТФ), стыковой фальцевый N 2 (ПСФ2), стыковой фальцевый N 1 (ПСФ1), коньковый фальцевый вентилируемый нижний (ПКФВН), коньковый фальцевый вентилируемый (ПКФВ), коньковый фальцевый (ПКФ), карнизный фальцевый нижний (ПКРФН), карнизный фальцевый (ПКРФ), ендовый фальцевый (ПЕФ), стеновой широкий (ПСш 18), кровельный (ПК 18).

Профильный погонаж изготавливается длиной до 2,0 м, листы черепицы - до 8,0 м.

Для изготовления профилей должны применяться следующие материалы:

- рулонная оцинкованная сталь с покрытием 1 класса по ГОСТ 14918-80* группы ПК - для профилей с лакокрасочным покрытием;

- прокат тонколистовой холоднокатанный и горячеоцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003;

- медная полоса М1Ф по ГОСТ 1173-93* или ее зарубежные аналоги;

- импортные рулонные стали по стандартам ВГМ, отвечающие требованиям ГОСТ 14918-80* группы ПК.

________________

Взамен действует ГОСТ 1173-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

На поверхности лакокрасочного покрытия допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающих сплошность цинкового покрытия.

Для изготовления профилей должны использоваться рулоны шириной 1250 мм из стали толщиной 0,5-0,6 мм (без учета толщины защитного покрытия) с обрезкой кромок.

Толщина органических покрытий лицевой стороны должна быть от 20 до 150 мкм в зависимости от вида покрытия, толщина полимерного покрытия обратной стороны проката должна быть 20±5 мкм.

Косина резов профилей не должна выводить их длину за номинальный размер с учетом предельного отклонения по длине.

Предельные отклонения размеров профилей не должны превышать указанных в нижеследующей таблице.

| Толщина заготовки, мм | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- |
|  | по высоте профиля | по ширине профиля | по длине профиля |
| 0,5-0,6 | ±1,5 | ±8 | ±10 |

Изменение ширины узких полок по длине профиля допускается не более чем на 2 мм. Разность ширины крайних полок гофров должна быть не менее 2 мм.

Серповидность профилей не должна превышать 1 мм на 1 м длины. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах.

Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок - 3 мм.

В комплект поставки должны входить:

- профили одного типа, размера, материала исходной заготовки, вида защитного покрытия;

- документ на отгружаемую продукцию.

Маркировку профилей наносят на ярлык, который крепят к пакету. Маркировка должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение профиля;

- длину и количество профилей в пакете;

- теоретическую массу пакета;

- номер пакета и партии;

- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя. Упаковка профилей должна производиться в пакеты по чертежам ОЗЛК.

Упаковка должна обеспечивать сохранность профилей и защитного покрытия от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете относительно друг друга.

При отгрузке профилей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковка профилей должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

Каждая партия профилей должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

- наименование потребителя;

- номер заказа;

- номер партии;

- данные о количестве и номер пакетов с указанием теоретической массы каждого пакета;

- данные об общей теоретической массе профилей в партии;

- штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

Профили можно транспортировать транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные подкладки, расположенные не реже, чем через 2 м и имеющие одинаковую толщину - не менее 50 мм, ширину - не менее 150 мм и длину, превышающую габаритный размер пакета не менее чем на 100 мм.

Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохранены от перемещения.

Условия транспортирования профилей при воздействии климатических факторов должны соответствовать группе Ж1, условия хранения - группе Ж3 по ГОСТ 15150-69*.

Выгрузка пакетов вручную и подача профилей к месту монтажа волоком запрещается.

Транспортирование и хранение профилей в пакетах, размещенных в несколько ярусов, следует производить на стеллажах, препятствующих повреждению профилей.

Резка автогеном, обрезным кругом и сварка профилей не допускается.

Изготовитель должен гарантировать соответствие профилей, принятых ОТК, требованиям данных технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения, установленных данными техническими условиями.

ТУ 1120-001-47994901-2002 Профили стальные листовые гнутые с перфорацией и комплектующие из стального листа

(ЗАО РАНИЛЛА "Санкт-Петербург")

Данные технические условия разработаны на основании Технического свидетельства N TC-07-0345-2001 и распространяются на профили стальные листовые гнутые с перфорацией и комплектующие из стального листа, предназначенные для эксплуатации в качестве кровли зданий при температуре наружного воздуха от минус 55 до плюс 40 °С, что соответствует климатическим условиям УХЛ и ХЛ1 по ГОСТ 15150-69*.

Профилированные листы предназначены для покрытия основной площади кровли зданий, комплектующие - для покрытия изгибов кровли, торцов и тому подобного.

Профилированные листы и комплектующие предназначены для эксплуатации в следующих природно-климатических условиях:

- допускаемое нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, кПа (кгс/см) - до 2,0 (200) в зависимости от расстояния между прогонами покрытия;

- допускаемая зона влажности (по СНиП II-3-79*) - сухая, нормальная;

- допускаемая степень агрессивности окружающей среды - неагрессивная и слабоагрессивная.

Пример условного обозначения профилированных листов при заказе и в других документах:

CLASSIC-S-0,60-PURAL-29-ТУ 1120-001-47994901-2002,

где: CLASSIC-S - наименование;

0,60 - толщина в мм;

PURAL - материал исходного листа и покрытия;

29 - номер цветового покрытия.

Пример условного обозначения комплектующих при заказе и в других документах:

FLASHC-LHSC-PURAL-40-ТУ 1120-001-47994901-2002,

где: FLASHC - группа комплектующих;

LHSC - наименование;

PURAL - материал исходного листа и покрытия;

40 - номер цветового покрытия.

Профилированные листы должны изготавливаться из тонколистовых металлов, поставляемых в рулонах, путем их размотки, последовательной прокатки между формообразующими валками с одновременной перфорацией одного края на линии профилирования тонколистовых металлов фирмы "STAM".

Комплектующие должны изготавливаться из тех же тонколистовых металлов путем их резки на гильотинных ножницах и последующей гибки на гибочном прессе фирмы "DONWAL".

Поперечное сечение профилированных листов CLASSIC-S и CLASSIC-W приведено на нижеследующих рисунках.

Лист профилированный типа CLASSIC-S

Лист профилированный типа CLASSIC-W

Исходным материалом для изготовления профилированных листов и комплектующих являются:

- тонкий стальной лист RACOLOR;

- тонкий медный лист, выпускаемый в соответствии с требованиями ГОСТ 859-2001 и ГОСТ 495-92.

________________

Взамен действует ГОСТ 1173-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Тонкий стальной лист RACOLOR - это горячеоцинкованный холоднокатаный стальной лист марки S320GD+Z с полимерными покрытиями типа PURAL и PVDF.

Механические характеристики данной стали и характеристики цинкового покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 14918-80*: предел текучести Ryn - 320 МПа; временное сопротивление Run - 390 МПа; относительное удлинение As - 17%; масса цинкового покрытия - 275 г/м; толщина цинкового покрытия с каждой стороны - 20 мкм.

Покрытие PVDF рекомендуется для особо ответственного применения. Оно обладает хорошими антикоррозионными свойствами и высокой стабильностью внешнего вида.

Покрытие PURAL - это покрытие на основе полиуретана. Оно обладает хорошей стойкостью при формообразовании листов. Его поверхность имеет высокую износостойкость при воздействии снега и льда, а также обладает хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца.

Характеристики этих покрытий соответствуют требованиям ГОСТ 30246-94 и приведены в нижеследующей таблице.

| Свойства | Тип покрытия |
| --- | --- |
|  | PVDF | PURAL |
| Прочность покрытия при изгибе, Т | 2Т | 1Т |
| Толщина покрытия, мкм | 27±2 | 50±2 |
| Рисунок покрытия | гладкий | структурированный |
| Стойкость к воде, ч, не менее | 1000 | 1000 |
| Стойкость в солевом растворе 30% NaCI, ч, не менее | 100 | 100 |
| Прочность сцепления с металлом, балл | 1 | 1 |

Цвет покрытия определяется в соответствии с его номером по стандартной карте цветов RACOLOR. Если в заказе на изготовление профилированных листов и комплектующих цвет специально не оговаривается, то цвет фоновой краски - серый.

Для изготовления профилированных листов и комплектующих используются исходные листы RACOLOR и листы из меди толщиной 0,6 мм кроме комплектующих типа LSJC, для которых толщина исходных листов равняется 0,5 мм. Допуск на толщину исходных листов составляет ±0,05 мм.

Любые повреждения полимерного покрытия исходного листа не допускаются. При их обнаружении в процессе производства поврежденный участок листа бракуется.

Исходные листы поставляются в рулонах шириной 621 мм, внутренним диаметром 610 мм и наружным - не более 1200 мм.

Телескопичность рулона должна составлять не более 40 мм.

Длина профилированных листов устанавливается по договоренности с заказчиком (в пределах до 10 м).

Предельные отклонения по длине профилированных листов и комплектующих ... ±5 мм; по остальным размерам - в соответствии с чертежами.

Предельные отклонения по толщине должны соответствовать предельным отклонениям исходного металлического листа. Предельные отклонения по толщине не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба.

Серповидность профилированных листов в соответствии с требованиями ГОСТ 24045-94 не должна превышать 1 мм на 1 м длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м - при длине профилей более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах.

Волнистость на плоских участках профилированных листов не должна превышать 1,5 м.

Косина резов профилированных листов и комплектующих не должна выводить их длину за номинальный размер и предельное отклонение по длине.

Микротрещины в полимерном покрытии в местах изгиба не допускаются.

На поверхности полимерного покрытия допускаются потертости, риски или следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия.

Срок службы профилированных листов при условии соблюдения требований к их монтажу при проведении кровельных работ и правил эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

Требования к монтажу профилированных листов приведены в "Инструкции по монтажу кровельного покрытия типа CLASSIC", которая выдается каждому заказчику.

Комплектность поставки (количество профилированных листов соответствующей длины, номенклатура и количество комплектующих) определяется заказ-нарядом.

По требованию заказчика в комплект поставки могут входить шурупы для крепления профилированных листов и комплектующих в процессе монтажа кровельного покрытия.

Количество шурупов и их номенклатура рассчитывается в зависимости от площади и конфигурации кровли и определяется в заказ-наряде.

Маркировка должна наноситься на бумажную этикетку, которая является документом о качестве. Этикетка должна быть помещена в полиэтиленовый пакет и прочно прикреплена к упаковочному ящику с профилированными листами.

Этикетка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя - ЗАО "Ранилла Санкт-Петербург"; номер заказ-наряда;

- условное обозначение профилированных листов;

- количество профилированных листов и их длину;

- массу профилированных листов без упаковки;

- дату изготовления;

- номер данных технических условий;

- подпись ответственного исполнителя; печать.

Номер заказ-наряда должен также наноситься краской на упаковочный ящик.

Этикетка для комплектующих, содержащая аналогичную информацию, должна быть помещена внутрь полиэтиленового пакета с комплектующими.

Перед упаковкой на поверхность профилированных листов с полимерным покрытием должны быть приклеены две полосы полиэтиленовой пленки с клейким слоем по ГОСТ 10354-82* толщиной 0,2 мм и шириной 130 мм (см. рисунок).

Покрытие с кровлей из профилированных стальных листов

1 - несущий стальной профилированный лист; 2 - стальной профилированный настил; 3 - пароизоляция из полиэтиленовой пленки; 4 - ветрозащита из пленки "Tyvek"; 5 - минераловатные плиты; 6 - термовладыш из бакелизированной фанеры; 7 - опорный элемент из стали =2 мм; 8 - элемент жесткости =2 мм; 9 -дистанционный прогон ГН 65x45x40x3 (шаг -3000); 10 - шайба стальная; 11 - герметизирующая лента; 12 -мастика герметизирующая; 13 - винт самонарезающий В6х80 (шаг - 3000); 14 - заклепка комбинированная (шаг - 250); 15 - винт самонарезающий В6х25; 16 - шайба неопреновая

Продольные и поперечные стыки профлиста при уклонах до 20% рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Примыкание кровли из металлического профлиста к стенам следует осуществлять с устройством фартуков из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон. Крепление их следует выполнять на заклепках, а между собой - одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю должны иметь "гребенку" по форме поперечного сечения металлического профлиста.

При кровлях из стальных профилированных листов работы следует вести в следующей последовательности:

- к прогонам покрытия несущий профилированный настил закрепляют самонарезающими винтами В6х25 (ТУ 36-2042-78), устанавливаемыми в каждый гофр (впадину) профиля к крайним и коньковым прогонам;

- на промежуточных опорах закрепление производят с шагом через гофр. Шаг прогонов 1,5-3,0 м;

- в продольном направлении соединение профнастилов между собой выполняют на заклепках ЗК-12 (ТУ 36-2088-78) с шагом 250 мм;

- перпендикулярно гофрам с нахлесткой полотнищ на 100 мм раскатывают полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм (ГОСТ 10354-82*), заводя ее во второй и третий гофр каждого профлиста для установки опорных элементов с шагом 750 мм;

- опорные элементы закрепляют к прогонам двумя самонарезающими винтами в каждую "лапку";

- дистанционные прогоны закрепляют к опорным элементам через термовкладыш из бакелизированной фанеры двумя самонарезающими винтами;

- теплоизоляцию из плит выполняют заподлицо с дистанционными прогонами с перевязкой стыков нижнего слоя верхними плитами;

- под опорные элементы и дистанционные прогоны укладывают доборные вкладыши из этих же плит;

- ветрозащиту из паропроницаемых материалов, например "TYVEK SOFT", выполняют также с нахлесткой полотнищ не менее чем на 100 мм;

- профилированные листы кровли закрепляют к дистанционным погонам самонарезающими винтами В6х80 с шайбой и уплотнителем из герметизирующей ленты в каждый гофр (гребень) на карнизных и коньковых прогонах; с шагом через гофр - на промежуточных прогонах;

Покрытие с кровлей из профилированных стальных листов

5 - минераловатные плиты; 6 - термовладыш из бакелизированной фанеры; 14 - заклепка комбинированная (шаг - 250); 17 - заглушка из минераловатного мата; 18 - стальная гребенка по форме профлиста; 19 -оцинкованная сталь =0,8 мм; 20 - защитный фартук из оцинкованной стали =0,8 мм

- для увеличения жесткости продольных кромок кровельных профлистов на дистанционный прогон под накрываемый гофр листа должен устанавливаться элемент жесткости;

- между собой в продольном направлении кровельные профлисты соединяют на заклепках после нанесения на накрываемую кромку герметика типа "Эластосил 137-181" (ТУ 6-02-362-84). Отверстия в заклепках также должны промазываться герметиком. Перед нанесением герметизирующих мастик поверхности должны быть обеспылены и обезжирены бензином (ГОСТ 3134-78*).

"Теплоизоляционные изделия ISOROC в ограждающих конструкциях зданий и сооружений"

(Рекомендации по применению с альбомом технических решений, ТР 12263- ТИ 2003, ОАО ТЕПЛОПРОЕКТ, Москва, 2003)

В данном альбоме рассмотрены технические решения по утеплению ограждающих конструкций зданий теплоизоляционными материалами из минеральной ваты ISOROC.

Данные рекомендации распространяются на ограждающие конструкции зданий с применением теплоизоляционных плит из минеральной ваты ISOROC следующих марок, выпускаемых по ТУ 5762-001-50077278-02:

- ИЗОЛАЙТ (ISOROC-L, ISOLIGHT);

- ИЗОВЕНТ (ISOROC-VF, ISOVENT);

- ИЗОФЛОР (ISOROC-FR, ISOFLOOR);

- ИЗОРУФ (ISOROC-FLR, ISOROOF);

- ИЗОРУФ-Н (ISOROC-FLR/B, ISOROOF-B);

- ИЗОРУФ-В (ISOROC-FLR/T, ISOROOF-T);

- ИЗОФАС (ISOROC-F, ISOFAS).

Плиты изготавливаются из минеральной ваты вида ВМТ типа А, отвечающей требованиям ГОСТ 4640-93*. Для производства ваты применяют горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги, осадочные породы, вулканические породы, шлаки и смеси перечисленных компонентов. Плиты изготавливаются на синтетическом связующем с применением гидрофобизаторов (масляные и кремнийорганические композиции), относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244 и являются невзрывоопасным материалом.

Плиты выпускаются длиной 1000 мм, шириной 500 мм. Техническими условиями ТУ 5762-001-50077278-02 предусмотрен выпуск плит толщиной 40-150 мм для плит марок ИЗОЛАЙТ, ИЗОВЕНТ, ИЗОФЛОР, ИЗОРУФ, ИЗОРУФ-Н, ИЗОФАС и толщиной 40 - 60 мм для плит марки ИЗОРУФ-В.

В покрытиях с кровлей и основанием из профилированного металлического настила могут быть использованы плиты ИЗОЛАЙТ, допускается использование плит ИЗОВЕНТ или ИЗОФЛОР. Швы нижнего профилированного настила должны быть герметизированы. По нижнему настилу предусматривается пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или другого пароизоляционного материала. Теплоизоляционный слой из плит ISOROCнаклеивается на пароизоляционный слой или закрепляется механически.

При устройстве тепловой изоляции в два слоя второй слой плит укладывается с перекрытием швов первого (нижнего) слоя. Между собой плиты рекомендуется склеивать битумом.

Кровля из стального профилированного листа с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит ISOROC по несущему стальному профилированному настилу

1 - несущий стальной профилированный лист; 2 - пароизоляционный слой; 3 - минераловатные плиты ИЗОЛАЙТ, ИЗОФЛОР, ИЗОРУФ-Н; 4 - ветрозащита из паропроницаемого материала; 5- стальной профилированный лист (кровельный); 6 - клеевое соединение

Кровля из стального профилированного листа с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит ISOROC по несущему стальному профилированному настилу

1 - стальной несущий профилированный лист; 2 - минераловатные плиты ИЗОЛАЙТ, И30ФЛ0Р, ИЗОРУФ-Н; 3 - стальной профилированный настил (кровельный); 4 - пароизоляционный слой; 5 - Z-образный профиль (под стык профилированного кровельного настила); 6 - крепление настила (винт самонарезающий); 7 -дистанционирующий прогон; 8 - теплоизолирующая прокладка; 9 - стеновая панель с теплоизоляцией; 10 -прогон покрытия (несущий); 11 - прокладка уплотняющая; 12 - фартук (из металлического листа); 13 -заклепка

"Покрытия с теплоизоляцией из минераловатных плит РУФ БАТТС и кровлями из рулонных материалов и стальных профилированных листов"

(Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов, шифр М27.58/99, ЦНИИПромзданий, Москва, 1999 г.)

Данный альбом содержит конструктивные решения узлов покрытий и кровель по стальным профилированным листам для Отапливаемых зданий различного назначения.

Покрытия с кровлей из стальных профлистов включают следующие конструкционные слои:

- стальные профилированные настилы;

- пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки;

- слои теплоизоляции из минераловатных плит ЛАЙТ БАТТС;

- стальной профлист.

Конструктивные решения предусматривают применение в качестве утеплителя мягких теплоизоляционных плит из минеральной ваты ЛАЙТ БАТТС плотностью св. 25 до 50 кг/м (ТУ 5762-004-45757203-99).

Покрытие с кровлей из стальных профилированных листов

1 - несущий стальной профилированный настил, например, 457-750-0,8; 2 - стальной профилированный лист СН44-1000-0,8; 3 - пароизоляция из полиэтиленовой пленки; 4 - ветрозащита из перфорированного материала; 5 - минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС; 6 - термовкладыш из бакелизированной фанеры; 7 -опорный элемент из стали 6=3 мм; 8 - элемент жесткости 5=2 мм; 9 - дистанционный прогон ГН65x45x40x3 ; 10 - шайба стальная; 11 - герметизирующая лента; 12 - мастика герметизирующая; 13 - винт самонарезающий В6х80; 14 - заклепка комбинированная; 15 - винт самонарезающий В6/25; 16 - шайба неопреновая

"Покрытия с теплоизоляцией ISOVER"

(Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов, шифр М27.24/03, ЦНИИПромзданий, Москва, 2003 г.)

Данный альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи покрытий с теплоизоляцией из плит и матов ISOVER, производимых концерном "SAINT-GOBAIN" на заводах "Saint-Gobain Isover OY" (Финляндия) и "Saint-Gobain Isover Polska Sp. Z.o.o." (Польша).

Плиты и маты ISOVER могут применяться для теплоизоляции новых и существующих зданий.

Назначение теплоизоляционных материалов ISOVER в покрытиях из профилированных листов

| Наименование | Вид основания | Теплоизоляционные плиты ISOVER |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Тип волокна | Прочность при сжатии МПа, не менее |
| Покрытие из стальных профилированных листов | профнастил | плиты KL-E | стеклянное волокно | 16 |
|  |  | плиты KL |  | 17 |
|  |  | плиты KL-A |  | 23 |
|  |  | маты КТ-11 |  | 11 |
|  |  | маты КТ-11-TWIN |  | 11 |
|  |  | маты КТ |  | 16 |

Кровельное покрытие в общем случае должно включать следующие конструктивные слои:

- несущее основание из стальных оцинкованных профилированных настилов;

- пароизоляционный слой;

- теплоизоляцию из плит или матов ISOVER;

- стальные профилированные листы.

В качестве кровельных листов рекомендуется применять в "перевернутом положении" профили стальные гнутые с высотой гофра не мене 44 мм с цинковым, алюмоцинковым и алюминиевым покрытием заготовки и защитно-декоративным лакокрасочным покрытием.

Наиболее целесообразно кровлю из металлических профлистов применять в зданиях с длиной ската до 12 м. При большей длине ската и уклоне кровли более 10% профлист должен устанавливаться с величиной нахлестки вдоль ската не менее 200 мм и с обязательной герметизацией продольной нахлестки, а при уклонах менее 10% - с величиной нахлестки не менее 300 мм и герметизацией мест продольной и поперечной нахлесток.

В покрытиях по стальным профилированным настилам в местах их примыкания к стенкам парапетов, к деформационным швам, к водосточным воронкам, а также с каждой стороны конька и ендовы пустоты ребер настилов (со стороны теплоизоляции) должны быть заполнены на глубину 250 мм заглушками из негорючих минераловатных плит ISOVER Dachoterm SL, KL-A. Для исключения их контакта с металлом профнастил предварительно должен быть окрашен битумом.

В утепленных покрытиях для разрыва "мостиков холода" между верхней полкой дистанционного прогона и профлистом должны быть установлены прокладки из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм, окрашенные пентафталевыми или хлорвиниловыми эмалями за 2 раза. В качестве противоветрового барьера рекомендуется использовать рулонный водоизоляционный паропроницаемый материал типа "TYVEK SUPRO".

Продольные и поперечные стыки профлиста при уклонах до 20% рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Примыкание кровли из металлического профлиста к стенам следует осуществлять с устройством фартуков из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон. Крепление их следует выполнять на заклепках, а между собой - одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю должны иметь "гребенку" по форме поперечного сечения металлического профлиста.

При кровлях из стальных профилированных листов работы следует вести в следующей последовательности:

- к прогонам покрытия несущий профилированный настил закрепляют самонарезающими винтами В6х25 (ТУ 36-2042-78), устанавливаемыми в каждый гофр (впадину) профиля к крайним и коньковым прогонам;

- на промежуточных опорах закрепление производят с шагом через гофр. Шаг прогонов 1,5-3,0 м;

- в продольном направлении соединение профнастилов между собой выполняют на заклепках ЗК-12 (ТУ 36-2088-78) с шагом 250 мм;

- перпендикулярно гофрам с нахлесткой полотнищ на 100 мм раскатывают полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм (ГОСТ 10354-82*), заводя ее во второй и третий гофр каждого профлиста для установки опорных элементов с шагом 750 мм;

- опорные элементы закрепляют к прогонам двумя самонарезающими винтами в каждую "лапку";

- дистанционные прогоны закрепляют к опорным элементам через термовкладыш из бакелизированной фанеры двумя самонарезающими винтами;

- теплоизоляцию из плит или матов выполняют заподлицо с дистанционными прогонами с перевязкой стыков нижнего слоя верхними плитами;

- под опорные элементы и дистанционные прогоны укладывают доборные вкладыши из этих же плит;

- ветрозащиту из паропроницаемых материалов, например "TYVEK SUPRO", выполняют также с нахлесткой полотнищ не менее чем на 100 мм;

- профилированные листы кровли закрепляют к дистанционным прогонам самонарезающими винтами В6х80 с шайбой и уплотнителем из герметизирующей ленты в каждый гофр (гребень) на карнизных и коньковых прогонах; с шагом через гофр - на промежуточных прогонах;

- для увеличения жесткости продольных кромок кровельных профлистов на дистанционный прогон под накрываемый гофр листа должен устанавливаться элемент жесткости;

- между собой в продольном направлении кровельные профлисты соединяют на заклепках после нанесения на накрываемую кромку герметика типа "Эластосил 137-181" (ТУ 6-02-362-84). Отверстия в заклепках также должны промазываться герметиком. Перед нанесением герметизирующих мастик поверхности должны быть обеспылены и обезжирены бензином (ГОСТ 3134-78*).

Для гидропароизоляции рекомендуется использовать следующие материалы: подкровельную антиконденсатную пленку ЮТАКОН, а для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции - ЮТАФОЛ.

При использовании подкровельных диффузионных мембран типа ЮТАВЕК и TYVEK допускается отсутствие вентиляционного зазора между теплоизолятором и мембраной, т.к. она обеспечивает свободный проход паров со стороны теплоизолятора и не позволяет влаге проникать в обратном направлении.

Подкровельная антиконденсатная пленка ЮТАКОН представляет собой материал для защиты от проникновения влаги извне (дождь и снег) во внутреннюю конструкцию объекта, а также от копоти и пыли в проветриваемых системах наклонных крыш. Одновременно она препятствует стеканию конденсирующегося водяного пара на применяемую теплоизоляцию благодаря использованию влагопоглощающего нетканого материала (вискоза).

Четырехслойная пленка ЮТАКОН - ультрафиолетоустойчивая полипропиленовая ткань, заламинированная с обеих сторон полипропиленовой пленкой, к одной стороне которой присоединен влагопоглощающий нетканый материал. Верхнее и нижнее ламинирование обеспечивает гидроизоляционные свойства и паронепроницаемость данной пленки.

Полипропиленовая ткань обеспечивает высокую прочность, а влагопоглощающий нетканый материал, присоединенный к нижней поверхности пленки, поглощает водяной пар, образующийся во внутреннем пространстве объекта. После того, как условия конденсации исчезают, нетканый материал быстро высыхает в воздушном потоке. ЮТАКОН имеет ширину 1,3 м и 1,5 м при длине 50 м и плотность 130, 140 г/м.

Пленка имеет долгий срок службы, не меньший, чем применяемое кровельное покрытие. Кроме того, она не подвержена гниению, не покрывается плесенью, не поддается вредителям, не влияет на здоровье.

Преимуществом ЮТАКОНа является его прочность и высокая ультрафиолетовая устойчивость (12 месяцев), означающая, что кровля после покрытия пленкой может находиться ненакрытой металлочерепицей долгое время в отличие от других подкровельных пленок. Она может использоваться для защиты кровельных конструкций во время производства подготовительных работ до установки кровельного покрытия, а также для временной защиты теплоизоляции от атмосферных воздействий.

Благодаря тому, что данная пленка является паронепроницаемой и не дает водяным парам проникать из внутреннего пространства объекта в кровельное покрытие, она снижает возможность конденсации водяного пара на применяемом кровельном покрытии.

На скатах кровли длиной более 6 м рекомендуется устанавливать вентиляционные клапана.

Работы по устройству кровель из металлочерепицы должны выполнять специализированные организации на основе проекта производства работ, рабочих чертежей, данного руководства и "Технологической карты на устройство кровли из металлочерепицы с использованием гидро- и пароизоляционных мембран" (ЦНИИОМТП, 2001 г.).

При проектировании и производстве кровельных работ кроме данного руководства должны выполняться требования СНиП II-26-76, ТСН КР-97 МО "Кровли. Технические требования и правила приемки".

Технология и организация выполнения работ

Листы металлочерепицы поставляются на строительные объекты с завода, как правило, по предварительно заявленным размерам, которые устанавливаются в результате тщательных обмеров скатов крыши.

Форма крыши - односкатная, двускатная, щипцовая, мансардная и другие влияют на размеры заявляемых профильных листов, так как наиболее важное значение при обмерах ската имеют основной размер: от карниза до конька (или/и ендовы).

При обмерах ската следует учитывать непременное условие - листы металлочерепицы укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более чем на 40 мм. Превышение этого размера (40 мм) не допускается из-за возможной деформации листа под снеговой нагрузкой.

При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.

Для устройства кровли следует использовать профилированные листы металлочерепицы, выпускаемые ООО "Талдом Профиль" по ТУ 5285-001-50186441-2004, а также другие типы металлочерепиц с шагом 350 мм.

Зная стандартную полезную ширину листов металлочерепицы, можно подсчитать необходимое их количество. При длине скатов более 6,5 м листы рекомендуется разбивать на два куска с нахлестом не менее 200 мм.

Хранить листы металлочерепицы, поступившие с завода на строительную площадку, нужно следующим образом: привезенные листы металлочерепицы в заводской упаковке должны быть уложены на ровном месте на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м.

Если монтаж кровли планируется на срок более 1 месяца, каждый лист металлочерепицы следует переложить рейками. Высота стопки листов должна составлять не более 1 м.

Перед началом устройства кровли из металлочерепицы необходимо произвести контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. Этот процесс является контрольным потому, что он будет обеспечивать (определять) качество укладки металлочерепицы.

Обрешетка под листы металлочерепицы должна выполняться из перфорированного металлического профиля или антисептированных досок сечением Ах100 мм (А - высота доски, определяется проектом; при шаге стропильных конструкций 700-900 мм А=32 мм) с расстоянием по осям от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм.

Выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других.

Обрешетку следует укладывать сверху через контррейку толщиной 50 мм по свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу. Гидропароизоляционный материал необходим для обеспечения вентиляции под кровельными листами (между гидроизоляционным материалом и металлочерепицей) и предотвращения образования конденсата с нижней стороны кровельного листа.

Материал гидропароизоляции должен впитывать влагу со стороны теплоизоляции или иметь возможность пропускать через себя пар в область вентилируемого подкровельного пространства. Для хорошей вентиляции подкровельного пространства должны быть созданы зазоры, через которые струя холодного воздуха могла бы беспрепятственно пройти от карниза под конек крыши. Вентиляционные отверстия должны быть устроены в самом высоком месте кровли.

Гидропароизоляционная пленка должна устанавливаться горизонтально непосредственно на стропила или другую несущую конструкцию крыши таким образом, чтобы расстояние между стропилами при креплении пленки не превышало 1,2 м. Минимальный зазор под пленкой должен составлять 50 мм.

Рулон с пленкой ЮТАКОН намотан таким образом, чтобы при размотке на крыше влагопоглощающий нетканый материал был обращен во внутреннее пространство объекта. Установка должна начинаться с окантовки крыши и продолжаться по направлению к коньку. Пленку необходимо укрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На край пленки нанесена полоска черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки. Более точная информация, касающаяся нахлеста, дана в нижеследующей таблице.

| Уклон крыши, | Горизонтальный нахлест | Вертикальный нахлест, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Частичное закрепление, мм | Полное закрепление, мм |  |
| До 14 | 225 | 150 | 100 |
| 15-30 | 150 | 120 | 100 |
| От 31 | 120 | 100 | 100 |

В случае применения пленки ЮТАКОН на сплошной обрешетке или другом основании необходимо вкладывать между пленкой и основанием контррейки размером 40x50 мм и с шагом не более 1,2 м друг от друга. Во всех случаях прилегание пленки в нижней области крыши и в области конька должно соответствовать условиям, необходимым для обязательного протока воздуха, причем в области конька должен быть оставлен зазор не менее 100 мм для проветривания.

Гидропароизоляционный материал (прокладку) устанавливают внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под профильный лист от карниза к коньку.

При устройстве обрешетки под листами металлочерепицы в сырых помещениях необходимо оставлять зазор (минимум 50 мм) между верхней поверхностью гидроизоляции и нижней у металлочерепицы. Такая конструкция требует поднять обрешетку на 50 мм. Для этого при установке гидропароизоляции на стропила набивают бруски сечением 50x50 мм. Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек следует прибить полосу гидроизоляционного материала.

Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на карнизы, должны быть выше обрешетки на высоту профильного листа.

Карнизная планка должна быть закреплена до укладки листов металлочерепицы оцинкованными гвоздями через 300 мм. Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски.

Монтаж листов металлочерепицы начинается с торцевых участков на двускатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.

Крепление листов металлочерепицы следует начинать с закрепления трех-четырех листов самонарезающим винтом на коньке, выравнивания их строго по карнизу и последующего окончательного закрепления по всей длине.

Для этого необходимо установить первый лист и прикрепить его одним самонарезающим винтом у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним самонарезающим винтом по верху волны под первой поперечной складкой. Если окажется, что листы не стыкуются, следует сначала приподнять лист от другого, затем, слегка наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять самонарезающим винтом по верху волны под каждой поперечной складкой.

Скрепить 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровнять строго по карнизу, затем скрепить листы к обрешетке окончательно.

Профильные листы следует крепить самонарезающими винтами с окрашенной восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой, которые ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам.

Для крепления профильных листов используются, как правило, винты размерами 4,5x25 (35) мм. На каждый квадратный метр профиля следует устанавливать 7 самонарезающих винтов, учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.

В местах продольных нахлестов листы металлочерепицы рекомендуется скреплять между собой при помощи самонарезающих винтов размером 4,5x19 мм с шагом через одну волну. В местах поперечных нахлестов лист металлочерепицы по длине рекомендуется обеспечить перехлест листов не менее 200 мм.

В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (стены, трубы и т.п.) рекомендуется устанавливать планки стыков.

В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист шириной 1250 мм по сплошной обрешетке. Гладкий лист следует крепить к сплошной обрешетке оцинкованными гвоздями. После укладки листов металлочерепицы рекомендуется установить сверху декоративную планку. Планку следует устанавливать строго по шнуру, шаг винтов должен составлять 200-300 мм.

Торцевую планку следует крепить к деревянному основанию самонарезающими винтами, эта планка должна покрывать торец поверх волны профиля. Планку необходимо устанавливать строго по шнуру, шаг винтов должен составлять 200-300 мм.

Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной прокладки. Коньковые элементы должны закрепляться самонарезающими винтами на каждой второй профильной волне. Между коньком и листами металлочерепицы рекомендуется устанавливать специальную профильную уплотнительную прокладку. Коньковую планку следует устанавливать строго по шнуру, шаг винтов должен составлять 200-300 мм. Профильная уплотнительная прокладка должна крепиться к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.

Специальное снегозадерживающее устройство следует устанавливать на расстоянии около 350 мм от карниза под вторым поперечным рисунком. Крепление этого устройства следует осуществить сквозь лист к обрешетке большим самонарезающим винтом или болтом.

Обрезку листов металлочерепицы следует производить ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями. Все места среза, сколов и повреждений защитного слоя должны быть окрашены для предохранения листа металлочерепицы от кромочной коррозии.

Для безопасной эксплуатации крыши на ней необходимо установить лестницы для подъема на крышу и переходные мостики. Переходные мостики должны быть закреплены на крыше, если уклон составляет больше, чем 1:8. Крепление под мостик должно фиксироваться шурупами через листы металлочерепицы к дополнительному основанию. Расстояние между креплениями - 1000 мм. Лестницы на крыше должны крепиться шурупами сквозь лист к обрешетке.

Кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями утвержденного проекта производства работ, который должен находиться на строительной площадке.

Запрещается производить кровельные работы во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

Требования к качеству и приемке работ

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ следует контролировать:

- качество листов металлочерепицы (отсутствие царапин, деформаций, изгибов, надломов, размеры по длине);

- качество устройства обрешетки (сечение решетин, расстояние между решетинами и соответствие ее проекту);

- наличие прокладочного гидроизоляционного материала;

- наличие торцевых, коньковых, карнизных планок;

- готовность всех конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;

- правильность монтажа листов металлочерепицы;

- правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям;

- правильность выполнения вентиляционного канала;

- правильность выполнения конька, ендовы, карнизов;

- правильность установки и закрепления лестницы, переходных мостиков, лестницы на крыше, правильность устройства системы водоотвода.

Выполненная кровля из металлочерепицы должна удовлетворять следующим требованиям: все листы металлочерепицы, в том числе коньковые элементы, должны быть прикреплены к обрешетке плотно, без перекосов, с соблюдением нахлестов. На поверхности листов металлочерепицы не должно быть повреждений, изломов, вмятин, царапин

Производственный контроль качества выполнения кровельных работ должен осуществлять мастер.

Приемка работ должна сопровождаться тщательным осмотром наружных поверхностей кровли, особенно в ендовах, на карнизных участках, в местах устройства конька, всей водоотводящей системы.

Обнаруженные при осмотре готовой кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи дома в эксплуатацию.

Руководство по монтажу кровли из металлочерепицы

(ООО "Металл Профиль", г.Лобня, Московская обл.)

Для монтажа кровли необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер. Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубьями, электрические высечные ножницы, электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными зубьями. После резки листов необходимо удалить с кровли металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой"), так как под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

Перед началом монтажа металлочерепицы рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Следует проверить прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

Металлочерепицу рекомендуется укладывать на кровлю с уклоном не менее 14°. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската - от карниза до конька - устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлестом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины, защитить его от конденсата со стороны металлочерепицы с помощью гидроизоляционной пленки и от влаги из помещений с помощью пароизоляционной пленки.

Для устранения влаги из подкровельного пространства естественную вентиляцию необходимо устраивать так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки необходимо создать вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши необходимо оставлять щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька - освобождать специальные отверстия.

Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза с провисом 20 мм. Между полотнищами делается нахлест 150 мм. Для пленок типа "ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР" или "ЮТАКОН" сторона пленки с цветной полосой по краю должна быть обращена наружу, переворачивать материал не допускается. Пленку типа "ТАЙВЕК" или "ЮТАВЕК" можно укладывать любой стороной.

После установки гидроизоляционной пленки обеспечивается возможность одновременного проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и внутри - по устройству теплозвукоизоляции. Маты или плиты теплоизоляции следует устанавливать враспор между стропилами, оставляя вентиляционный зазор в 20 мм до гидроизоляционной пленки типа "ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР" или "ЮТАКОН", в противном случае пленка не сможет выполнять свое назначение. Между утеплителем и пленками типа "ТАЙВЕК" или "ЮТАВЕК" зазор оставлять не нужно.

Полотнища пароизоляционной пленки "ЮТАФОЛ Н СИЛЬВЕР" крепятся степлером на внутренней поверхности стропил. Полотнища укладываются внахлест и герметично соединяются клейкой лентой. После этого можно устраивать внутреннюю облицовку.

Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50x50 мм и досок 32x100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50x50 мм, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~50x100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металлочерепицы "МП МОНТЕРРЕЙ" или "МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") или 350 мм (для металлочерепицы "МП МАКСИ"). Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32x100 мм равно 350 мм (для "МП МОНТЕРРЕЙ" или "МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") или 400 мм (для "МП МАКСИ"). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, то следует использовать более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка должна выполняться сплошной. По сторонам коньковой планки должны прибиваться по две дополнительные доски. Торцевые планки должны подниматься выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке следует крепить саморезами планку ендовы нижней. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент - планку ендовы верхней. Места примыканий - традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши следует изготовить внутренний фартук. Для его изготовления следует использовать планки примыкания нижние. Планку необходимо приложить к стенкам трубы и отметить верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Планку примыкания нижнюю подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Далее поверх внутреннего фартука и галстука следует монтировать листы металлочерепицы. Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны.

После завершения монтажа кровельного покрытия вокруг печной трубы приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из планок примыкания верхних. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Держатели желоба на нижней доске обрешетки следует устанавливать в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. При установке держателей необходимо учитывать, что край желоба должен быть расположен на 25-30 мм ниже края металлочерепицы. Это требуется для обеспечения сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

При монтаже водосточной системы прямоугольного сечения следует вставить и закрепить желоб в держателях, а затем прикрепить к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку следует вывести поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

При монтаже водосточной системы круглого сечения следует вставить и закрепить желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя, а затем прикрепить к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку следует вывести поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

При монтаже металлочерепицы ее первый лист следует выровнять по торцу крыши и закрепить одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза должен составлять 40 мм. (см. рис.А). Второй лист следует уложить внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо. Листы должны соединяться саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке, а могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши.

Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Если листы металлочерепицы необходимо стыковать по длине, то порядок укладки листов меняется (рисунке Б). В этом случае соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1-4.

Низ листа металлочерепицы следует прикреплять саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов ... 6-8 штук на квадратный метр.

На торцы крыши необходимо устанавливать планки торцевые. Закреплять их следует через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают.

Гарантия на металлочерепицу предоставляется только при использовании при монтаже саморезов, приобретенных у "Металл Профиль", а именно: фирменные оцинкованные саморезы "Металл Профиль" с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка "МП") или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка "fm") или SFS Stadler (Швейцария, маркировка "sfs").

Конек кровли необходимо закрыть планкой конька. Планки могут быть плоскими или круглыми. Монтаж планки конька круглой начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши). Для планки конька плоской заглушек не требуется.

На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который затем монтируют планку конька плоскую или круглую, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы. Планки конька укладывают с нахлестом 100 мм.

Для монтажа антенного выхода необходимо предварительно срезать верхушку антенного выхода до размера примерно на 20% меньше диаметра трубы. Далее необходимо надеть антенный выход на трубу и с помощью киянки придать его основанию форму кровли. Затем необходимо промазать стыки силиконовым герметиком и закрепить антенный выход саморезами к кровле.

Перед монтажом вентиляционного элемента необходимо по шаблону очертить и вырезать для него отверстие в металлочерепице. Затем необходимо закрепить проходной элемент к металлочерепице саморезами, предварительно нанеся силикон. Далее в проходной элемент следует вставить выход вытяжки (канализационный выход и т.п.), установить его вертикально с помощью уровня и закрепить саморезами. Выход вытяжки необходимо соединить с воздуховодом внутри дома с помощью гофрированной трубы. Гофрированная труба для этого L должна быть пропущена через пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Места прохождения трубы через кровельные слои должны быть загерметизированы клейкой лентой.

1. Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО
2. Лестница 1,86 (с креплением) Л-455x1860
3. Поручень для лестницы (с креплением) Л-БО
4. Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) Л-ККР
5. Кронштейн подвесной для лестницы Л-КЛ
6. Кронштейн к стене для лестницы (с креплением) Л-КС

Лестницы (дл.1,86 м) на кровлю монтируются с помощью кронштейнов, которые надеваются на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируются болтами (М8х40), а затем болтами-шурупами Ш8х60 закрепляются в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле следует герметизировать. По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Установка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно двумя болтами М8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы под верхней и над нижней ступенями, фиксируя болтами М10х45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене (зависят от типа стены, в комплект не входят). После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М10х35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли OK-h600x1860 (дл. 1,86 м). Обрешетка под нее должна выполняться сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши (расстояние между опорами крыши ок. 900 мм) и фиксируется. Кровельное ограждение навешивается на опоры, затем в местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10x35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций должны быть загерметизированы.

Для доступа к трубам, антеннам и т.п. на крыше следует устанавливать переходные мостики ПМ-355х1100 дл. 1,1 м (на сплошную обрешетку). Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле должно производиться аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли должна осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М8х20 (по два на каждой стороне).

Для предотвращения лавинного схода снега с крыши в весеннее время следует предусматривать установку надежного трубчатого снегозадержателя СЗТ-h158х3000 (дл. 3 м). Обрешетка под ним должна выполняться сплошной. Расстояние между опорными кронштейнами около 1000 мм, а расстояние до концов снегозадержателя ок. 500 мм. Монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии ок. 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, то должен устанавливаться дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится к обрешетке через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с планкой усиливающей. Нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.