КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство полов из резинового линолеума и ПХВ плиток

 ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА (РЕЛИНА)
 И ПЛИТОЧНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, основания - 140
 
Затраты труда на 100 основания, чел-ч - 5,67 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Облицовщик 2-го разряда (О1)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Щетка волосяная 

Скребок стальной 

Шпатель со съемным полотном из пластмассы для заделки выбоин и трещин Швабра из пенькового каната 

Ведро для подноски грунтовочного состава 

Бачок вместимостью 40-50 л для грунтовочного состава

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить строительные, специальные и отделочные работы, включая окраску стен или оклейку их обоями; 

- просушить основание (допустимая влажность не более 6%); 

- обеспечить температуру воздуха в помещении на уровне пола не ниже 5° С; 

- оборудовать помещение вытяжной вентиляцией; 

- подготовить инструмент, приспособления и инвентарь; 

- подать на рабочие места материалы. 

Грунтовку основания следует выполнять за 18 ч (но не более чем за 48 ч) до наклейки линолеума или плиток. 

На 100 основания расходуется 31 кг огрунтовочного состава. Рецептура грунтовочного состава (в мас. ч.): мастики КН-2 - 1,5; бензина - 14; этилацетата - 14. 

Описание операции 

 Очистка основания 
Облицовщик скребком очищает основание и подметает щеткой параллельными полосами шириной 1,2-1,5 м. 

Заделка выбоин и трещин (рис.1) 

Рис.1 
Облицовщик с помощью шпателя заделывает выбоины и трещины полимерцементным составом (отношение цемента и мастики 1:3), затворенным до рабочей консистенции 10-ти процентным водным составам эмульсии ПВА.

 Грунтовка основания (рис.2)

   
Рис.2 
Облицовщик выливает 2-3 л грунтовочного состава на основание и с помощью швабры разравнивает его параллельными полосами.