КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ 

 1. Частичная подмазка полов с шлифовкой и проолифкой подмазанных мест 

 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной для подмазки отдельных мест - 1;
 
Резиновая пластинка для сглаживания подмазанных мест - 1;
 
Кисть-ручник для проолифки подмазанных мест - 1;
 
Деревянная колодка для шлифовальной шкурки - 1;
 
Ящик размером 80x20x15 см для шпаклевки - 1;
 
Ведро для олифы - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по частичной подмазке, шлифовке и проолифке дощатых полов необходимо:
 
- прострогать провесы и поперечные стыки, снять заусеницы и шероховатости с пола;
 
- пришить гвоздями все доски к лагам;
 
- очистить полы от пыли и грязи, просушить и проолифить;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы, инструменты и приспособления;
 
- отеплить помещение на период работы в холодное время.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по частичной подмазке, шлифовке и проолифке дощатых полов выполняют в следующем порядке:
 
- подмазывают поврежденные места, затем их просушивают, шлифуют и олифят.
 
Заполнение повреждений на поверхности пола подмазочной пастой (шпаклевкой) (шпатель, резиновая пластинка, ящик со шпаклевкой; рис.1, 2). Маляр поперечными движениями шпателя заполняет выбоины и трещины подмазочной пастой, стараясь как можно глубже вдавить ее в трещину.

Рис.1. 
Затем движениями шпателя вдоль поврежденных мест выравнивает слой пасты заподлицо с поверхностью пола и сглаживает ее резиновой пластинкой.

            
Рис.2. 
Шлифовка подмазанных мест (деревянная колодка со шкуркой; рис.3). После высыхания маляр шлифует подмазанные места при помощи шкурки, закрепленной в колодке. Шлифовку производят круговыми движениями колодки до полного сглаживания подмазанной поверхности.

Рис.3. 
Проолифка подмазанных и отшлифованных мест (кисть-ручник, ведро с олифой; рис.4). Маляр движениями кисти-ручника вправо и влево проолифливает подмазанные и отшлифованные места.

Рис.4. 

      
 2. Сплошная шпаклевка полов 

 Исполнитель 
Маляр III разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Резиновая пластинка для сглаживания поверхности пола - 1;
 
Шпатель деревянный (ширина рабочей части 120-200 мм) для нанесения шпаклевочного слоя - 1;
 
Ящик размером 30x20x15 см для хранения шпаклевки - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по сплошной шпаклевке полов необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность пола, очистить ее от пыли и грязи, проолифить;
 
- подготовить и доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы;
 
- отеплить помещение на период работы в холодное время.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке:
 
- наносят первый слой шпаклевки, а после его высыхания - второй.

Рис.5. 
Нанесение первого слоя шпаклевки на проолифленную поверхность пола (шпатель, резиновая пластинка, ящик со шпаклевкой; рис.5, 6). Маляр наносит шпаклевку вдоль волокон уложенных досок, заполняя все неровности. Держа шпатель под углом 10-15° к поверхности пола, движениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает и снимает излишки раствора. Затем производит окончательное сглаживание резиновой пластинкой, перекрывая на 2-3 см каждую предыдущую полосу прохода пластинки.

Рис.6. 
Нанесение второго слоя шпаклевки по первому слою (шпатель, резиновая пластинка, ящик со шпаклевкой). Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке, как и первого.

 3. Шлифовка прошпаклеванных полов
 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шарнирная терка с удлиненной ручкой для шлифовки прошпаклеванной поверхности пола - 1;
 
Респиратор - 1.

 Последовательность операций 
До начала шлифовки полов шарнирной теркой необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность;
 
- проверить качество выполненной шпаклевки;
 
- защитить от загрязнения встроенные окрашенные шкафы.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по шлифовке прошпаклеванных полов выполняют в следующем порядке:
 
- сначала шлифуют полы шарнирной теркой, а затем удаляют пыль влажной ветошью
 
Примечание. При шлифовке полов применяют шарнирную терку с удлиненной ручкой. На колодке терки закрепляют шлифовальную шкурку в несколько слоев. По мере истирания верхнюю шкурку снимают и продолжают шлифовку.
 
Шлифовка прошпаклеванной поверхности (терка шарнирная со шлифовальной шкуркой; рис.7). Маляр шлифует прошпаклеванные полы возвратно-поступательными движениями шарнирной терки, легко прижимая ее к поверхности пола. По мере надобности маляр шлифует отдельные места движениями слева направо и справа налево.

Рис.7. 

      
 4. Проолифка, огрунтовка и окраска пола при помощи пистолета-распылителя 

 Исполнитель 
Маляр IV разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Пистолет-распылитель (краскопульт) - 1;
 
Компрессор производительностью до 30 м /час, давление - 4 ати - 1;
 
Красконагнетательный бачок емкостью до 40 л - 1;
 
Респиратор - 1;
 
Ведро для масляного колера - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по проолифке и окраске полов необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки;
 
- проверить исправность пистолета-распылителя;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы и инструменты;
 
- закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по проолифке и окраске полов выполняют в следующем порядке:
 
- олифят полы, производят первую, а затем вторую окраски.
 
Регулировка пистолета-распылителя (пистолет-распылитель). Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует струю олифы.
 
Проолифка пола (пистолет-распылитель; рис.8). Маляр производит проолифку пола, двигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение.

Рис.8. 
Первая окраска (огрунтовка) полов с регулировкой пистолета-распылителя (пистолет-распылитель). Маляр, отрегулировав пистолет-распылитель, держит его на расстоянии 20-35 см от пола перпендикулярно поверхности и производит огрунтовку проолифленного пола масляной краской.
 
Вторая окраска полов масляной окраской (пистолет-распылитель). Вторую окраску пола производят по просушенной поверхности в таком же порядке, как и первую.

 5. Окраска полов при помощи валика 

 Исполнитель 
Маляр III разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик поролоновый с емкостью для окраски полов - 1;
 
Ванночка для пропитки валика масляным составом - 1;
 
Ведро для хранения масляного состава - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по окраске полов необходимо:
 
- огрунтовать и просушить поверхность полов;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы и инструменты;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства работ.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Огрунтованную и просушенную поверхность пола окрашивают масляным колером при помощи валика с емкостью.
 
Масляным колером емкость валика заполняют перед окраской полов.
 
Работу производят методом "на себя".
 
Окраска пола (валик с емкостью; рис.9). Маляр открывает клапан на крышке емкости и заливает в нее колер.
 
Полы окрашивают путем прокатывания валика по поверхности пола параллельными полосами, не допуская пропусков к неравномерного покрытия пола.

Рис.9.