СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

ТУ 5745-013-05668056-99 Клеи строительные для облицовочных работ.

ТУ 5745-012-04001508-97 Клей для облицовочной плитки и природного камня.

ТУ 5745-001-52208230-2000 Сухие строительные смеси для приклеивания плиток.

ТУ 5745-001-01307947-97 Клеевая смесь.

ТУ 5745-005-11322110-97 Смеси сухие цементно-песчаные клеевые специализированные для облицовочных работ.

ТУ 5745-002-45518852-2000 Смеси сухие клеевые "Полидом".

ТУ 5745-001-46478149-99 Смеси сухие строительные штукатурно-плиточные клеевые, универсальные, шпаклевочные, кладочные и монтажные.

ТУ 5745-005-368874298-96 Смеси сухие (клеящие, кладочные, выравнивающие).

ТУ 5772-002-46434927-2000 Сухие клеящие смеси.

ТУ 5745-004-11322110-97 Смеси сухие цементно-песчаные, специализированные для производства штукатурных работ.

ТУ 5745-011-04001508-2000 Смеси сухие растворов строительных "Петромикс".

ТУ 5745-003-50054834-2000 Смеси строительные цветные "Миллениум".

ТУ 5745-003-05668056-98 Смеси сухие штукатурные специализированные.

ТУ 5745-009-00284345-99 Смеси сухие строительные растворные гидроизоляционные.

ТУ 5745-001-42645900-97 Сухие штукатурные и кладочные смеси, цементно-песчаные растворы.

ТУ 5745-001-03986987-97 Смесь штукатурная сухая.

ТУ 5744-001-05305951-95 Смеси известково-песчаные штукатурно-растворные.

ТУ 5745-001-11164874-96 Смеси сухие "Витанит-компан" растворов строительных.

ТУ 5745-001-50876007-99 Смеси сухие строительные (Плитонит Т и ТВ, А, В,С, 3, КГ).

ТУ 5745-001-46478149-99 Смеси сухие строительные "Победит".

ТУ 5745-001-11000821-99 Смеси сухие строительные.

ТУ 5745-003-46434927-2000 Сухие штукатурные смеси.

ТУ 5745-001-47795780-2000 Сухие строительные смеси.

ТУ 5745-006-00285847-97 Смеси сухие растворные.

ТУ 5745-001-07828469-97 Смеси сухие цементные, цементно-известковые, известково-песчаные.

ТУ 5745-002-02069579-97 Смеси растворные сухие известково-песчаные.

ТУ 5745-011-04001508-97, ТУ 5745-001-46008550-99, ТУ 5745-022-00284753-99, ТУ 5745-023-00284753-99 Сухие гипсовые смеси (СГС).

ТУ 5744-008-03515377-98 Смеси строительные гипсовые сухие.

.................Технические условия на строительные растворы и сухие смеси конкретных видов, предусмотренные проектом.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных.

Производству облицовочных и штукатурных работ должен предшествовать входной* строительных растворов, предусмотренных проектом, на соответствие их требованиям соответствующей нормативной документации.

___________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Входной контроль строительных растворов должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован в документации системы качества, действующей в предприятии.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия

Данный стандарт распространяется на строительные растворы на минеральных вяжущих, применяемые для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки.

Стандарт не распространяется на специальные растворы (жаростойкие, химически стойкие, огнестойкие, тепло- и гидроизоляционные, тампонажные, декоративные, напрягающие и др.).

Строительные растворы классифицируют по:

- основному назначению;

- применяемому вяжущему;

- средней плотности.

По основному назначению растворы подразделяют на:

- кладочные (в том числе и для монтажных работ);

- облицовочные;

- штукатурные.

По применяемым вяжущим растворы подразделяются на:

- простые (на вяжущем одного вида);

- сложные (на смешанных вяжущих).

По средней плотности растворы подразделяют на:

- тяжелые;

- легкие.

Условное обозначение строительного раствора при заказе должно состоять из сокращенного обозначения с указанием степени готовности (для сухих растворных смесей), назначения, вида применяемого вяжущего, марок по прочности и подвижности, средней плотности (для легких растворов) и обозначения данного стандарта.

Пример условного обозначения сухой растворной смеси, легкой, штукатурной, на цементном вяжущем, марки по прочности М50 по подвижности - Пк3, средней плотности D900:

Смесь сухая растворная штукатурная, цементная, М50, Пк3, D900 ГОСТ 28013-98.

Растворы строительные должны приготавливаться в соответствии с требованиями данного стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

Свойства строительных растворов включают свойства растворных смесей и затвердевшего раствора.

Основные свойства растворных смесей:

- подвижность;

- водоудерживающая способность;

- расслаиваемость;

- температура применения;

- средняя плотность;

- влажность (для сухих растворных смесей).

Основные свойства затвердевшего раствора:

- прочность на сжатие;

- морозостойкость;

- средняя плотность.

В зависимости от подвижности растворные смеси (облицовочные и штукатурные) подразделяются на марки в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Марка по подвижности Пк | Норма подвижности, см | Назначение растворной смеси (рекомендуемая подвижность по глубине погружения конуса, см) |
| --- | --- | --- |
| Пк2 | Св. 4 до 8 включ. | Для крепления плит из природного камня и керамической плитки по готовой кирпичной стене, для крепления облицовочных изделий легкобетонных панелей и блоков в заводских условиях (6-8). |
|  |  | Раствор для грунта (7-8). |
|  |  | Раствор для накрывки без применения гипса (7-8). |
| Пк3 | Св. 8 до 12 включ. | Раствор для набрызга при ручном нанесении (8-12) |
|  |  | Раствор для накрывки с применением гипса (9-12) |
| Пк4 | Св. 12 до 14 включ. | Раствор для набрызга при механизированном способе нанесения (9-14) |

Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, глиносодержащих растворов - не менее 93%.

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%.

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% от массы цемента.

Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1% по массе.

Температура растворных смесей в момент использования должна быть:

- облицовочных растворов для облицовки глазурованными плитками при минимальной температуре наружного воздуха от 5 °С и выше - не менее 15 °С;

- штукатурных растворов при минимальной температуре наружного воздуха:

от 0 до 5 °С - не менее 15 °С;

от 5 °С и выше - не менее 10 °С.

Нормируемые показатели качества затвердевшего раствора должны быть обеспечены в проектном возрасте.

За проектный возраст раствора, если иное не установлено проектной документацией, следует принимать, сут.:

- для растворов на всех видах вяжущих, кроме гипсовых и гипсосодержащих … 28;

- для растворов на гипсовых и гипсосодержащих вяжущих ... 7.

Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками: М4, М10, М25, М50, М75, М100, M150, М200.

Марку по прочности на сжатие назначают и контролируют для всех видов растворов.

Морозостойкость растворов характеризуют марками.

Для растворов установлены следующие марки по морозостойкости: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200.

Для растворов марок по прочности на сжатие М4 и М10, а также для растворов, приготовленных без применения гидравлических вяжущих, марки по морозостойкости не назначают и не контролируют.

Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м: для тяжелых растворов - 1500 и более, для легких растворов - менее 1500.

Нормируемое значение средней плотности растворов устанавливает потребитель в соответствии с проектом работ.

Увеличение средней плотности растворов допускается на величину не более 10% от проектной.

Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы и требованиям данного стандарта.

В качестве вяжущих материалов следует применять: гипсовые вяжущие по ГОСТ 125-79, известь строительную по ГОСТ 9179-77*, портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-85*, цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266-94, цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328-82, глина по техническим требованиям, приведенным в приложении В к данному стандарту, другие, в том числе смешенные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих.

Вяжущие материалы для приготовления растворов следует выбирать в зависимости от их назначения, вида конструкций и условий их эксплуатации.

Расход цемента на 1 м песка в облицовочных и штукатурных растворах на цементном и цементсодержащих вяжущих должен быть не менее 100 кг.

Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления штукатурных и облицовочных растворов, не должно превышать 0,6% по массе.

Известковое вяжущее применяют в виде гидратной извести (пушонки), известкового теста и известкового молока.

Известковое молоко должно иметь плотность не менее 1200 кг/м и содержать извести не менее 30% по массе.

Известковое вяжущее для штукатурных и облицовочных растворов не должно содержать непогасившиеся частицы извести.

Известковое тесто должно иметь температуру не ниже 5 °С.

В качестве заполнителя должны применяться: песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93*, зола-уноса по ГОСТ 25818-91, золошлаковый песок по ГОСТ 25592-91, пористые пески по ГОСТ 25820-83*, песок из шлаков тепловых электростанций по ГОСТ 26644-85, песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов по ГОСТ 5578-94.

_________________

Действует ГОСТ 25820-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более:

2,5 мм - для штукатурных растворов (кроме накрывочного слоя);

1,25 мм - для облицовочных растворов и накрывочного слоя штукатурных растворов.

Содержание зерен песка размером более 2,5 мм для штукатурных растворов и более 1,25 мм - для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов не допускается.

Сыпучие исходные материалы для растворных смесей должны дозироваться по массе, жидкие составляющие - по массе или объему.

Погрешность дозирования не должна превышать для вяжущих материалов, воды и добавок ±1%, заполнителей … ±2%.

Для растворосмесительных установок производительностью до 5 м/ч допускается объемное дозирование всех материалов с теми же погрешностями.

Химические добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-91.

________________

Действует ГОСТ 24211-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Добавки вводят в растворные смеси, готовые к применению, в виде водных растворов или водных суспензий, в сухие растворные смеси - в виде водорастворимого порошка или гранул.

Сухие растворные смеси упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82* массой до 8 кг или бумажные мешки по ГОСТ 2226-88* массой до 50 кг.

_________________

Действует ГОСТ Р 53361-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

Упакованные сухие растворные смеси следует маркировать на каждой упаковке. Маркировка должна быть четко нанесена на упаковку несмываемой краской.

Растворные смеси должны иметь документ о качестве.

Сухую растворную смесь предприятие-изготовитель должно сопровождать этикеткой или маркировкой, наносимыми на упаковку, а растворную смесь, готовую к употреблению, отпускаемую в транспортное средство, - документом о качестве, которые должны содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение строительного раствора;

- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;

- марку по прочности на сжатие;

- марку по подвижности (Пк);

- объем воды, необходимой для приготовления растворной смеси, л/кг (для сухих растворных смесей);

- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);

- срок хранения (для сухих растворных смесей), мес.;

- массу (для сухих растворных смесей), кг;

- количество смеси (для растворных смесей, готовых к употреблению), м;

- дату приготовления;

- температуру применения, °С;

- обозначение данного стандарта.

При необходимости маркировка и документ о качестве могут содержать дополнительные данные.

Документ о качестве должен быть подписан должностным лицом предприятия-изготовителя, ответственным за технический контроль.

Растворные смеси, готовые к применению, должны доставляться потребителю в транспортных средствах, специально предназначенных для их перевозки.

При согласии потребителя допускается перевозка смесей в бункерах (бадьях).

Применяемые способы транспортирования растворных смесей должны исключать потери вяжущего теста, попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних примесей.

Упакованные сухие растворные смеси транспортируют автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в перегружатели-смесители или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств смесей.

Упакованные растворные сухие смеси должны храниться в крытых сухих помещениях.

Мешки с сухой смесью должны храниться при температуре не ниже 5 °С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Срок хранения сухой растворной смеси - 6 мес. со дня приготовления.

По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

Требования данного свода правил распространяются на приготовление растворов, применяемых при возведении конструкций зданий из каменных мелкоштучных изделий, монтаже крупноблочных и крупнопанельных зданий и сооружений, растворов штукатурных, для крепления облицовочных плиток, специальных (инъекционных, жаростойких, кислотостойких) и растворов, перекачиваемых по трубопроводам.

При приготовлении и применении растворов для возведения объектов в районах с особыми природными условиями (сейсмические, вечномерзлые грунты и др.), а также с особыми эксплуатационными условиями (влажные и мокрые цехи и др.) кроме требований данного свода правил следует учитывать требования соответствующих строительных норм и правил и других нормативных документов.

Растворы, как правило, должны приготавливаться централизованно на растворных заводах (узлах).

Доставка растворов на объекты должна производиться растворовозами или специально приспособленными автосамосвалами.

Составляющие растворов (вяжущие, заполнители, добавки, вода) должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов на эти материалы.

Вода для затворения растворов должна быть проверена лабораторными анализами на предмет выявления вредных примесей, препятствующих нормальному твердению вяжущего. Вода из системы питьевого водоснабжения может применяться без предварительной проверки.

Качество исходных материалов должно быть подтверждено паспортами предприятий-поставщиков или при необходимости результатами лабораторных испытаний завода-изготовителя раствора.

Растворы в период срока их годности должны обладать заданной проектной подвижностью и водоудерживающей способностью.

Растворы, расслоившиеся при перевозке, должны быть перемешаны до подачи на рабочее место. Применение схватившихся растворов, не обладающих заданной подвижностью, не допускается. Также не допускается добавлять воду и цемент в схватившиеся растворные смеси.

При производстве работ в жаркую и сухую погоду (при относительной влажности воздуха менее 50% и температуре выше 30 °С) должны обеспечиваться влажностные условия твердения растворов за счет введения в их состав специальных добавок (извести, глины и др.).

Для обычных штукатурок применяют цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые, гипсовые и глиноизвестковые растворы.

Выбор и применение растворов для обычных штукатурок в зависимости от влажностных условий, в которых будут находиться в период эксплуатации здания и сооружения, помещения и отдельные конструктивные элементы, следует производить в соответствии с нижеприведенной таблицей.

| Условия эксплуатации помещений и конструкций | Наименование растворов |
| --- | --- |
| Помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., подвергающиеся систематическому увлажнению | Цементные и цементно-известковые |
| Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению: |  |
| наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия | Известковые и цементно-известковые |
| наружные и внутренние каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом) | Известково-гипсовые и глиноизвестковые |
| внутренние деревянные и гипсовые стены и перегородки | Известково-гипсовые и гипсовые |

Применение вяжущих для растворов в зависимости от вида штукатурки производится по данным нижеследующей таблицы.

Заполнителем растворов для обычных штукатурок применяют песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93*. Размер зерен песка для подгоготовительных слоев обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм, для отделочного слоя (накрывки) - 1,2 мм.

Растворы для обычных штукатурок должны быть процежены и иметь следующую подвижность (погружение стандартного конуса):

для обрызга и накрывки, содержащей гипс ... 9-12 см;

для грунта и накрывки без гипса ... 7-8 см.

| Вид штукатурки | Вид оштукату- риваемых поверхностей | Наименование вяжущих |
| --- | --- | --- |
| Наружная - для стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя - для стен, перегородок и перекрытий, в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60% | Каменные и бетонные | Пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент марок 300 - 400 |
| Наружная - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% | Каменные и бетонные | Известь, известково-шлаковые и т.п., местные вяжущие, портландцемент марки 300 |
|  | Деревянные и гипсовые | Смесь извести с гипсом, глиной |
| Внутренняя - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% | Каменные и бетонные | Известь, известь с добавкой гипса, портландцемент марки 300, глина |

Для повышения подвижности штукатурных растворов следует применять добавки-пластификаторы.

Для увеличения времени начала схватывания растворов с добавками гипса в их состав следует вводить замедлители схватывавания согласно нижеприведенной таблице.

| Наименование замедлителя | Вид применяемого замедлителя | Количество замедлителя на сухое вещество, % |
| --- | --- | --- |
| Мездровый и костный клей | Водный раствор | 0,2-0,5 |
| Гашеная известь | Тесто плотностью 1400 кг/м | 5-20 |
| Квасцы | Водный раствор | 5-20 |
| Бура | Водный раствор | 5-20 |
| Клееизвестковый состав 1:0,5:8,5 (клей:известковое тесто:вода) | Водный раствор | 0,2-0,5 |

Определение потребности водных растворов химических добавок

| Поташ | Нитрит натрия |
| --- | --- |
| Плотность раствора при 20 °С, кг/л | Содержание безводного КСO в 1 л раствора, кг | Температура замерзания раствора, °С | Плотность раствора при 20 °С, кг/л | Содержание безводного КСO в 1 л раствора, кг | Температура замерзания раствора, °С |
| 1,016 | 0,020 | -0,7 | 1,011 | 0,020 | -0,8 |
| 1,034 | 0,041 | -1,3 | 1,024 | 0,41 | -1,8 |
| 1,053 | 0,063 | -2,0 | 1,038 | 0,062 | -2,8 |
| 1,072 | 0,086 | -2,8 | 1,052 | 0,084 | -3,9 |
| 1,090 | 0,109 | -3,6 | 1,065 | 0,106 | -4,7 |
| 1,110 | 0,138 | -4,4 | 1,078 | 0,129 | -5,8 |
| 1,129 | 0,158 | -5,4 | 1,092 | 0,153 | -6,9 |
| 1,139 | 0,171 | -5,9 | 1,099 | 0,164 | -7,5 |
| 1,149 | 0,184 | -6,4 | 1,107 | 0,177 | -8,1 |
| 1,159 | 0,197 | -7,0 | 1,114 | 0,189 | -8,7 |
| 1,169 | 0,210 | -7,6 | 1,122 | 0,202 | -9,2 |
| 1,179 | 0,224 | -8,2 | 1,129 | 0,214 | -10,0 |
| 1,190 | 0,238 | -8,9 | 1,137 | 0,227 | -10,8 |
| 1,200 | 0,252 | -9,6 | 1,145 | 0,240 | -11,7 |
| 1,211 | 0,266 | -10,3 | 1,153 | 0,254 | -12,5 |
| 1,221 | 0,281 | -11,2 | 1,161 | 0,267 | -13,9 |
| 1,232 | 0,296 | -12,1 | 1,168 | 0,280 | -14,4 |
| 1,243 | 0,311 | -13,0 | 1,176 | 0,293 | -15,7 |
| 1,254 | 0,326 | -14,1 | 1,183 | 0,308 | -17,0 |
| 1,265 | 0,341 | -15,1 | 1,191 | 0,322 | -18,3 |
| 1,276 | 0,357 | -16,2 | 1,198 | 0,336 | -19,6 |
| 1,287 | 0,373 | -17,4 | 1,206 | 0,350 | -17,8 |
| 1,298 | 0,390 | -18,7 | 1,214 | 0,364 | -16,5 |
| 1,321 | 0,423 | -21,5 | 1,238 | 0,394 | -14,0 |
| 1,344 | 0,457 | -24,8 | 1,247 | 0,424 | -11,7 |
| 1,367 | 0,492 | -28,5 | 1,264 | 0,455 | -9,5 |
| 1,375 | 0,500 | -30,0 | 1,282 | 0,488 | -7,5 |
| 1,390 | 0,528 | -32,5 | 1,299 | 0,520 | -6,0 |
| 1,414 | 0,566 | -36,5 |  |  |  |

| Нитрат кальция | Мочевина |
| --- | --- |
| Плотность раствора при 20 °С, кг/л | Содержание безводного Ca(NO) в 1 л раствора, кг | Температура замерзания раствора, °С | Плотность раствора при 20 °С, к г/л | Содержание безводного Ca(NO) в 1 л раствора, кг | Температура замерзания раствора, °С |
| 1,02 | 0,030 | -0,8 | 1,015 | 0,058 | -2,0 |
| 1,04 | 0,058 | -1,7 | 1,020 | 0,076 | -2,6 |
| 1,06 | 0,087 | -2,6 | 1,025 | 0,093 | -3,2 |
| 1,08 | 0,113 | -3,2 | 1,030 | 0,111 | -3,7 |
| 1,10 | 0,142 | -4,0 | 1,035 | 0,128 | -4,1 |
| 1,12 | 0,170 | -5,1 | 1,040 | 0,146 | -4,6 |
| 1,14 | 0,197 | -6,0 | 1,045 | 0,164 | -5,0 |
| 1,16 | 0,227 | -7,2 | 1,050 | 0,182 | -5,6 |
| 1,18 | 0,253 | -8,7 | 1,055 | 0,200 | -6,2 |
| 1,20 | 0,285 | -10,1 | 1,060 | 0,216 | -6,6 |
| 1,22 | 0,317 | -11,9 | 1,065 | 0,224 | -6,8 |
| 1,24 | 0,347 | -13,6 | 1,070 | 0,252 | -7,3 |
| 1,26 | 0,380 | -15,6 | 1,075 | 0,268 | -7,6 |
| 1,28 | 0,412 | -16,8 | 1,080 | 0,287 | -8,0 |
| 1,30 | 0,448 | -18,0 | 1,085 | 0,305 | -8,3 |
| 1,32 | 0,473 | -19,2 | 1,090 | 0,323 | -8,5 |
| 1,34 | 0,503 | -20,4 |  |  |  |
| 1,36 | 0,536 | -21,6 |  |  |  |
| 1,38 | 0,560 | -23,8 |  |  |  |
| 1,42 | 0,620 | -28,2 |  |  |  |

Применение химических добавок

В качестве противоморозных химических добавок следует применять поташ, нитрит натрия и комплексную химическую добавку, состоящую из нитрата кальция и мочевины. Нормативное количество этих добавок в % по массе цемента в пересчете на сухое вещество при разных отрицательных температурах приведено в нижеследующей таблице.

Допускается применение других противоморозных добавок, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 24211-91, не вызывающих вредных последствий в период эксплуатации конструкций.

________________

Действует ГОСТ 24211-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

| Вид добавки | Среднесуточная температура воздуха, °С | Количество добавок, % от массы цемента | Соотношение между компонентами добавки по массе в пересчете на сухое вещество |
| --- | --- | --- | --- |
| Поташ | От 0 до -5 | 5 | - |
|  | От -6 до -15 | 10 | - |
|  | От -16 до -30 | 15 | - |
| Нитрит натрия | От 0 до -5 | 5 | - |
|  | От -6 до -9 | 8 | - |
|  | От -10 до -15 | 10 | - |
| Нитрат кальция с мочевиной (НКМ) | От 0 до -5 | 5 | НК:М - 1:1 |
|  | От -6 до -15 | 10 | НК:М - 2:1 |
|  | От -16 до -25 | 15 | НК:М - 3:1 |
| Примечания: 1. В случаях, когда не требуется интенсивного твердения растворов с химическими добавками, допускается их использование при температуре наружного воздуха ниже указанной в таблице, а именно: до минус 20 °C - при добавке 10% нитрита натрия; до минус 30 °С - при добавке 15% НКМ; до минус 35 °С - при добавке 15% поташа. 2. Добавка поташа в растворы при возведении конструкций из силикатных материалов допускается в количестве не более 10% от массы цемента. |

Не допускается:

- вводить добавки поташа в растворы с заполнителями, содержащими реакционноспособный кремнезем (опал, халцедон и др.);

- применять растворы с добавками поташа для облицовки стен из силикатного кирпича и блоков марки 75 и ниже.

Расчетная прочность растворов марки 50 и выше с добавками поташа, нитрита натрия и НКМ, приготовленными на портландцементе марки 300 и выше и твердеющими при отрицательной температуре, приведена в нижеследующей таблице.

| Вид добавки | Среднесуточная температура воздуха, °C | Количество добавок, % от массы цемента | Прочность раствора, % от марки, при твердении на морозе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 сут. | 7 сут. | 28 сут. | 90 сут. |
| Поташ | От 0 до -5 | 5 | 15 | 25 | 60 | 80 |
|  | От -6 до -15 | 10 | 10 | 20 | 50 | 65 |
|  | От -16 до -30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 50 |
| Нитрит натрия | От 0 до -5 | 5 | 5 | 10 | 40 | 55 |
|  | От -6 до -15 | 8-10 | 3 | 5 | 30 | 40 |
| Нитрат кальция с мочевиной (НКМ) | От 0 до -5 | 5 | 20 | 30 | 50 | 90 |
|  | От -6 до -15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 70 |
|  | От -16 до -25 | 15 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Примечание - При использовании нитрита натрия в виде жидкого продукта, а также при применении шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента приведенные в таблице данные снижаются на 20%. |

В целях повышения пластичности растворов с добавками поташа в их состав рекомендуется вводить глиняное тесто в объеме не более 40% от объема цемента. Известь в этих растворах применять не следует. При использовании растворов с добавками нитрита натрия и нитрата кальция с мочевиной в качестве пластификаторов могут использоваться известковое и глиняное тесто.

Контроль качества строительных растворов

Контроль качества растворов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 5802-86 и состоит из определения следующих основных показателей:

- подвижности растворной смеси;

- расслаиваемости растворной смеси;

- водоудерживающей способности растворной смеси;

- плотности растворной смеси и затвердевшего раствора;

- предела прочности на сжатие (марки) раствора;

- морозостойкости раствора.

Подвижность растворной смеси определяется для каждого состава раствора, а также при всяком изменении качества материалов: вида вяжущего, крупности и влажности песка, вида добавок и т.п. При одном и том же качестве материалов подвижность растворной смеси определяется не менее 1 раза в смену.

Расслаиваемость растворной смеси определяется в тех случаях, когда ее хранение или транспортирование (автомобилями, вагонетками и другими транспортными средствами) может вызвать расслоение и нарушение однородности.

Водоудерживающая способность растворной смеси определяется с целью установления состава раствора, обеспечивающего получение расчетной прочности (марки) раствора в условиях отсоса из него воды кирпичом или камнем.

Плотность растворной смеси и отвердевшего раствора определяется в случаях, когда она нормируется.

Прочность раствора (марку) должна определяться у изготовителя:

- по ранее выполненным подборам составов растворов и данным контрольных испытаний;

- при изменении качества материалов (вяжущего, заполнителя, добавки) и состава раствора, но не реже 1 раза в смену.

Морозостойкость раствора определяется (когда это оговорено в проекте) не реже 1 раза в 6 месяцев.

Предел прочности раствора с противоморозными добавками определяется на контрольных образцах-кубах в соответствии с требованиями ГОСТ 5802-86. Количество образцов-кубов должно быть не менее 3 на каждый срок испытаний. Сроки испытаний и условия хранения контрольных образцов должны быть установлены в проекте производства работ и технологической карте на производство штукатурных или облицовочных работ.

Растворы декоративные

Растворы декоративные применяются при заводской отделке лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, а также для отделки фасадов зданий и интерьеров.

В зависимости от вида отделки применяют растворы декоративные цементно-песчаные, известково-песчаные, терразитовые и камневидные, а также декоративные составы: полимерцементные цементно-перхлорвиниловые, цементно-коллоидные и др.

Растворы декоративные и составы, используемые для отделки лицевых поверхностей стеновых панелей, крупных блоков, фасадов зданий и интерьеров, должны обладать необходимой прочностью на сжатие, сцеплением с отделываемой поверхностью, а также морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.

Вяжущие для приготовления растворов и составов декоративных в зависимости от их назначения и вида отделываемых поверхностей принимаются по нижеследующей таблице.

| Вид отделываемых поверхностей | Вяжущие для растворов и составов |
| --- | --- |
| Лицевые поверхности панелей из тяжелых и легких бетонов | Портландцементы цветные |
| Лицевые поверхности панелей и блоков из силикатного бетона | Известь, портландцементы цветные, полимерцементы, цементно-коллоидный клей (КЦК) |
| Фасады зданий из панелей и блоков, фасады зданий кирпичные | Известь, портландцементы цветные |
| Интерьеры в панельных и блочных зданиях | Гипсополимерцемент (ГПЦП), цементно-коллоидный клей (КЦК), цементо-перхлорвинил (ЦПХВ) |
| Интерьеры в кирпичных зданиях | Известь, гипс, гипсополимерцемент (ГПЦП), цементоперхлорвинил (ЦПХВ) |

Для приготовления цветных цементно-песчаных штукатурок следует применять цветные цементы.

Красящие добавки в растворах для известково-песчаных, терразитовых и камневидных декоративно-отделочных слоев штукатурок должны быть свето-, щелоче- и кислотостойкие природные или искусственные пигменты, обеспечивающие окраску раствора в соответствии с цветами, которые приведены в нижеследующей таблице. Белые пигменты используются в виде извести, мраморной муки, белого цемента.

Пигменты-красители должны иметь тонкость помола, соответствующую полному проходу пигментов через сито 1600 отв/см и остатку на сите 3600 отв/см не более 2%.

Подвижность декоративных растворов в зависимости от их назначения должна соответствовать следующим величинам погружения стандартного конуса:

раствор известково-песчаный для подготовительного слоя:

при ручном нанесении ... 8-12 см;

при механизированном нанесении ... 6-10 см;

раствор известково-песчаный для накрывочного слоя ... 7-9 см;

растворы с минеральной крошкой для накрывочных слоев (мелко-, средне-, крупнозернистый) подбираются путем опытного нанесения раствора на стену.

| Наименование пигмента | Цвет | Технические свойства пигмента | Расход пигмента к массе сухого вяжущего, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кислотостойкость | красящая способность |  |
| Охра | Желтый | Слабая | Средняя | 10-12 |
| Умбра сырая | Коричневый | Слабая | Высокая | 10-12 |
| Умбра жженая | Темно-коричневый | Слабая | Высокая | 10-12 |
| Сурик железный | Красный | Средняя | Средняя | 10-12 |
| Мумия | Красный | Слабая | Средняя | 10-12 |
| Перекись марганца | Черный | Слабая | Средняя | 10-12 |
| Графит | Серый | Высокая | Средняя | 4-6 |
| Окись хрома | Зеленый | Средняя | Средняя | 5-6 |
| Ультрамарин | Голубой | Низкая | Средняя | 5-8 |
| Кость жженая | Черный | Средняя | Высокая | 3-4 |

Заполнителями декоративных растворов могут быть применены мытые кварцевые пески, крошки дробленых горных пород. Применяемые заполнители - пески и крошки - должны соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93*, размер зерен песка для подготовительных слоев обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм, для отделочного слоя (накрывки) - 1,2 мм. Для цветных декоративных отделок фасадов и интерьеров может применяться гранитная, стеклянная, керамическая, угольная, сланцевая, пластмассовая крошка с размером частиц 2-5 мм на клеящем полимерцементном составе (внешняя отделка) и водоэмульсионной краске (отделка интерьеров).

При декоративной отделке фасадов и интерьеров цветной мелкозернистой крошкой из естественных каменных пород и искусственных материалов предусматривается последовательность обработки поверхностей в соответствии с нижеприведенной таблицей.

По просохшей грунтовке наносится клеящий состав слоем, равным двум третям размера применяемой крошки.

Декоративная крошка под давлением сжатого воздуха наносится на поверхность, обработанную клеящим составом в начальный период его загустевания до схватывания. Все операции нанесения грунтовок, клеящих составов, крошки и защитного слоя производятся механическим способом.

| Вид обработки | На фасадах | В интерьерах |
| --- | --- | --- |
| Огрунтовочный слой | Поливинилацетатной водоэмульсионной краской, разведенной до вязкости 30-40 с (по ВЗ-4) марки |
|  | ВА-17 | ВА-27 |
| Клеящий состав | Цельной поливинилацетатной краской марки ВА-17 | Цельной водоэмульсионной краской марки ВА-27 |
|  | Полимерцементным составом |
| Декоративный отделочный слой | Гранитной, мраморной, угольной, сланцевой, керамической, стеклянной, пластмассовой крошкой и песком с размером частиц в пределах 2-5 мм |
| Защитный гидрофобизирующий слой | Прозрачным бесцветным кремнийорганическим лаком марки АК-113 | Прозрачным бесцветным лаком "Cиликон-4" |

Нанесенную декоративную отделку из цветной крошки защищают гидрофобизирующим покрытием, применяя прозрачный бесцветный кремнийорганический лак АК-113 при внешней отделке и прозрачный бесцветный лак "Cиликон-4" - в интерьерах.

Для придания блеска поверхности отделочного слоя штукатурки в декоративный раствор добавляют слюду или дробленое стекло.

Для декоративной отделки крупнопанельных железобетонных стен, бетонных блоков в заводских условиях и непосредственно на строительстве, а также фасадов и внутренних стен интерьеров применяются декоративные полимерные составы, отделочные составы на основе коллоидно-цементного клея (КЦК) и клеящие составы с мелкозернистой декоративной крошкой.

Полимерные декоративные составы приготавливают непосредственно на месте работ с учетом ограничения периода времени (0,6-3 ч) между процессом приготовления составов и началом схватывания.

Перед нанесением полимерных декоративных составов должна быть выполнена огрунтовка обрабатываемой поверхности тем же полимером, растворяемым водой до 15-20 с по ВЗ-4.

Ограниченный период времени от момента приготовления декоративных отделочных составов КЦК до начала их схватывания (1-2 ч) обусловливает их приготовление непосредственно на рабочем месте.

Обрабатываемая поверхность грунтуется водным составом (КЦК - 1 ч., вода - 0,5 ч. по массе), затем наносится слой обрызга толщиной 1-1,5 мм, после чего наносится грунт и отделочный слой. Между каждой из операций соблюдается технологический интервал 15-30 мин. Все операции выполняются механизированным способом.

Составы цветных известково-песчаных растворов, цветных терразитовых смесей, растворов, имитирующих каменные породы, и процентное соотношение их компонентов по массе приведены в нижеследующих таблицах.

При приготовлении декоративных растворов цветные цементы сначала перемешиваются с наполнителем в сухом виде в растворо- или бетоносмесителях, после чего полученную смесь затворяют водой и производят перемешивание.

При добавлении извести в цементные растворы для камневидных декоративных отделочных слоев и штукатурок в растворосмеситель сначала загружают известковое тесто, затем засыпают цветной цемент или портландцемент, ранее тщательно перемешанный (в сухом виде) с порошком красителя, и производят перемешивание в течение 2-3 мин. В полученную массу засыпают заполнитель и производят перемешивание до получения однородной смеси.

Для терразитовых отделочных слоев и штукатурок применяют сухую смесь, которую затворяют водой и производят перемешивание непосредственно на рабочем месте. Никакие добавки в раствор перед его употреблением не допускаются.

Не разрешается добавлять воду и известковое тесто в готовый цветной раствор во избежание изменения его цвета.

Песок должен быть чистым и хорошо промытым.

Перед применением известкового теста необходимо удалить из него непогасившиеся частицы путем процеживания раствора через сито с отверстиями 0,5-1 мм.

Сухая растворная смесь не должна содержать слежавшихся комков и посторонних загрязнений. Это следует определять просеиванием проб через сито с отверстиями 0,6 мм.

Красящие пигменты перед применением должны проверяться на щелочеустойчивость и светоустойчивость.

| Наименование компонентов | Состав растворов цветных известково-песчаных штукатурок при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | белый | серый | террако- товый | зеленый | светло- зеленый | желтый | желтый насыщенный | кремовый |
| Известь-тесто | 10 | 20 | 15 | 15 | 22 | 10 | 20 | 12 |
| Портландцемент М400 белый | 7 | - | - | - | 2 | - | 6 | - |
| Портландцемент М400 | - | 5 | 10 | 15 | - | 20 | - | 8 |
| Песок кварцевый | - | 74 | - | - | 74 | - | - | - |
| Песок кварцевый белый | - | - | 58 | - | - | - | 68 | - |
| Песок горный желтый | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Песок белого известняка | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Песок мраморный | 70 | - | - | - | - | 40 | - | 18 |
| Мука мраморная | 13 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Молотый кирпичный щебень | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Крошка мраморная (окольцит) 0,5-2 мм | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Перекись марганца | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Сурик железный | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Пигмент зеленый | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Окись хрома | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
| Охра | - | - | - | - | - | 4,5 | 6 | 2 |
| Мумия | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |

| Наименование компонентов | Состав терразитовых сухих смесей для декоративных штукатурок в объемных частях и цвет смеси |
| --- | --- |
|  | белый | серый | темно- серый | красный | коричневый | кремовый | желтый | зеленый |
| Портландцемент М300 | 0,75 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Известь-пушонка | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Мука мраморная белая | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Крошка мраморная белая | 8 | 3,5 | 3 | 3 | 0,5 | 8 | - | 3 |
| Крошка мраморная желтая | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Слюда | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Песок кварцевый белый | - | 3,5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
| Сажа (в % от массы цемента) |  | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Сурик железный (все пигменты - в % от массы смеси) | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Умбра жженая | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| Охра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окись хрома | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |

| Наименование компонентов | Состав растворов, имитирующих каменные породы при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | белый | желтый и светло-желтый |
|  | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 |
| Портландцемент белый | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пуццолановый цемент | - | - | - | 17 | 19 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| Известь-тесто | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
| Известняковая мука | - | - | - | 9 | 4 | 7 | - | - | 4 | 4 |
| Крошка белого мрамора 0,6-2,5 мм | - | 75 | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
| Крошка известняка 0,6-5 мм | 75 | - | 75 | 71 | 75 | 72 | - | - | 72 | 75 |
| Крошка доломита 0,6-2,5 мм | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - |
| Мраморная мука | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Охра | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
| Мумия | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 |

| Наименование компонентов | Состав растворов, имитирующих каменные породы при цвете штукатурки, % по массе |
| --- | --- |
|  | песочный | красный под гранит | серый под гранит |
|  | N 1 | N 2 | N 3 | N 1 | N 2 | N 3 | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 |
| Портландцемент белый | - | 23 | 22 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 17 |
| Пуццолановый цемент | 21 | - | - | - | - | 21 | - | 23 | 24 | - | - |
| Портландцемент | - | - | - | 18 | 19 | - | 27 | - | - | 24 | - |
| Известь-тесто | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Крошка белого мрамора 0,6-2,5 мм | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крошка черного мрамора | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| Крошка гранита (серого) | - | - | - | 30 | - | 7 | 52 | 57 | 72 | 70 | 72 |
| Крошка лабрадорита | - | - | - | 15 | 13 | 7 | 18 | - | - | - | - |
| Крошка гранита (красного) | - | - | - | 30 | 62 | 56 | - | - | - | - | - |
| Крошка мраморная желтая | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песок кварцевый | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Песок мраморный | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мраморная мука | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Охра | - | - | 2,5 | 1 | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| Ультрамарин | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| Мумия | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Графит | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |