ВСН-42-78

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


Инструкция по строительству городских дорог из тяжелых бетонов, армированных короткими волокнами из пластмасс и металла

Срок введения  1979 г.

РАЗРАБОТАНА НИИМосстроем

ВНЕСЕНА ВПЕРВЫЕ

УТВЕРЖДЕНА Техническим управлением Главмосинжстроя 22 сентября 1978 г.

Настоящая инструкция разработана лабораторией дорожного строительства НИИМосстроя (и.о. директора НИИМосстроя канд. техн. наук В.М.Гольдин, и.о. зав. лабораторией дорожного строительства канд. техн. наук Л.В.Городецкий, зав. сектором бетонных покрытий и оснований канд. техн. наук В.Г.Майдель), объединением Мосинжбетон (начальник объединения инж. К.В.Шеин) на основании экспериментальных работ, проведенных лабораторией НИИМосстроя и Мосинжбетоном, и рекомендуется для опытного применения в строительстве.

Приготовление смесей волокнобетона должно производиться на бетонных заводах производственного объединения Мосинжбетон в соответствии с "Инструкцией по приготовление тяжелых бетонов, армированных короткими волокнами из пластмасс и металла" (ВСН-36-77).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Дисперсно-армированные тяжелые бетоны (волокнобетоны) предназначаются для строительства дорог в Москве под нагрузку Н-30 вместо тяжелых бетонов, армированных стержневой или в виде сетки арматурой.

1.2. Конструкция и толщина покрытий и оснований принимается согласно расчетам.

1.3. Волокнобетон может быть применен для изготовления дорожных плит в соответствии с ГОСТ 21924-76* "Плиты железобетонные покрытий городских дорог. Технические условия".

_________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 21924.0-84. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. Волокнобетон может быть пременен для изготовления тротуарных плит в соответствии с ГОСТ 17608-72 "Плиты бетонные тротуарные".

1.5. Волокнобетон может быть применен для изготовления длинномерных (длиной 3,0 м) бортовых камней в соответствии с ГОСТ 6665-74 "Камни бортовые бетонные и железобетонные".

1.6. Строительство дорог из волокнобетона осуществляется в соответствии с проектом производства работ в следующей последовательности:

устройство земляного полотна;

распределение, планировка и уплотнение материалов подстилающего слоя;

распределение и уплотнение материалов основания;

устройство покрытия.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

2.1. Отсыпку и уплотнение грунта земляного полотна производят в соответствии со СНиП II-60-75* "Планировка и застройка городов и сельских населенных пунктов. Нормы проектирования".

__________________

* Действуют СНиП 2.07.01-89. - Примечание изготовителя базы данных.

2.2. При устройстве земляного полотна для разработки грунта используют экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры среднего и тяжелого типа, для уплотнения - катки.

2.3. Ширина корыта в выемке должна быть больше ширины покрытия на 0,5 м.

2.4. Поверхность земляного полотна планируют так, чтобы просвет под трехметровой рейкой не превышал 1 см.

2.5. Плотность грунта земляного полотна должна быть не менее 0,98.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ, ПЛАНИРОВКЕ И УПЛОТНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

3.1. Подстилающий слой устраивают из песка или песчано-гравийной смеси, имеющих коэффициент фильтрации не менее 3 м/сутки.

3.2. Толщину подстилающего слоя принимают в зависимости от ширины дорог по табл.5 альбома Мосинжпроекта серии СК 61-76 "Конструкции дорожных одежд для г.Москвы".

3.3. Распределение материала подстилающего слоя производят бульдозерами или автогрейдерами, уплотнение - виброкатками или пневмокатками.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ И УПЛОТНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВАНИЯ

4.1. Строительство оснований производится в соответствии с "Инструктивными указаниями по устройству дорожных асфальтобетонных покрытий" (ВСН-2-65).

Основания под покрытие из волокнобетона

4.2. Основания устраивают из тощего бетона марки N 1 с пределом прочности при сжатии 50 кгс/см или  из известнякового щебня 5-40 мм, прочностью не менее 400 кгс/см (марка щебня по дробимости 400); толщины слоев из указанных материалов применяются в соответствии с проектом.

4.3. Устройство оснований производится теми же механизмами, которые будут использованы для устройства покрытия - бетоноукладчиками на пневматическом, гусеничном или рельсовом ходу.

Основания из волокнобетона под асфальтобетонное покрытие

4.4. Основания из волокнобетона применяют для дорог всех типов за исключением магистралей общегородского значения; волокнобетон должен иметь предел прочности на сжатие 200-250 кгс/см и предел прочности при изгибе 40-45 кгс/см; морозостойкость бетона может быть не ниже МРЗ-150.

4.5. Строительство оснований производится бетоноукладчиками на пневматическом или гусеничном ходу (типа ДС-513) в один слой из смеси волокнобетона с волокнами, равномерно распределенными по всей толщине основания (рис.1).

Рис.1. Схема основания из фибробетона под асфальтобетонное покрытие

4.6. Толщина уплотненного слоя должна соответствовать проекту и должна быть меньше толщины распределенного слоя на 15-20%, что уточняется по ходу работы.

4.7. Укладка смеси волокнобетона должна вестись от бортового камня к оси дороги. Движение укладочных машин в продольном направлении должно происходить навстречу уклону, если он больше 30%.

4.8. Уход за основанием должен быть организован непосредственно после уплотнения бетона. Он заключается в нанесении на поверхность основания пленкообразующих материалов: битумной или битумолатексной эмульсии или др. в 2 слоя с общим расходом до 0,7 кг на 1 м. Уход должен продолжаться не менее 14 суток.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВОЛОКНОБЕТОНА

5.1. Покрытия на волокнобетона следует применять для магистралей общегородского и районного значения; волокнобетон должен иметь предел прочности на сжатие 350-400 кгс/см и предел прочности при изгибе 55-60 кгс/см; морозостойкость бетона должна быть не ниже МРЗ 200.

5.2. Строительство покрытий из волокнобетона производится в два слоя в соответствии с "Техническими указаниями на строительство цементобетонных дорожных покрытий в г.Москве" (ВСН-6-67) (рис.2).

1. Типовая конструкция

2. Конструкция на участках, подверженных просадкам (насыпи, болота)

Рис.2. Схема двухслойного цементобетонного покрытия со слоем .....*

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3. Для устройства покрытия следует применять гусеничные бетоноукладчики типа ДС-513 или комплект гидрофицированных рельсовых машин. В случае применения комплекта гидрофицированных машин перед устройством основания устанавливаются рельсформы на участке не менее 500 пог.м.

5.4. Рельсформы укладываются на бетонные подкладки размером 15x20х40 см через каждые 2-3 м и обязательно под стыками рельсформ и на слой стабилизированного цементом песка (или тощего бетона) между подкладками.

5.5. Комплект гидрофицированных машин состоит из профилиров…..* основания ДС-509, распределителя бетонной смеси ДС-507, бетоноукладочной машины ДС-508, нарезчика швов в затвердевшем бетоне ДС-…..*11.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

5.6. Дефекты поверхности покрытия (впадины, бугры, разрывы) в свежеуложенном бетоне должны быть немедленно устранены с помощью соответствующих инструментов и эти места тщательно уплотнены глубинными и поверхностными вибраторами. При прикладывании 3-метровой рейки просвет не должен превышать 4 мм. Разность уровней смежных плит не должна превышать 2 мм.

5.7. Непосредственно после окончания отделки поверхности должен быть организован уход за покрытием. Уход выполняется также как и за основанием (см. 4.8). Уход должен продолжаться не менее 28 суток.

5.7.* Заключительная операция - установка бортовых камней по общепринятой технологии.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При производстве работ по строительству дорожных оснований и покрытий из волокнобетона необходимо строгое соблюдение технических правил производства работ в соответствии с требованиями норм и правил техники безопасности СНиП-III-А.11-70 "Техника безопасности в строительстве" (глава 11).

6.2. При строительстве оснований и покрытий должны строго выполняться правила техники безопасности, указанные в ВСН-2-65 и ВСН-6-67.

6.3. Исправность всех механизмов должна быть проверена до начала производства работ и замеченные неполадки должны быть устранены.

6.4. Рабочие, занятые строительством дорожных конструкций из волокнобетона, должны быть обучены приемам и правилам работы, иметь соответствующие удостоверения, спецовку, рукавицы и исправные ручные инструменты.

6.5. Строительные объекты должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи, питьевой (кипяченой и газированной) водой.

6.6. Рабочая зона должна быть ограждена: поперек дороги с обеих сторон сплошными штакетными ограждениями; вдоль дороги - столбовыми ограждениями с канатами.

6.7. При производстве работ в темное время суток зона работ должна быть освещена. Осветительные сети устраиваются из изолированных проводов. Переносные электролампы допускается применять только низкого напряжения (12 В).