ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Ceresit WM и Ceresit VWS

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж систем наружной теплоизоляции фасадов зданий Ceresit WM и Ceresit VWS.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Системы теплоизоляции Ceresit WM и Ceresit VWS (производитель - компания Хенкель Баутехник) представляют собой системы наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений "скрепленного типа", в качестве теплоизоляционного слоя в которых применяются:

- минеральные плиты из базальтового волокна (далее минераловатные плиты) - система Ceresit WM;

- плиты из пенополистирола - система Ceresit VWS. При этом противопожарные рассечки выполняются из минераловатных плит.

Системы теплоизоляции Ceresit WM и Ceresit VWS предназначены для утепления как вновь возводимых сооружений, так и реконструируемых зданий.

Схема системы утепления Ceresit VWS

Рис.1. Схема системы утепления Ceresit VWS

Схема системы утепления Ceresit WM

Рис.2. Схема системы утепления Ceresit WM

Примечание

1. На ровных, оштукатуренных основаниях расход СТ 85 и СТ 190 может быть меньше на 2-3 кг/м.

2. Проект утепления должен определять количество необходимых крепежных элементов. приходящихся на 1 м и их тип.

Системы теплоизоляции Ceresit WM и Ceresit VWS являются эквивалентом строительного изделия, поставляемым в виде комплекта заранее изготовленных, однозначно идентифицируемых и сертифицированных материалов. Применение не системных материалов или материалов других производителей не допускается.

Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:

- завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта;

- устройства кровельного покрытия;

- монтажа оконных и дверных блоков.

На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь систем.

Монтаж систем теплоизоляции следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С, если нет других конкретных указаний.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подготовительные работы

3.1.1. Установка строительных лесов

Леса следует устанавливать на расстоянии от наружной стены, равным толщине утеплителя плюс 45 см. Для анкеровки лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз (рис.3). Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя. Для удобства монтажа строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.

Рис.3

Запрещается проводить монтаж систем теплоизоляции с навесных строительных люлек.

Неправильная установка строительных лесов значительно усложняет монтаж систем теплоизоляции и увеличивает вероятность некачественного нанесения внешнего декоративного покрытия.

3.1.2. Подготовка строительного основания

Подготовка строительного основания должна включать в себя следующие операции:

- механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.) (рис.4);

- механическое удаление высолов, цементных и известковых налетов и последующая обработка очищаемых поверхностей специальным составом Ceresit CL 55 (рис.5);

- механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit СТ 99.

Рис.4

Рис.5

Ceresit СТ 99 содержит органические биоцидные компоненты. Поэтому при работе с материалом запрещается принимать пищу, пить и курить. Не допускается нанесение раствора Ceresit СТ 99 методом распыления!

- проверку несущей способности основания;

- удаление осыпающихся и непрочных участков основания;

- заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 20 мм ремонтной шпаклевкой Ceresit СТ 29;

- обработку основания универсальной грунтовкой Ceresit СТ 17 (выполняется при необходимости);

- очистка от ржавчины и обработка антикоррозийной грунтовкой металлических деталей, закрываемых системой теплоизоляции.

Следует проверить строительное основание на отклонение от плоскости. Неровности основания не должны превышать 1 см во всех направлениях при проверке 2-х метровым уровнем. Если основание не отвечает этим требованиям, его необходимо выровнять строительным раствором (например, Ceresit СТ 29). При необходимости, следует удлинить кронштейны крепления водостоков, громоотводов, наружных осветительных приборов и т.д., с учетом толщины планируемого для использования теплоизоляционного материала.

3.2. Монтаж систем теплоизоляции Ceresit

При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций:

- Установка цокольного профиля;

- Приклеивание теплоизоляционных плит к основанию;

- Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями;

- Установка усиливающих элементов и профилей;

- Создание защитного армированного слоя;

- Грунтование защитного армированного слоя;

- Устройство внешнего декоративного слоя;

- Грунтование и окраска декоративно-защитного слоя (выполняется при необходимости);

- Заделка мест крепления строительных лесов.

3.2.1. Монтаж цокольного профиля

Монтаж цокольного профиля следует выполнять в соответствии с проектом, горизонтально, в одной плоскости, прикрепляя его к основанию дюбелями. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см (рис.6). Между соседними профилями необходимо оставлять зазор 2-3 мм для стыковки с помощью пластмассовых соединительных элементов.

Рис.6

Запрещается соединение цокольного профиля внахлест.

В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное примыкание к основанию, используя соответствующие по толщине специальные подкладочные шайбы.

На углах здания цокольный профиль формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сгиба. Соединение цокольного профиля осуществляется при помощи пластмассовых соединительных элементов (рис.7).

Рис.7

Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его креплении.

3.2.2. Приклеивание теплоизоляционных плит к основанию

Приклеивание теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием специальных клеевых составов:

- Ceresit СТ 190 - для приклейки минераловатных плит;

- Ceresit СТ 85 - для приклейки плит из пенополистирола.

3.2.2.1. Приготовление растворной смеси

Клеевые составы поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках. Для приготовление растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой холодной воды (от +15°С до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять 400-800 об/мин (рис.8).

Рис.8

Перемешивание растворной смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению растворной смеси!

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию растворной смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в растворную смесь запрещено!

3.2.2.2. Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты

Клей с помощью штукатурного шпателя наносится на теплоизоляционные плиты валиком шириной 50-80 мм и толщиной 10-20 мм по всему периметру с отступом от краев 3-4 см и дополнительно 5-8 "куличами" по плоскости плиты (рис.9). Полоса клея, наносимого по контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок. После установки плиты утеплителя в проектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от площади скрепляемых поверхностей.

Рис.9

Перед нанесением клеевого раствора поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого раствора.

При монтаже минераловатных плит с двойной плотностью волокон (например, ROCKWOOL Facade Batts PAROC FAS 4) клеевой состав для приклеивания должен наноситься на мягкую сторону плиты.

Если неровности основания не превышают 3 мм, нанесение клеевого состава производится по всей поверхности плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10-12 мм (рис.10).

Рис.10

На минераловатные плиты с поперечной ориентацией волокон (ламели) клеевой раствор наносится исключительно по всей поверхности плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10-12 мм, совмещая при этом операцию грунтования.

Сразу же после нанесения клеевого состава плита устанавливается в проектное положение, перемещая ее в вертикальном и горизонтальном направлениях легкими трамбовками длинной теркой. Излишки выступившего клея удаляют (рис.11).

Рис.11

Не оставляйте клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит.

Теплоизоляционные плиты приклеиваются на основание снизу вверх, начиная от цокольного профиля горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду, причем на внешних и внутренних углах следует выполнять зубчатое зацепление плит (рис.12).

Рис.12

При теплоизоляции цокольной части здания плиты утеплителя приклеиваются сверху вниз, начиная от цокольного профиля.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль, зазор между строительным основанием и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной (например, монтажной пеной Macroflex).

Устанавливать теплоизоляционные плиты следует вплотную друг к другу. В случае, если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить клиновидными полосками, вырезанными из теплоизоляционного материала.

Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом.

На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема (рис.13). Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от края выступа на плоскости основания или от границы разных материалов основания (например, бетонные участки в кладке).

Рис.13

Если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада, то теплоизоляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2 см. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий профиль.

В случае, если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фасада, и необходимо утеплить откос, то сначала устанавливаются теплоизоляционные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском вовнутрь проема, а затем, подготовленные по размеру плиты утеплителя приклеиваются на откосы. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий профиль.

Уплотнительная лента в проектном положении должна быть сжата не менее, чем на 1/3 от своей толщины в свободном состоянии.

На всех углах уплотнительную ленту необходимо разрезать. Не допускается огибание угла сплошной лентой без соединения "встык".

В системе теплоизоляции Ceresit VWS поэтажные горизонтальные противопожарные рассечки, окантовки оконных и дверных проемов выполняются из минераловатных плит. Высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна быть не менее 150 мм.

Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируются во избежание их повреждения при последующем дюбелировании.

Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубьями.

Правильность установки каждой плиты утеплителя в проектное положение контролируется 2-х метровым уровнем.

Минераловатные плиты иногда имеют крупные включения связующего материала, используемого при их изготовлении, которые в дальнейшем могут стать причиной появления темных пятен на поверхности внешнего декоративного слоя. Поэтому после крепления минераловатных плит необходимо тщательно обследовать их поверхность и механически удалить имеющиеся включения, а образовавшиеся раковины заполнить теплоизоляционным материалом.

3.2.2.3. Крепление плит из пенополистирола с помощью клея СТ 84 Express в системе VWS

Клей CT 84 наносят монтажным пистолетом в положении баллоном вверх, сохраняя расстояние между пистолетом и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты с отступом от края ~ 2 см и одной полосой через центр плиты, на равном расстоянии от ее длинных сторон (рис.14-15).

Рис.14

Рис.15

Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью длинной терки. Ровность поверхности пенополистирольных плит можно корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания также с помощью длинной терки. Излишки клея СТ 84 после высыхания можно срезать ножом или зашлифовать теркой.

Через 2 часа после приклеивания плиты из пенополистирола можно шлифовать, дополнительно крепить дюбелями и изготавливать на их поверхности защитный армированный слой из смеси CT 85. Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи растворителя Ceresit PU Cleaner или ацетона.

С помощью СТ 84 можно заполнять зазоры между плитами пенополистирола.

3.2.3. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями

Механическое крепление теплоизоляционных плит соответствующими дюбелями выполняется только после полного высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания (при температуре воздуха +20°С и относительной влажности 60%).

Дюбелирование выполняется следующим образом:

- сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10-15 мм больше длины анкеровки;

- в отверстие с усилием "от руки" вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты;

- забивается металлический распорный сердечник (рис.16);

- тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором для приклеивания плит.

Рис.16

Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя.

При забивании металлического распорного сердечника следует исключить возможность повреждения его пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при работе использовать молоток с резиновым бойком или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с поврежденной головкой должен быть заменен.

Количество и тип дюбелей определяются на основе расчетов в проектной документации. На обычной плоскости фасада крепление дюбелей, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре.

На внешних углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, на расстоянии R, которое составляет 1,0...2,0 м от грани угла в каждую сторону, производится усиленное дюбелирование в соответствии с рис.17, 18.

Рис.17

Рис.18

3.2.4. Установка усиливающих элементов и профилей

На горизонтальный угол верхнего откоса для предотвращения попадания воды на горизонтальные плоскости, устанавливается пластиковый угол с капельником.

Вершины углов оконных и дверных проемов, после установки уголка, необходимо дополнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки размерами не менее 2030 см.

Для этого:

- на плиту теплоизоляции в вершинах углов проемов зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносят клеевой состав по размеру полоски;

- легким надавливанием гладкой теркой полоску утапливают в клеевой состав и снимают проступившие сквозь сетку излишки клеевого состава (рис.19).

Рис.19

Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются пластиковыми уголками с сеткой (рис.20). Уголки устанавливаются встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум 10 см.

Усиление с помощью пластиковых уголков выполняется следующим образом:

- на обе плоскости угла на ширину выпусков сетки монтируемого уголка зубчатой стороной терки (размер зуба 4 мм) наносится клеевой состав;

- в клеевой раствор вдавливается уголок так, чтобы через его технологические отверстия проступил клеевой состав, и полки уголка были плотно прижаты к плоскостям угла;

- выпуски сетки уголка прижимаются к поверхности стены;

- проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимается гладкой стороной терки.

Рис.20

Не забудьте после установки усиливающего уголка нанести клеевой состав на плоскости откосов оконных и дверных проемов и заармировать их сеткой.

При наличии в конструкции здания термодинамического шва, в монтируемую систему теплоизоляции следует установить деформационный профиль.

3.2.5. Создание защитного армированного слоя

Перед созданием защитного армированного слоя необходимо подготовить (нарезать) полотна армирующей сетки требуемой длины и в количестве, достаточном для укрытия всей плоскости утепляемой поверхности (с учетом нахлеста соседних полотен 10 см) и разместить полотна сетки в рулонах на верхнем ярусе строительных лесов.

При использовании пенополистирольных плит в качестве теплоизоляционного материала, для улучшения адгезии клеевого состава к пенополистиролу, внешнюю поверхность плит рекомендуется обработать крупнозернистой наждачной бумагой для придания шероховатости. Образовавшуюся после шлифования пенополистирольную крошку необходимо удалить с поверхности (рис.21).

Рис.21

Полотна армирующей сетки укладывают вертикально сверху вниз до капельника цокольного профиля.

При создании защитного армированного слоя необходимо соблюдать следующую последовательность технологических операций:

- С помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответствующий виду утеплителя клеевой состав ровным слоем толщиной 2-3 мм. Эта операция выполняется одновременно на всех ярусах лесов, начиная с правого угла стены на ширину 1,6-1,8 м;

Перед нанесением клеевого состава поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава.

- Размотать приготовленный рулон сетки между стеной и строительными лесами на всю длину подготовленной поверхности;

- Натянуть полотно сетки и прислонить к нанесенному клеевому составу;

- Зафиксировать сетку в клеевом составе и сразу установить второе полотно сетки (как это указано выше) с нахлестом не менее 10 см на предыдущее (рис.22);

Рис.22

- Утопить сетку предыдущего полотна в клеевой состав;

- Сразу же нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна (рис.23);

Рис.23

- В местах примыкания защитного армированного слоя к оконным и дверным блокам кельмой снять фаску под 45° до уплотнительной ленты.

Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности.

Неровности на поверхности защитного армированного слоя удаляются на следующий день после его создания (рис.24).

Рис.24

3.2.5.1. Меры по антивандальной защите

Для предотвращения механического повреждения системы теплоизоляции на высоту 2,5 м от цокольного профиля защитный армированный слой выполняется в антивандальном исполнении. Антивандальная защита представляет собой усиление армирующего слоя дополнительным слоем панцирной или обычной сетки, утопленным в клеевой состав.

Устройство антивандальной защиты с использованием панцирной сетки производится до создания защитного армирующего слоя!

- С помощью гладкой стальной терки нанести на плиты утеплителя соответствующий виду утеплителя клеевой состав ровным слоем толщиной 2-3 мм;

- Заранее подготовленные полотна сетки утопите в клеевой состав;

- Проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимите гладкой стороной терки.

Соседние полотна панцирной сетки монтируются встык, без перехлеста!

По технологии, описанной в п.3.5, нанесите второй слой армирующей сетки с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

3.2.6. Устройство внешнего декоративного слоя

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания защитного армированного слоя, но не ранее чем через 72 часа (при температуре окружающей среды 20°С и относительной влажности воздуха 60%)!

3.2.6.1. Грунтовка под декоративную отделку

Перед нанесением внешнего декоративного слоя поверхность основания необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT16 (если для создания декоративного слоя используют силикатные штукатурки Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, то грунтование осуществляют грунтовкой Ceresit CT15) (рис.25).

Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать!

Грунтовка Ceresit CT16 наносится на поверхность защитного армированного слоя кистью равномерным слоем за один проход.

Нельзя использовать для нанесения грунтовки валик и разбавлять грунтовку водой!

Грунтовку Ceresit CT16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету используемой впоследствии декоративной штукатурки (рис.26).

Рис.26

3.2.6.2. Нанесение внешнего декоративного слоя

К созданию декоративного слоя можно приступать не менее чем через 6 часов после нанесения грунтовочного слоя (при температуре окружающей среды 20°С и относительной влажности воздуха 60%)!

Для устройства внешнего декоративного слоя используют тонкослойные штукатурки:

- Минеральные - Ceresit CT 35 (короед), Ceresit CT 36 (структурная), Ceresit CT 137 (камешковая);

- Акриловые - Ceresit CT 60 (камешковая), Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 (короед), Ceresit CT 177 (мозаичная);

- Силикатные - Ceresit CT 72 (камешковая), Ceresit CT 73 (короед);

- Силиконовые - Ceresit CT 74 (камешковая), Ceresit CT 75 (короед).

3.2.6.2.1. Приготовление растворной смеси

Акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки поставляются готовыми к применению в пластиковых ведрах. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать. При необходимости, довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды (не более 125 мл на 20 кг штукатурки) и перемешав повторно.

Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!

Минеральные штукатурки поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках.

Для приготовление растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой холодной воды (от +15°С до +20°С). Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять 400-800 об/мин (рис.27).

Рис.27

Перемешивание растворной смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению растворной смеси!

Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию растворной смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в растворную смесь запрещено!

3.2.6.2.2. Нанесение на основание

Растворная смесь декоративной штукатурки наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя (рис.28).

Рис.28

Спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки.

Для декоративной штукатурки "камешковая" фактуру в виде густо уложенных одинаковых по размеру камешков формируют мелкими круговыми движениями, направленными в одну сторону (рис.29).

Рис.29

Для декоративной штукатурки "короед" в зависимости от амплитуды и траектории движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды (рис.30).

Рис.30

Пластиковую терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая сильного нажима на штукатурный слой.

Периодически удаляйте излишки связующего, образующиеся на рабочей поверхности пластиковой терки.

Запрещается очищать рабочую поверхность терки водой, используйте для этого ветошь!

Не возвращайте излишки связующего обратно в емкость с растворной смесью!

"Структурную" штукатурку Ceresit CT 36 наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна составлять 3-5 мм (но не более 8 мм). Фактуру поверхности формируют сразу же после нанесения штукатурки при помощи мехового или поролонового валика, терки, резинового или металлического шпателя, кисти или других инструментов.

"Мозаичная" декоративная штукатурка Ceresit CT 177 наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, причем терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя. Штукатурный слой заглаживают той же теркой до того, как поверхность начнет подсыхать. При этом терку не следует сильно прижимать к основанию (рис.31).

Рис.31

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, с верхнего угла, опускаясь по схеме "лестницы" вниз и придерживаясь правила "мокрое по мокрому".

При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают самокпеющуюся малярную ленту. Затем следует нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с остатками штукатурки пока она не схватилась. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрывается малярной лентой. Ленту следует удалить сразу после нанесения нового участка штукатурки, до того, как она начнет схватываться (рис.32).

Рис.32

При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участках фасада, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя!

При нанесении минеральных декоративных штукатурок свеженанесенный штукатурный слой в течение 3-х суток (для белой и "под окраску" штукатурок - в течение 24-х часов) следует защищать от прямого попадания воды и пересыхания!

При нанесении "цветных" минеральных штукатурок работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +9°С до +30°С, а при нанесении "мозаичной" штукатурки Ceresit CT 177 - от +10°С до +30°С.

Для исключения разнотона декоративного покрытия на больших однородных площадях следует использовать штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одинаковое количество воды затворения на кг сухой смеси и в течение 3-х суток выдерживать температурный режим применения!

3.2.6.3. Окраска декоративного защитного слоя

В случае использования минеральных декоративных штукатурок "под окраску" их окраску осуществляют фасадными красками:

- Акриловыми - Ceresit CT 42, Ceresit CT 44;

- Силикатной - Ceresit CT 54;

- Силиконовой - Ceresit CT 48.

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок Ceresit CT 35, Ceresit CT 137 "под окраску" возможно:

- Силикатной фасадной краской Ceresit CT 54 через три дня;

- Силиконовой краской Ceresit CT 48 через семь дней;

- Акриловыми красками Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 через семь дней после нанесения декоративных штукатурок.

Перед нанесением фасадных красок поверхность декоративной штукатурки грунтуется грунтовкой Ceresit CT 17. После тщательного перемешивания грунтовка Ceresit CT 17 наносится на основание с помощью кисти. Дальнейшую окраску можно проводить только после полного высыхания грунтовки (через 4-6 часов, в зависимости от условий высыхания).

Фасадные краски Ceresit производятся уже готовыми к применению. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать.

Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем за два прохода. При нанесении первого слоя краску можно довести до нужной консистенции, добавив:

- В акриловые краски Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 - не более 7%;

- В силикатную краску Ceresit CT 54 - 10-15%;

- В силиконовую краску Ceresit CT 48 - 5% чистой воды и повторно перемешав.

Второй, а при необходимости третий, слои краски наносят не разбавляя.

Первый слой краски наносят кистью. Последующие слои можно наносить валиком или краскопультом. При этом нужно следить за равномерностью нанесения краски (рис.33).

Рис.33

В зависимости от условий высыхания краски второй слой можно наносить через:

- 4-5 часов для акриловых красок Ceresit CT 42, Ceresit CT 44;

- 12 часов для силикатной краски Ceresit CT 54;

- 12-24 часов для силиконовой краски Ceresit CT 48.

Краска Ceresit CT 54 имеет сильную щелочную реакцию и может вызвать необратимое обесцвечивание на стеклянных, керамических, полимерных, деревянных, металлических и каменных поверхностях. Поэтому не предназначенные под покраску поверхности (например, окна, двери) необходимо закрывать пленкой или бумагой!

Штукатурные составы на основе акрилового, силикатного или силиконового связующего колеруются в объеме. В этом случае окраска фасадными красками не требуется.

3.2.7. Заделка мест анкеровки строительных лесов

В процессе демонтажа строительных лесов произведите заделку мест их анкеровки в следующем порядке:

- Заполнение мест анкеровки лесов в стене тем же теплоизоляционным материалом;

- Нанесение слоя клеевого раствора и заармируйте его сеткой;

- Нанесение защитного декоративного слоя;

- Грунтование защитного декоративного слоя;

- Покраска декоративного слоя (если требуется).

3.3. Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа

Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защитного армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и последующего грунтования грунтовкой под декоративную отделку Ceresit CT 16 (рис.34).

Продолжительность консервации не должна превышать 6-ти месяцев.

Рис.34

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:

- завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта;

- устройства кровельного покрытия;

- монтажа оконных и дверных блоков.

4.2. На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь систем.

4.3. Монтаж систем теплоизоляции следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С, если нет других конкретных указаний.

4.4. Запрещается проводить монтаж систем теплоизоляции с навесных строительных люлек.

4.5. Неправильная установка строительных лесов значительно усложняет монтаж систем теплоизоляции и увеличивает вероятность некачественного нанесения внешнего декоративного покрытия.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

При производстве работ рекомендуется применять следующие инструменты:

- водяной/лазерный уровень:

- рулетки, линейки и угольники стальные:

- мастерки/штукатурные шпатели из нержавеющей стали:

- кельмы для внешних и внутренних углов из нержавеющей стали:

- широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали;

- зубчатые полутерки из нержавеющей стали с размером зуба 10, 8 и 4 мм:

- пластиковые терки толщиной не менее 3 мм:

- терки полиуретановые приблизительно 30 х 40 см (для уплотнения стыков плит):

- терки с наждачной бумагой:

- двухметровые рейки:

- шнурки с отвесом:

- строительные уровни:

- строительный перфоратор:

- набор сверел с победитовыми наконечниками (диаметр 6 и 8 мм);

- миксер или электродрель с насадкой:

- скарпель, резиновый/стальной молоток:

- ножницы по металлу:

- малярная лента:

- ножи и пилы с жесткими лезвиями:

- строительный маркер:

- набор малярных кистей:

- малярный валик.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

1. Работы по монтажу систем теплоизоляции Ceresit должны выполняться с учетом требований:

| ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. | Шум. Общие требования безопасности; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. | Пожарная безопасность. Общие требования; |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; |
| ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. | Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; |
| ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; |
| ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. | Средства защиты работающих. Общие требования и классификация; |
| ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. | Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия; |
| ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. | Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний; |
| СНиП 12-03-2001. | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; |
| СНиП 12-04-2002. | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |

2. Запрещается проводить монтаж систем теплоизоляции с навесных строительных люлек.

3. Ceresit СТ 99 содержит органические биоцидные компоненты. Поэтому при работе с материалом запрещается принимать пищу, пить и курить. Не допускается нанесение раствора Ceresit СТ 99 методом распыления!

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Организация труда и нормы трудозатрат

1 Общие положения

Монтаж систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки выполняется в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Выполнение работ необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с допустимой температурой применения материалов. Допускается выполнение работ в зимнее время года при условии соблюдения дополнительных мер по обеспечению требуемых температурного и влажностного режимов путем устройства теплового контура на строительных лесах.

2 Организация труда

Организационно-техническая подготовка должна включать:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;

- оформление финансирования строительства;

- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;

- оформление разрешений и допусков на производство работ;

- обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания;

- организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

Бригады в зависимости от характера работы следует формировать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать укрупненными - для производства законченной конструкции, укрупненного этапа работ. Специализированные бригады выполняют отдельные технологические переделы (монтаж теплоизоляции, штукатурные и малярные работы).

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТов и СНиПов по технике безопасности в строительстве.

3 Нормы трудозатрат

Настоящие нормы трудозатрат разработаны с учетом правил техники безопасности и производственной санитарии. Нормы трудозатрат приведены на одного рабочего из расчета смены продолжительностью 8 ч и регламентируют порядок учета производительности труда при монтаже систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки для наружного утепления стен зданий. Основная единица измерения - человеко-час (чел.-ч).

Нормами трудозатрат учтены:

- мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (в составе работ не оговорены);

- подготовительные работы;

- технологические переделы;

- перерывы на отдых (в составе работ не оговорены);

- завершающие работы.

Дополнительные коэффициенты (например, на стесненные условия производства работ) не учтены. Установка водостоков, подоконных отливов, выравнивание отклонений стен от плоскости, превышающих допуски, настоящими нормами не учтены и оцениваются дополнительно.

Пооперационная производительность труда на единицу измерения и на условный объем работ приведена в таблице 1 данного приложения.

Исходные данные для расчета: 1000 м утепляемого фасада с коэффициентом светопроемов 0,18; планируемые сроки работ - 45 календарных дней.

Таблица 1 (СТО 58239148-001-2006)

| N п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество ед.изм. на усл. объем работ | Состав звена | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Профессия | Количество | На ед.изм. | На усл. объем работ |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  | 1052,7 |
| 1.1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м | 1200 | Монтажник | 3 | 0,4350 | 522,0 |
| 1.2 | Очистка стен от загрязнений | м | 1000 | Штукатур | 1 | 0,0200 | 20,0 |
| 1.3 | Огрунтовка стен | м | 1000 | Маляр | 1 | 0,0907 | 90,7 |
| 1.4 | Провешивание стен и установка маяков | м | 1000 | Штукатур | 1 | 0,1200 | 120,0 |
| 1.5 | Сплошное выравнивание поверхности | м | 1000 | Штукатур | 2 | 0,3000 | 300,0 |
| 2 | Монтаж теплоизоляции |  |  |  |  |  | 850,2 |
| 2.1 | Установка опорного профиля | м | 150 | Штукатур | 1 | 0,2840 | 42,6 |
| 2.2 | Приклеивание плит утеплителя толщиной 100 мм из минераловатных плит/ пенополистирола с последующей зачеканкой швов и шлифовкой стыков плит | м | 1000 | Штукатур | 2 | 0,4700 | 470,0 |
| 2.3 | Сверление отверстий глубиной до 200 мм, диаметром 8 мм электроперфора- тором с последующей установкой дюбелей | шт. | 6150 | Штукатур | 2 | 0,0549 | 337,6 |
| 3 | Устройство армирующего слоя |  |  |  |  |  | 449,6 |
| 3.1 | Установка усиливающих элементов и профилей из стеклосетки | м | 400 | Штукатур | 1 | 0,2980 | 119,2 |
| 3.2 | Устройство штукатурного слоя, армированного стеклосеткой | м | 1050 | Штукатур | 2 | 0,3147 | 330,4 |
| 4 | Устройство защитно-декоративного слоя |  |  |  |  |  | 371,2 |
| 4.1 | Огрунтовка оштукатуренных поверхностей | м | 1050 | Маляр | 1 | 0,0907 | 95,2 |
| 4.2 | Отделка фасада декоративным раствором | м | 1050 | Штукатур | 1 | 0,1200 | 126,0 |
| 4.3 | Окраска фасада | м | 1050 | Маляр | 1 | 0,1428 | 149,9 |
| 5 | Разные работы |  |  |  |  |  | 219,8 |
| 5.1 | Переноска материалов со склада на рабочее место на расстояние до 30 м | т | 32 | Подсобник | 1 | 1,9800 | 63,4 |
| 5.2 | Подготовка смеси к применению при помощи миксера | т | 17 | Подсобник | 1 | 6,7000 | 113,9 |
| 5.3 | Подача материалов электролебедкой на высоту до 10 м | т | 32 | Подсобник | 1 | 1,3300 | 42,6 |

Очистка стен от загрязнений, огрунтовка, сплошное выравнивание поверхности (пп.1.2, 1.3, 1.5) и окраска фасада (п.4.3) выполняются при необходимости.

Средняя проектная производительность труда штукатура составит 70 (от 55 до 85) м/мес.

Средняя производительность комплексной бригады из 14 чел. (включая 10 штукатуров-маляров, 3 монтажников и 1 подсобника) при односменной работе составит 60 (от 50 до 70) м/мес на человека, или 840 (от 700 до 980) м/мес на бригаду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СТО 58239148-001-2006 Системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки "Ceresit". Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. Инструкция по монтажу. Технические описания.

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.