КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 

 
1. Очистка металлических поверхностей
 
Исполнители 
Маляр II разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Щетка стальная для очистки поверхностей от ржавчины - 1;
 
Шпатель стальной для очистки поверхностей от брызг раствора - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- установить в проектное положение и закрепить отопительные и сантехнические приборы, трубопроводы и т. п.;
 
- заделать отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях вокруг труб и в местах установки крепежных деталей.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по очистке металлических поверхностей выполняют в следующем порядке:
 
- шпателем снимают затвердевшие брызги раствора;
 
- стальной щеткой очищают металл от ржавчины до блеска.
 
Очистка металлических поверхностей (стальная щетка, стальной шпатель, лестница-стремянка; рис.1, 2). Маляр, работая шпателем как скребком, легкими скользящими ударами снимает с металлических поверхностей отвердевшие брызги раствора и окалину.

Рис.1.
 
После этого он стальной щеткой очищает поверхности от ржавчины до появления металлического блеска. Щеткой можно работать в любом удобном направлении.

Рис.2. 

       

 2. Проолифка металлических поверхностей за один раз
 Исполнители 
Маляр II разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Кисть-ручник - 2;
 
Приспособление для окраски труб - 1;
 
Валики сдвоенные поролоновые для окраски ограждений и труб - 1;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1;
 
Ведро для олифы - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- тщательно очистить поверхности от брызг раствора, окалины и ржавчин;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.

Рис.3. 
Операции по проолифке металлических поверхностей маляр выполняет в следующем порядке: сметает ветошью пыль, кистью или приспособлением набирает олифу и наносит ее на поверхность тонким слоем за 1 раз.

            
Рис.4.
 
Проолифка поверхностей с помощью кисти (кисть-ручник, лестница-стремянка, ведро с олифой; рис.3, 4, 5). Маляр берет кисть за ручку, не охватывая пальцами обойму, погружает ее в ведро с олифой на глубину 1/4 цайга (рабочей части), отжимает избыток краски о край ведра и наносит олифу широкими ровными мазками, держа кисть перпендикулярно обрабатываемой поверхности.

Рис.5.
 
Для получения ровного тонкого слоя и хорошего сцепления с поверхностью, олифу энергично растирают (растушевывают) сначала в одном направлении, а потом в другом - перпендикулярном первому. Принятого порядка растушевки придерживаются до конца проолифки.

Рис.6.
 
Проолифил труб, решеток и т.п. с помощью валика (валики сдвоенные поролоновые валики, ванночка, лестница-стремянка, ведро; рис.6, 7, 8). Маляр, нажав большим пальцем руки на рычаг, раздвигает валики, а затем набирает на них олифу.

Рис.7. 
Для этого он прокатывает валики по сетке, установленной в ванночке с олифой. После чего маляр надвигает валики в раздвинутом положении на стержень или трубу и опускает рычаг.

Рис.8.
 
Валики, сдвигаясь, плотно обжимают обрабатываемую поверхность стержня (трубы). Движением вверх-вниз маляр олифит поверхность трубы или стержня.

Рис.9.
 
Проолифка труб с помощью приспособления (приспособление для окраски труб, кисть, ведро, лестница-стремянка; рис.9, 10, 11). С помощью кисти маляр наносит на вогнутую (оклеенную мехом) поверхность приспособления олифу.

Рис.10. 
Затем смоченное олифой приспособление маляр заводит в промежуток между стеной и трубой и движениями вверх и вниз олифит трубу со всех сторон.

Рис.11.

       

 3. Окраска металлических поверхностей за два раза
 Исполнители 
Маляр III разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь
 
Кисть-ручник - 2;
 
Приспособление для окраски труб - 1;
 
Валики сдвоенные поролоновые для окраски ограждений и труб - 1;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- очистить и проолифить поверхности;
 
- удалить из труб и радиаторов воду и просушить их;
 
- доставить на рабочее место инструменты и материалы.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.

Рис.12.
 
Операции по окраске металлических поверхностей выполняют в следующем порядке: очищают поверхность ветошью или кистью от пыли, красят первый, а после просушки второй раз готовой масляной краской заданного цвета. Вначале окрашивают скрытые, а затем остальные (видимые) поверхности.

Рис.13. 
Окраска поверхностей с помощью кисти (кисть-ручник, лестница-стремянка, ведро с краской; рис.12, 13, 14). При окраске маляр держит кисть за ручку, не охватывая пальцами обоймы. Сначала он набирает на кисть окрасочный состав, для чего погружает кисть в ведро с краской не более чем на 1/4 длины цайга (рабочей части), затем отжимает избыток краски о край ведра.

Рис.14.
 
После этого маляр наносит окрасочный состав на поверхность и растушевывает его. При окраске маляр, держа кисть перпендикулярно поверхности, делает короткие и сильные мазки. Растушевку он ведет сначала в одном направлении, а потом в другом - перпендикулярном первому, чем добивается равномерной окраски поверхности тонким споем краски. Принятого порядка растушевки придерживаются до конца окраски одной поверхности.

Рис.15.
 
Окраска стержней с помощью сдвоенных валиков (сдвоенные валики, ванночка с сеткой, ведро; рис.15, 16, 17). При окраске стержней сдвоенными поролоновыми валиками маляр подготовляет валики к окраске, набирает окрасочный состав на валики, прокатывая их по сетке, установленной в ванночке с окрасочным составом.

Рис.16

Рис.17. 
Затем надвигает валики в раздвинутом положении на окрашиваемый стержень и опускает рычаг. Движениями вверх и вниз он наносит первый слой краски. По мере необходимости валики поворачивают вокруг стержня на 90°, Вторую окраску проводят после высыхания первого слоя краски.

Рис.18.
 
Окраска труб с помощью приспособления (приспособление для окраски труб, кисть-ручник, ведро; рис.18, 19, 20). Маляр с помощью кисти наносит на вогнутую (оклеенную мехом) поверхность приспособления краску, заводит приспособление между стеной и трубой и движениями вверх и вниз окрашивает трубу, накладывая приспособление то с одной, то с другой ее стороны.

Рис.19. 
После просушки первого слоя краски маляр окрашивает трубу второй раз.

Рис.20. 

       

 4. Окраска отопительных приборов за два раза с помощью краскораспылителя
 Исполнители 
Маляр IV разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Краскораспылитель пневматический ручной - 1;
 
Компрессор переносный - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
Поверхность подлежащих окраске отопительных приборов, должна быть проолифлена без пропусков, неровностей, потеков, комков засохшей пленки и т.п.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске отопительных приборов выполняют в следующем порядке;
 
- очищают ветошью огрунтованную поверхность от пыли;
 
- с помощью краскораспылителя наносят первый слой краски, а после высыхания ее, окрашивают приборы вторично. Вначале окрашивают задние ребра секций, а затем передние.
 
Регулировка краскораспылителя и окраска отопительных приборов (краскораспылитель, компрессор, ведро с краской; рис.21). Маляр - регулирует над ведром работу краскораспылителя, чтобы при нажатии на спусковую скобу вначале выходил сжатый воздух, а затем краска. При окраске краскораспылитель следует.

Рис.21.