ВСН 350-75
ММСС СССР

Ведомственные строительные нормы

Сортамент труб технологических трубопроводов на 100 кгс/см из легированной и высоколегированной стали

Дата введения 1976-01-01

ВНЕСЕНЫ ВНИИмонтажспецстроем

|  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Миннефтехимпромом СССР | - 24.X.75 г. |  |  |
|  | Минпищепромом СССР | - 3.XI.75 г. |  |  |
|  | Минхимпромом СССР | - 17.X.75 г. |  |  |
|  | Минбумпромом СССР | - 10.X.75 г. |  |  |
|  | Минхимнефтемашем СССР | - 1.X.75 г. |  |  |
|  | Минцветметом СССР | - 17.X.75 г. |  |  |
|  | Минмонтажспецстроем СССР | - 18.IX.75 г. |  |  |

Сортаментом определены типы, размеры, технические требования и материал труб из легированной и высоколегированной стали для технологических трубопроводов с условным давлением до 100 кгс/см, а также даны рекомендации по выбору труб в зависимости от условий эксплуатации.

Сортамент разработан ВНИИмонтажспецстроем.

В разработке участвовали: А.Л.Зильберберг, канд. техн. наук Р.И.Тавастшерна, канд. техн. наук, А.И.Бесман, П.В.Рыбаков.

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР В.А.Марушкин 24.Х.1975 г. | заместитель министра пищевой промышленности СССР В.А.Чебышев 3.XI.1975 г. | заместитель министра химической промышленности СССР В.П.Юницкий 17.Х.1975 г. |
| заместитель министра целлюлозно-бумажной промышленности СССР Б.М.Зверев 10.Х.1975 г. | заместитель министра химического и нефтяного машиностроения СССР Л.С.Гликман 1.X.1975 г. | заместитель министра цветной металлургии СССР Ю.П.Вороненков 17.Х.1975 г. |
| заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.К.Липодат 18.IX.1975 г. |  |  |

1. Настоящий сортамент является обязательным при проектировании и строительстве цеховых и межцеховых технологических трубопроводов из легированной и высоколегированной стали с условным давлением 100 кгс/см.

2. Тип и материал труб следует выбирать по табл.1 в зависимости от условий эксплуатации трубопровода с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов" (ПУГ-69), строительных норм и правил и отраслевых нормативных документов.

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. На основании приказа Ростехнадзора от 27 декабря 2012 года N 784 утверждено Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 1

Трубы из легированной и высоколегированной стали для технологических трубопроводов

| Предельные эксплуатационные параметры трубопровода (включительно) |  | Сталь |  | Трубы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кгс/см | темпе- ратура, °С | марка | ГОСТ или ТУ | тип | ГОСТ или ТУ |
| 100 | От -40 до +600 | 15Х5М | ГОСТ 20072-74 | Бесшовные | ГОСТ 550-75 |
| 100 | От -40 до +600 | 15Х5М-У | ГОСТ 20072-74 | Бесшовные | ГОСТ 550-75 ТУ 14-3-457-76 ТУ 14-3-313-74 |
| ________________ ТУ, упомянутые здесь и далее по тексту, являются авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
| 100 | От -40* до +570 | 12ХIМФ | ТУ 14-3-460-75 | Бесшовные | ТУ 14-3-460-75 |
| 25 | От -40 до +400 | 17ГС | ГОСТ 19282-73 | Электросварные | ТУ 14-3-109-73 |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19281-89. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
| 100 | От -253 до +600 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | Бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные Бесшовные горячедеформированные | ГОСТ 9941-72 |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9941-81, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
|  | От -253 до +700 | 10Х17Н13М2Т |  | " | ГОСТ 9940-72 |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9940-81, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
|  | От -40 до +300 | 08Х22Н6Т** |  | " |  |
| 25 | От -196 до +600*** | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 | Электросварные | ГОСТ 11068-64 |
| ________________ На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 11068-81, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
| _______________ * При проектировании и изготовлении трубных сборок и наружных трубных элементов сосудов и аппаратов в организациях Минхиммаша трубы по ТУ 14-3-460-75 из стали 12Х1МФ допускается применять при температуре не ниже -20 °С. ** Для коррозионноактивных сред трубы по ТУ 14-3-59-71. *** Для сред, вызывающих межкристаллитную коррозию, не выше +350 °С. |  |  |  |  |  |

3. Наружный диаметр и толщину стенки труб следует выбирать по табл.2 и 3 в соответствии с известными условным проходом  и серией , определяемой по номограмме (рис.1 приложения) в зависимости от рабочего давления, допускаемого напряжения и величины прибавки на агрессивность среды.

Таблица 2

Сортамент бесшовных труб (размеры в мм)

а) из легированной стали марок 15Х5М, 12Х1МФ и 15Х5М-У

|  |  | Толщина стенки для серии С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| 10 | 14 (16) | Холодно- деформи- рованные |  |  |  |  |  |  |  | 1,6* | 2 | 2,5 | (3) |
| 15 | 18 (20) |  |  |  |  |  |  | 1,6* | 2 | 2,5 | (3) |  |  |
| 20 | 25 |  |  |  |  |  | 1,6* | 2 | 2,5 | 3 | (4) |  |  |
| 25 | 32 |  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 3 | (4) |  |  |  |
| 32 | 38 |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 3 | (4) |  |  |  |  |
| 40 | 45 |  |  |  |  | 2,5 | 3 | 4 | (5) |  |  |  |  |
| 50 | 57 |  |  |  | 2,5 | 3 | 4 | (5) |  |  |  |  |  |
| 65 | 76 | Горяче- деформи- рованные |  |  | 3,5 | 4 | 5 | (6) |  |  |  |  |  |
| 80 | 89 |  |  | 3,5* | 4 | 5 | 6 | (8) |  |  |  |  |  |
| 100 | 108 |  |  | 4* | 5 | 6 | (8) |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 133 |  | 4* | 5 | 6 | 8 | (10) |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 159 |  | 4,5* | 6 | 8 | 9 | (12) |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 219 |  | 6* | 8 | 10 | 18 | (16) |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 273 | 7* | 8* | 10 | 12 | 15 | (20) |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 325 | 8* | 10* | 12* | 15 | (18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 377** | 10* | 12* | 15 | (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 426** | 10* | 12* | 16 | (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 463*** |  |  | 18 | (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ * Трубы из стали 12Х1МФ не изготавливаются. Взамен допускается применять трубы 108х4,5; 273х9; 325х13; 377х13 и 426х14 мм. ** Трубы из стали 15Х5М не изготавливаются. *** Трубы изготавливаются только из стали 12Х1МФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) из высоколегированной стали марок 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т и 10Х17Н13М2Т

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 2 | (2,5) |  | 14 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 2 | (3) | Холодно- деформи- рованные по ГОСТ 9997-72 |  | 18 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 1,4 | 2 | 2,5 | (4) |  |  | 25 | 20 |
|  |  |  |  |  | 1,4 | 2 | 2,5 | (3) |  |  |  | 32 | 25 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 3 | (4) |  |  |  | 38 | 32 |
|  |  |  |  | 2 | 2,5 | 3 | (4) |  |  |  |  | 45 | 40 |
|  |  |  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | (5) |  |  |  |  | 57 | 50 |
|  |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | (6) | Горяче- деформи- рованные по ГОСТ 9940-72 |  |  | 76 | 76 | 65 |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | (6) |  |  |  |  | 89 | 89 | 80 |
|  |  | 3,5 | 4 | 5 | 6 | (8) |  |  |  |  | 108 | 108 | 100 |
|  | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) |  |  |  |  | 133 | 130 | 125 |
|  | 4 | 5 | 6 | 8 | (9) |  |  |  |  |  | 159 | 160 | 158 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | (12) |  |  |  |  |  | 219 | 220 | 200 |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | (15) |  |  |  |  |  | 273 | 250 | 250 |
|  |  |  | 12 | 15 | (18) |  |  |  |  |  | 325 |  | 380 |
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 250 | по ГОСТ 9922-72 | по ГОСТ 9911-72 |  |
| Толщина стенки для серии С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В скобках указаны для труб из стали 12Х1МФ. 2. Трубы из стали 10Х17Н13М2Т изготавливаются диаметром не более 219 мм. 3. Трубы из стали 08Х22Н6Т изготавливаются диаметром не более 108 мм. 4. Для трубопроводов, поставляемых машиностроительными заводами в комплекте установок, допускается применение труб с размерами, отличающимися от указанных в табл.2. 5. Применение холоднодеформированных труб мм и более по ГОСТ 9941-72 должно быть обосновано в проекте, а на их поставку необходимо получить подтверждение Союзглавтрубснабсбыта Госснаба СССР. 6. Трубы с толщиной стенки, указанной в скобках, допускается применять, если требуемая величина прибавки на коррозию превышает значения, указанные в табл.7 приложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сортамент электросварных труб

| (размеры в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина стенки для серии С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 10 | 12 | 14 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Из высоколегированной стали марки 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 |  |  | ГОСТ 11068-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 15 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |
| 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |
| 25 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |
| 32 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |
| 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  |
| 50 | 57 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 65 | 76 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 89 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Из легированной стали марки 17ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  | 530 |  |  |  | 7,5 | ТУ 14-3-109-73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | 720 |  | 7,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | 820 |  | 8,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  | 1020 |  | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  | 1220 | 11 | 12 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Допускается также выбирать трубы в зависимости от условного давления и агрессивности среды по табл.7 и 8 при совпадении исходных данных с указанными в разделе 2 приложения.

5. Применение настоящего сортамента не исключает выполнения проектной организацией расчетов трубопроводов на прочность под действием дополнительных нагрузок (помимо внутреннего давления).

6. В технически обоснованных случаях, по усмотрению проектной организации, допускается применение труб из других марок стали. При этом рекомендуется руководствоваться табл.9 и придерживаться размеров, указанных в табл.2 и 3.

Приложение

1. Определение серии труб по номограмме

1.1. Серия труб для неагрессивных сред определяется по шкале С номограммы (рис.1) в зависимости от рабочего давления в трубопроводе и допускаемого напряжения.

Рис.1*. Номограмма для определения серии труб. Обозначения:  - допускаемое напряжение, кгс/мм;  - рабочее давление, кгс/см;  - условный проход, мм;  - серия труб для мало- и неагрессивных сред;  - прибавка на агрессивность среды, мм;  - поправка к серии труб на агрессивность среды

_______________

* Качество рис.1-2 в электронном исполнении соответствует качеству рисунков, приведенных в бумажном оригинале. - Примечание изготовителя базы данных.

1.2. Для агрессивных сред к полученному значению  следует прибавить поправку , которая определяется по соответствующей шкале номограммы (см.рис.1) в зависимости от условного прохода и требуемой прибавки на агрессивность среды. Величина прибавки зависит от скорости коррозии, эрозии, износа; продолжительности эксплуатации трубопровода и устанавливается проектной организацией.

1.3. Полученное значение серии следует округлить до ближайшего большего значения, имеющегося в табл.2 или 3 сортамента, и найти соответствующую толщину стенки при известном диаметре трубопровода.

1.4. Допускаемые напряжения для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", следует определять по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность" (утвержденным Госгортехнадзором СССР 26 марта 1965 г.) и ГОСТ 14249-73.

________________

На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14249-89, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

В табл.4 приведены эти допускаемые напряжения для бесшовных труб из основных марок стали.

Таблица 4

Допускаемые напряжения для труб

| Расчетная температура стенки, °С | Допускаемое напряжение в кгс/мм для сталей марок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12Х1МФ | 15Х5М | 15Х5М-У | 17ГС | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | 08Х22Н6Т |
| 20 | 17,3 | 14,6 | 17,6 | 17,0 | 16,0 | 23,0 |
| 100 | - | 14,1 | 17,0 | - | 15,2 | 20,0 |
| 150 | - | 13,8 | 16,5 | - | 14,6 | 18,6 |
| 200 | - | 13,4 | 16,0 | - | 14,0 | 17,5 |
| 250 | - | 12,7 | 15,8 | 14,5 | 13,6 | 16,7 |
| 300 | - | 12,0 | 15,5 | 13,4 | 13,0 | 16,0 |
| 350 | - | 11,4 | 14,8 | 12,3 | 12,6 | - |
| 375 | - | 11,0 | - | 11,6 | 12,4 | - |
| 400 | 14,5 | 10,5 | 14,3 | 11,0 | 12,1 | - |
| 410 | - | 10,3 | - | - | 12,0 | - |
| 420 | 14,2 | 10,1 | 13,8 | - | 12,0 | - |
| 430 | - | 9,9 | - | - | 11,9 | - |
| 440 | 13,9 | 9,6 | 13,3 | - | 11,8 | - |
| 450 | 13,8 | 9,4 | - | - | 11,7 | - |
| 460 | 13,6 | 9,1 | 12,6 | - | 11,6 | - |
| 470 | - | 8,9 | - | - | 11,5 | - |
| 480 | 13,3 | 8,6 | 11,8 | - | 11,5 | - |
| 490 | - | 8,3 | 11,4 | - | 11,4 | - |
| 500 | 11,3 | 7,9 | 10,8 | - | 11,3 | - |
| 510 | 10,1 | 7,2 | 9,7 | - | 11,2 | - |
| 520 | 9,0 | 6,6 | 8,5 | - | 11,2 | - |
| 530 | 8,1 | 6,0 | 7,2 | - | 11,1 | - |
| 540 | 7,3 | 5,4 | 5,8 | - | 11,1 | - |
| 550 | 6,6 | 4,7 | 4,5 | - | 11,1 | - |
| 560 | 5,9 | 4,0 | 4,0 | - | 10,1 | - |
| 570 | 5,3 | 3,7 | 3,5 | - | 9,7 | - |
| 580 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | - | 9,0 | - |
| 590 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | - | 8,1 | - |
| 600 | 3,7 | 2,6 | 2,3 | - | 7,4 | - |
| Примечания: 1. Для промежуточных значений температур величина допускаемого напряжения определяется линейной интерполяцией. 2. При отрицательных значениях температур допускаемые напряжения принимаются такими же, как и при температуре 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре. 3. Допускаемые напряжения приняты для стали марок 12Х1МФ и 17ГС - по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность" (утвержденным Госгортехнадзором РСФСР 26 марта 1965 г.) с учетом Указаний ЦКТИ от 5 февраля 1971 г. (для стали марки 17ГС - по данным для стали марки 16ГС); для стали марок 15Х5М, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т - по ГОСТ 14249-73; для стали 15Х5М-У - по данным ОСТ 26-02-706-72; для стали 08Х22Н6Т рассчитаны в соответствии с ГОСТ 14249-73. |  |  |  |  |  |  |

Для электросварных труб допускаемые напряжения, определенные по табл.4, следует умножить на коэффициент прочности сварного шва, величина которого при проведении в необходимых случаях термообработки после сварки и контроля качества шва неразрушающими методами по всей длине принимается:

| для хромомолибденовой стали, а также аустенитной | 1,0; |
| --- | --- |
| для хромомолибденованадиевой и высокохромистой стали | 0,8. |

1.5. Для всех других трубопроводов, в том числе подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР согласно ПУГ-69, допускаемые напряжения следует определять (в соответствии с "Указаниями по расчету стальных трубопроводов различного назначения" СН 373-67) по формулам (в кгс/мм):

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.04.12-86, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

, если

или

, если ,

где  - нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного сопротивления разрыву материала труб, кгс/см;

- нормативное сопротивление, равное наименьшему значению предела текучести материала труб, кгс/см;

- коэффициент однородности материала труб;

- коэффициент условий работы материала при разрыве труб;

- коэффициент условий работы трубопровода;

- коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах.

Коэффициенты , ,  и  принимают в соответствии с СН 373-67,  и  принимают по данным стандартов или ТУ на трубы.

Допускаемые напряжения для бесшовных труб из основных марок стали, подсчитанные по приведенным формулам, приведены на рис.2.

Рис.2. Зависимость допускаемых напряжений от температуры и условий работы трубопровода (согласно СН 373-67): 1 - 15Х5М-У; 2 - 17ГС; 3 - 12Х1МФ; 4 - 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т; 5 - 15Х5М; 6 - 08Х22Н6Т; I - инертные жидкости; II - инертные газы, токсичные, взрывоопасные и горючие жидкости; III - токсичные, взрывоопасные и горючие газы

Примечания: 1. При отрицательных значениях температур допускаемые напряжения принимаются такими же, как и при температуре 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.

2. Методика СН 373-67 применима для расчета трубопроводов при величине , меньшей или равной 430 °С.

Для электросварных труб, сваренных односторонним швом, допускаемые напряжения, определенные по рис.2, следует умножить на 0,8 (коэффициент прочности сварного шва).

1.6. Для трубопроводов, транспортирующих взрыво- и пожароопасные продукты или сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), допускаемые напряжения, определенные по табл.4 или рис.2, должны быть умножены на поправочный коэффициент, величина которого устанавливается нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.7. Пример выбора труб для технологического трубопровода  50 мм, транспортирующего агрессивный горючий газ при рабочем давлении 80 кгс/см и температуре 300 °С.

Материал трубопровода выбирают по табл.1 сортамента с учетом требований ПУГ-69 и коррозионной стойкости. Допустим, что необходимыми свойствами обладает сталь марки 12Х18Н10Т и при этом должна быть предусмотрена прибавка на агрессивность среды 1 мм.

Согласно графику 4-III (см.рис.2) допускаемое напряжение для стали 12Х18Н10Т при 300 °С равно 18 кгс/мм.

На номограмме (см.рис.1) следует провести прямую линию через точки 80 кгс/см и 18,0 кгс/мм до пересечения с вертикальной шкалой серий труб . Полученная величина (29) соответствует серии труб без прибавки на агрессивность среды.

К полученному значению  необходимо прибавить поправку  на агрессивность среды, для чего из точки на шкале , соответствующей  50 мм, следует провести прямую линию через значение 1 мм до пересечения со шкалой . Полученное значение (20) является требуемой поправкой.

Следовательно, серия труб равна 29+20=49.

Ближайшее большее значение в табл.2 сортамента равно 50.

Соответствующая данной серии и условному проходу толщина стенки труб в табл.2 равна 2,5 мм.

Таким образом, для данного трубопровода следует применить бесшовные трубы по ГОСТ 9941-72 из стали марки 12Х18Н10Т 57х2,5 мм.

2. Рекомендации по выбору труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

Трубы допускается выбирать по табл.7 и 8 при совпадении исходных данных с указанными ниже.

Трубы рассчитаны по двум методикам:

а) в соответствии с "Указаниями по расчету стальных трубопроводов различного назначения" СН 373-67 (утвержденными Госстроем СССР 22 июля 1967 г.). При расчете по СН 373-67 принято:

| нормативные сопротивления и | согласно табл.5 |
| --- | --- |
| коэффициент однородности материала труб | 0,8 |
| коэффициент условий работы материала при разрыве труб | 0,8 |
| коэффициент условий работы трубопровода | 0,6 |
| коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах : |  |
| для стали марки 17ГС | 0,85 |
| для стали марок 12Х1МФ, 15Х5М, 15Х5М-У, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | 0,9 |
| коэффициент прочности сварного шва | 0,8 |

Таблица 5

| Марка стали | Нормативное сопротивление, кгс/см |  |
| --- | --- | --- |
| 12Х1МФ | 4600 | 2400 |
| 15Х5М | 4000 | 2200 |
| 15Х5М-У | 6000 | 4200 |
| 17ГС | 5000 | 2800 |
| 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | 5400 | 2400 |
| 08Х22Н6Т | 6000 | 3000 |

б) в соответствии с "Нормами расчета элементов паровых котлов на прочность" (утвержденными Госгортехнадзором РСФСР 26 марта 1965 г.). При этом принято:

| допускаемые напряжения при температуре 200 °С | согласно табл.6 |
| --- | --- |

Таблица 6

| Марка стали | Допускаемое напряжение, кгс/мм |
| --- | --- |
| 15Х5М | 13,4 |
| 15Х5М-У | 16,0 |
| 12Х1МФ | 16,8 |
| 17ГС | 15,0 |
| 12Х18Н10Т10Х17Н13М2Т | 14,0 |
| 08Х22Н6Т | 17,5 |

| коэффициент прочности сварного шва | 0,8 |
| --- | --- |
| допуск на толщину стенки | согласно стандартам трубы |

Таблица 7

Применение бесшовных труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

| Размеры труб, мм |  |  | Масса 1 м, кг | Серия | Давление условное , не более, кгс/см, для труб из стали марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход усло- вный | диа- метр нару- жный | тол- щина стенки |  |  | 12Х1МФ | 15Х5М |  |  | 15Х5М-У |  | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |  |  | 08Х22Н6Т |  |  | 12Х1МФ |  |  | 15Х5М |  |  | 15Х5М-У |  |  | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |  |  | 08Х22Н6Т |  |  |
|  |  |  |  |  | без учета агрессивности среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом агрессивности среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 40 | 64 | 100 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 | 40 | 64 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 10 | 14 (16) | 1,4 | 0,43 | 120 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х 1,03 | 1,01 - | Х Х | Х Х | 1,05 1,00 |
|  |  | 1,6 | 0,49 | 160 | - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,37 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 0,68 | 200 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | 1,55 1,52 | Х Х | 1,64 1,62 | - | - | - | - | - | - | - 1,43 | - | - | - |
|  |  | 2,5 | 0,71 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 18 (20) | 1,4 | 0,57 | 100 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 1,10 | - | - | Х Х | 1,11 1,05 | - |
|  |  | 1,6 | 0,65 | 100 | - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 0,79 | 120 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 1,60 1,63 | - | Х Х | 1,54 1,51 | - | - | - | - | - | Х Х | 1,49 1,27 | - | - | 1,55 1,46 |
|  |  | 2,5 | 0,96 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 1,89 | - | - | 1,80 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | 1,4 | 0,81 | 80 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 1,00 | - | - | 1,14 1,09 | - | - |
|  |  | 1,6 | 0,93 | 80 | - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 1,13 | 100 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 1,65 | - | - | 1,59 1,57 | - | - | - | - | - | - | Х 1,34 | 1,29 - | - | Х Х | 1,38 1,24 |
|  |  | 2,5 | 1,39 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 1,71 1,65 | - | Х 1,81 | 1,53 - | - | - | - | - | - | - 1,48 | - | - | - |
|  |  | 3,0 | 1,63 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 32 | 1,4 | 1,05 | 60 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 - | - | - | 1,07 1,01 | - | - |
|  |  | 2,0 | 1,48 | 80 | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,58 1,56 | - | - | 1,48 1,44 | - | - | - | - | - | - Х | Х 1,16 | 1,10 - | - | Х Х | 1,21 1,03 |
|  |  | 2,5 | 1,76 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,84 1,79 | - | - | 1,68 1,62 | - | - | - | - | - | - | - 1,20 | - | - | - |
|  |  | 3,0 | 2,15 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 1,91 | - | - | 1,75 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 38 | 2,0 | 1,78 | 60 | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | 1,50 1,47 | - | - | 1,38 1,34 | - | - | - | - | - | Х Х | 1,30 1,00 | - | Х Х | Х 1,26 | 1,06 - |
|  |  | 2,5 | 2,19 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,71 1,66 | - | - | 1,53 - | - | - | - | - | - | - | 1,43 - | - | - | - 1,35 |
|  |  | 3,0 | 2,59 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 1,70 | - | - Х | 1,52 1,39 | - | - | - | - | - | - 1,45 | - | - | - |
|  | 45 | 2,0 | 2,12 | 50 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,25 | 1,17 - | - | Х Х | 1,27 1,12 | - |
|  |  | 2,5 | 2,62 | 60 | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 1,57 1,51 | - | 1,76 1,72 | - | - | - | - | - | - | - 1,31 | 1,23 - | - | - | 1,39 1,14 |
|  |  | 3,0 | 3,11 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 1,46 | - | 1,85 1,76 | - | - | - | - | - | - | - 1,17 | - | - | - |
|  |  | 4,0 | 4,04 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 2,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 57 | 2,0 | 2,71 | 40 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 1,05 | - | - | Х 1,30 | 1,08 - | - |
|  |  | 2,5 | 3,36 | 50 | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | 1,75 1,71 | - | - | 1,57 1,51 | - | - | - | - | - | - | 1,45 1,00 | - | - | - 1,39 | 1,09 - |
|  |  | 3,0 | 4,00 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 1,71 | - | - | 1,54 1,43 | - | - | - | - | - | - | 1,39 - | - | - | - 1,28 |
|  |  | 4,0 | 5,23 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,19 2,06 | - | - | 1,78 1,58 | - | - | - | - | - | - 1,68 | - | - | - |
| 65 | 76 | 3,0 | 5,40 | 40 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 1,60 1,46 | - | Х Х | Х 1,52 | 1,12 - |
|  |  | 3,5 | 6,26 | 50 | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | Х Х | 1,92 1,82 | - | 2,26 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 - | - | - | - 1,20 |
|  |  | 4,0 | 7,10 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 8,75 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 2,41 | - | - | 2,04 1,77 | - | - | - | - | - | - 1,91 | - | - | - |
| 80 | 89 | 3,0 | 6,36 | 40 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,52 | 1,36 - | - | Х Х | 1,57 1,26 | - |
|  |  | 3,5 | 7,38 | 40 | - | Х Х | Х Х | Х - | - | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4,0 | 8,38 | 50 | Х Х | - | - | - Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | Х Х | 2,15 2,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1,65 | 1,49 - | - | - | 1,80 1,31 |
|  |  | 5,0 | 10,36 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 1,96 | - | 2,72 2,55 | - | - | - | 2,72 1,82 | - | - | - 1,38 | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 12,28 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,54 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 108 | 3,5 | 9,02 | 32 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | Х - | Х Х | Х Х | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,71 | 1,51 - | - | Х Х | 1,76 1,39 | - |
|  |  | 4,0 | 10,26 | 40 | - | Х Х | Х Х | - | - | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 2,13 | - | - | - | - | - | - | - 1,15 | - | - | - | 1,33 - |
|  |  | 5,0 | 12,70 | 50 | Х Х | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | Х Х | 2,76 2,62 | - | - | 2,23 2,03 | - | - | - | - | - | - | 1,96 - | - | - | - 1,73 |
|  |  | 6,0 | 15,09 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,58 2,32 | - | - | 1,79 1,42 | - | - | - | - | - | - 1,61 | - | - | - |
| 125 | 133 (130) | 3,5 | 11,18 | 25 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,29 | 1,05 - | - | - | - | - |
|  |  | 4,0 | 12,75 | 32 | - | Х Х | Х Х | - | - | Х - | - | - Х | Х - | - | - | - | - | - | - | 1,83 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 15,75 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | Х Х | 2,24 2,07 | - | - | - | - | - | 2,78 1,92 | - | - | - 1,49 | 1,25 - | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 18,79 | 50 | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | 1,79 1,46 | - | 2,69 2,34 | - | - | - | 2,60 1,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 24,66 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,82 2,35 | - | - | - | - | - | - 2,59 | - | - | - |
| 150 | 159 (160) | 4,0 | 15,29 | 25 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,36 | 1,07 - | - | - | - | - |
|  |  | 4,5 | 17,15 | 32 | - | Х Х | Х Х | - | - | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 18,99 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 22,64 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | Х Х | 2,70 2,49 | - | - | 1,92 1,62 | - | - | - | 1,94 - | - | - 1,81 | 1,52 - | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 29,79 | 50 | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | 2,96 2,58 | - | - | 1,81 - | - | - | - 2,32 | - | - | - 1,53 | - | - | - |
|  |  | 9,0 | 33,29 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 219 (220) | 4,0 | 21,21 | 20 | - | - | - | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,0 | 26,39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1,36 | 0,97 - | - | - | - | - |
|  |  | 6,0 | 31,52 | 32 | - | Х Х | Х Х | - | - | Х - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | - | 2,42 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 41,63 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | Х - | - | - | - | Х Х | 3,46 3,17 | - | - | 2,38 1,97 | - | - | - | 2,40 - | - | - 2,22 | 1,73 - | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 51,54 | 50 | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | 3,06 2,53 | - | - | 1,47 - | - | - | - 2,17 | - | - | - 1,09 | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 61,26 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 273 (250) | 6,0 | 39,51 | 25 | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х 1,46 | 0,98 - | - | - | - | - |
|  |  | 7,0 | 45,92 | 25 | - | Х Х | Х - | - | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,54 2,26 | - | - | - | 2,45 - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 52,28 | 32 | - | - | - Х | - | - | - | - | - Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1,68 | - | - | - 0,80 | - | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 64,86 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | Х Х | 4,34 3,98 | - | - | 3,00 2,49 | - | - | - | 3,02 - | - | - | 2,31 - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 77,24 | 50 | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | 3,35 2,69 | - | - | 1,37 - | - | - | - 2,24 | - | - | - 0,89 | - | - | - |
|  |  | 15,0 | 95,44 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 3,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 325 | 8,0 | 62,54 | 25 | - | Х Х | - | - | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 2,36 | - | - | Х Х | 2,54 - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 10,0 | 77,68 | 32 | - | - | Х Х | - | - | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,68 - | - | - | - 2,48 | 1,7 - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 92,63 | 40 | - | - | - | - | - | - Х | Х Х | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - 3,06 | - | - | - | - | Х Х | Х Х | 2,84 - | - | - | - |
|  |  | 13,0 | 100,03 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | 2,70 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 15,0 | 114,68 | 50 | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - 3,92 | - | - | 2,36 1,21 | - | - | - 3,38 | - | - | - 1,78 | - | - | - |
| 350 | 377 | 10,0 | 90,51 | 25 | - | - | - | - | Х Х | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 3,72 1,28 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 108,02 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 13,0 | 117,00 | 32 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 5,18 4,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 15,0 | 133,91 | 40 | - | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 2,14 | - | - | - | - | - | - 1,52 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 10,0 | 102,59 | 25 | - | - | - | - | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | 2,90 - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 12,0 | 122,52 | 32 | - | - | - | - | - | Х - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 2,14 | 1,11 - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 16,0 | 161,78 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - Х | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | 2,51 1,47 | - | - | - | - | - | - 0,81 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 465 | 18 | 215,02 | 40 | Х Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х Х | Х Х | 3,27 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Примечания: 1. ГОСТ или ТУ на трубы - в соответствии с табл.1 и 2 сортамента. 2. В скобках указаны наружные диаметры 16 и 20 мм - для труб по ТУ 14-3-460-75; 130, 160, 220 и 250 мм - для труб по ГОСТ 9941-72. 3. Для рекомендуемых к применению труб проставлен знак (Х) или указана (в мм) разность между номинальным и расчетным значениями толщины стенки трубы, принятая как прибавка на агрессивность среды: в числителе - при расчетах по СН 373-67, в знаменателе - по "Нормам расчета элементов паровых котлов на прочность". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Применение электросварных труб в зависимости от условного давления и агрессивности среды

| Размеры труб, мм |  |  | Масса 1 м, кг | Серия | Давление условное не более, кгс/см, для труб из стали марок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход усло- вный | диаметр нару- жный | тол- щина стенки |  |  | 12Х18Н10Т | 17ГС |  | 12Х18Н10Т |  | 17ГС |  |
|  |  |  |  |  | без учета агрессивности среды |  |  | с учетом агрессивности среды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 14 | 1,5 | 0,46 | 120 | х | - | - | 1,3/1,2 | 1,2/1,1 | - | - |
| 15 | 18 | 1,5 | 0,61 | 100 | х | - | - | 1,3/1,3 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 0,79 | 120 | - | - | - | - | 1,8/1,7 | - | - |
| 20 | 25 | 1,5 | 0,87 | 80 | х | - | - | 1,3/1,3 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 1,13 | 100 | - | - | - | - | 1,8/1,6 | - | - |
| 25 | 32 | 1,5 | 1,13 | 60 | х | - | - | 1,3/1,3 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 1,48 | 80 | - | - | - | - | 1,7/1,5 | - | - |
| 32 | 38 | 1,5 | 1,31 | 50 | х | - | - | 1,2-1,2 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 1,78 | 60 | - | - | - | - | 1,6/1,5 | - | - |
| 40 | 45 | 1,5 | 1,47 | 40 | х | - | - | 1,2/1,2 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 2,12 | 50 | - | - | - | - | 1,6/1,4 | - | - |
| 50 | 57 | 1,5 | 2,00 | 32 | х | - | - | 1,1/1,1 | - | - | - |
|  |  | 2,0 | 2,71 | 40 | - | - | - | - | 1,5/1,2 | - | - |
| 65 | 76 | 2,0 | 3,05 | 32 | х | - | - | 1,5/1,4 | 1,3/1,2 | - | - |
| 80 | 89 | 2,5 | 5,39 | 25 | х | - | - | 2,0/1,6 | 1,7/1,3 | - | - |
| 500 | 530 | 7,5 | 97,82 | 14 | - | х | х | - | - | 4,2/3,4 | 2,4/1,2 |
| 700 | 720 | 7,5 | 132,8 | 10 | - | х | - | - | - | 3,1/1,9 | - |
|  |  | 9 | 157,8 | 12 | - | - | х | - | - | - | 2,1/0,8 |
| 800 | 820 | 8,0 | 162,2 | 10 | - | х | - | - | - | 2,9/1,6 | - |
|  |  | 10 | 199,8 | 12 | - | - | х | - | - | - | 2,2/0,9 |
| 1000 | 1020 | 10 | 249,1 | 10 | - | х | - | - | - | 3,7/2,2 | - |
|  |  | 12 | 298,3 | 12 | - | - | х | - | - | - | 2,3/1,0 |
| 1200 | 1220 | 11 | 328,8 | 9 | - | х | - | - | - | 3,5/2,0 | - |
|  |  | 15,2 | 457,1 | 12 | - | - | х | - | - | - | 3,5/1,4 |
| Примечания: 1. ГОСТ или ТУ на трубы - в соответствии с табл.1 и 2 сортамента. 2 Для рекомендуемых к применению труб проставлен знак (х) или указана (в мм) разность между номинальным и расчетным значениями толщины стенки трубы, принятая как прибавка на агрессивность среды: в числителе при расчетах по СН 373-67, в знаменателе - по "Нормам расчета паровых котлов на прочность". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Рекомендации по применению труб из других марок стали

Допускается по согласованию с заказчиком применение труб из других марок стали. При этом рекомендуется руководствоваться табл.9.

Таблица 9

Марки стали для применения в дополнение к основным

| Основная марка | Марки стали в дополнение к основной |
| --- | --- |
| Бесшовные трубы |  |
| 15Х5М, 15Х5М-У | 15Х5; 15Х5ВФ; 12Х8ВФ |
| 12Х1МФ | 15Х1МФ, 15ХМ; 12МХ; 12ХМ |
| 12Х18Н10Т; 08Х22Н6Т | 12Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 03Х18Н11; 08Х18Н12Б; 08Х13; 08Х17Т; 15Х25Т |
| 10Х17Н13М2Т | 08Х17Н15МЗТ; 08Х20Н14С2; 08Х21Н6М2Т; 09Х14Н19В2БР; 10Х23Н18; 06ХН28МДТ; 03Х16Н15М3; 10Х14Г14Н4Т |
| Электросварные трубы |  |
| 17ГС | 17Г2СФ; 17ГСП; 17Г1С; 15ГС; 16ГС |
| 12Х18Н10Т | 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т |
| 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М3Т; 06ХН28МДТ |
| Примечания: 1. Размеры труб из дополнительных марок стали и технические требования к ним следует определять в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 2. При замене основных марок стали выбор труб следует производить по номограмме, с учетом конкретных значений допускаемых напряжений и условий эксплуатации. |  |

СОРТАМЕНТ ТРУБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 100 кгс/см ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

| РАЗРАБОТАН ВНИИмонтажспецстрой | зам. директора по научной работе | А.Л.Зильберберг |
| --- | --- | --- |
|  | зав. лабораторией технологических трубопроводов | Р.И.Тавастшерна |
|  | зав. сектором | А.И.Бесман |
|  | инженер | П.В.Рыбаков |
| СОГЛАСОВАН Союзглавтрубснабсбыт Госснаба СССР | начальник отдела горячекатаных труб | С.В.Анисимов |
|  | начальник отдела холоднодеформированных труб | Л.П.Тарасова |
|  | начальник отдела сварных труб | Н.Ф.Морозов |
| ГИАП | главный механик | Д.И.Наумченко |
| Гипрокаучук | главный механик | С.Н.Архаров |
| Гипробум | зам. главного инженера | В.Н.Бойко |
| В/О Нефтехим | зам. главного инженера | В.Н.Никитин |
| ВНИИхолодмаш | зам. директора | И.К.Савицкий |
| Гипрокислород | главный инженер | П.А.Иванов |
| Гипрожир | главный инженер | А.В.Луговой |
| Гипроив | главный специалист | Н.М.Белчев |

| ВНИИнефтемаш | зам. директора | В.Г.Дьяков |
| --- | --- | --- |
| НИИхиммаш | зам. директора по научной работе | И.В.Ильгисонис |
| Гипроцветмет | зам. главного инженера | Г.Н.Капачинский |